А. Ю. Дунаев

Институт минералогии УрО РАН, г. Миасс

chromian79@74.ru

Особенности химического состава хромшпинелидов в ультрамафитах и рудах Ишкининского кобальт-медно-колчеданного месторождения (Южный Урал)

(научный руководитель В. В. Зайков)

###### Среди палеоокеанических структур Южного Урала в зоне Главного Уральского разлома известны медно-колчеданные месторождения, связанные с ультраосновными породами (Ишкининское, Ивановское и Дергамышское). Характерной особенностью месторождений является повсеместное присутствие хромшпинелидов среди руд. Наибольший интерес вызывает Ишкининское месторождение, находящееся на Южном Урале в 20 км к западу от г. Гай [4], как самый представительный объект в отношении акцессорных хромитов. Исследование этих минералов в рудовмещающих ультраосновных породах и колчеданных рудах позволило выявить характерные черты сходства и различия хромшпинелидов.

Исследованы хромиты из апогарцбургитовых и аподунитовых серпентинитов и колчеданных руд месторождения.

Работа выполнена при финансовой поддержке Федерального агентства по образованию РФ (грант № 40/21-176), Программы Минобрнауки (проект 01.1204.ф), Университеты России, Президиума РАН (приоритетное направление № 14 «Мировой океан: геология, геодинамика, физика, биология»).

Анализ состава показал сходство хромшпинелидов из серпентинитов и колчеданных руд по соотношению хрома и алюминия. Так для хромитов аподунитовых и апогарцбургитовых серпентинитов выделяются три главных интервала колебаний хромистости Cr# (Cr/(Cr+Al)). Первый интервал отмечен в пределах от 63.22 до 65.00, второй – 70.13–75.12, и третий – 77.20–80.49. Наиболее низкохромистые разности типичны для апогарцбургитовых серпентинитов. Для хромшпинелей колчеданных руд выделен один интервал колебаний Cr#, находящийся в пределах от 69.93 до 76.83 и являющийся аналогом второму интервалу Cr# шпинелей из серпентинитов (табл.).

Главные отличия в составе хромшпинелидов заключены в концентрациях Mg, Fe2+ и Fe3+, а также Ti. Если для хромшпинелей из серпентинитов концентрации этих компонентов аналогичны таковым из альпинотипных массивов Урала, таких как Кемпирсайский и Рай-Из [2], то для хромитов из сульфидных руд мы имеем дело с составами, часто представленными «ожелезненными» разностями вплоть до хроммагнетитов, обогащенными Ti, что является индикатором изменения первичных хромшпинелидов. Повышение доли Fe и Ti в хромитах можно связать с формированием самих сульфидных руд, на что косвенно указывает наличие аналогичных составов хромшпинелидов в околорудных тальк-карбонатных метасоматитах [6].

Влияние сульфидообразования на состав хромшпинелидов хорошо иллюстрируется примерами хромитов, заключенных в различную рудную матрицу. Так хромшпинелиды в халькопирите из сульфоарсенидно-сульфидных и халькопирит-пирит-пирротиновых руд обладают составами, близкими к составам хромитов из серпентинитов, но имеют большие значения железистости Fe# (Fe2+/(Fe2++Mg)), здесь же отмечается наибольший разброс составов по этому параметру.

# Таблица

Средний состав хромшпинелидов из ультрамафитов и колчеданных руд Ишкининского месторождения

| № | Содержание. вес. % | Параметры | N |
| --- | --- | --- | --- |
|  | TiO2 | Al2O3 | Cr2O3 | MgO | ΣFeO | Cr# | Fe# | Z Fe3+ |  |
| 1 | 0.02 | 18.90 | 49.97 | 13.11 | 15.83 | 63.91 | 38.00 | 2.01 | 8 |
|  | 0.24 | 13.22 | 54.43 | 10.64 | 21.16 | 73.43 | 48.39 | 4.62 | 35 |
|  | 0.00 | 10.52 | 59.10 | 8.24 | 21.98 | 75.26 | 58.98 | 1.24 | 12 |
| 2 | 0.25 | 12.95 | 51.62 | 8.85 | 25.44 | 72.83 | 56.37 | 7.13 | 28 |
| 3 | 0.29 | 11.93 | 48.32 | 5.20 | 32.93 | 73.12 | 73.44 | 10.46 | 9 |
| 4 | 0.28 | 11.47 | 52.44 | 8.06 | 25.94 | 75.41 | 59.34 | 7.00 | 7 |
| 5 | 0.25 | 13.08 | 53.87 | 10.99 | 21.13 | 73.43 | 53.37 | 5.74 | 18 |
|  | 0.36 | 12.37 | 51.02 | 7.87 | 27.72 | 73.47 | 60.90 | 8.31 | 79 |
|  | 0.35 | 1.36 | 48.01 | 2.14 | 46.35 | 95.08 | 88.29 | 27.21 | 9 |

Примечание. 1–5 – хромшпинелиды: 1 – из серпентинитов; 2 – в халькопирите из халькопирит-пирит-пирротиновых руд, 3 – в кобальтине, 4 – в пирротине из пирит-пирротиновых руд, 5 – в рудах в целом. ΣFeO – общее железо. N – число анализов. Cr# – хромистость, Fe# - железистость, Z Fe3+ – доля трехвалентного железа в R3+. Пояснения в тексте. Таблица составлена с использованием данных [4]. Анализы выполнены на микрозондовом анализаторе JEOL JCXA-733 (Институт минералогии УрО РАН, аналитик Е. И. Чурин).

Характерным является присутствие хроммагнетита в виде собственных выделений и каемок в зернах хромшпинелидов [3].

Наиболее обогащены железом хромшпинелиды, заключенные в кристаллы кобальтина из сульфоарсенидно-сульфидных руд. Они же включают максимальные концентрации Ni и Co (до 0.17 и 0.42 вес. % соответственно) по сравнению с аналогами в другой матрице, где эти значения не превышают 0.09 и 0.08 вес. %. Это, в свою очередь, коррелирует с повышенными содержаниями Ni и Co в кобальтине 
(6 и 3 вес. %) [4].

Наименьший разброс значений железистости отмечается в хромитах в пирротине из пирит-пирротиновых руд.

Примечательным является распределение Ti внутри зерен хромшпинелидов среди халькопирит-пирит-пирротиновых руд, выявленное при микрогеохимическом картировании. Установлено, что максимальные его концентрации сосредоточены в краевой части зерен [1]. Очевидно, это не связано с процессами серпентинизации, так как развитие лизардититовых серпентинитов на месторождении не привносит заметных изменений в составе хромшпинелидов по содержаниям Fe и Ti [5], в противном случае, подобное распределение было бы отмечено в хромшпинелидах из серпентинитов.

Рис. Соотношение основных минеральных компонентов в хромшпинелидах из серпентинитов и колчеданных руд Ишкининского месторождения. 1–5 – хромшпинелиды: 1 – из халькопирит-пирит-пирротиновых руд, 2 – из сульфоарсенидно-сульфидных руд, 3 – в халькопирите из халькопирит-пирит-пирротиновых руд, 4 – в пирротине из пирит-пирротиновых руд, 5 – в кобальтине; 6 – хроммагнетиты из руд в целом. Поля в полоску – хромшпинелиды из серпентинитов. Построено с использованием [4].

При рассмотрении валового состава хромшпинелидов в колчеданных рудах, отмечается общая закономерность изменения их состава. Прослеживается постепенное увеличение доли Fe, при снижении Mg и Al (рис.), состав хромшпинелидов стремится к хроммагнетиту. При этом хроммагнетиты не зафиксированы среди серпентинитов.

Полученные вариации составов хромшпинелидов могут быть связаны с различными условиями образования рудных минералов. Ранее было показано, что на месторождении присутствует 4 парагенезиса рудных минералов. Первый и второй парагенезисы, включающие пирротин, пирит, халькопирит и пентландит формировались в придонных гидротермально-метасоматических условиях под поверхностью морского дна в субдукционный период. Формирование парагенезисов пирротин-пентландит происходило около 150 °С, халькопирит-сфалерит – около 350 °С. Третий и четвертый парагенезисы 
с сульфоарсенидами и арсенидами возникли при регенерации руд в процессе коллизии. Температура кристаллизации кобальтина оценена в интервале ~500–550 °С с наблюдаемой тенденцией увеличения температур кристаллизации от центра к периферии [4]. Исходя из этого, более преобразованные составы хромшпинелидов соответствуют наиболее высокотемпературным рудным парагенезисам.

Таким образом, исключая существование метасоматической генерации хромитов среди руд, предполагаемой ранее [3], хромшпинелиды в сульфидных рудах по своей природе являются «остаточными». При формировании сульфидных руд по ультрамафитовому субстрату происходило частичное или полное его замещение, а шпинели оставались нетронутыми или происходило их изменение, что выражено в увеличении концентраций Fe и Ti при соответствующем снижении Mg и Al.

Автор работы выражает благодарность за оказанную помощь В. В. Зайкову, И. Ю. Мелекесцевой, А. М. Юминову, Е. И. Чурину (ИМин УрО РАН, г. Миасс).

Литература

- Зайков В. В., Масленников В. В., Зайкова Е. В., Херрингтон Р. Рудно-формационный и рудно-фациальный анализ колчеданных месторождений Уральского палеоокеана. Миасс: ИМин УрО РАН, 2001. 315 с.

- Макеев А. Б., Брянчанинова Н. И. Топоминералогия ультрабазитов Полярного Урала. С-Пб.: 1999. 252 с.

- Мелекесцева И. Ю., Зайков В. В., Тесалина С. Г., Оже Т. Хромшпинелиды в сульфидных рудах в ультрамафитах Главного Уральского разлома // Уральский минералогический сборник № 11: Миасс: ИМин УрО РАН, 2001. С. 180–190.

- Мелекесцева И. Ю., Зайков В. В. Руды Ишкининского кобальт-медноколчеданного месторождения (Южный Урал). Научное издание. Миасс: ИМин УрО РАН, 2003. 122 с.

- Сазонов В. Н. Хром в гидротермальном процессе (на примере Урала). М.: Наука, 1978. 288 с.

- Юминов А. М., Дунаев А. Ю. Хромшпинелиды из метасоматитов Ишкининского кобальт-медно-колчеданного месторождения (Южный Урал) // Металлогения древних и современных океанов-2004. Достижения на рубеже веков. Миасс: ИМин УрО РАН, 2004. С. 282–289.