Бородулин Г. П.

Российский Университет дружбы народов, г. Москва.

Особенности изменения химического состава тантало-ниобатов с глубиной на примере месторождения Тайкеу (Полярный Урал).

Научные руководители Зарайский Г. П., Трофимов Н. Н.

Редкометальное (Ta-Nb, REE, Be, Zr) месторождение Тайкеу расположено на Полярном Урале (верховья реки Лонгот-Юган) и приурочено к Центрально-Уральской зоне доуралид (Харбейский блок). Во время полевых работ на Полярном Урале экспедиционным отрядом Института экспериментальной минералогии в 2001 году был собран каменный материал. В Лаборатории Физико-химических методов исследования ИЭМ РАН (г. Черноголовка) методом рентгеноспектрального микроанализа автором был проанализирован состав тантало-ниобатов и характер изменения некоторых индикаторных элементов с глубиной.

Таблица

Характер изменения некоторых индикаторных элементов 
(в мас. %) в минералах

|  | Приповерхностная часть разреза, образцы из канав | Глубокие горизонты, керн скважин (180 и 220 м) |
| --- | --- | --- |
|  | Фергусонит | Колумбит | Pb-пирохлор | Фергусонит | Колумбит | Pb-пирохлор |
| Nb | 21.9–34 | 33.6–35.8 | 18.8–21.4 | 34 | 46.2 | 24.4–30.6 |
| Ta | 3.4–17.8 | 6.7–21.6 | 2.8–7 | 0 | 9.1 | 0–2.9 |
| Sn | 0–1 | 0.7–0.8 | 1.7–2.7 | 0 | 0.4 | 0–1.4 |
| Ti | 1.7–5.5 | 0.6–2.2 | 0.4–3.7 | 1.2 | 1 | 0–2.9 |
| Ca | 0.5–1.6 | 0.4–1.6 | 0–1.3 | 0.8 | 0 | 0–0.9 |

Приведенные данные позволяют говорить о том, что в главных Ta-Nb минералах от поверхности к глубоким горизонтам увеличивается содержание Nb и уменьшается содержание Ta, Ti, Sn, и Ca.

Работа выполнена при поддержке грантов РФФИ № 02-05-6413, 02-05-6414 и гранта президента «Научная школа» № 1644.2003.5.