Овчаров К. А.

ЮГП. «Азурит», п. Межозерный.

Пирит южноуральских медно-цинково-колчеданных месторождений.

Научный руководитель Овчарова Е. С.

В ходе работы были исследованы образцы кристаллов пирита Узельгинского и Александринского месторождения. На основании изучения кристалломорфологических особенностей пиритов данных месторождений устанавливается, что перекристаллизация руд Узельгинского месторождения происходила при неоднократном изменении кислотности растворов, а переход от куба к пентагондодекаэдру говорит об увеличении щелочности растворов. Перекристаллизация руд Александринского месторождения происходила в более стабильных условиях.