А. А. Монгуш1, Ч. К. Ойдуп1, Л. В. Агафонов2, С. Г. Прудников1

1 – ТувИКОПР СО РАН, г. Кызыл

amongush@inbox.ru

2 – Институт геологии и минералогии СО РАН, г. Новосибирск

Золото в системе офиолиты – пространственно 
ассоциирующие с ними россыпи 
(на примере Тувы и Монголии)

Несмотря на то, что рудные формации золота в офиолитах малопродуктивны в отношении рудных концентраций и обладают незначительным россыпеобразующим потенциалом, наблюдается закономерная пространственная связь между офиолитами и россыпными месторождениями золота в пределах офиолитовых зон Тувы и Монголии. Данный вывод обусловлен следующим: 1) ультрамафит-мафиты офиолитов и сформированные по ним метасоматиты обладают повышенным содержанием золота; 2) венд-нижнекембрийская офиолитовая ассоциация повсеместно претерпела метаморфизм зеленосланцевой фации, что является благоприятным Р–Т фактором для переноса, собирательной перекристаллизации и локализации золота в офиолитовых зонах; 3) более половины золотороссыпных районов Тувы 
и некоторые золотоносные россыпи Монголии локализованы в пределах офиолитовых зон; 4) офиолитовые зоны неоднократно испытывали тектоно-магматическую активизацию с наложенными гидротермальными процессами; 5) золото испытывает определенную эволюцию по составу от коренных источников при его транспортировке и переотложении в россыпях в условиях гипергенеза.

Если первые четыре положения достаточно изучены, то последнее нуждается в детальном обосновании. С этой целью был исследован состав золота: а) из пород 10 мафит-ультрамафитовых массивов, представляющих офиолитовую ассоциацию Тувы и Монголии (149 анализов); б) в шлиховых ореолах ультрамафит-мафитовых массивов  – Копсекского, Малокоптинского, Шишхидского, Наранского, Джаргалантуйского, Эгийнгольского, массивов Хара-Ноенской зоны разломов и зоны разломов хр. Нэмэгт (163 анализа); в) в 7 золотоносных россыпях золота, приуроченных к офиолитовым поясам Тувы и Западного Саяна, в т.ч. Каахемскому поясу – Кара-Хем, Неожиданный, Кара-Ос, Кара-Бельдыр, Куртушубинскому поясу – Золотая, Коярд и Алгияк (87 анализов). Золото в коренных объектах выделялось из протолочек весом 5–10 кг.

Большинство офиолитовых массивов широко известны в литературе и хорошо исследованы, последняя сводка по некоторым из них опубликована Л. В. Агафоновым с соавторами [1]. Данные о составе золота иллюстрируются таблицей и рисунками 1 и 2. Породы других массивов, состав золота из которых не отражен в таблице, представлены следующими разновидностями: Сольджерский массив – дунит, Шагонарский массив – хромит, Малокоптинский массив – антигоритовый серпентинит, Шаранурский массив – лиственит, Карахемский массив – лиственит. Анализы золота из пород этих и других массивов, а также шлиховых ореолов офиолитовых ультрамафит-мафитовых массивов региона опубликованы ранее [2, 4]. Из новых данных в таблице приведен состав золота из лиственита Агардагского массива (табл.). Исследование шлифа образца этой породы показало ее существенно кварц-карбонатный состав.

Характер выделений золота в породах остается невыясненным, поскольку их минераграфическое изучение не проводилось. Большая часть золотин представляла пластинки размером от 0.05 до 0.5 мм со следами механических ударов (ковки) во время дробления. Крупные, порядка 1 мм, зерна золота отмечались в хромититах Шишхидского, Нижнетарлашкинского,  Копсекского  массивов  и серпентинитах Кара-

Таблица

### Состав золота из коренных источников офиолитовых мафит-ультрамафитовых массивов и россыпи Золотая, мас. %

| № | № обр. | Cu | Au | Hg | Ag | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Агардагский массив, лиственит |
| 1 | 1ц | 23.30 | 77.21 | – | – | 100.6 |
| 2 | 1к | 0.46 | 64.48 | 0.45 | 35.70 | 101.09 |
| 3 | 2ц | 24.21 | 75.62 | 0.56 | 0.00 | 100.39 |
| 4 | 2к | 0.05 | 58.41 | 0.93 | 39.76 | 99.15 |
| 5 | 3ц | 23.52 | 75.79 | 0.17 | – | 99.48 |
| 6 | 3к | 0.39 | 60.03 | 0.20 | 38.27 | 99.89 |
| 7 | 4ц | 23.36 | 75.57 | 0.08 | – | 99.01 |
| 8 | 4к | 0.22 | 60.04 | – | 38.51 | 98.77 |
| 9 | 5ц | 19.04 | 75.71 | – | 4.61 | 99.36 |
| 10 | 5к | 0.19 | 64.26 | – | 35.05 | 98.50 |
| 11 | 6ц | 23.33 | 76.42 | – | – | 99.75 |
| 12 | 6к | 0.29 | 60.84 | 0.15 | 38.34 | 99.62 |
| 13 | 7ц | 23.65 | 76.94 | – | – | 100.59 |
| 14 | 7к | 0.15 | 61.02 | 0.18 | 38.35 | 99.74 |
| 15 | 8ц | 23.63 | 75.58 | – | – | 99.21 |
| 16 | 8к | 0.32 | 59.98 | 0.07 | 38.82 | 99.19 |
| 17 | 10 | 23.36 | 75.74 | – | – | 99.10 |
| 18 | 10a | 23.42 | 77.81 | – | – | 101.23 |
| 19 | 10б | 23.54 | 77.06 | 0.01 | – | 100.61 |
| 20 | 11ц | 23.53 | 76.15 | – | – | 99.68 |
| 21 | 11к | 1.65 | 62.34 | – | 36.16 | 100.05 |
| 22 | 12ц | 23.38 | 76.43 | 0.13 | – | 99.94 |
| 23 | 12к | 0.22 | 59.07 | 0.73 | 39.98 | 100.00 |
| 24 | 13ц | 23.42 | 75.80 | – | – | 99.22 |
| 25 | 13к | 0.33 | 62.83 | – | 36.94 | 100.10 |
| 26 | 14 | 23.25 | 76.66 | – | – | 99.71 |
| 27 | 15 | 23.41 | 76.64 | 0.09 | – | 100.14 |
| 28 | 21 | 23.38 | 76.59 | – | – | 99.97 |
| 29 | 22a | 23.22 | 76.65 | – | – | 99.87 |
| 30 | 25 | 23.51 | 76.30 | – | – | 99.81 |
| 31 | 29 | 23.82 | 76.67 | 0.08 | – | 100.27 |
| 32 | 31a | 23.31 | 76.52 | – | – | 99.83 |
| 33 | 33 | 23.05 | 76.89 | – | – | 99.94 |
| 34 | 37 | 23.79 | 76.09 | – | – | 99.88 |
| 35 | 38 | 0.01 | 93.20 | 0.32 | 7.56 | 101.09 |
| 36 | 39 | – | 83.60 | 0.24 | 15.35 | 99.19 |
| Карашатский массив, серпентинит |
| 47 | Б/н | – | 57.69 | 32.51 | 8.86 | 99.06 |
| 48 | Б/н | – | 52.79 | 31.26 | 15.04 | 99.09 |
| 49 | Б/н | – | 54.88 | 28.77 | 15.10 | 98.75 |
| 50 | Б/н | – | 50.74 | 30.77 | 15.95 | 97.46 |
| 51 | Б/н | – | 53.76 | 30.10 | 15.86 | 99.72 |
| 52 | Б/н | – | 49.57 | 32.20 | 16.78 | 98.55 |
| 53 | Б/н | – | 50.09 | 30.16 | 16.96 | 97.21 |
| Нижнетарлашкинский массив, хромитит |
| 54 | А-3-92 | 0.08 | 98.01 | – | 1.21 | 99.37 |
| 55 | А-3-92 | 1.36 | 82.27 | – | 15.21 | 98.93 |
| 56 | А-2-92 | – | 88.66 | – | 8.41 | 98.10 |
| 57 | А-2-92 | – | 92.26 | – | 5.68 | 99.23 |
| 58 | А-2-92 | 0.03 | 96.12 | – | 0.80 | 98.11 |
| 59 | А-2-92 | – | 94.24 | – | 3.85 | 98.79 |
| 60 | А-2-92 | 0.03 | 96.71 | – | 1.15 | 98.05 |
| 61 | А-2-92 | 0.01 | 96.41 | – | 1.42 | 98.02 |
| 62 | А-2-92 | 0.01 | 96.88 | – | 1.47 | 98.51 |
| 63 | А-2-92 | 0.01 | 97.19 | – | 1.01 | 98.43 |
| Копсекский массив, хромитит (64-66), клинопироксенит (65-71) |
| 64 | ХО-29-4 | 0.02 | 78.55 | 0.04 | 22.33 | 100.94 |
| 65 | ХО-29-4 | 0.03 | 76.76 | 0.04 | 23.42 | 100.25 |
| 66 | ХО-29-4 | 0.29 | 92.75 | – | 7.15 | 100.19 |
| 67 | А-97-84 | – | 74.38 | – | 24.98 | 99.36 |
| 68 | А-97-84 | – | 73.68 | – | 25.77 | 99.45 |
| 69 | А-97-84 | – | 82.01 | – | 16.29 | 98.30 |
| 70 | А-97-84 | – | 72.03 | 0.03 | 26.91 | 98.96 |
| 71 | А-97-84 | – | 88.38 | 0.33 | 10.75 | 99.45 |
| Шишхидский массив, клинопироксенит |
| 72 | А-131-86 | – | 79.71 | 1.35 | 14.47 | 95.55 |
| 73 | А-131-86 | 0.03 | 83.42 | 1.16 | 15.15 | 99.76 |
| 74 | А-131-86 | 0.03 | 80.57 | 1.21 | 14.78 | 96.59 |
| 75 | А-131-86 | 0.02 | 82.78 | 1.25 | 15.16 | 99.21 |
| 76 | А-131-86 | – | 84.66 | 0.61 | 15.38 | 100.65 |
| 77 | А-131-86 | 0.01 | 81.68 | 1.43 | 16.87 | 99.99 |
| 78 | А-131-86 | – | 82.18 | 1.25 | 15.10 | 98.53 |
| 79 | А-131-86 | – | 85.98 | 0.70 | 13.87 | 100.55 |
| 80 | А-131-86 | 0.01 | 82.36 | 0.79 | 14.17 | 97.32 |
| 81 | А-131-86 | 0.14 | 96.24 | 0.06 | 2.91 | 99.35 |
| Россыпь р. Золотая |
| 123 | 20ц | – | 81.17 | 0.54 | 18.03 | 99.74 |
| 124 | 20к | – | 100.32 | 0.23 | 0.35 | 100.90 |
| 125 | 21ц | – | 83.52 | 0.37 | 14.86 | 98.75 |
| 126 | 21к | – | 99.61 | 0.14 | 0.01 | 99.75 |
| 127 | 23ц | – | 81.90 | 0.28 | 17.51 | 99.69 |
| 128 | 23к | – | 98.85 | – | 0.33 | 99.18 |
| 131 | 34ц | 15.25 | 83.92 | – | 0.50 | 99.67 |
| 132 | 34к | 0.86 | 98.32 | 0.19 | – | 99.37 |
| 133 | 36ц | – | 91.53 | 0.40 | 7.21 | 99.14 |
| 134 | 36к | – | 93.17 | 0.42 | 7.00 | 100.59 |
| 135 | 37ц | – | 90.27 | 0.28 | 9.39 | 99.94 |
| 136 | 37к | – | 99.16 | 0.21 | 0.03 | 99.40 |

Примечание: ц – центр зерна, к – край зерна, б/н – без номера, прочерк – не обнаружено. Анализы выполнены рентгеноспектральным методом в Аналитическом центре ОИГГМ СО РАН, г. Новосибирск

шатского массива. В последнем, в отличие от первых трех, где золотины имели округлую и неправильную пластинчатую форму, зерна представляли вытянутые пластинчатые параллелограммы, которые при надавливании на них иглой раскалывались на более мелкие фрагменты такой же формы, что связано с необычным составом золота (см. табл.). В некоторых пробах, наряду с крупными зернами, отмечались пылинки золота, едва различимые под микроскопом, что не исключает их самостоятельную природу. Встречались также золотины разного размера в сростках с другими минералами.

Относительно формационной принадлежности изученных коренных источников золота отметим следующее. Многими исследователями с породами мафит-ультрамафитовых массивов офиолитов связывается благороднометальное оруденение хромит-платиноидного, золото-лиственитового, золото-родингитового типов. Вопросы концентрирования золота, так же как и платиноидов, в породах таких массивов в настоящее время не имеют однозначного решения, однако, основным источником металлов во всех случаях могут служить офиолитовые мафиты и ультрамафиты, которые характеризуются высокими кларками золота и элементов платиновой группы. Эти породы вместе с указанными типами благороднометальной минерализации в последнее время предложено выделять в качестве золото-платиноидной мафит-ультрамафитовой формации [3].

Как видно из рисунка 1 состав золота из коренных источников характеризуется большим разнообразием, при этом оно разделяется на пять групп: 1) амальгама из аподунитового серпентинита Карашатского массива, 2) электрум, ртутистый электрум из лиственита Карахемского массива, 3) медистое золото и 4) медистое золото с каемкой серебристого золота из лиственита Агардагского массива, 5) высокопробное золото с примесью  серебра менее 27 % из хромититов,  дунитов,

Рис. 1. Состав золота из коренных источников на диаграмме Au–Hg+Cu–Ag. Треугольники – золото из лиственитов Агардагского (белые) и Карахемского (черные) массивов, прямоугольники – из серпентинитов Карашатского массива, ромбы – из остальных коренных источников офиолитов.

клинопироксенитов, антигоритовых серпентинитов и лиственитов остальных изученных массивов. Наиболее характерным для офиолитов является золото пятой группы.

В золоте из шлиховых ореолов ультрамафит-мафитовых массивов отмечается постепенное облагораживание его состава, при этом максимальное количество анализов характеризует золото с пробностью более 950 (рис. 2). Золото из россыпей, приуроченных к офиолитовым поясам, по сравнению с золотом из коренных пород и шлиховых ореолов изученных массивов, обладает наиболее однородным составом. Здесь почти не отмечаются примеси меди и ртути, большая часть золота характеризуется пробностью 850–950 (рис. 2). Преобладание в россыпях высокопробного (800–950) золота объясняется гипергенным «облагораживанием» более низкопробного золота, поступающего из различных коренных источников. Последний факт подтверждается исследованиями золотин из россыпи р. Золотой, центр которых имеет пробность в среднем 858, а периферия представлена высокопробной разновидностью в среднем 984 (см. табл.).

Таким образом, коренные источники золота в отдельных массивах офиолитов характеризуются большим разнообразием типов золотого оруденения, что связано с тектоно-магматическими преобразованиями в земной коре изначально самостоятельной золото-платиноидной ультрамафит-мафитовой формации. В системе офиолиты – россыпи происходит постепенное «облагораживание» состава золота под воздействием гипергенных процессов.

Рис. 2. Гистограммы распределения пробности золота.

Исследования проведены при финансовой поддержке РФФИ, гранты №№ 05-05-97210, 05-05-97214, 05-05-97216, 06-05-64118.

Литература

- Агафонов Л. В., Лхамсурэн Ж., Кужугет К. С., Ойдуп Ч. К. Платиноносность ультрамафит-мафитов Монголии и Тувы. Улаанбаатар, 2005. 224 с.

- Агафонов Л. В., Монгуш А. А., Ойдуп Ч. К. Особенности состава золота из пород ультрамафит-мафитовых массивов Тувы и Монголии // Состояние и освоение природных ресурсов Тувы и сопредельных регионов 
Центральной Азии. Геоэкология природной среды и общества. Кызыл: ТувИКОПР СО РАН, 2004. С. 27–37.

- Агафонов Л. В., Монгуш А. А., Ойдуп Ч. К. О золото-платиноидной мафит-ультрамафитовой формации // Золото Сибири и Дальнего Востока. Тез. III Всеросс. симпозиума. Улан-Уде: БНЦ СО РАН, 2004. С. 5–6.

- Ойдуп Ч. К., Монгуш А. А., Агафонов Л. В. Состав золота из лиственитов Карахемского ультрамафитового массива Тувы // Металлогения древних и современных океанов-2004. Достижения на рубеже веков. Миасс: ИМин УрО РАН, 2004. Т. II. С. 65–69.