Полуэктов С. И.

Клуб юных геологов, г. Орск.

Медноколчеданные месторождения Домбаровского рудного района.

Научный руководитель А. Т. Полуэктов.

Запасы медноколчеданных руд Оренбургской области имеют значительный удельный вес в меднорудной отрасли Урала. Домбаровский рудный район – один из крупнейших на Урале, включает в себя месторождения Летнее, Осеннее, Барсучий Лог, Весеннее и др. Первые три в настоящее время отрабатываются открытым способом. В карьерах Летнего и Осеннего месторождений автором были отобраны коллекции образцов первичных и окисленных руд и околорудных метасоматитов. Часть коллекции поступила в Минералогический музей Орского клуба юных геологов. На Осеннем месторождении была задокументирована зона окисления сульфидных руд. Химическими и пробирными анализами установлено, что золото и серебро, и, частично, медь в виде малахита, накапливаются до промышленных содержаний в нижних частях зоны окисления. В продуктах окисления, представленных кремнистыми породами с малахитом и кварцево-глинистой сыпучкой общей мощностью до 3 и более м, содержания золота достигают 150 г/т, серебра – 1000 г/т, меди – 40 %.