# Д. И. Гаськов, В. А. Симонов, И. В. Гаськов, С. В. Ковязин

Институт геологии и минералогии СО РАН, г. Новосибирск

simonov@uiggm.nsc.ru

Состав минералов трубообразных сульфидных тел

Кызыл-Таштыгского колчеданно-полиметаллического 
месторождения (Восточная Тува)

После открытия в конце прошлого века на дне океанических бассейнов современных рудообразующих систем типа «черных курильщиков» пристальное внимание было обращено на поиски подобных комплексов на колчеданных месторождениях в складчатых областях. Наиболее успешными работами в этом направлении были исследования ряда уральских месторождений [2, 4]. В то же время, для более древних (кембрийских) колчеданных месторождений Сибири до последнего времени явных структур, аналогичных сульфидным трубам «черных курильщиков», не отмечалось. В связи с этим, большой интерес представляют трубообразные сульфидные тела Кызыл-Таштыгского месторождения в Восточной Туве.

Месторождение приурочено к Кызыл-Таштыгской вулкано-тектонической депрессии. Рудовмещающие комплексы представлены вулканогенно-осадочными нижнекембрийскими отложениями туматтайгинской свиты [3], в состав которой входят базальты, андезибазальты, дациты и риолиты, а также вулканомиктовые брекчии и туфы соответствующего состава. Осадочные отложения представлены углеродистыми алевролитами, песчаниками, силицитами, известняками. Палеогидротермальное поле с промышленными колчеданно-полиметаллическими рудами находится в низах разреза верхней толщи туматтайгинской свиты. Рудоподводящая часть гидротермальной системы, выраженная зонами серицит-кварцевых метасоматитов с сульфидными и баритовыми жилами, локализована преимущественно в нижней толще [1]. Последние данные по петрохимии и геохимии пород туматтайгинской свиты, а также по составам расплавных и флюидных включений свидетельствуют о формировании Кызыл-Таштыгского месторождения в палеогеодинамических условиях морского бассейна, похожих на современную ситуацию в море Вудларк на юго-западе Тихого океана [7].

В строении рудного тела Кызыл-Таштыгского месторождения выделяются нижние корневые зоны, представленные прожилково-вкрапленными кварц-халькопирит-пиритовыми и пиритовыми рудами, центральная часть, сложенная в основном массивными и брекчиевидными халькопирит-сфалеритовыми и пирит-галенит-сфалеритовыми разновидностями, и верхние и фланговые части, выполненные барит-полиметаллическими рудами.

В 2005 г. в Главной залежи Кызыл-Таштыгского месторождения нами были обнаружены специфические сульфидные трубообразные образования. По морфологии это цилиндрические тела диаметром от 10–12 см до 25–30 см и длиной более 1 м. На срезе в обнажении они имеют округлую либо уплощенную эллипсовидную форму, которая подчеркивается внешней каемкой до 1–2 см, выполненной существенно кремнистым микрозернистым материалом, более устойчивым к выветриванию и потому сохранившим эти постройки (рис. 1). Внутренние части трубообразных тел сложены сульфидными минералами, преимущественно пиритом. Реже встречаются сфалерит и халькопирит. Нередко внешние зоны имеют более сложный состав, где наряду с пиритом отмечается сфалерит, халькопирит и галенит, что свидетельствует, вероятно, об изменении во времени состава рудообразующих растворов.

Сульфидные минералы исследовались в поперечном разрезе небольшого трубообразного тела диаметром около 12 см, не имеющего ярко выраженных зон или ритмов. Сложено оно, в основном, пиритом, но по всему разрезу присутствует сфалерит. Халькопирит характерен только для краевых частей. Состав минералов определялся на рентгеновском микроанализаторе «Camebax-micro» в Аналитическом центре ОИГГМ СО РАН, г. Новосибирск.

Анализы (табл.) дали возможность установить некоторые закономерности изменения состава сульфидов по поперечному разрезу от одного края трубообразного тела к другому (от 0 до 10 см на рис. 1). Для пирита на фоне общего роста железа синхронно падают значения  цинка, меди, кобальта и никеля (табл.). Содержание свинца относительно стабильно – до 0.09 мас. %. В то же время, для серебра характерно неравномерное распределение: от 0.08–0.26 мас. % в краевых зонах до практически полного отсутствия в центре.

Рис. 1. Внешний вид трубообразных тел Кызыл-Таштыгского месторождения в разрезе.

Халькопирит присутствует только в краевых частях, подчеркивая этим определенную зональность разреза. Для него, в целом, характерен рост содержания железа, меди и падение цинка по разрезу в том же направлении, что и накопление железа в пирите.

Наиболее интересным оказалось распределение элементов по разрезу трубообразного тела в сфалерите. Отчетливо устанавливается явная симметрия (рис. 2) с падением содержания цинка от обеих краевых зон к центру и рост значений меди, а также железа (см. табл.). Эти закономерности свидетельствуют в пользу того, что изучаемый объект не является случайным повторением по форме сульфидных труб на дне современных морских бассейнов, а формировался при закономерной смене физико-химических параметров гидротермальных процессов, характерной для «черных курильщиков». Учитывая то, что центральный канал зарастает последним, можно сделать вывод об увеличении роли меди и железа на заключительных этапах развития гидротермальных систем.

Результаты исследования составов сульфидов Кызыл-Таштыга (табл.) сравнивались с ранее опубликованной информацией по этому месторождению [3], а также с данными по минералам из современных гидротермальных полей бассейнов Лау, Вудларк в Тихом океане и Срединно-Атлантического хребта [5, 7, 8].

Изученный пирит из трубообразного тела содержит больше железа, заметно меньше меди и цинка по сравнению с пиритами из гидротермальных полей бассейна Вудларк (Тихий океан) и Логачев (Срединно-Атлантический хребет). Существенно меньше в пиритах месторождения Кызыл-Таштыг серебра и свинца, чем в минералах бассейна Вудларк (Ag – до 3.9 мас. %, Pb – до 2.1 мас. %). Содержания кобальта в рассмотренных пиритах меньше (до 0.02 мас. %) по сравнению с другими типами сульфидных руд Кызыл-Таштыгского месторождения и в этом они ближе к данным по пиритам бассейна Вудларк.

Таблица

Состав сульфидов (мас. %) Кызыл-Таштыгского месторождения

| № п/п | № анализа | Cu | Fe | Zn | Pb | Ag | S | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пирит |
| 1 | 1 | 0.18 | 45.43 | 0.40 | 0.07 | 0.02 | 52.84 | 98.97 |
| 2 | 2 | 0.04 | 45.30 | 0.19 | 0.06 | 0.26 | 52.98 | 98.82 |
| 3 | 25 | 0.01 | 46.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52.87 | 99.27 |
| 4 | 36 | 0.02 | 46.26 | 0.07 | 0.08 | 0.00 | 52.40 | 98.83 |
| 5 | 41 | 0.03 | 45.85 | 0.07 | 0.05 | 0.00 | 52.68 | 98.69 |
| 6 | 42 | 0.10 | 45.97 | 0.24 | 0.09 | 0.01 | 52.64 | 99.05 |
| 7 | 50 | 0.53 | 46.30 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 52.88 | 99.73 |
| 8 | 54 | 0.04 | 45.89 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 53.06 | 99.02 |
| 9 | 59 | 0.03 | 46.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52.84 | 98.97 |
| 10 | 62 | 0.01 | 46.70 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 53.61 | 100.35 |
| Халькопирит |
| 11 | 13 | 33.73 | 28.02 | 2.85 | 0.02 | 0.01 | 34.22 | 98.86 |
| 12 | 14 | 32.52 | 27.31 | 3.10 | 0.02 | 0.00 | 33.95 | 96.90 |
| 13 | 16 | 33.81 | 28.36 | 2.27 | 0.04 | 0.00 | 34.21 | 98.70 |
| 14 | 20 | 34.10 | 29.08 | 1.25 | 0.00 | 0.01 | 34.04 | 98.48 |
| 15 | 22 | 33.38 | 28.00 | 2.85 | 0.03 | 0.00 | 34.16 | 98.42 |
| 16 | 53 | 33.77 | 30.15 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 34.68 | 98.63 |
| 17 | 55 | 34.58 | 29.57 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 33.88 | 98.05 |
| 18 | 56 | 34.33 | 29.79 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 34.13 | 98.28 |
| 19 | 58 | 34.02 | 29.58 | 0.34 | 0.00 | 0.05 | 34.15 | 98.14 |
| 20 | 57 | 34.29 | 29.65 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 33.80 | 97.89 |
| Сфалерит |
| 21 | 8 | 0.13 | 0.98 | 65.17 | 0.00 | 0.00 | 32.27 | 98.56 |
| 22 | 10 | 0.11 | 0.99 | 65.37 | 0.00 | 0.00 | 32.54 | 99.03 |
| 23 | 18 | 0.12 | 0.61 | 65.53 | 0.00 | 0.00 | 31.96 | 98.24 |
| 24 | 43 | 3.99 | 8.44 | 52.98 | 0.04 | 0.00 | 32.82 | 98.27 |
| 25 | 45 | 1.77 | 4.09 | 61.32 | 0.02 | 0.00 | 32.04 | 99.24 |
| 26 | 46 | 0.14 | 3.10 | 62.94 | 0.00 | 0.01 | 33.06 | 99.26 |
| 27 | 67 | 0.11 | 0.82 | 65.43 | 0.00 | 0.06 | 32.90 | 99.32 |
| 28 | 68 | 0.54 | 1.24 | 64.05 | 0.00 | 0.35 | 32.75 | 98.93 |
| 29 | 69 | 0.34 | 1.06 | 64.91 | 0.00 | 0.04 | 32.68 | 99.03 |
| 30 | 70 | 1.19 | 2.21 | 63.76 | 0.00 | 0.00 | 32.66 | 99.82 |

Примечание. Содержание Co иногда составляет 0.01 мас. % (ан. №№ 4, 5) и 0.02 мас. % (ан. №№ 3, 22); Ni – 0.01 мас. % (ан. №№ 13, 14, 23) и 0.2 мас. % (ан. № 1).

В халькопирите месторождения Кызыл-Таштыг наблюдается отчетливая прямолинейная зависимость содержания меди от железа и отрицательный тренд значений цинка (см. табл.).  Оба тренда заканчиваются в относительно компактных полях состава  халькопирита  из сульфидной трубы рудопроявления Логачев (Срединно-Атлантический хребет), характеризующегося максимальными значениями меди, железа и минимумом цинка. Содержания серебра, свинца и кобальта существенно меньше, чем в халькопиритах гидротермального поля Логачев.

Рис. 2. Распределение элементов (мас. %) в сфалерите в разрезе сульфидного трубообразного тела месторождения Кызыл-Таштыг.

Сфалерит показывает широкие вариации с прямолинейным трендом снижения значений цинка при росте содержания железа (см. табл.). По низким значениям железа сфалерит трубообразных тел сходен с таковым из других типов руд Кызыл-Таштыгского месторождения и попадает в поле сфалеритов бассейна Лау в Тихом океане (рис. 3). С ростом железа сфалерит приближается к сфалериту из труб гидротермального поля Логачев. Значения таких элементов как Ag, Pb, Co в рассмотренных сфалеритах в целом меньше, чем в пиритах и в халькопиритах.

Таким образом, исследование рудных минералов трубообразных тел Кызыл-Таштыгского месторождения позволяет сделать следующие выводы.

Рис. 3. Диаграмма Zn–Fe (мас. %) для сфалерита месторождения 
Кызыл-Таштыг. Составлено с использованием данных из [3, 5, 8].

1–4 – сфалерит: из сульфидного трубообразного тела (1) и других типов руд (2) Кызыл-Таштыгского месторождения; из рудных построек бассейна Лау (3, Тихий океан) и из сульфидной трубы поля Логачев (4, Срединно-Атлантический хребет).

1. Трубообразная морфология некоторых сульфидных ассоциаций месторождения Кызыл-Таштыг и зональное распределение элементов в минералах свидетельствуют о том, что эти тела формировались при закономерной смене во времени физико-химических параметров гидротермальных процессов, характерной для «черных курильщиков».

2. Закономерное изменение состава сфалерита в изученных зональных телах близко к установленному для сфалерита из современных труб.

3. Состав сульфидов из трубообразных тел не противоречит высказанным ранее предположениям о формировании месторождения Кызыл-Таштыг в палеогеодинамических условиях типа бассейна Вудларк западе Тихого океана.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 05-05-64341), интеграционного проекта совместных исследований Сибирского и Уральского отделений РАН (№ 6.8), целевой программы Минобрнауки Российской федерации «Развитие научного потенциала высшей школы» (проект РНП.2.1.1.1840).

Литература

- Зайков В. В. Вулканизм и сульфидные холмы палеоокеанических окраин на примере колчеданоносных зон Урала и Сибири). М.: Наука, 1991. 206 с.

- Зайков В. В., Шадлун Т. Н., Масленников В. В., Бортников Н. С. Сульфидная залежь Яман-Касы (Южный Урал) – руины древнего «черного курильщика» на дне Уральского палеоокеана // Геология рудных месторождений, 1995. Т. 37. С. 511–529.

- Кузебный В. С., Макаров В. А., Калеев Е. А. и др. Кызыл-Таштыгский колчеданно-полиметаллический рудный узел Восточной Тувы. Красноярск, 2001. 292 с.

- Масленников В. В. Седиментогенез, гальмиролиз и экология колчеданоносных палеогидротермальных полей (на примере Южного Урала). Миасс: Геотур, 1999. 348 с.

- Симонов В. А., Васюкова Е. А., Тереня Е. О., Богданов Ю. А., Ковязин С. В. Строение и состав сульфидных труб «черных курильщиков» гидротермального поля «Логачев» (Центральная Атлантика) // Металлогения древних и современных океанов–2003. Формирование и освоение месторождений в островодужных системах. Миасс: ИМин УрО РАН, 2003. С. 28–35.

- Симонов В. А., Зайков В. В., Ковязин С. В. Палеогеодинамические условия развития гидротермальных систем Кызыл-Таштыгского месторождения (Восточная Тува) // Металлогения древних и современных океанов–99. Рудоносность гидротермальных систем. Миасс: ИМин УрО РАН, 1999. С. 16–23.

- Binns R. A., Scott S. D., Bogdanov Yu. A., Lisitzin A. P. et al. Hydrothermal oxide and gold-rich sulfate deposits of Franklin Seamount, Western Woodlark basin, Papua New Guinea // Economic Geology, 1993. V. 88. № 8. P. 2122–2153.

- Herzig P. D., Hannington M. D., Fouquet Y., Stachelberg U., Petersen S. Gold-Rich polymetallic Sulfides from the Lau Back Arc and Implication to the Geochemistry of Gold in Sea-Floor Hydrothermal Systems of the Southwest Pacific // Economic Geology, 1993. V. 88. №. 8. P. 2182–2209.