Н. П. Сафина

Институт минералогии УрО РАН, г. Миасс

safina@ilmeny.ac.ru

Диагенетические преобразования кластогенных руд 
сульфидных построек Яман-Касы и Сафьяновское (Урал)

(научный руководитель В. В. Масленников)

По результатам литолого-фациального картирования рудных залежей Яман-Касы и Сафьяновское установлено, что они являются слаборазрушенными сульфидными холмами, состоящими из руд гидротермальной, гидротермально-биогенной, гидротермально-метасоматической и кластогенной фаций [1, 2, 4]. Кластогенные руды располагаются на флангах сульфидных построек и представлены агломератовыми, псефитовыми и псаммитовыми разностями с градационной слоистостью. Присутствующие в их составе сульфидные обломки не образуют сплошной ткани, а концентрируются в виде различных по внутреннему строению обособлений, сцементированных нерудным материалом.

Целью данной работы является выявление критериев отличия гидротермально-осадочных и диагенетических минералов в рудокластических слоях Яман-Касинского и Сафьяновского месторождений.

На основе стадиального анализа рудокластитов в составе кластогенных руд двух месторождений установлено присутствие обломков гидротермальных рудных фаций и наложенных диагенетических минеральных ассоциаций, что представляется закономерным по аналогии с минеральным составом и текстурно-структурными особенностями сульфидных руд [1, 3, 6]. Кластогенные руды, также как и их современные аналоги из гидротермальных полей ТАГ и Брокен-Спур (Срединно-Атлантический хребет), представлены, главным образом, рудокластическими отложениями, состоящими из обломков гидротермально-осадочных, гидротермальных и гидротермально-биогенных руд.

В рудокластических слойках установлены разнообразные по морфологии и составу обломки колломорфных корок с ритмичной микротекстурой, сложенные метаколлоидным колломорфным, фрамбоидальным или почковидным пиритом, сфалеритом.

Тонкодисперсный пирит представлен скрытокристаллическими массами, заместившими таблитчатые кристаллы ангидрита. Псевдоморфозы пирита по ангидриту располагаются в окружении мелкозернистого пирита, образуя крупные обособления (до 1 см) с многочисленными трещинками, выполненными халькопиритом, галенитом, теннантитом и энаргитом. Особенностью минерального состава слоистых руд Сафьяновского месторождения является широкое развитие фрамбоидального пирита, который концентрируется в виде сгустков или изолированной вкрапленности. Фрамбоиды пирита служили центрами, вокруг которых развивались зерна пирита с кристаллографическими очертаниями. Метакристаллы пирита содержат реликты колломорфных структур, а также включения окружающих минералов, захваченные при росте.

Фрагменты марказита радиально-лучистого строения разбиты сеткой трещинок, заполненных халькопиритом в ассоциации с золотом, галенитом и теннантитом. В слоистых рудах Яман-Касинского месторождения прослеживается замещение марказита халькопиритом с сохранением радиально-лучистой структуры.

Гематит, характерный только для рудокластитов месторождения Яман-Касы, образует равномерную вкрапленность из пластинчатых агрегатов. Иногда наблюдается скопление гематита в хлорит-гематит-кварцевом материале и в ассоциации со сфалеритом в халькопирите.

Сфалерит в кластогенных рудах имеет колломорфно-почковидное, концентрически-зональное строение и тонкозернистую структуру. Широкое развитие обломков сфалерита является особенностью минерального состава кластогенных руд месторождения Яман-Касы. Для этой разновидности сфалерита характерно наличие тонкой эмульсии халькопирита, так называемой «халькопиритовой болезни» [6], известной также в современных «черных курильщиках» [1, 3].

Присутствие многочисленных параморфоз сфалерита по вюртциту установлено в сульфидных слоях Сафьяновского месторождения, и это является их характерной особенностью. Кроме того, в рудокластитах этого месторождения отмечено присутствие более поздней разновидности сфалерита с идиоморфными сдвойникованными зонами, развивающимися вокруг обломков раннего сфалерита или халькопирита.

Халькопирит в обломках слоистых руд Яман-Касинского месторождения представлен несколькими разновидностями: концентрически-зонального, шестоватого строения и мелкозернистого сложения. В халькопирите с концентрически-зональным строением установлено присутствие мельчайших (до 5 мкм) включений теллуридов и реликтовых участков с решетчатым срастанием ламелей халькопирита в изокубаните. Крупные обломки халькопирита с шестоватым строением выделяются своими размерами на фоне мелкообломочной сфалерит-халькопирит-пиритовой массы. Мелкозернистые разности халькопирита содержат реликтовые включения пирита.

Продукты разрушения кровли сульфидных холмов, перемещенные на фланги рудной залежи, подвергаются диагенетическим преобразованиям. В результате происходит значительное преобразование сульфидных осадков, сопровождающееся образованием новых минералов, перераспределением и перекристаллизацией вещества осадков и его литификацией [5]. Диагенетические минералы отличаются от минералов гидротермальных обломков комплексом текстурно-структурных и минералогических признаков (табл. 1). Для новообразованных сульфидных минералов характерно широкое развитие текстур замещения, пересечения, коррозии и обрастания.

Диагенетическое минералообразование рудокластических отложений двух месторождений происходят по-разному. На месторождении Яман-Касы рудокласты первичных гидротермальных сульфидов замещаются диагенетическим халькопиритом. Далее вокруг зерен псевдоморфного халькопирита образуются оторочки железистого хлорита. Образование гематита происходит в результате окисления неустойчивых на этой стадии сульфидных минералов. Он образует вкрапленность игольчатых агрегатов или скоплений с кристаллическими очертаниями в хлорит-гематит-кварцевом материале. Завершается преобразование кластогенных руд месторождения Яман-Касы образованием кристаллов пирита в гематит-кварцевом материале. С нарастанием окислительных свойств поровых растворов в рудокластических слоях месторождения Яман-Касы происходило растворение теллуридов и концентрирование самородного золота. В рудокластитах Яман-Касинского месторождения золото образует просечки, ветвистые жилки, заполняет интерстиции в рудокластах пирита, присутствует в виде комковатых, угловатых зерен на контакте между сфалерит-халькопиритовыми, халькопиритовыми обломками и новообразованными кристаллами пирита. Размеры золотин 2–10 мкм. Особенностью состава золотин является примесь ртути и меди (табл. 2, ан. 1–15).

На Сафьяновском месторождении гидротермальные сульфиды преобразуются в диагенетический фрамбоидальный и конкреционный пирит, появляется сфалерит, растворяется халькопирит или преобразуется в сульфосоли меди (теннантит). С переотложением рудного вещества связано образование тонких (3–5 мм) быстро затухающих кварц-баритовых жилок, секущих слои, а также коротеньких нитевидных  прожилков  мощностью  десятые и сотые  доли мм,  заполненных сульфидным материалом. Для восстановительных условий диагенетического минералообразования на Сафьяновском месторождении характерна золото-галенит-сульфосольная ассоциация. Золотинка размером 2–3 мкм, обладает угловатой формой и располагается на контакте сфалерит-халькопиритового обломка и кристалла пирита. По составу минеральная форма золота определеяется как электрум (табл. 2, ан. 16–17).

### Таблица 1

### Признаки диагенетических преобразований сульфидных обломков 
Яман-Касинского и Сафьяновского месторождений

| Сульфидные обломки | Источник обломков | Минеральный состав | Структурно-текстурные признаки диагенетических минералов |
| --- | --- | --- | --- |
| Обломки кристаллов | Придонно-гидротермальная фация | Пирит; сфалерит; халькопирит | Коррозия, обрастание идиоморфными кристаллами того же минерала |
| Обломки мономинеральных агрегатов | Придонно-гидротермальная фация | Халькопирит; пирит; марказит | Коррозия, псевдоморфное замещение, обрастание пиритом, халькопиритом и сфалеритом, |
|  | Гидротермально-биогенная фация | Пирит-марказит | Образование трещинок, заполненных халькопиритом, галенитом, теннантитом, кварцем |
| Обломки мелкозернистые полиминеральные | Придонно-гидротермальная фация | Сфалерит-халькопирит; пирит-халькопирит; марказит-сфалерит | Коррозия, растворение |
| Колломорфные образования | Придонно-гидротермальная фация: корки | Пирит; сфалерит | Псевдоморфное замещение, коррозия, растворение |
|  | Бактериальные образования | Фрамбоидальный пирит | Собирательная перекристаллизация с образованием конкреций и пойкилитокристаллов пирита |

Таким образом, слоистые руды Яман-Касинского и Сафьяновского колчеданных месторождений сложены разнообразными гидротермальными рудокластитами и продуктами их диагенетического преобразования, различающимися по морфологическим, структурно-микротекстурным и минералогическим характеристикам.

Автор благодарит научного руководителя В. В. Масленникова, Е. В. Белогуб, И. Ю. Мелекесцеву и К. А. Новоселова за продуктивные консультации в ходе исследовании. Работа выполнена при поддержке РФФИ гранты 05-05-64532 и 04-05-96018-р2004Урал_а и Минобрнауки (РНП2.1.1.1940).

Таблица 2

Состав золота из рудокластитов Яман-Касинского и

Сафьяновского месторождений (мас. %)

| № п/п | № обр. | Морфология золотин | Fe | Cu | Ag | Au | Hg | Сумма | Кристаллохимическая формула |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 7380-3-0 | Просечки в пирите | 2.94 | 1.66 | 15.87 | 76.59 | 2.83 | 99.89 | Au0.63Ag0.24Fe0.08Cu0.04Hg0.01 |
| 2 | 7380-3-а |  | 2.69 | 1.79 | 15.81 | 75.7 | 3.97 | 99.96 | Au0.62Ag0.22Fe0.07Cu0.06Hg0.03 |
| 3 | 7380-3-б |  | 2.54 | 1.28 | 15.79 | 76.03 | 4.34 | 99.98 | Au0.63Ag0.23Fe0.07Cu0.03Hg0.04 |
| 4 | 7381-4-а | Зерна удлиненной формы в ассоциации с халькопиритом | 2.42 | 0.86 | 12.37 | 81.37 | 2.94 | 99.96 | Au0.70Ag0.19Fe0.07Cu0.02Hg0.02 |
| 5 | 7381-4-б |  | 2.37 | 0.95 | 12.16 | 83.86 | 0.68 | 100.02 | Au0.71Ag0.19Fe0.07Cu0.02Hg0.01 |
| 6 | 7381-4-в |  | 1.74 | 0.95 | 10.86 | 85.17 | 1.23 | 99.92 | Au0.74Ag0.18Fe0.05Cu0.02Hg0.01 |
| 7 | 7380-13-а | Ксеноморфные зерна в пирите | 3.56 | 1.17 | 16.04 | 74.42 | 4.73 | 99.92 | Au0.60Ag0.23Fe0.11Cu0.23Hg0.03 |
| 8 | 7380-13-б |  | 2.46 | 0.72 | 17.08 | 76.24 | 3.45 | 99.95 | Au0.62Ag0.26Fe0.07Cu0.02Hg0..03 |
| 9 | 7380-13-в |  | 1.96 | 1.15 | 16.78 | 75.52 | 4.53 | 99.94 | Au0.62Ag0.26Fe0.05Cu0.03Hg0.04 |
| 10 | 7380-13-г |  | 2.72 | 1.19 | 17.05 | 74.58 | 4.49 | 100.03 | Au063Ag0.25Fe0.08Cu0.01Hg0.03 |
| 11 | 7380-4.1-аб | Округлые, угловатые зерна | 3.58 | 1.09 | 12.15 | 83.14 | 0.00 | 99.96 | Au0.70Ag0.17Fe0.10Cu0.03 |
| 12 | 7380-4.1-2 |  | 3.92 | 1.36 | 14.46 | 77.82 | 2.45 | 100.01 | Au0.63Ag0.2Fe0.12Cu0.03Hg0.02 |
| 13 | 7380-5-1 | Ветвистые жилки в пирите | 2.58 | 0.3 | 16.55 | 75.75 | 4.79 | 99.97 | Au0.63Ag0.25Fe0.03Cu0.01Hg0.08 |
| 14 | 7380-5-2 |  | 2.33 | 0.85 | 16.00 | 76.67 | 4.09 | 99.94 | Au0.65Ag0.23Fe0.07Cu0.02Hg0.03 |
| 15 | 7380-5-3 |  | 2.08 | 0.45 | 16.77 | 77.37 | 3.28 | 99.95 | Au0.65Ag0.25Fe0.06Cu0.02Hg0.02 |
| 16 | 12305a | Зерна удлиненной формы | 0.00 | н.о. | 48.45 | 50.55 | н.о. | 99.00 | Au0.53Ag0.47 |
| 17 | 12305b |  | 0.00 | н.о. | 47.85 | 51.45 | н.о. | 99.30 | Au0.52Ag0.48 |

Примечание: Анализы выполнены на электронном микроскопе РЭММА-202М с энергодисперсионной приставкой (ИМин УрО РАН). Аналитик В. А. Котляров. Анализы 1–15 – золото из рудокластитов месторождения Яман-Касы, 16–17 – из Сафьяновского месторождения. н.о. – элемент не обнаружен.

Литература

- Зайков В. В., Шадлун Т. Н., Масленников В. В., Бортников Н. С. Сульфидная залежь Яман-Касы (Южный Урал) – руины древнего «черного курильщика» на дне Уральского палеокеана // Геология рудных месторождений, 1995. Т. 37. С. 511–529.

- Масленников В. В. Седиментогенез, гальмиролиз и экология колчеданоносных палеогидротермальных полей. Миасс: Геотур, 1999. 348 с.

- Масленникова С. П. Сульфидные трубы палеозойских «черных курильщиков» (на примере колчеданных месторождений Яман-Касы и Александринское, Южный Урал). Автореф. дисс. … канд. геол.-мин. наук. Екатеринбург, 2005. 22 с.

- Сафина Н. П., Масленников В. В. Признаки придонного преобразования сульфидных песчаников Сафьяновского медноколчеданного месторождения (Средний Урал) // Рудные месторождения: вопросы происхождения и эволюции. Материалы IV Уральского металлогенического совещания. Миасс: ИМин УрО РАН, 2005. С. 103–106.

- Фербридж Р. У. Фазы диагенеза и аутигенное минералообразование // Диагенез и категенез осадочных образований. М.: Мир, 1971. С. 27–91.

- Шадлун Т. Н. О некоторых срастаниях сульфидов, характерных для современных океанических и древних колчеданных руд // Геология рудных месторождений, 1991. Т. 33. № 4. С. 110–118.