# М. Н. Маляренок

## Институт минералогии УрО РАН, г. Миасс

Окисление природных сульфидов пероксидом водорода

(научный руководитель В. В. Масленников)

Изучение кинетики окисления сульфидов в различных физико-химических условиях имеет принципиальное значение для обоснования моделей континентального и субмаринного гипергенеза колчеданных залежей, а также для разработки новых критериев оценки экологического риска отработки новых сульфидных месторождений и прогнозирования последствий складирования горнорудных сульфидных отходов. Изучение процессов растворения и окисления сульфидов имеет важное значение и для экологических исследований, так как эти процессы приводят к высвобождению элементов, в т. ч. и токсичных, образованию серной кислоты и миграции элементов в подземные воды, что может приводить к широкому рассеиванию компонентов с последующим концентрированием их в различных объектах окружающей среды [5].

Предлагаемая работа является продолжением экспериментов по изучению кинетики растворения руд различной фациальной природы [3, 4]. В предшествующих экспериментах естественным окислителем являлся кислород воздуха. Продолжительность экспериментов из-за невысоких скоростей окисления сульфидов достигала 360–720 дней. Новизна настоящей работы состоит в том, что в качестве лабораторного окислителя выбран пероксид водорода, обладающий высокими окислительными свойствами [7]. Применение пероксида водорода позволило сократить продолжительность каждого эксперимента до 72 часов. Цель работы – оценка поведения сульфидных минералов в присутствии более сильного окислителя.

Для проведения экспериментальных работ были отобраны монофракции:

– халькопирита (Чинейское месторождение) из образца сплошного халькопирита с тонкими (до 2–3 мм) линзочками и прожилками кварца, мелкими кристаллами пирита;

– пирита (Западно-Озерное месторождение) из образца с кристаллами пирита в срастании с молочно-белым кварцем и корочками кальцита;

– сфалерита (Дальнегорское месторождение) из образца с друзой сфалерита, мелкими кубиками пирита, кристаллами кварца и кальцита;

– галенита (Дальнегорское месторождение) из образца сростков кристаллов галенита, с зернами пирита и халькопирита.

Образцы дробились до 0.063 мм и растирались затем в агатовой ступке.

Методика эксперимента заключалась в следующем:

1. 1 грамм (±0.001 г) пробы каждого минерала помещался (по две параллели каждого минерала) в колбы на 250 мл, затем колбы опускались в ледяную ванну при 0 С, так как реакция является экзотермической.

2. 10-% раствор H2O2 готовили, используя 30-% H2O2 и деионизированную воду. По 50 мл 10-% H2O2 было добавлено к каждой пробе. Реакция шла до прекращения выделения пузырьков газа. В результате реакции весь H2O2 использовался, а твердофазный минерал оставался в избытке.

3. Через 72 часа после окончания реакции раствор был удален фильтрованием через предварительно взвешенные фильтры и сохранялся для дальнейших анализов. Колба, остаточная проба и фильтровальная бумага высушивались в течение 2 часов при 40 С в сушильном шкафу, а затем взвешивались, чтобы оценить количество твердой фазы, потерянной в результате реакции или количество осадившейся твердой фазы.

4. Растворы, полученные в результате окисления каждой пробы 10-% H2O2, были проанализированы на pH, Eh (на pH-метре pH-121), Fe, Cu, Zn, Pb, Cd (методом атомной абсорбции на приборе Perkin-Eimer 3110 в пламени ацетилен-воздух), SO42- (весовым методом).

При взаимодействии сульфидов с Н2О2 происходила бурная экзотермическая реакция с выделением пузырьков газа. В результате реакции частично окислялся и растворялся каждый минерал, а также изменялись физико-химические условия среды, характеризующие особенности растворения сульфидов [1].

pH 10-% H2O2 равен 5.28, Eh – 403, через 72 часа в результате растворения изменялась pH и Eh растворов, а также масса образцов, что связано с переходом в раствор Cu, Zn, Fe, Pb, SO42-. Исключение составляет галенит, растворение которого приводит к увеличению массы твердой фазы. Полученные результаты представлены в таблице.

Как видно из таблицы, растворы окисляющихся сульфидов и их смесей характеризуются кислыми значениями pH, самое низкое значение имеет пирит – 1.77, самое высокое – смесь галенита и сфалерита – 5.68, что хорошо согласуется с литературными данными [2]. Наиболее электроположительным минералом является пирит, далее следуют халькопирит, галенит и сфалерит, последний должен быть наиболее растворимым [1]. Потеря массы образца сфалерита составляет 34.48 %, в смесях с пиритом, халькопиритом и галенитом переход Zn в раствор увеличивается во много раз. В смеси халькопирита с пиритом растворимость халькопирита намного выше. Растворение галенита приводит к увеличению массы образца (+21.10 %), что связано 
с образованием англезита PbSO4 при окислении галенита. В растворе галенита ион SO42- не обнаружен. Наличие англезита в осадке раствора галенита и в смесях его с другими сульфидами подтверждается также рентгеноструктурным анализом. При растворении в 10-% H2O2 сульфидная сера окисляется до сульфатной, что подтверждают большие содержания SO42- в растворах.

Таблица

Результаты окисления сульфидов H2O2

| Минералы | pH | Eh, mv | Изменение массы, % | Содержание элементов, мг/л |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Cu | Zn | Fe | Pb | SO42- |
| х | 3.11 | 447 | –3.82 | 1050.8 | 6.90 | 121.0 | н/о | 2098.7 |
| п | 1.77 | 486 | –14.55 | 8.50 | 0.07 | 1665.0 | 2.88 | 4861.2 |
| х+п | 2.86 | 415 | –5.35 | 2113.5 | 2.80 | 443.0 | 0.62 | 1481.4 |
| г | 4.30 | 300 | +21.10 | 0.12 | 0.04 | н/о | 38.60 | н/о |
| п+г | 2.65 | 369 | –10.68 | 1.03 | 0.77 | 860.0 | 3.26 | 2004.6 |
| х+г | 3.75 | 348 | +4.34 | 436.0 | 4.90 | 52.5 | 3.54 | 1102.9 |
| с | 5.18 | 334 | –34.48 | н/о | 502.5 | н/о | 4.84 | 8326.0 |
| п+с | 4.43 | 294 | –14.54 | 0.08 | 2500.0 | 101.0 | 1.83 | 3703.5 |
| х+с | 5.10 | 356 | –21.79 | 50.6 | 3800.0 | н/о | 0.87 | 6147.8 |
| г+с | 5.68 | 345 | –8.39 | 0.11 | 2675.0 | н/о | 4.03 | 4337.2 |
| п+х+г+с | 4.15 | 335 | –10.07 | 110.0 | 980.0 | 32.3 | 2.84 | 1917.6 |

Примечание. н/о – не обнаружено. Минералы: х – халькопирит, п – пирит, г – галенит, с – сфалерит.

Таким образом, по результатам экспериментов можно сделать следующие выводы:

1) пероксид водорода значительно ускоряет процесс окисления сульфидов в лабораторных условиях, т.к. является более сильным окислителем, чем кислород воздуха. Применение пероксида водорода позволило значительно сократить время экспериментов для получения удовлетворительных результатов;

2) при окислении и растворении сульфидов, а в особенности пирита, происходит образование серной кислоты, которая усиливает кислотные свойства растворов и ускоряет процессы окисления;

3) среди сульфидных минералов самым электроотрицательным является сфалерит, поэтому он легче всех окисляется H2O2 и лучше растворяется;

4) скорость окисления и растворения в значительной мере увеличивается, когда различные сульфиды окисляются совместно, что связано с возникновением электродвижущей силы [6]. Более электроположительные сульфиды (пирит, халькопирит и галенит) увеличивают растворимость сфалерита, пирит способствует растворению халькопирита;

5) галенит при окислении образует англезит, что приводит к увеличению массы осадка и не способствует миграции свинца в природе в кислых условиях.

Полученные результаты в кислых средах не согласуются с данными по растворимости сульфидов в морской воде. В морской воде ряд растворимости меняется на обратный – сфалерит и халькопирит оказываются более устойчивыми, чем марказит и пирит. Очевидно, далее необходимо установить пограничные условия, при которых последовательность в ряду растворимости меняется на обратную (последовательность должна быть подтверждена экспериментально с применением сильного окислителя – пероксида водорода, при одновременном ощелачивании растворов).

Автор благодарит В. В. Масленникова, В. Н. Удачина, Е. В. Белогуб и П. В. Хворова за консультации и помощь в работе. Работы выполнены при поддержке РФФИ (проект 05-05-64532).

Литература

- Листова Л. П., Бондаренко Г. П. Растворение сульфидов свинца, цинка и меди в окислительных условиях. М.: Наука, 1969. 180 с.

- Масленников В. В. Седиментогенез, гальмиролиз и экология колчеданоносных палеогидротермальных полей. Миасс: Геотур, 1999. 347 с.

- Маляренок М. Н. Кинетика растворения сульфидов в рудных фациях из цинково-медно-колчеданного месторождения Яман-Касы (Южный Урал) // Металлогения древних и современных океанов–2002. Формирование и освоение месторождений в офиолитовых зонах. Миасс: ИМин УрО РАН, 2002. С. 280–284.

- Маляренок М. Н. Влияние минералогического состава сульфидных руд и вмещающих пород на динамику изменения окислительно-восстановительных свойств гипергенных растворов // Металлогения древних и современных океанов–2003. Формирование и освоение месторождений в островодужных системах. Миасс: ИМин УрО РАН, 2003. С. 270–274.

- Сотников В. И. Влияние на экологическую обстановку приповерхностных преобразований рудных месторождений // Соровский Образовательный Журнал, 1997. № 5. С. 62–65.

- Смирнов С. С. Зона окисления сульфидных месторождений. ОНТИ НКТП СССР, 1936. 292 с.

- Stuart R. Jennings, Douglas J. Dollhopf, William P. Inskeep. Acid production from sulfide minerals using hydrogen peroxide weathering // Applied Geochemistry, 2000. № 15. P . 247–255.