И. Ю. Мелекесцева

Институт минералогии УрО РАН, г. Миасс

melekestseva@ilmeny.ac.ru

Гидротермальные сульфидные месторождения,

ассоциирующие с ультрамафитами складчатых поясов  
(обзор)

В течение последних 15 лет интенсивно изучаются современные кобальтсодержащие колчеданные руды, связанные с ультрамафитами Срединно-Атлантического хребта (САХ). Поскольку рудообразование происходит в настоящее время, то геодинамическая позиция и условия образования гидротермальных полей известны. Руды некоторых древних месторождений в ультрамафитах имеют сходство с современными залежами САХ [1] или для них устанавливается сходство в целом с продуктами гидротермально-осадочных процессов в океанах [2, 4, 7, 10–13, 15]. Однако, в связи с большим разнообразием месторождений, их формационная принадлежность и частные вопросы условий образования являются предметом дискуссий, поэтому возникла необходимость в освещении сложившейся к настоящему времени проблемы сульфидных и колчеданных месторождений, 
связанных с ультрамафитами.

В представленном обзоре кратко охарактеризованы гидротермальные сульфидные месторождения складчатых поясов Евразии, Северной Америки и Австралии. Общим для этих месторождений является принадлежность вмещающих ультрамафитов к фрагментам коры океанического типа, позже вовлеченных в коллизионные процессы. Руды месторождений характеризуются кобальтовой или никелевой специализацией с соответствующей рудной минералогией.

По отношению руд к ультрамафитам месторождения можно разделить на автохтонные, где образование руд непосредственно связано с ультрамафитами, и аллохтонные, для которых ультрамафиты являются «чужеродными». По характеру ультрамафитов и приуроченности к ним руд месторождения можно разделить на группы, каждая из которых обладает своими геохимическими и минералогическими особенностями (табл.).

Месторождения в альпинотипных ультрамафитах (группа I) объединяют 1) принадлежность вмещающих ультрамафитов к дунит-гарцбургитовой формации, 2) залегание руд в ультрамафитах и апосерпентинитовых метасоматитах, 3) высокие содержания Co (0.06–10 %) и Ni (0.06–1.7 %) в рудах и 4) обширная As-содержащая минерализация. Наиболее изученными являются рудные поля в зоне Главного Уральского разлома [1] и рудопроявления района Лимассол Форест на Кипре [8, 14].

Месторождения в вулканических ультрамафитах (группа II) могут быть подразделены две подгруппы: месторождения, руды которых полностью залегают в коматиитоподобных ультрамафитовых лавах (подгруппа 1, табл.), и объекты, руды которых залегают на контакте коматиитов и дацитов (подгруппа 2, табл.). Месторождения 
обладают разными минералого-геохимическими особенностями: подгруппа 1 характеризуется высокими содержаниями Zn (до 7.28 %) и низкими – Ni (до 0.04 %), а также редкими Co-Ni-минералами; подгруппа 2, наоборот, имеет высокие содержания Ni (до 27 %), Zn не отмечается, Ni-минералы в рудах являются второстепенными. 
As-содержащие минералы в рудах этих месторождений редки (подгруппа 2) либо отсутствуют (подгруппа 1).

Месторождения, приуроченные к контактам ультрамафитов и метаморфических сланцев (группа III). Руды этих объектов, помимо Co-Ni-специализации, характеризуются Cu-Zn профилем 
(Zn до 1 %). Co (до 1.4 %) и Ni (до 0.5 %) в рудах, главным образом, концентрируются в сульфидах, As-содержащая минерализация редка.

Месторождения с пластинами безрудных ультрамафитов (группа IV). В эту группу можно отнести колчеданные месторождения различных формационных типов, в геологическом строении которых принимают участие пластины ультрамафитов, не содержащих рудных тел. Колчеданные залежи приурочены к метаморфизованным вулканитам, превращенным в различные сланцы. По сравнению со многими колчеданными месторождениями руды этих объектов характеризуются повышенными содержаниями Co (до 0.2 %) и Ni (до 0.2 %), которые, в основном, концентрируются в сульфидах. Из As-содержащей минерализации на некоторых месторождениях отмечаются редкие арсенопирит и кобальтин.

Генезис и условия образования. Для всех рассмотренных месторождений ранее предполагался магматический либо метаморфический генезис. Исследования последних 30 лет показали, что руды этих месторождений характеризуются признаками гидротермально-осадочного или гидротермально-метасоматического образования. Это послужило основанием для исследователей отнести ряд уральских месторождений (Ишкининское, Ивановское и Дергамышское), а также месторождения Ковбой, Мейбл (США) и Дерни (Китай) к колчеданным объектам кипрского типа [2, 10, 15]. Автор считает такое решение сомнительным, поскольку месторождения кипрского типа залегают среди толеитовых базальтов вне прямой связи с ультрамафитами [13]. В частности, для южно-уральских кобальт-медноколчеданных месторождений была установлена связь с ультрамафитами и вулканитами, имеющими островодужные характеристики [1].

# Таблица

# Типовые гидротермальные сульфидные месторождения складчатых поясов, ассоциирующие с ультрамафитами

| Группа | Примеры месторождений | Рудные минералы |
| --- | --- | --- |
|  |  | Главные | Второстепенные | Редкие |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I | Ишкининское (Южный Урал), PZ1 [1] | Po, Py, Chp | Pentl, Viol, Mac, Ars, Cob, Gers, Nic, Rms, Krt, Mt, Chr | Sph, Ll, Saf, Au, Rc |
|  | Ивановское (Южный Урал), PZ1 [1] |  | Mc, Sph, Pentl, Viol, Mac, Gl, All, Chr, Mt, Ilm | Val (?), Mil (?), Nic, Bn, Rt, Pl, Au |
|  | Дергамышское (Южный Урал), PZ1 [1] | Py, Mc, Chp | Sph, Po, Viol, Cub, Mt | Chr, Ilm, Val, Cob, Ars, Nic, Au |
|  | Истен Металс (Канада), PZ1 [5] | Py, Chp, Pld, Mil | Gal, Sph, Ars, Cob | Cub, Tn, Gers, Ll, Mt |
|  | Кулак (Австралия)*, PZ2 [6] | Chp, Cub, Sph, Py, Po | Gal, Nic, Mch, Ars, Mt, Bi, Bis, Tt, Ttd (?), Brt, Mac, Chl, Dg, Bn, Mil, Sg, Pentl |
|  | Лаксия ту Мавру (Кипр)*, MZ [8; 14] | Po, Pentl, Chp, Cub, Ll, Chr | Mt, Py, Mch, Val | Au |
|  | Певкос (Кипр)*, MZ [8; 14] | Po, Pentl, Chp, Cub, Mch, Mt, Chr, Val | Bn, Sph, Ws, Gers, Cob | Ilm, Rt, Mo, Org, Mac, Gph, Au |
|  | Ковбой, Мейбл (США), PZ3 или MZ1 [10] | Po, Chp | Sph, Cub | Py, Cob |
| II | 1) Дерни (Китай), PR [15] | Py, Po, Chp, Sph, Mt | CoPentl, Sp, Mc |
|  | 2) Редстоун, Лангмуир, Макуоттерс, Харт (Канада), PR [12] | Py, Po, Pentl | Chp, Mil, Viol, Gers, Nic, Mt |
| III | Рудный узел Оутокумпу (Финляндия), PR [4; 11] | Py, Po, Chp, Sph | Gal, Cub, Mac, Lin, CoPentl, Cob, Gers, Znk, Stn, Mo, Chr, Mt, Val, Gph, Au |
|  | Сайксвилль (США), Rf–PZ1 [7] | Chp | Py, Sph, Sg, Bn, Id, Cov |
| IV | Ю. и С. Юлукские (Южный Урал), PR [2] | Py, Po, Chp | Sph, Gal, Val (?), Mil (?) |
|  | Маукское (Средний Урал), PZ1 [2] | Py, Po, Chp, Sph | Mc, Gal, Ars, Tn, Mt, Cub, Val, Hm, Ilm | Mo, Au, Ag |
|  | Пышминско-Ключевское (Средний Урал), PZ1 [3] | Py, Chp, Mt, Po | Cob, Cub, Val, Pentl, Lin, Mo, Hm | Nic, Mil, Ilm, Au, Sph, CoPentl, Mac, Sg, Hs, AgPentl, Mln |

Примечания. 1) * – Рудопроявления. 2) Указанный возраст соответствует возрасту рудовмещающих комплексов. 3) Рудные минералы: Ac – аргентит, Ag – серебро, AgPentl – аргентопентландит, All – аллоклазит, Ars – арсенопирит, Au – золото, Bi – висмут, Bis – висмутин, Bn – борнит, Brt – брейтгауптит, Chl – халькозин, Chp – халькопирит, Chr – хромит, Cob – кобальтин, CoPentl – кобальтпентландит, Cov – ковеллин, Css – касситерит, Cub – кубанит, Dg – дигенит, En – энаргит, Hs – гессит, Hm – гематит, Id – идаит, Ilm – ильменит, Gal – галенит, Gers – герсдорфит, Gl – глаукодот, Gph – графит, Krt – крутовит, Lin – линнеит, Ll – леллингит, Lz – люцонит, Mac – макинавит, Mc – марказит, Mch – маухерит, Mil – миллерит, Mln – мелонит, Mo – молибденит, Mt – магнетит, Mw – моусонит, Nic – никелин, Org – орегонит, Pentl – пентландит, Pl – пильзенит, Pld – полидимит, Po – пирротин, Py – пирит, Rc – раклиджит, Rms – раммельсбергит, Rt – рутил, Saf – саффлорит, Sg – зигенит, Sp – шпинель, Sph – сфалерит, St – станноидит, Stn – станнин, TeBis – теллуровисмутин, Tn – теннантит, Tt – тетраэдрит, Ttd – тетрадимит, Val – валлериит Viol – виоларит, Ws – вестервелдит, Znk – цинкенит.

Геодинамические обстановки формирования месторождений в литературе освещены с различной степенью детальности. Формирование южно-уральских кобальт-медноколчеданных месторождений связывается с субдукционным этапом развития Уральского складчатого пояса, а их преобразование – с коллизионным [1]. Для канадского месторождения Истен Металс также предполагается, что рудная минерализация образовалась в два этапа [5]. Ранний этап соответствует подъему ультрамафитов к поверхности во время обдукции, поздний – последующим деформационным (коллизионным) событиям.

Возможно, ультрамафиты, вмещающие рудопроявление Певкос (Кипр), также принадлежат к островодужным разностям. Хромиты этого рудопроявления характеризуются высокой хромистостью 
(67–78) [14], характерной для перидотитов надсубдукционных зон. Имеющаяся информация по хромитам рудопроявления Лаксия ту Мавру [14], наоборот, показывает близость их составов к таковым из перидотитов срединно-океанических хребтов (хромистость 53–55). Судя по дунит-гарцбургитовой ассоциации перидотитов, вмещающих рудопроявление Кулак (Австралия), можно также предположить их островодужный характер, поскольку подобная ассоциация является реститовым компонентом марианит-бонинитовых магм, свойственных островодужным обстановкам образования. Некоторые исследователи протерозойского месторождения Оутокумпу (Финляндия) считают, что вмещающие его серпентиниты являются деплетированными мантийными гарцбургитами [9].

Текстурно-структурные особенности руд некоторых месторождений (Оутокумпу, Дерни, Сайксвилль и уральских объектов) говорят об их придонном образовании [1, 2, 4, 7, 11, 15]. Осадочный 
способ отложения руд фиксируется кластогенными рудами, которые состоят из обломков гидротермально-осадочных руд массивной и колломорфной текстур и могут сохранять признаки придонного образования даже в условиях амфиболитовой фации метаморфизма [11]. Одновременное разрушение руд и ультрамафитов на морском дне подтверждается присутствием обломочного хромита в кластогенных рудах [1, 7]. Руды практически всех месторождений содержат вкрапленные разности (некоторые – с реликтовыми хромитами), что говорит об их гидротермально-метасоматическом образовании. Более поздние по отношению к первичным придонным рудам минеральные ассоциации чаще всего характеризуются жильными текстурами.

Минералогической особенностью руд представленных месторождений является присутствие в качестве второстепенных минералов сульфидов, сульфоарсенидов и арсенидов кобальта, никеля 
и железа, а также хромитов. В отдельных случаях, как например, на Ишкининском месторождении, Co-Ni-Fe-сульфоарсениды и арсениды формируют отдельный тип руд [1].

Температуры образования руд оцениваются по минеральным парагенезисам и по данным флюидных включений. Так, придонные руды уральских месторождений характеризуются интервалом температур формирования в 150–350 °С [1, 13]. Сульфиды месторождения Дерни формировались при температурах 200–350 °С [15], рудопроявления Кулак – 100–350 °С [6]. Температуры образования Пышминско-Ключевского месторождения и кипрских рудопроявлений оцениваются в широком диапазоне от 100 до 500 °С [3, 14].

Отмеченное разнообразие среди месторождений, связанных с ультрамафитами, говорит о том, что при детальном исследовании этого вопроса в будущем их можно разделить на различные формационные типы по аналогии с вулканогенными колчеданными месторождениями. Однако по сравнению с колчеданными месторождениями, связанными с вулканитами, для «ультрамафитовых» объектов задача усложняется их залеганием в сложных тектонических обстановках. В качестве важного критерия образования сульфидных залежей в этой связи является присутствие в рудах хромитов, исследования которых могут также дать информацию о геодинамических условиях. Кроме того, их локализация в зонах разломов предопределяет бóльшую деформированность и подверженность метаморфическим процессам, что часто приводит к регенерации руд и появлению поздних минеральных ассоциаций, не связанных с первичным гидротермально-осадочным или гидротермально-метасоматическим происхождением.

Автор благодарна В. В. Зайкову за консультации в ходе работы, Э. Н. Баранову и Р. Херрингтону за информацию о кипрских рудопроявлениях. Работа выполнена при поддержке интеграционного проекта УрО – СО РАН и Минобрнауки (РНП.2.1.1.1840).

Литература

- Зайков В. В., Мелекесцева И. Ю. Кобальт-медноколчеданные месторождения в ультрамафитах аккреционной призмы Западно-Магнитогорской палеоостровной дуги // Литосфера, 2005. № 3. С. 73–98.

- Контарь Е. С., Либарова Л. Е. Металлогения меди, цинка и свинца на Урале. Екатеринбург: Уралгеолком, 1997. 233 с.

- Мурзин В. В., Викентьев И. В. Руды Пышминско-Ключевского медно-кобальтового месторождения на Среднем Урале // Металлогения древних и современных океанов-2005. Формирование месторождений на разновозрастных океанических окраинах. Т. I. Миасс: ИМин УрО РАН, 2005. С. 172–178.

- Рыбаков С. И. Колчеданное рудообразование в раннем докембрии Балтийского щита. Л.: Наука, 1987. 266 с.

- Auclair M., Gauthier M., Trottier J. et al. Mineralogy, geochemistry and paragenesis of the Eastern Metals serpentinite-associated Ni-Cu-Zn Deposit, Quebec Appalachians // Economic Geology, 1993. V. 88. № 1. P. 123–138.

- Ashley P. M. Petrogenesis of sulfide-bearing reaction zones in the Coolac ultramafic belt, New South Wales, Australia // Mineralium Deposita, 1973. № 8. P. 370–378.

- Candela P. A., Wylie A. G., Burke T. M. Genesis of the ultramafic rock-associated Fe-Cu-Co-Zn-Ni deposit of the Sykesville district, Maryland Piedmont // Economic Geology, 1989. V. 84. P. 663–675.

- Foose M. P., Economou M., Panayiotou A. Compositional and mineralogic constraints on the genesis of ophiolite hosted nickel mineralization in the Pevkos Area, Limassol Forest, Cyprus // Mineralium Deposita, 1985. V. 20. 
P. 234–240.

- Kontinen A., Sorjonen-Ward P., Peltonen P., Kuronen U. Some new constraints on hydrothermal alteration and deformation of the Paleoproterozoic serpentinite-hosted Outokumpu Cu-Co-Ni-Zn-Au deposits, Finland // Mineral Deposit Research: Meeting the Global Challenge (eds. J. Mao and F. P. Bierlein), Springer, 2005. V. 1. P. 639–642.

- Koski R. A., Derkey R. E. Massive sulfide deposits in oceanic-crust and island-arc terranes of southwestern Oregon // Oregon Geology, 1981. V. 43. № 9. P. 119–125.

- Peltola E. Origin of Precambrian copper sulfides of the Outokumpu district, Finland // Economic Geology, 1978. V. 73. № 4. P. 461–477.

- Robinson D. J., Hutchinson R. W. Evidence for a volcanogenic-exhalative origin of a massive nickel sulphide deposit at Redstone, Timmins, Ontario // Precambrian Sulphide Deposits (eds. Hutchinson et al.), 1982. P. 211–254.

- Prokin V. A., Buslaev F. P. Massive copper-zinc sulphide deposits in the Urals // Ore geology reviews, 1999. № 14. P. 1–69.

- Thalhammer O., Stumpfl E. F., Panayiotou A. Postmagmatic, hydrothermal origin of sulfide and arsenide mineralization at Limassol Forest, Cyprus // Mineralium Deposita, 1986. V. 21. P. 95–105.

- Wang Y., Qin K., Tan Y., Hou Z. The Derni Cu-Co massive sulfide deposit, Qinghai province, China: ultramafic volcanic-hosted submarine-exhalative mineralization // Exploration and Mining Geology, 2000. V. 9. № 3–4. P. 253–264.