И. В. Викентьев1, А. А. Елманов2, В. С. Карпухина3

1 – Институт геологии рудных месторождений, петрографии, 
минералогии и геохимии РАН, г. Москва

viken@igem.ru,

2 – Московский государственный университет, г. Москва

3 – Институт геохимии и аналитической химии РАН, г. Москва

К вопросу о происхождении Константиновского 
золоторудного месторождения на Южном Урале

Константиновское золоторудное месторождение расположено в северо-западной части Учалинского района республики Башкортостан. Месторождение было открыто в 1884 г. и представляет собой ряд кварцевых жил, приуроченных к северному экзоконтакту Константиновского массива граносиенитов (С3–Р1). Было установлено две промышленные кварц-золоторудные жилы, первая (1884 г.) имела мощность 1–1.5 м, протяженность 300 м, простирание СВ 35( и вторая (1926 г.) мощностью не более 15–20 см, простирание СВ 15–20(, падение обоих жил на ЮВ под (75–85(. Золото содержалось в виде крупных ноздреватых или извилистых включений в кварце, нередко заполняя трещины в нем. До глубины 20 м содержание золота было высокое (до 130 г/т), но ниже быстро падало. Кроме золотоносных, 
на месторождении присутствуют незолотоносные кварцевые жилы. Они меньше по протяженности, но более мощные (1–2.5 м). Приповерхностная часть месторождения, а также многочисленные богатые россыпи ложкового типа, тяготеющие к контактам интрузива, были отработаны к 30-м годам XX в.

## В 2004 г. на месторождении Учалинским филиалом ОАО «Башкиргеология» в рамках проекта поисков месторождений коренного золота в Учалинском рудном районе (Орловско-Убалинская площадь) были проведены буровые и открытые горные работы, по которым был собран каменный материал. В камеральный период был выполнен комплекс лабораторных работ: изучение шлифов и аншлифов, геохимии пород и флюидных включений.

Изученный участок месторождения сложен граносиенитами, монцонитами, габбро-диоритами и вмещающими их метабазальтами. Жилы в основном размещены в граносиенитах. Околожильные породы хлоритизированы, серицитизированы, окварцованы и местами карбонатизированы.

Наиболее распространенным из рудных минералов кварцевых жил и вмещающих метасоматитов является пирит, содержание его достигает 10 об. %, обычно – не более 1 об. %. Выделения пирита имеют прожилково-вкрапленную текстуру. Субидиоморфные зерна имеют размер до 0.5 мм. Магнетит – второй по распространенности рудный минерал, содержание его достигает 5 об. %. В отличие от других рудных минералов, которые наблюдались как в кварцевых жилах, так и во вмещающих породах, зерна магнетита наблюдались только во вмещающих породах. Халькопирит – также один из наиболее часто встречаемых рудных минералов, его содержание не превышает 0.5 об. %. Халькопирит рассеян в кварце и метасоматитах, лишь иногда ассоциирует с пиритом, образуя в нем единичные прожилки и точечные включения размером в сотые доли мм. Молибденит присутствует в виде игольчатых кристаллов толщиной в сотые доли мм, длиной до 0.3 мм. Содержание его достигает 0.1 об. %.

Другие рудные минералы – сфалерит, галенит, ковеллин – встречаются реже. Для сфалерита характерно присутствие относительно равномерно рассеянной эмульсиевидной вкрапленности халькопирита. Ковеллин образует тонкие каймы замещения на некоторых зернах халькопирита.

Температуры минералообразования оценены с использованием метода гомогенизации газово-жидких включений в кварце и карбонате жил в образцах, отобранных из рудных зон месторождения (табл.). Температурные условия по первичным газово-жидким включениям укладываются в Тгом= 430–170 °С. Во всех изученных кварцевых жилах максимальные температуры гомогенизации существенно превышают 300 °С, составляя от 430 до 340 °С. Таким образом, по температурам формирования месторождение выделяется среди большинства кварцево-жильных месторождений Урала более высокими температурами образования [2].

В окрестностях месторождения выявлены вторичные ореолы Au, Ba, Zn, Pb, Mo, Cu, Ag. Вмещающие кварцевые жилы сульфидизированные породы, в том числе пиритизированные и окварцованные монцониты, кое-где золотоносны. Они, по данным предшественников [1], местами характеризируются повышенными содержаниями Au – до 5 г/т и (%) Cu – 0.34, Pb – 0.005, As – 0.15, Sb – 0.001, P – 0.5, Zr – 0.02, Sr – 0.05, Ti – 0.7, Mn – 0.3, Mo – 0.001. По нашим материалам (данные рентгено-флуоресцентного анализа на Cu, Zn, Ba и нейтронно-активационного анализа на As, Ag, Au) в метасоматически измененных интрузивных породах содержания достигают (г/т): Cu – до 225, Zn – до 118, Ba – до 1488, As – до 214, Ag – до 4 (в пробе с Au 
0.08 г/т), Au – до 0.55.

Таблица

Температуры гомогенизации флюидных включений

в минералах Константиновского месторождения

| № образца | Описание | Тгом., °С1 |
| --- | --- | --- |
| К-4565/83,1 | Кварцевый прожилок | 338–378–406–430 250–290 |
| К-4564/116,3 | Кварцевый прожилок | 316–330–340 230–250–265–295 |
| К-1.18 | кварцевая жила | 260–318–340–350 170–185–195 |
| К-1.2 | кварцевая жила | 210–220–275–280–340–350 |
| К-42 | кварцевая жила | 340–370 |
| К-1.11 | кварцевая жила | 350 |
| К-4565/80,5 | карбонатный прожилок | 240–262 |

Примечание. 1 – для каждого образца указаны температуры гомогенизации групп флюидных включений в пределах разных зон отдельных кристаллов кварца (карбоната) или в разных зернах минерала.

Нельзя исключать, что месторождение относится к золото-порфировому типу, на что может указывать: 1) характерная геохимическая ассоциация (Сu, Мo, As); 2) высоко-среднетемпературный характер минерализации; 3) ассоциация кварцевожильных зон со штоком граносиенитов. В этом случае участок месторождения, видимо, отвечает среднему уровню эрозионного среза «порфировой» рудно-магматической системы. К сожалению, поисковые работы 2003–2004 гг. ограничились маршрутами, бурением нескольких неглубоких скважин и проходкой небольшого числа канав, неполно опробованных. Поскольку крупных кварцевых и кварц-сульфидных жил с высокими содержаниями золота (> 2–3 г/т) встречено не было, проект был остановлен. В условиях отсутствия кондиционной геологической карты, неясности взаимоотношений интрузивных комплексов и их петрохимических особенностей, участок остается перспективным для выявления большеобъемного комплексного (Au, Сu, Мo) оруденения «порфирового» типа.

Исследования выполнены при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (проект 04-05-65040), Отделения наук о Земле РАН (проект «Крупные и суперкрупные месторождения») и Фонда содействия отечественной науке.

Литература

- Галиуллин Б. Г., Валишин Р. И., Шигарев В. Г. и др. «Проект поисков месторождений коренного золота в Учалинском рудном районе (Орловско-Убалинская площадь)». Уфа, 2002 ф. 120 с.

- Сазонов В. Н., Огородников В. Н., Коротеев В. А. и др. Месторождения золота Урала. Екатеринбург: Изд-во УГГГА, 1999. 570 с.