А. Ю. Дунаев 1, А. М. Юминов 1, С. А. Григорьев 2

1 – Институт минералогии УрО РАН, г. Миасс, dunaev@ilmeny.ac.ru

2 – Южно-Уральский филиал Института истории и археологии 
УрО РАН,  г. Челябинск

Использование хромитов для прогноза медных руд 
в офиолитах

(научный руководитель В. В. Зайков)

Открытие в конце прошлого века на территории современных Челябинской и Оренбургской областей протогородских поселений синташтинской культуры, существовавших XХ–XV вв. до н. э. [4] инициализировало проведение геоархеологических исследований на Южном Урале. Наряду с работами по изучению минерально-сырьевой базы древних обществ, составлению петрофонда каменной индустрии и петрографических карт каменных сооружений, определению мест добычи горных пород, анализа состава металлических изделий из поселений и погребений [2], в последнее время большое внимание начало уделяться сравнительному минералого-геохимическому исследованию руд, шлаков и металлических изделий. Полученные материалы позволяют дополнить сведения о древнем горном деле и металлургии региона и выработать новый методический прием сопоставления руд и шлаков по отдельным минералам. В качестве материала для изучения был выбран минерал с непостоянным химическим составом – хромит. Данный минерал является типичным для медных месторождений в ультраосновных породах и установлен в шлаках археологических памятников.

Цель исследования – определение источников медных руд для металлургического производства бронзового века на Южном Урале и выявление в шлаках групп хромитов, которые не известны в открытых месторождениях. В случае успеха это позволит дать рекомендации по поискам новых месторождений на основе геоархеологических исследований.

Авторы провели изучение хромитов в шлаках из шести археологических памятников Южного Урала: Синташты, Аркаима, Аландского, Устья, Родников и Куйсака [1, 3]. Полученные данные сопоставлены с их аналогами в колчеданных и окисленных рудах Ишкининского, Ивановского и Дергамышского месторождений в ультрамафитах Главного Уральского разлома. К зонам окисления месторождений приурочены древние карьеры, выявленные при проведении геолого-разведочных и геоархеологических исследований [6]. Также были изучены хромиты из серпентинитов древнего рудника Воровская яма.

Исследования выполнены при финансовой поддержке проекта совместных исследований УрО–СО РАН, грантов РГНФ 05-01-85112а/У «Рудная база и социально-экономические условия горно-металлургического производства эпохи средней бронзы в Южном Зауралье» и Минобразования и науки РФ РНП.2.1.1.1840.

Хромиты из древних рудников. Все изученные сульфидные и окисленные апосерпентинитовые руды месторождений повсеместно содержат вкрапленность хромитов, которые представлены эвгедральными и субгедральными зернами размерами до 0.5 мм в поперечнике. Часто отмечены магнетитовые каймы мощностью до 100–150 мкм с четкими ровными границами с хромитом.

Состав хромитов разнообразен. Хромиты из руд Ишкининского месторождения характеризуются незначительными колебаниями хромистости – 100Cr/(Cr+Al), где она находятся в пределах 62.98–76.83 %, разброс магнезиальности – 100Mg/(Mg+Fe2+), составляет 38.60–57.00 %, доля трехвалентного железа 4.80–14.00 %. Концентрации TiO2 достигают 0.35 мас. %, MnO 0.48 мас. %.

На Ивановском месторождении хромиты характеризуется более высокими содержаниями хрома и магния. Их хромистость варьирует в пределах 58.86–89.98 %, а магнезиальность 29.50–68.20 %. Доля трехвалентного железа достигает 9.65 %. Концентрации марганца и титана незначительны и составляют до 0.48 и 0.28 мас. % соответственно.

В рудах Дергамышского месторождения включения хромитов более редки, они имеют размер 0.1–0.3 мм [5]. Соотношение основных минералообразующих оксидов показывает, что хромиты аналогичны таковым из Ишкининского и Ивановского месторождений. Их хромистость составляет 60.12–83.77 %, магнезиальность – 22.11–65.35 %, а доля трехвалентного железа не превышает 10.35 %. Содержания MnO и TiO2 достигают 0.20 и 0.39 мас. % соответственно.

Хромиты из серпентинитов древнего рудника Воровская яма представлены преимущественно субгедральными и амебовидными зернами размерами около 0.3 мм. Часто зерна разбиты микротрещинами. Состав хромитов отличается от таковых из руд колчеданных месторождений. Их хромистость варьирует в пределах 60.60–70.95 % (при единичных значениях 26.68–27.51 %), магнезиальность – 6.30–62.60 % (до 84.40 %), доля трехвалентного железа достигает 10.85 %. Содержания марганца весьма значительны, до 3.24 мас. %, в то время как содержания титана находятся ниже предела обнаружения зонда.

Хромиты шлаков. Во всех изученных шлаках хромиты – эвгедральные и субгедральные, редко округлые, размер зерен 0.1–1 мм, часто с силикатными включениями. Магнетитовая кайма устанавливается во многих зернах шпинелей, мощность ее не превышает 75 мкм. В большинстве случаев кайма имеет простое строение с ровными границами с хромитом.

Анализ химического состава хромитов из шлаков древних поселений выявил широкий разброс содержаний основных компонентов (табл. 1). Это касается не только составов хромитов отдельных поселений, но и хромитов внутри отдельных образцов шлаков. Часто в одном шлаке отмечены зерна, обладающие существенно глиноземистыми составами, и зерна с высокохромистым составом. Например, хромистость хромитов из образца шлака поселения Устья колеблется в пределах 48.92–82.35 %, а поселения Куйсак – 58.82–82.90 %.

Таблица 1

Состав хромитов из металлургических шлаков поселений бронзового века

| Поселение (число анализов) | Содержание, мас. % | Параметры |
| --- | --- | --- |
|  | MnO | TiO2 | Al2O3 | Cr2O3 | MgO | ΣFeO | Cr# | Mg# | Z Fe3+ |
| Синташта (19) | 0.00–0.78 | 0.00–1.06 | 5.78–15.63 | 39.10–57.41 | 2.77–9.33 | 23.25–45.82 | 66.76–83.54 | 14.80–45.20 | 2.75–12.15 |
|  | (0.24) | (0.20) | (11.15) | (51.94) | (7.61) | (29.49) | (75.69) | (37.68) | (9.68) |
| Аркаим (22) | 0.00–0.98 | 0.00–0.47 | 10.15–17.04 | 45.64–56.75 | 4.14–12.08 | 20.48–35.29 | 63.90–78.51 | 21.00–57.60 | 2.15–10.10 |
|  | (0.17) | (0.06) | (13.27) | (51.94) | (8.41) | (25.86) | (72.41) | (41.20) | (6.37) |
| Аландское (12) | 0.00–0.99 | 0.00–0.43 | 11.52–14.09 | 50.91–54.45 | 9.65–13.20 | 20.06–26.62 | 71.55–75.80 | 46.60–62.10 | 5.65–9.35 |
|  | (0.33) | (0.15) | (12.96) | (53.08) | (11.80) | (21.82) | (73.33) | (56.66) | (7.76) |
| Куйсак (79) | 0.00–0.62 | 0.00–1.84 | 8.43–18.53 | 39.07–62.42 | 2.19–13.52 | 16.69–34.55 | 58.72–82.90 | 11.50–64.10 | 0.05–12.80 |
|  | (0.18) | (0.28) | (12.80) | (54.55) | (8.35) | (23.02) | (73.98) | (41.36) | (3.18) |
| Родники (43) | 0.00–0.32 | 0.00–0.58 | 5.46–19.76 | 46.55–60.23 | 1.53–11.26 | 17.47–37.37 | 61.42–87.12 | 8.20–54.80 | 0.55–10.30 |
|  | (0.02) | (0.24) | (12.22) | (56.03) | (8.36) | (22.85) | (75.58) | (41.10) | (2.75) |
| Устье (121) | 0.00–0.24 | 0.00–1.33 | 8.45–27.86 | 38.39–59.50 | 4.10–14.37 | 15.24–35.53 | 48.92–82.35 | 21.00–63.20 | 0.05–16.00 |
|  | (0.10) | (0.13) | (13.57) | (51.86) | (8.75) | (25.75) | (71.72) | (42.78) | (6.99) |

Примечание. ΣFeO – FeO+Fe2O3. 0.00 – ниже предела обнаружения. В скобках показаны средние значения. Расчетные параметры: Cr#=100Cr/(Cr+Al), Mg#=100Mg/(Mg+Fe2+), Z Fe3+ – доля трехвалентного железа в R3+, %. Анализы выполнены на рентгеноспектральном микроанализаторе JEOL JCXA-733 (ИМин УрО РАН, аналитик Е. И. Чурин) и растровом электронном микроскопе РЭММА-202М (ИМин УрО РАН, аналитик В. А. Котляров).

Таблица 2

Составы хромитов из шлаков древних поселений, перспективных

для поисков новых рудников среди ультрамафитов

| Поселение | № аншлифа | № анализа | Содержание, мас. % | Параметры |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | MnO | TiO2 | Al2O3 | Cr2O3 | MgO | ΣFeO | SiO2 | Сумма | Cr# | Mg# | Z Fe3+ |
| Синташта | Гр-4 | 2 | 0.73 | 0.69 | 9.81 | 39.10 | 4.15 | 44.97 | – | 99.45 | 72.78 | 21.50 | 26.15 |
|  |  | 5 | – | 1.06 | 5.78 | 43.76 | 2.77 | 45.82 | – | 99.19 | 83.54 | 14.80 | 25.95 |
| Устье | 877 | 1a | – | – | 22.93 | 47.54 | 13.01 | 15.48 | 0.19 | 99.15 | 58.18 | 60.00 | 0.05 |
|  |  | 1b | – | – | 21.60 | 48.24 | 13.74 | 15.76 | 0.21 | 99.55 | 59.99 | 63.20 | 1.90 |
|  |  | 1c | – | – | 21.92 | 49.11 | 13.64 | 15.24 | 0.20 | 100.12 | 60.05 | 62.40 | 0.75 |
|  |  | 2 | – | – | 27.71 | 40.51 | 13.79 | 18.82 | 0.21 | 101.04 | 49.53 | 61.10 | 3.90 |
|  |  | 2a | – | – | 27.86 | 39.77 | 14.37 | 18.79 | 0.21 | 101.01 | 48.92 | 63.40 | 4.95 |
|  | 842 | 5 | 0.13 | 0.34 | 20.40 | 40.39 | 8.35 | 29.68 | 0.28 | 99.57 | 57.08 | 40.00 | 9.95 |
|  |  | 5a | 0.11 | 0.36 | 20.47 | 40.85 | 8.47 | 29.31 | 0.22 | 99.78 | 57.27 | 40.50 | 9.55 |
|  |  | 5b | 0.10 | 0.36 | 20.15 | 40.35 | 8.23 | 29.34 | 0.25 | 98.77 | 57.31 | 39.80 | 9.70 |
| Аландское | B11-51 | 10 | – | – | 14.09 | 52.78 | 13.20 | 20.30 | – | 100.38 | 71.55 | 62.10 | 7.90 |
|  |  | 11 | 0.55 | 0.38 | 13.56 | 50.19 | 12.71 | 20.17 | – | 98.28 | 71.58 | 61.80 | 8.35 |

Примечание. ΣFeO – FeO+Fe2O3. Прочерк – ниже предела обнаружения. Расчетные параметры: Cr#=100Cr/(Cr+Al), Mg#=100Mg/(Mg+Fe2+), Z Fe3+ – доля трехвалентного железа в R3+, %. Анализы выполнены на рентгеноспектральном микроанализаторе JEOL JCXA-733 (ИМин УрО РАН, аналитик Е. И. Чурин).

Сравнительный анализ химического состава минералов показал сходство хромитов из шлаков и руд трех охарактеризованных месторождений и отличие их от хромитов из рудовмещающих пород рудника Воровская яма. В то же время установлены разности хромитов из шлаков, отличающиеся по составу от хромитов из руд. К ним относятся хромиты поселения Устья, часть которых обогащена алюминием и магнием, Синташта, некоторые хромиты которого обладают наибольшей долей трехвалентного железа, и Аландское, где хромиты представлены высокомагнезиальными разностями (табл. 2, рис. 1).

Рис. 1. Состав хромшпинелидов из металлургических шлаков древних поселений в координатах Al–Cr–Fe3+ (поля жирной линией: a – Синташта, b – Устье).

Поля составов хромшпинелидов из: 1 – колчеданных и окисленных руд Ишкининского месторождения, 2 – то же Ивановского, 3 – то же Дергамышского, 4 – серпентинитов древнего рудника Воровская яма. P – составы хромшпинелидов перспективные для поиска источников медных руд среди серпентинитов.

Cоставы хромитов из шлаков поселений близки между собой, но обладают некоторыми различиями. По соотношению марганца и титана выделяются три поселения, для хромитов которых свойственны более марганцовистые и менее титанистые составы – Аландское, Синташта и Аркаим по сравнению с поселениями Куйсак, Родники и Устье, где хромиты включают наиболее титанистые и менее марганцовистые разности (табл. 1, рис. 2). По остальным минеральным компонентам хромиты поселений близки между собой.

Рис. 2. Соотношение MnO и TiO2 (мас. %) для хромшпинелидов из металлургических шлаков древних поселений.

Поля составов хромшпинелидов из шлаков: 1 – Синташты, 2 – Аркаима, 3 – Аландского, 4 – Куйсака, 5 – Родников, 6 – Устья.

Полученные материалы показывают, что основными источниками медных руд, связанных с серпентинитами, для металлургов синташтинской культуры, вероятно, являлись Ишкининское, в меньшей степени Ивановское и Дергамышское месторождения (судя по остаткам карьеров, на Ишкининском месторождении добыча апосерпентинитовых руд имела гораздо более значительный масштаб, чем на Дергамышском и Ивановском месторождениях, где объем выработок был на порядок меньше), либо это были объекты сходные с ними. В пользу последнего предположения свидетельствуют различия в составе хромитов из шлаков поселений и колчеданных руд месторождений, а также различия составов хромитов из шлаков поселений между собой, связанные с использованием разных источников малахитсодержащих руд. На поселении Устье древними металлургами использовались руды с хромитами, обогащенными алюминием и железом, на Синташте – с более железистыми хромитами, на Аландском – с магнезиальными разностями. Это требует поиска источников аналогичных хромитов. Поселения располагаются вблизи крупных гипербазитовых массивов, на которых проводилась интенсивная разработка никеленосных кор выветривания и следы древних рудников могли быть уничтожены. Возможный путь решения данной проблемы состоит в установлении принадлежности таких хромитов к ультраосновным массивам, расположенным вблизи поселений. Наиболее вероятными ультраосновными массивами с медной минерализацией могут служить Амамбайский, Кацбахский и Варшавский массивы, хромиты которых обладают наиболее сходными чертами химического состава [7].

Литература

- Григорьев С. А., Дунаев А. Ю., Зайков В. В. Хромшпинелиды как индикатор источника медных руд для древней металлургии // Доклады РАН, 2005. № 2. C. 228–232.

- Зайков В. В., Бушмакин А. Ф., Юминов А. М., Зайкова Е. В., Зданович Г. Б., Таиров А. Д. Геоархеологические исследования исторических памятников Южного Урала: задачи, результаты, перспективы // Уральский минералогический сборник № 9. Миасс: ИМин УрО РАН, 1999. С. 186–205.

- Зайков В. В., Юминов А. М., Дунаев А. Ю., Зданович Г. Б., Григорьев С. А. Геолого-минералогические исследования древних медных рудников на Южном Урале // Археология, этнография и антропология Евразии, 2005. № 4. С. 101–115.

- Зданович Г. Б. Аркаим. Арии на Урале или несостоявшаяся цивилизация // Аркаим. Исследования. Поиски. Открытия. Челябинск, 1995. C. 21–43.

- Мелекесцева И. Ю., Зайков В. В., Тесалина С. Г., Оже Т. Хромшпинелиды в сульфидных рудах в ультрамафитах Главного Уральского разлома // Уральский минералогический сборник № 11. Миасс: ИМин УрО РАН, 2001. С. 180–190.

- Юминов А. М., Зайков В. В. Освоение меднорудных месторождений среди офиолитов Южного Урала в бронзовом веке // Металлогения древних и современных океанов–2002. Формирование и освоение месторождений в офиолитовых зонах. Миасс: ИМин УрО РАН, 2002. С. 232–238.

- Кораблев Г. Г., Варлаков А. С., Львов Б. К. и др. Отчет по теме «Составление комплекта карт геологического содержания на территории Челябинской области масштаба 1:500000 базит-гипербазитовых, мигматит-гнейсово-сланцевых и гранитоидных (мигматитовых) комплексов в связи с задачами ГОСГЕОЛКАРТЫ-200 (новая версия)». Т. 1. Миасс, 2000ф.