## Slide 1
Редкоземельные элементы в керченских оолитовых железных рудах: геохимия и микроминералогия
Сокол Э.В., Некипелова А.В.
Институт геологии и минералогии СО РАН, Новосибирск, Россия
sokol@igm.nsc.ru
XXVIII молодежная научная школа
Металлогения древних и современных океанов-2022.
От вещественного состава к моделям и прогнозированию месторождений»
25–29 апреля 2022 г., г. Миасс

## Slide 2
1/47
Редкоземельные элементы: лантатоиды и иттрий
Легкие
Средние
Тяжелые
+ Y

## Slide 3
 |  | Абразивы | Сплавы | Катализаторы | Керамика | Стекла | Пигменты и люминофоры | Магниты
 | Y |  |  |  |  |  |  | 
Легкие редкоземельные элементы (LREE) | La |  |  |  |  |  |  | 
 | Ce |  |  |  |  |  |  | 
 | Pr |  |  |  |  |  |  | 
 | Nd |  |  |  |  |  |  | 
Средние редкоземельные элементы (MREE) | Sm |  |  |  |  |  |  | 
 | Eu |  |  |  |  |  |  | 
 | Gd |  |  |  |  |  |  | 
 | Tb |  |  |  |  |  |  | 
 | Dy |  |  |  |  |  |  | 
Тяжелые редкоземельные элементы (HREE) | Ho |  |  |  |  |  |  | 
 | Er |  |  |  |  |  |  | 
 | Tm |  |  |  |  |  |  | 
REE: сферы использования
2/47
технологии
традиционные
технологии
будущего
Электрический привод
Выработка энергии
Магнитное охлаждение
Лазеры
Волоконная оптика
Оптические датчики
Notes: РЗЭ обладают уникальными каталитическими, металлургическими, ядерными, электрическими, магнитными и люминесцентными свойствами, и их стратегическое значение определяется их использованием в разнообразных технологиях

## Slide 4
REE: основные месторождения
3/47
Томтор
Ловозеро
Традиционные
месторождения REE
Карбонатиты – 39%
Щелочные комплексы – 20%
Россыпи – 19 %
Нетрадиционные
месторождения REE
Коры выветривания – 1%

## Slide 5
REE: структура мировой добычи (1985-2020)
4/47

## Slide 6
монацит
Stephan Wolfsried
Weinrich Minerals Inc.
бастнезит
лопарит
Matteo Chinellato
6/47
Главные рудные минералы традиционных REE месторождений

## Slide 7
5/47
Типы месторождений | Главные минералы REE | Формула
Карбонатиты и их производные | Бастнезит Монацит | LREE(CO3)(F,OH) (LREE,Th,Ca,Sr)PO4
Граниты и их производные | Монацит Ксенотим | (LREE,Th,Ca,Sr)PO4 (Y,HREE,Zr)PO4
Россыпи | Монацит Ксенотим | (LREE,Th,Ca,Sr)PO4 (Y,HREE,Zr)PO4
Щелочные породы | Лопарит | (Na,LREE,Sr)(LREE,Th)Ti2O6
крупные запасы ΣREE (~10-100 Мт)
преобладание Ce и La в общей структуре запасов
обогащение Th и U
сложные многоступенчатые схемы экстракции REE
REE в главных рудных минералах традиционных месторождений
45 %
46 %
50 %

## Slide 8
7/47
REE востребованные и невостребованные: проблема баланса
REE и других критически важных элементах для зеленой энергетики (2015-2025 гг.) .
Данные Министерства энергетики США (декабрь 2011 г.)
Абсолютные содержания REE и Y в коре (ppm)
19
Y
Ce
La
20
43
4.9
20
3.9
1.1
3.7
0.6
3.6
0.8
2.1
0.3
1.9
0.3
Pr
Nd
Sm
Eu
Gd
Tb
Dy
Ho
Er
Tm
Yb
Lu
LREE
MREE
HREE
Dy
Ce, La, Pr,
Co, Mn, Ga, In
Ni
Nd, Tb
Eu, Y
Li, Te
Важность для зеленой энергетики
Риск поставок

## Slide 9
8/47
Нетрадиционные типы REE месторождений | Фаза-носитель REE
Коры выветривания | Каолинит
Глубоководные илы | Цеолиты Fe3+-(окси)гидроксиды
Fe-Mn конкреции | Fe3+-(окси)гидроксиды Mn4+-(окси)гидроксиды
Осадочные железные руды | Fe3+-(окси)гидроксиды Фосфаты REE
Фосфориты | Минералы группы апатита
Нетрадиционные REE руды :
генетические типы месторождений и главные фазы-носители REE

## Slide 10
9/47
Модель сорбции REE на каолините
[Borst et al., 2020]

## Slide 11
10/47
Нетрадиционные REE руды: каолиновые коры выветривания
Исходная порода
Слабоизмененная порода
Почва
Зона аккумуляции REE:
Накопление REE3+
Отрицательная Ce* аномалия (Ce3+)
Зона выщелачивания REE:
обеднение REE3+
положительная Ce* аномалия (Ce4+)
малые общие запасы REE (~0.01-0.1 Мт)
обогащение Pr, Nd, MREE, HREE и Y относительно La и Ce
обеднение Th и U
21 %
4 %
Профиль REE-обогащенных каолиновых кор выветривания [Borst et al., 2020]

## Slide 12
11/47
комплексное сырье
обогащение Pr, Nd и MREE
обеднение Th и U (за исключением фосфоритов)
Нетрадиционные REE руды

## Slide 13
Керченские железные руды
Типичный облик руды. Камыш-Бурун
12/47
Керченский металлургический завод начал работу в 1900 г.
10 cм

## Slide 14
Анапаит и вивианит – визитная карточка керченских железных руд
0.5 см
вивианит
1.5 мм
анапаит
13/47

## Slide 15
Оолиты, погруженные в карбонатный цемент: BSE-фото и карты в характеристическом излучении Fe, Mn, Al, O и P.
Fe-oxhd=Fe3+(окси)гидроксиды; Rds=родохрозит
Особенности керченских железных руд
14/47
Средние содержания
MnO – 3.75 мас. %
V – 169 ppm
P2O5 – 2.19 мас. %
As – 456 ppm

## Slide 16
Схема распространения киммерийских (N21) железорудных осадков
в пределах Азово-Черноморской провинции
Схема Азово-Черноморских провинции киммерийских (N21) железных руд по [Шнюков, 1965].
Схема расположения рудоносных мульд и вдавленных синклиналей по [Chukanov, 2005].
17/47
киммерийские
осадки
киммерийские
железные руды
граница киммерийского водоема [Лимонов, 1992]
железорудные мульды
железорудные
вдавленные синклинали

## Slide 17
Палеогеографические предпосылки образования Fe руд сложного состава
18/47
Палеогеографическая схема Эвксинского бассейна в киммерийское время (N21) [Лимонов, 1992].
44° N
36° Е
Аллювиальные и
озерные равнины
Холмистые
равнины
Возвышенности
Долины рек
Внутренняя зона
шельфа
Внешняя зона
шельфа
Континентальный
склон
Континентальное
подножье
Глубоководные
впадины

## Slide 18
Кривая количественной оценки колебаний уровня Эвксинского бассейна в неогене и ее сопоставление с эвстатической кривой [Попов и др., 2010].
Палеогеографические предпосылки образования Fe руд сложного состава
19/47

## Slide 19
Особенности керченских
железных руд
Plagiodacna carinota Desh.,
Plagiodacna modiolaris Reuss.
Didacna planicostata Desh.,
Pterodacna endentula Desh.
Phyllicardium planum Desh.,
Phyllicardium alatoplanum Desh.
Dreissensia anisoconcha Andrus,
Dreissensia iniquivalvis Desh.
Понтийские (N13)
моллюски семейства
Cardiidae
Киммерийские (N21)
моллюски семейства
Cardiidae
В осадках Керченского железорудного бассейна киммерийские моллюски резко превышали по размерам понтийские (рисунок заимствован из [Chukanov, 2005]).
20/47
Раковины моллюсков семейства Сardiidae
Arg = арагонит; Fe-oxhd = Fe3+-(окси)гидроксиды; IS = железистый иллит-смектит (ферросапонит); Viv = вивианит

## Slide 20
Схема распространения киммерийских (N21) железорудных осадков
в пределах Азово-Черноморской провинции
Схема распространения киммерийских (N21) железных руд Азово-Черноморских провинции по [Шнюков, 1965]. Схема расположения рудоносных мульд и вдавленных синклиналей (компенсационных прогибов) на Керченском полуострове по [Chukanov, 2005].
21/47
киммерийские
осадки
киммерийские
железные руды
граница киммерийского водоема [Лимонов, 1992]
железорудные мульды
железорудные
вдавленные синклинали

## Slide 21
Табачные
Коричневые
Икряные
окисление
перемыв и
переотложение
Оолиты: Fe+2 триоктаэдрический смектит (сапонит)
Цемент: Fe+2 триоктаэдрический смектит
Оолиты: Fe3+-(окси)гидроксиды
Цемент: Fe3+-содержащий диоктаэдрический смектит; сидерит-родохрозит
Оолиты и псевдооолиты: Fe3+-(окси)гидроксиды
Цемент: родохрозит
Типы керченских железных руд
Карбонатные
Матрикс: сидерит-родохрозит
Оолиты: Fe3+-(окси)гидроксиды
[Малаховский, 1956; Шнюков, 1965; Голубовская, 1997, 1999, 2001; Холодов и др., 2014]
22/47

## Slide 22
1 – почва; 2 – суглинок; 3, 4 – глина; 5 – глинистый алеврит или песок; 6, 7 – оруденелая глина; 8 – ракушечник; 9 – коричневая руда; 10 – табачная руда; 11 – икряная руда; 12 – скважины, их номера; 13 – линия профиля; Qh – голоцен; N21–Qp – куяльник (средний плиоцен – плейстоцен); N21 – киммерий (средний плиоцен); N13 – ранний плиоцен (понт).
Геологический разрез Камыш-Бурунской мульды по [Малаховский, 1956]
23/47

## Slide 23
Облик киммерийских железных руд
Камыш-Бурунской мульды
Облик коричневых руд
Панорама берегового обрыва Керченского пролива, разрез «Аршинцево»
коричневые руды
коричневые руды
карбонатные руды
карбонатные руды
карбонатные руды
коричневые руды
24/47

## Slide 24
Облик киммерийских железных руд
Камыш-Бурунской мульды
25/47
10 м
Панорама северного борта карьера «Е»
Облик коричневых руд
Облик икряных руд

## Slide 25
26/47
SiO2 | Al2O3 | Fe2O3 | CaO | MnO | P2O5
Коричневые руды (n = 11) |  |  |  |  | 
18.8 | 4.0 | 53.6 | 2.5 | 1.7 | 2.3
Осадочные железные руды различных регионов мира (n = 278) |  |  |  |  | 
21.4 | 5.9 | 48.1 | 1.4 | 0.9 | 1.3
разрез «Аршинцево»
Особенности коричневых руд
Облик коричневых руд
1 см

## Slide 26
27/47
Особенности икряных руд
карьер «Е»
SiO2 | Al2O3 | Fe2O3 | CaO | MnO | P2O5
Икряные руды (n = 6) |  |  |  |  | 
13.5 | 3.9 | 55.5 | 1.4 | 3.6 | 1.9
Осадочные железные руды различных регионов мира (n = 278) |  |  |  |  | 
21.4 | 5.9 | 48.1 | 1.4 | 0.9 | 1.3
Облик икряных руд с локальной родохрозитовой цементацией

## Slide 27
28/47
Распределение REE и Y в размерных фракциях
коричневых и икряных руд
Y,
ppm
ΣREE,
ppm
коричневые руды
икряные руды

## Slide 28
ΣREE | Y | Th
PAAS |  | 
185 | 27.0 | 14.6
валовые пробы |  | 
397 | 51.0 | 5.65
грубые (≥0.25 мм) фракции |  | 
446 | 49.7 | 6.57
Распределение REE+Y в валовых пробах и размерных фракциях коричневых руд
29/47

## Slide 29
30/47
ΣREE | Y | Th
PAAS |  | 
185 | 27.0 | 14.6
валовые пробы |  | 
606 | 105 | 3.99
грубые (≥0.25 мм) фракции |  | 
640 | 110 | 3.97
Распределение REE+Y в валовых пробах и размерных фракциях икряных руд

## Slide 30
Детритовый монацит:
локализация, морфология и особенности состава
окатанные зерна и обломки (до 20 мкм)
расположение в цементе
постоянное присутствие Th (0.6-8.6 мас % ThO2)
IS = железистый иллит-смектит (ферросапонит); Mnz = монацит
30/47
Детритовый монацит в ферросапонитовом цементе
Детритовый монацит с протравленными треками
(Ce0.45–0.63La0.09–0.41Nd0.05–0.28Pr0.00–0.07Th0.00–0.08Y0.00–0.05Sm0.00–0.04Gd0.00–0.02U0.00–0.01)PO4

## Slide 31
Фазы-концентраторы REE в коричневых рудах
32/47
Fe-oxhd = Fe3+-(окси)гидроксиды
Zrn = циркон
валовые пробы
грубые фракции
тонкие фракции
карбонатные руды
базальный рудный горизонт
понтийский органогенный
известняк
коричневые руды:

## Slide 32
33/47
Распределение REE+Y в размерных
фракциях коричневых руд
ΣREE | Y | Th
валовые пробы |  | 
397 | 51.0 | 5.65
грубые (≥0.25 мм) фракции |  | 
446 | 49.7 | 6.57
тонкие (<0.25 мм) фракции |  | 
928 | 70.8 | 18.1

## Slide 33
34/47
Распределение REE+Y в размерных
фракциях икряных руд
ΣREE | Y | Th
валовые пробы |  | 
606 | 105 | 3.99
грубые (≥0.25 мм) фракции |  | 
640 | 110 | 3.97
тонкие (<0.25 мм) фракции |  | 
2140 | 180 | 14.8

## Slide 34
35/47
REE+Y составы тонких фракций коричневых руд:
фазы-концентраторы REE
валовые пробы
грубые фракции
тонкие фракции
карбонатные руды
базальный рудный горизонт
понтийский органогенный
известняк
коричневые руды:
Валовые пробы и грубые фракции: связь REE с ультраустойчивыми терригенными минералами
Тонкие фракции: собственные фазы-концентраторы REE

## Slide 35
Аутигенные фосфаты LREE: локализация
36/47
Выполнение аутигенными LREE-фосфатами нерегулярных слепых трещин в рудных частицах
Fe-oxhd = Fe3+-(окси)гидроксиды; IS = железистый иллит-смектит (ферросапонит); LREE-phs = LREE фосфаты

## Slide 36
37/47
Brt = барит; Fe-oxhd = Fe3+-(окси)гидроксиды; LREE-phs = LREE фосфаты
LREE фосфаты в кавернах рудных частиц
Аутигенные фосфаты LREE: локализация и морфология

## Slide 37
38/47
Аутигенные фосфаты LREE: локализация и морфология
Аутигенные фосфаты LREE в матрице Fe3+-(окси)гидроксидов

## Slide 38
Аутигенные фосфаты рабдофанового типа (LREE(PO4)∙nH2O):
тип I
39/47
Fe-oxhd = Fe3+-(окси)гидроксиды (гетит-гидрогетит); LREE-phs = LREE-фосфаты
Сгустки мельчайших хлопьевидных частиц аутигенных фосфатов на сколах рудных частиц

## Slide 39
Аутигенные фосфаты рабдофанового типа :
тип I (CePO4∙nH2O) - (Ca,Ce,Th)PO4∙H2O)
40/47
субмикронные размеры
хлопьевидная форма
отсутствие S и умеренное содержание Ca
Твердый раствор
(CePO4∙nH2O) - (Ca,Ce,Th)PO4∙H2O)
рабдофан-броккит
рабдофаноподобная фаза I типа |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | CaO | La2O3 | Ce2O3 | Pr2O3 | Nd2O3 | Sm2O3 | Gd2O3 | P2O5 | SO3
среднее | 2.77 | 13.07 | 22.63 | 2.56 | 7.73 | 1.63 | 0.30 | 25.99 | <0.3
минимум | 0.41 | 7.90 | 14.18 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | 18.95 | <0.3
максимум | 8.71 | 16.97 | 34.56 | 5.44 | 10.65 | 6.80 | 1.11 | 30.20 | <0.3
(Ce0.26-0.56La0.12-0.23Са0.02-0.47Nd0.00-0.16Pr0.00-0.05 Sm0.00-0.02Gd0.00-0.02)PO4∙nH2O

## Slide 40
Аутигенные фосфаты рабдофанового типа (LREE(PO4)∙nH2O):
тип II
41/47
Выполнение аутигенными фосфатами трещин во внутренних частях оолита
Инкрустация аутигенными фосфатами поверхности оолита

## Slide 41
Аутигенные фосфаты рабдофанового типа (LREE(PO4)∙nH2O):
тип II
42/47
размер до 2 мкм
веретенообразная/округлая форма
наличие S и высокие концентрации Ca
спорадическое присутствие Y
(Ce0.23-0.42Са0.22-0.40La0.09-0.20Nd0.10-0.15Pr0.03-0.05Y0.00-0.04)(P0.82-0.98S0.02-0.18)O4)∙nH2O
рабдофаноподобная фаза II типа |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | CaO | La2O3 | Ce2O3 | Pr2O3 | Nd2O3 | Sm2O3 | Y2O3 | P2O5 | SO3
среднее | 6.36 | 7.04 | 12.34 | 1.85 | 6.56 | 1.27 | 0.30 | 19.04 | 1.90
минимум | 4.34 | 4.39 | 9.21 | 1.31 | 5.25 | 1.04 | <0.3 | 12,76 | 0.40
максимум | 8.17 | 11.54 | 20.77 | 2.34 | 9.37 | 1.68 | 1.12 | 24.61 | 3.92
Твердый раствор
(CePO4∙nH2O) - (Ca,U,Fe3+)(P,S)O4∙2H2O)
рабдофан-тристрамит

## Slide 42
Cостав аутигенных фосфатов LREE из керченских железных руд
в сравнении с магматогенным монацитом
(Pr+Nd+Sm+Gd) ≈ 44 %
(Pr+Nd+Sm+Gd) ≈ 35 %
(Pr+Nd+Sm+Gd) < 20 %
Mnz
Фото: Stephan Wolfsried
42/47

## Slide 43
Диагностические особенности состава
аутигенных фосфатов REE
44/47
наличие Ca
отсутствие Th и U
обогащение Nd
+
+
детритовые монациты из керченских руд
фазы рабдофанового типа из керченских руд
монациты и рабдофаны из традиционных месторождений REE

## Slide 44
44/43
?
?

## Slide 45
[Ln3+(CO3)2]
Fe3+-(окси)гидроксиды
Y(CO3)
Mn4+(окси)гидроксиды
H2O
pH ≈ 7-8
45/43

## Slide 46
45/47
REE+Y состав руд Камыш-Бурунской мульды:
сопоставление с фанерозойскими месторождениями-аналогами

## Slide 47
46/47
REE+Y состав руд Камыш-Бурунской мульды:
сопоставление с фанерозойскими месторождениями-аналогами

## Slide 48
Новый взгляд на таблицу Менделеева.
Найдите свое место!

## Slide 49
Условия формирования Fe осадков сложного состава:
реконструкция на базе геохимических характеристик
Дискриминационные диаграммы CeN/CeN*-(Y/Ho)N и CeN/CeN*-Nd [Bau et al., 2014]
гидрогенный
диагенетический
гидротермальный
диагенетический
гидрогенный
гидрогенный
диагенетический
гидротермальный
диагенетический
гидрогенный
валовые пробы
грубые фракции
тонкие фракции
карбонатные руды
коричневые руды:
47/47

## Slide 50
[Liu et al., 2017]

## Slide 51
Условия формирования Fe осадков сложного состава:
реконструкция на базе REE+Y характеристик отдельных фаз
YbN /LaN
соотношения HREE и LREE
GdN/LaN
соотношения MREE и LREE
[Yang et al., 2017]
Индикаторые отношения:
*нижний индекс «N» обозначает нормализованные величины