## Slide 1
Санкт-Петербургский государственный университет Кафедра минералогии
Миасс
2026
Минеральный состав марганцевых рудопроявлений Бахтинской группы (Южный Урал)
Попова Екатерина Алексеевна
Перова Елена Николаевна

## Slide 2
Актуальность
Цель работы: выявить особенности состава и генезиса марганцевых руд месторождения Бахтинское
Поставленные задачи:
1) Изучение литературы по геологии марганцевых пород Южного Урала;
2) Минералого-петрографическое описание представленных образцов;
3) Диагностика минералов и определение минеральных ассоциаций;
4) Установление последовательности минералообразования и выяснение физико-химических условий формирования марганцевых руд.
Используемые методы:
Петрографическое описание (поляризационный микроскоп Leica, кафедры минералогии СПбГУ)
Порошковая рентгенография (РЦ «Рентгенодифракционные методы исследования», СПбГУ)
Рентгеноспектральный микроанализ с электронным зондом (РЦ «Геомодель», РЦ «Микроскопии и микроанализа», СПбГУ)
Расчёт эмпирических формул по химическим составам минералов (Булах и др., 2014, Кривовичев 2021)
Notes: В настоящее время в геологических отраслях наук приобертает особое значение поиск иизучение месторождений черных, цветных и благородных металлов в океанических и палеоокеанических структурах и восстановление палеовулканических, геодинамических, физико-химических условий их образоваваний. Одним из интереснейших объектов для данных изучений служит Бахтинская группа рудопроявлений.

## Slide 3
Геологический очерк
Географическая схема района марганцевых месторождения Бахтинское -1 и 2
Схема размещения главных месторождений марганцевых пород Магнитогорского палеовулканического пояса (по материалам Е. С. Контаря и др. (1999), И. Г. Жукова (2002), В. В. Зайкова (2006))
1 – палеогеодинамические зоны: П – Присакмарская: Зм – Западно-Магнитогорская, Сб – Сибайская, Вм – Восточно-Магнитогорская, Д – Домбаровская, Цм – Центрально-Магнитогорская, 2 – границы: а – Магнитогорского палеовулканического пояса, б – палеогео-динамических зон; 3 – месторождения марганцевых пород; 4 – города.
Цифрами обозначены месторождения марганцевых пород: 1 - Кожаевское, 2 - Тетраук, 3 - Уразовское, 4 - Габдимовское, Рахметовское, 5 - Биккуловское, Казган-Таш,Ниязгуловское-1, 6 – Аюсазовское, Ниязгуловское-2, 7 - Кусимовское, 8 - Ялимбетовское, 9 - Кызыл-Таш, 10 - Мамилинское, 11 - Губайдулинское, 12 - Янзигитовское, 13 – Южно-, Средне- и Северо-Файзулинское, 14 - Репино-Круторожинское,
15 -Бахтинское.
Notes: Бахтинское месторождение находится в 40 км к востоку от г. Магнитогорска и в 3 км южнее пос. Шеелитовый в Челябинской области. В геологическом плане оно расположено в северной части Магнитогорско-Мугоджарского палеовулканического пояса, сложенного интенсивно дислоцированными вулканитами и вулканогенно-осадочными комплексами различного состава девон-карбонового возраста. В геодинамическом плане месторождение приурочено к центральной части Восточно-Магнитогорской палеостровной дуги [Серавкин и др., 1992, Пучков 1993, Зайков и др., 1994]. На месторождении известны два участка (Бахты 1 и Бахты 2), расстояние между которыми составляет 1.5 км . Месторождение относится к метаморфизованным гидротермально-осадочным отложениям.

## Slide 4
Геологический очерк
Схема геологического строения .южного участка месторождения Бахтинское-1 (по О.В. Трофимову, 1995)
Материалами для исследования послужили образцы, собранные летом 1996 года и хранящиеся в коллекции на кафедре минералогии СПбГУ
Аналитические исследования проводились в ресурсных центрах СПбГУ «Геомодель», «Микроскопии и микроанализа» и «Рентгенодиффракционные методы исследования».
15 см
Notes: На участке Бахта1 руды предствляют из себя субпараллельные залежи в виде линз, залегающие среди кремнистых пород. Наибольшая из них достигает 90 метров в длину и до 10 метров в ширину, в то время как две другие залежи – 35 метров в длину и мощностью до 6 метров. Рудные тела «боскорневые» и не сопровождаются гидротермальными изменениями в нижней части. На участке Бахта 2 силикатные марганцевые породы с поверхности заменены гипергенными оксидами и гидроксидами. Рудная залежь представляет собой линзовидное образование: 75 метров по простиранию и мощностью 20 м.

## Slide 5
Текстурно-структурные особенности
Бахта-1: линзовидные, полосчатые, прожилкво-сетчатые, микрозернистые
Бахта-2: Гранобластовые, мозаичные
Минеральный тип марганцевых пород: оксидно-карбонатно-силикатный
10 см
15 см
Фото в обратно-отражённых электронах
All – алланит (La), And – андрадит, Qtz – кварц, Tr – тремолит, Ap – апатит, Hsp – гаспарит (La), Ro – родохрозит, Rh-родонит, Hm – гематит
Notes: По своим текстурно-структурным ососбенностям рудопроявления немного отличаются. Они оба относятся к оксидно-карбонатно-силикатному типу, однако бахтинское-1 представлено в основном линзовидными, полосчатыми, прожилково-сетчатыми и микрозернистыми агрегатами, а бахтинское2 более крупнозернистой, мозаичное.

## Slide 6
Минеральный состав
■ - породообразующие минералы
▲ - второстепенные минералы
+ - акцессорные минералы
* - новые для этого месторождения минералы
** - минералы, отмечаемые Городничевой И.А. (1998), но не установленные в изученных нами образцах
 | Минерал | Формула | БX-1 | БX-2
 | Карбонаты |  |  | 
17 | Кальцит | CaCO3 | ▲ | 
18 | Родохрозит | MnCO3 | ▲ | ▲
 | Оксиды/гидроксиды |  |  | 
20 | Якобсит | Mn2+Fe3+2O4 |  | ▲
21 | Гематит | Fe2O3 | + | +
22 | Кварц | SiO2 | ■ | ■
23 | Пирофанит* | MnTiO3 | + | +
 | Сульфаты |  |  | 
24 | Барит | BaSO4 | ▲ | ▲
 | Фосфаты-арсенаты |  |  | 
25 | Апатит | Ca5(PO4)3F | + | +
26 | Монацит-(La)* | La(PO4) |  | +
27 | Гаспарит-(La)* | La(AsO4) |  | +
 | Минерал |  | Формула | БX-1 | БX-2
 | Силикаты |  |  |  | 
1 | Тефроит | Mn2(SiO4) | Mn2(SiO4) |  | ▲
2 | Циркон* | ZrSiO4 | ZrSiO4 | + | +
3 | Титанит* | CaTi(SiO4)O | CaTi(SiO4)O | + | 
4 | Калиевый полевой шпат* | K(AlSi3O8) | K(AlSi3O8) | ▲ | ▲
5 | Альбит* | Na(AlSi3O8) | Na(AlSi3O8) |  | ▲
6 | Спессартин | Mn3Al2(SiO4)3 | Mn3Al2(SiO4)3 | ■ | ■
7 | Марганцевый андрадит | (Ca,Mn)3Fe2(SiO4)3 | (Ca,Mn)3Fe2(SiO4)3 | ■ | +
8 | Эпидот** | Ca2(Fe3+Al2)(SiO4)(Si2O7)(OH) | Ca2(Fe3+Al2)(SiO4)(Si2O7)(OH) | + | 
9 | Редкоземельный пьемонтит** | (Ca,La,Ce,Nd)2(Mn3+Al2)(SiO4)(Si2O7) (OH) | (Ca,La,Ce,Nd)2(Mn3+Al2)(SiO4)(Si2O7) (OH) | + | 
10 | Алланит-(La)* | (CaLa)2(Fe2+Al2)3(SiO4)(Si2O7)(OH) | (CaLa)2(Fe2+Al2)3(SiO4)(Si2O7)(OH) | + | +
11 | Мусковит* | KAl2(AlSi3O10)(OH)2 |  | + | 
12 | Родонит | CaMn4(Si5O15) | CaMn4(Si5O15) | ■ | ■
13 | Марганцевый диопсид | Ca(Mg,Mn,Fe2+)(Si2O6) | Ca(Mg,Mn,Fe2+)(Si2O6) | ▲ | 
14 | Бустамит* | Ca3Mn3(Si3O9)2 | CaMn(Si2O6) | ▲ | 
15 | Марганцевый тремолит | (Ca,Mn)2Mg5(Si8O22)(OH)2 | (Ca,Mn)2Mg5(Si8O22)(OH)2 | ▲ | ▲
16 | Манганокуммингтонит** | Mn2Mg5(Si8O22)(OH)2 | Mn2Mg5(Si8O22)(OH)2 |  | ▲
Notes: Однако по минеральному составу рудопроявления схожи, отличаются в основном именно о текстурно-структурным особенностям и соотношениям минералов. Звездочкой в таблице выделены минералы, ранее не отмеченные на данных рудопроявлений, на данных момент это 10 новых минералов для этого месторождения месторождения.

## Slide 7
Минеральные ассоциации
Бахта-1
Бахта-2
10 см
3 см
1
2
3
4
Пироксен – гранат – кварцевая
Родонит – кварц – гранатовая
Амфибол – гранат – кварцевая
Амфибол – гранат – родонитовая
5 см
Пироксен – гранат – кварцевый
Амфибол – пироксеновый
Якобсит – гранат – родонитовый
Кварцевый с линзами граната
1
2
3
4
Notes: По минеральным ассоциациям рудопрояывления так же немного отличаются. Для каждого рудопроявления были выделены ассоциации по основным породообразущим минералам. Для БХ1 характрены 4 ассоцицаии в которых меняется соотношение граната, кварца и родонита, а также притстувуют пироксены – в первой фарфоровидном образце, и амфиболы – в ассоциациях 3 и 4. На рудопроявлении Бахта-2 характерны также те же основные минералы –гранат-кварц-родонит в разных вариациях, а также встречается разновидность сложная исключительно пироксен-амфиболовым агрегатом. Далее я охарактеризую

## Slide 8
Сравнение с Mn месторождениями Урала
Схема размещения главных месторождений марганцевых пород Магнитогорского палеовулканического пояса (по материалам Е. С. Контаря и др. (1999), И. Г. Жукова (2002), В. В. Зайкова (2006))
Минерал | Формула | Бахтинское (15) | Файзулинское (13)* | Биккуловское (5)* | Уразовское (3)*
Кварц | SiO2 | ■ | ■ | ■ | ■
Андрадит | CaFeSi2O6 | ■ |  | ■ | ■
Спессартин | MnAlSi2O6 | ■ | ▲ |  | 
Эпидот | Ca2(Al2Fe)(SiO4)(Si2O7)O(OH) | + |  | ■ | ▲
Тремолит | Ca2Mg5(Si8O22)(OH)2 | ▲ |  |  | +
Ферривинчит | (NaCa)∑2(Mg4Fe)∑5(Si8O22)(OH)2 |  | + |  | 
Бустамит | Ca3Mn3(Si3O9)2 | ▲ |  |  | 
Диопсид | CaMg(Si2O6) | ▲ |  |  | 
Йохансенит | CaMn(Si2O6) |  | + | ▲ | 
Эгирин | NaFe(Si2O6) |  | + | ▲ | 
Родонит | CaMn3Mn(Si5O15) | ■ | ▲ | ■ | ■
Кариопилит | Mn3(Si2O5)(OH)4 |  | ■ | ■ | ▲
Парсеттенсит | (K5Ca2.5)∑7.5Mn49Si72O168(OH)50 |  | ▲ | ■ | ▲
Родохрозит | MnCO3 | ▲ | ■ | ■ | 
Кальцит | CaCO3 | ▲ | + | ■ | ■
Пумпеллиит – (Mg), (Fe), (Mn) | Ca2(Fe,Mg,Mn)Al2(SiO4)(Si2O7)(OH)2*H2O |  |  | ■ | 
*По данным Брусницына (2013)
Notes: Недалеко от изучаемого месторождения сконцентрирвоаны другие марганцвые рудопроявления, изучаемые нашими предшественниками. Я хочу сравнить с некоторыми из них своё месторождение однако нужно учитывать, что они находятся в разных палеогеодинамических поясах, бахтинское в востчно-магнитгорском, Уразовское и файзулинское – в сибайском, биккуловское - западно-магнитогорском. Сравнивая основные породообразующие минералы, можно заметить, что главной особенностью бахтинского месторождения является разнообразие пироксенов, амфиболов, а также отсутствие водных минералов, часто встречающихся на сравниваемых месторождениях, пумпеллиит, парсеттенсит, кариопилит. Далее я охарактеризую минералы, которые перекликаются на всех этих месторождениях.

## Slide 9
Гранаты
(Ca2,36Mn0,66)3,02(Fe1,77Al0,19)1,96(Si3,02O12,00)
(Ca1,39Mn1,60)2,99(Fe1,20Al0,78Ti0,02)2,00((Si2,96 Al0,05)3,01O11,99)
(Ca1,50Mn1,49)2,99(Al1,46Fe3+0,42Fe2+0,07Ti0,03)1,98(Si3,01O12,00)
Марганцевый андрадит
(Mn2,79Ca0,22)3,00(Al1,67Fe0,29Ca0,04))2,02((Si2,93Al0,06)2,99O11,95)
Спессартин
Соотношение содержаний марганца, кальция, алюминия и железа в минералах группы граната 1 – гранат из джасперитов; 2–10 – гранаты из марганцевых пород. Месторождения: 2 – Кызыл-Таш, 3 – Казган-Таш, 4 – Уразовское, 5 – Средне Файзулинское, 6 – Кожаевское, 7, 8 – Биккуловское (7 – южный участок, 8 – северный участок), 9 – Южно-Файзулинское, 10 – Северо-Файзулинское (Брусницын 2013).
Notes: Минералы группы гранатов являются одним из наиболее распространенных на изученных рудопроявлениях и присутствуют в виде андрадита и спессартина. Наиболее поздняя генерация гранатов характеризуется повышенными содержаниями гроссуляровой составляющей (слева на тройной диаграмме видно область гранатов поздней генерации). Также отмечается, что на рудопроявлении Бахтинское-1 гранаты имеют более широкий диапазон составов, а на рудопроявлении Бахтинское-2 во всех анализах гранатов превалирует спессартиновая составляющая. В родонитовых линзах наблюдается широкая вариация составов гранатов ряда андрадит–спессартин. В сравнении с другими месторождениями Южного Урала на Бахтинском отмечается большая вариация составов в сторону марганцевой составляющей

## Slide 10
Амфиболы
Фото в обратно-отражённых электронах
Qz – кварц, Hem – гематит, Spr -спессартин, Amf – марганцевый тремолит
Марганцевый тремолит
Манганокумминтонит
(Na0,20Ca1,65Mn0,15)2,00 (Mg3,84Fe3+0,59Fe2+0,24Mn0,31Al0,02 )5,00 ((Si7,59Al0,41)8,00 O22)(OH)2
(Mn1,91Ca0,08)2,00 (Mg3,24Fe2+1,63Mn0,13 )5,00 (Si8,00 O22)(OH)2
Notes: Амфиболы на месторождении Бахтинское нахоядтся в нескольких ассоциациях – на бахтинском-1 они выполняют целые участки породы и находятся в тесной ассцоиации с кварцем, гранатами и родонитом, а на рудопроявлении Бахтинское-2 наблюдаются пироксен-амфиболовые агрегаты, в которых амфибол развивается по Ca-Mg пироксену с высоким содержанием Mn (до 0.3 ф.е) и Fe (до 0.3 ф.е). Амфибол на первом месторождении имеет более широкий диапазон составов, на втором – для амфибола характерен более натровый состав с вариацией Ca-Mn в первой позиции. Они сравнивались с амфиболами на файзулинском (южно и северно) и уразовском. На этих месторождениях установлены кальцивеые амфиболы, представленные марганцевым тремолитом и актинолитом(Уразовкое), и натриево-кальцивеые, представленные ферривинчитом (файзулинское). Амфиболы месторождения Бахтинское представлены марганцевым тремолитом и есть несколько находок манганокуммингтонита. То есть на моих рудопроявлениях амфиболы менее щелочные.

## Slide 11
Пироксены
(Ca0,87 Mn0,16)1,03 (Mg0,44Mn0,38Fe2+0,12Fe3+0,06 )1,00 (Si1,97O6)
Фото в обратно-отражённых электронах: пироксен-амфиболовый агрегат
Qz – кварц,
Mt –магнетит, Dp –диопсид, Tr –тремолит, Ap -апатит
Соотношение миналов в пироксенах из марганцевых пород Южного Урала. Месторождения: 1 – Кожаевское, 2 – Биккуловское, 3 – Северо-Файзулинское (Брусницын, 2013)
(Na0,07Ca0,71 Mn0,22)1,00 (Mg0,65 Fe2+0,13Fe3+0,10Mn0,12 )1,00 ((Si1,98Al0,01)1,99 O6)
(Na0,26Ca0,67 Mn0,12)1,05 (Mg0,34 Fe3+0,40Fe2+0,06Mn0,2 )1,00 ((Si1,90Al0,05)1,95 O6)
Notes: Пироксены в моих породах представлены диопсидом с вариацией железа, марганца, а также натрия. Для каждой разновидности приведены формулы. В моём случае пироксены плохо наносятся на традиционную классификационную диограмму монримо, поэтому классификация проводилась при помощи тройных диаграмм по элементам в поизиях M1 и M2, а также основывая на распределении по миналам в пироксенах. Для сранвения приведены пироксены на месторождении биккуловском и файзулинском, где есть зерна йогансенита, а также типичными являются Ca-Na и Na пироксены. Из диаграммы видно, что по составу мои пироксены менее щелочные и более марганцевые.

## Slide 12
Пироксеноиды
Родонит
Ca0,96(Mn3,69Fe0,18Mg0,14)4,01(Si5,01O15)
Красным – Бахта -1
Синим –Бахта - 2
Бустамит
Rh –родонит, Bst – бустамит, And – андрадит, Qtz – кварц,
10 см
Ca1,98Mn3,55Fe0,40Mg0,15(Si5,96O18)
Notes: Пироксеноиды на моём месторождении представлены родонитом и бустамитом. Родонит на обоих месторождениях идентичного состава с вариацией Fe-Mn в позиции. Интересной находкой среди пироксеноидов является бустамит, который находится в пироксен-гранат-кварцевой ассоциации в виде секущих жилок. Причём в этих жилках он часто находится в сростках с родонитом.

## Slide 13
Редкоземельные минералы
Фото в обратно-отражённых электронах
Ro-родохрозит, Rh -родонит, Hsp –гаспарит, Jcb – якобсит, Spr – спессартин, And – андрадит, All –алланит, Qtz - кварц
Rh
Монацит-(La) | La(PO4)
Гаспарит-(La) | La(AsO4)
Алланит-(La) | (CaLa)2(Fe2+Al2)3(SiO4)(Si2O7)(OH)
Notes: Минералы класса фосфатов-арсенатов являются типичными минералами для метаморфизованных марганцевых пород. В изучаемых образцах они представлены гаспаритом и монацитом, которые встречаются в виде небольших зерен неправильной формы размером около 0.001–0.01 мм, приуроченных к марганцевому карбонату – родохрозиту. Так же установлено их повсеместное нахождение в ассоциации с якобситом и родонитом (рис. 1а). По химическому составу они относятся к лантановым разновидностям (La 0.38–0.67 ф.е.) с примесью церия (Ce 0.26–0.30 ф.е.). Наблюдается полный изоструктурный ряд монацит – гаспарит.
Редкоземельные минералы группы эпидота в метаморфизованных марганцевых породах представлены алланитом и пьемонтитом . Алланиты находятся в ассоциации c гранатами (спессартином и марганцевым андрадитом) и родохрозитом. Редкоземельный пьемонтит обнаружен предшественниками в спессартин-родонитовом агрегате и по составу он лантановый, со значительным содержанием Ce и Nd

## Slide 14
В исходном осадке марганец накапливался в карбонатной и силикатной, а не оксидной форме
Отсутствие первичных оксидов марганца
Присутствие родохрозита
Наличие тефроита, который является индикаторным минералом именно карбонатно-силикатных месторождений марганца
Гидротермально-осадочные залежи были преобразованы в ходе регионального метаморфизма
Происходило преобразование исходного осадка и формирование родонита, гранатов, тефроита, марганцевых амфиболов и пироксенов
Первые выводы об условиях образования
Notes: Или более натровые?

## Slide 15
Температура образования
Положения линий равновесия йогансенит–бустамит (Angel, 1984) и пироксмангит–родонит для бескальциевого соединения MnSiO3 (Maresh, Mottana, 1976). Буквами обозначены фации регионального метаморфизма (Liou e. a., 1985): Цл – цеолитовая, ППм –пренит-пумпеллиитовая, ПА – пренит-актинолитовая, ПмА – пумпеллиит-актинолитовая, ЗС – зеленосланцевая, ЭАм – эпидот-амфиболитовая, Ам – амфиболитовая, ГС – голубосланцевая (Брусницын, 2013).
Тефроит кристаллизация при температуре < 420 0С(Peters et al , 1978)
500 бар – 340 0С
1000 бар – 400 0С
2000 бар – 4100С
Спессартин (Hsu,1968)
Notes: Также можно сделать некоторые выводы по температуре образования, переход йогансенит-бустамит соответвует температурам порядка 300-350, температура образования спессартина примерно 350 - 4000С, а условия кристаллизации тефроита должны не превышать 420. Соответвенно, скорее всего уровень метаморфизма на рудопроявлениях Бахтинской группы достигает зеленосланфевой фации

## Slide 16
Месторождение Бахтинское отвечает более высокотемпературным условиям образования в сравнении с другими марганцевыми месторождениями Южного Урала.
Минеральный состав руд сформировался в процессе регионального метаморфизма гидротермально-осадочных мараганецсодержащих отложений.
Выводы
Мелкозернистые, линзовидные, полосчатые
Большая вариация составов минералов
Присутствуют редкие зерна водосодержащих минералов
Гранобластовые, мозаичные
Более Mn и Fe ассоциация (спессартин, якобсит, тефроит)
Более щелочные минералы
Бахта-2
Бахта-1
Гранаты боле кальциевые
Амфиболы и пироксены более щелочные
Присутствуют гидроксильные минералы
Сравнение с м-иями Южного Урала
Сравнение 1
Сравнение 2

## Slide 17
Благодарю за внимание!

## Slide 18
Полевые шпаты
Калиевый полевой шпат
Альбит
(K0,92Ba0,05Ca0,04Na0,02)1,03 (Al1,04Fe0,02Si2,92O8)
(Na0,92Ca0,01K0,01Mn0,01 )0,95(Al1,02Fe0,01Si2,99O8)
Spr – спессартин, Pxm –пироксмангит, Fsp – калиевый полевой шпат, Ab – альбит, Ba – барит
Фото в обратно-отражённых электронах
Минеральная ассоциация:
Калиевый полевой шпат
Альбит
Барит
Пироксмангит?
Спессартин

## Slide 19
Минерализация
V-минерализация
Титанит
Ca1,00(Ti0,84Al0,11Fe0,08Mn0,03V0,01)1,07(Si1,01O4)O
Пирофанит
Mn1,00(Ti0,96Fe0,02Nb0,01V0,01)1,00 O3
Гранат
(Ca2,36Mn0,68)3,04(Fe1,45Al0,46Ti0,02V0,02 )1,97 (Si3,01O12,00)
Фото в обратно-отражённых электронах
Pph – пирофанит, Spr – спессартин, Rh –родонит, Ba - барит

## Slide 20
Notes: Лишний слайд, на всякий