## Slide 1: Минералы платиновой группы в хромититах ультрамафитов Крака (Южный Урал)
XXXII МОЛОДЕЖНАЯ НАУЧНАЯ ШКОЛА ИМ. ПРОФ. В.В. ЗАЙКОВА
«Металлогения древних и современных океанов-2026.
Стратегические элементы: минералого-геохимические и цифровые модели»
(20–24 апреля 2026 г.)
Шабутдинов Тимур Денисович,
Савельев Дмитрий Евгеньевич,
Гатауллин Руслан Азатович
Институт геологии УФИЦ РАН, г.Уфа
Notes: Добрый день, уважаемые коллеги. Вашему вниманию представляется доклад на тему «Минералы платиновой группы в хромититах ультрамафитов Крака (Южный Урал)

## Slide 2
Условные обозначения: А – Предуральский краевой прогиб, Б – Западноуральская мегазона, В – Центральноуральская мегазона, Г – Тагило-Магнитогорская мегазона, Д – Восточноуральская мегазона, Е – Зауральская мегазона [Пучков, 2010]
Обзорная карта расположения массивов Крака
Notes: Данное исследование продолжает изучение включений минералов платиновой группы (МПГ) в хромититах рудопроявлений различного типа, начатое в работах Савельева Дмитрия Евгеньевича, Пушкарёва Евгения Владимировича с соавторами и других. Ультрамафитовые массивы Крака, расположенные в северном замыкании Зилаирского синклинория на западном склоне Южного Урала, представляют собой крупные выходы верхнемантийных пород, тектонически перемещенные в верхние горизонты коры в процессе закрытия Уральского палеоокеана. Общая площадь выхода ультрамафитов составляет более 900 кв.км, они представлены четырьмя обособленными телами (Северный, Средний, Южный и Узянский Крака).

## Slide 3
Схема расположения массива Южный Крака (Составлена по материалам Денисовой Е.А., Кузнецова Н.Б., Савельевой Г.Н., Савельева Д.Е., Князева Ю.Г., Князевой О.Ю., Ларионова Н.Н.)
Цель работы: выявить закономерности распространения и состава платиноидной минерализации в хромититах массивов Крака
Задачи:
Провести количественную оценку встреченных в хромититах платиноидов;
Изучить морфологические особенности обнаруженных включений;
Сравнить ассоциации минералов платиновой группы в хромититах изученных массивов
Данное исследование продолжает изучение включений минералов платиновой группы (МПГ) в хромититах рудопроявлений различного типа, начатое в работах [Garuti et al., 2021; Савельев, 2024].
Notes: Первые упоминания об ультрамафитах данной территории известны со второй половины ХIX в., а с 20–30-х годов ХХ в. началось их планомерное изучение в связи с поисками хромититов. В дальнейшем массивы изучались геологами-съемщиками и академическими исследователями.
Несмотря на длительное изучение массивов, остались нерешенными некоторые проблемы, в первую очередь остается слабой минералогическая изученность ультрамафитов и хромититов.
Главной целью исследования является выявление закономерностей распространения и состава платиноидной минерализации в хромититах массивов Крака
В соответствии с целью были поставлены следующие задачи:
1)Провести количественную оценку встреченных в хромититах платиноидов;
2) Изучить морфологические особенности обнаруженных включений;
3)Сравнить ассоциации минералов платиновой группы в хромититах изученных массивов.

## Slide 4
4
№ п/п | Хромитовый объект |  | 
1 | Саптарат | 19 | Бала-Елга
2 | Ашкарка-3 | 20 | Большой Башарт
3 | Апшак-2 | 21 | Малый Башарт
4 | Рудопроявление 45 | 22 | Устье Большого Лога
5 | Западно-Лактыбашское | 23 | им.Менжинского
6 | Россыпь Большой Апшак | 24 | Придорожное
7 | Апшак | 25 | Орловское
8 | Новое | 26 | Чёрная Речка
9 | Малый Апшак | 27 | Шигаево-1
10 | Медвежье | 28 | Рудная Гора
11 | Верхне-Апшакское | 29 | Шигаево-2
12 | №652 | 30 | Логиновское
13 | Горелый Каший | 31 | Акбура
14 | №820 | 32 | Ключевское
15 | №2342 | 33 | Бабай
16 | №2379 | 34 | №33
17 | №2346 | 35 | Западно-Саксейское
18 | Коминтерн | 36 | Сарангаевское
1-24 – Южный Крака; 25-26 – Узянский Крака; 27-29 – Северный Крака; 30-36 – Средний Крака
Рудопроявления и месторождения массивов Крака
Материал для исследований был отобран сотрудниками лаборатории рудных месторождений ИГ УФИЦ РАН в 1995–2024 гг. из 36 рудопроявлений и месторождений, расположенных на территории массивов: Северного (3), Среднего (7), Южного (24) и Узянского (2) Крака. Образцы изучены в аншлифах размером 30×20 мм на поляризационном (ПОЛАМ Р-312) и сканирующем электронном (Tescan Vega 4 Compact Tescan с ЭДС Xplorer 15) микроскопах в Институте геологии УФИЦ РАН, г. Уфа.
Chart: Распределение изученных хромитовых объектов по массивам
| Южный Крака | Средний Крака | Северный | Узянский
 | 24 | 7 | 3 | 2
Южный Крака
67% (N=24)
Средний Крака
19% (N=7)
Узянский Крака 6%
Северный Крака
8% (N=3)
Notes: Материал для исследований был отобран сотрудниками лаборатории рудных месторождений ИГ УФИЦ РАН в 1995–2024 гг. из 36 рудопроявлений и месторождений. Образцы изучались в аншлифах размером 30×20 мм на сканирующем электронном микроскопе с ЭДС в ИГ УФИЦ РАН.

## Slide 5: Хромитовые объекты мантийного комплекса
5
Геологическое строение Апшакской площади [Савельев и др., 2008; Шабутдинов и др., 2026]
Месторождение Коминтерн: (а) фотографии горных выработок на месторождении и (б) геологическая карта
а
б
Notes: Хромититы, широко распространенные в пределах массивов, образуют таблитчатые, линзовидные либо столбообразные тела. Подавляющее большинство рудопроявлений и месторождений расположено в мантийном разрезе

## Slide 6
Геологическое строение юго-западной части массива Средний Крака, по [Савельев и др., 2014] где: 1 – вмещающие осадочные и вулканогенно-осадочные породы силура и девона, 2 – габброиды, 3 – клинопироксениты, верлиты, 4 – преимущественно лерцолиты с подчиненными гарцбургитами и дунитами, 5 – дунит-гарцбургитовый комплекс, 6 – преимущественно дуниты («краевые дуниты»), 7 – серпентиниты, 8 – структурные элементы мафитов и ультрамафитов (полосчатость, минеральная уплощенность), 9 – разрывные нарушения, 10 – хромитопроявления
6
Хромитовые объекты переходного полосчатого комплекса
Подавляющее большинство рудопроявлений и месторождений расположено в мантийном разрезе и только несколько на территории Среднего Крака приурочено к переходному мантийно-коровому комплексу (Сарангаевское, Логиновское, Западно-Саксейское) и к серпентинитам меланжа, проникающим вглубь мафитового разреза (Бабай).
Notes: И только единичные приурочены к переходному мантийно-коровому комплексу массива Средний Крака (Логиновское, Западно-Саксейское) и к серпентинитам меланжа, проникающим вглубь мафитового разреза (Сарангаевское, Бабай).

## Slide 7
Схема расположения массива Северный Крака (Составлена по материалам Денисовой Е.А., Кузнецова Н.Б., Савельевой Г.Н., Савельева Д.Е., Князева Ю.Г., Князевой О.Ю., Ларионова Н.Н.)
Северный Крака
Классификационная диаграмма хромшпинелидов: 1 - хромит, 2 – алюмохромит, 3 – субферриалюмохромит, 4 – хромпикотит, 5 – субферрихромпикотит, 6 – пикотит, 7 – субалюмоферрихромит, 8 – хроммагнетит, 9 – субалюмохроммагнетит, 10 – магнетит, поля по [Павлов, 1949];
Notes: Я начну последовательно давать характеристику массивам с севера на юг от Северного Крака, через Узянский и Средний к Южному.
Массивы Северный, Узянский и Южный сложены породами мантийного разреза, среди которых преобладают лерцолиты и гарцбургиты, роль дунитов возрастает от Северного массива к Узянскому и Южному.
На массиве Северный Крака были изучены три хромитопроявления: Шигаево-1, Рудная гора и Шигаево-2. Рудообразующие хромшпинелиды представлены преимущественно хромитом, реже – алюмохромитом.

## Slide 8
Количественная характеристика включений МПГ, обнаруженных в хромититах рудопроявлений массива Северный Крака: а - общее количество включений; б - размер обнаруженных включений МПГ и степень их изометричности по отношению длинной и коротких осей (dmax/dmin); в – количество однородных и полифазных включений; г – количество обнаруженных минеральных фаз.
Минералы платиновой группы в хромититах массива Северный Крака:
а – идиоморфное включение размером лаурита (Lrt) в хромите (Шигаево-1); б – идиоморфное полигональное включение лаурита в амфиболе (Amp), заключенного в хромит (Шигаево-1); в – ксеноморфное, полифазное включение комковатой формы, представленное ирарситом (Irs) и окисленным сульфоарсенидом ((Ru,Os,Ir,Rh)(AsS)_О) и обнаруженное в интерстиции между рудообразующими хромшпинелидами (Рудная гора); г – субтреугольное включение окисленного арсенида ((Ru,Os,Fe,Ir)As_O) в краевой части хромита (Рудная гора); д – полифазное включение лаурита и ирарсита комковатой формы в хромите (Шигаево-2); е – идиоморфное, ромбоидальное включение окисленной фазы сплава (Ru,Os,Ir) (Шигаево-2)
Notes: Во всех трёх рудопроявлениях были встречены включения минералов платиновой группы, размером от 3 до 17 мкм. В подавляющем большинстве включения однородные. Расположенные как внутри зёрен рудообразующего хромита и алюмохромита, так и в интерстициях между ними включения платиноидов представлены лауритом, ираситом.

## Slide 9
Диаграммы составов минералов платиновой группы (МПГ):
а – сульфиды, сульфоарсениды, б – кислород содержащие сплавы, в – окисленные сульфиды, арсениды и сульфоарсениды
Notes: А также сплавами и окисленными сульфидами, арсенидами и сульфоарсенидами с преобладающей ролью в составе рутения.

## Slide 10
Узянский Крака
Классификационная диаграмма хромшпинелидов: 1 - хромит, 2 – алюмохромит, 3 – субферриалюмохромит, 4 – хромпикотит, 5 – субферрихромпикотит, 6 – пикотит, 7 – субалюмоферрихромит, 8 – хроммагнетит, 9 – субалюмохроммагнетит, 10 – магнетит, поля по [Павлов, 1949];
Схема расположения массива Узянский Крака (Составлена по материалам Денисовой Е.А., Кузнецова Н.Б., Савельевой Г.Н., Савельева Д.Е., Князева Ю.Г., Князевой О.Ю., Ларионова Н.Н.)
Notes: Узянский Крака – наименьший из массивов группы, здесь были изучены хромититы рудопроявлений Орловское и Чёрная речка. Рудообразующий хромшпинелид высокохромистый, представлен хромитом.

## Slide 11
Количественная характеристика включений МПГ, обнаруженных в хромититах рудопроявлений массива Узянский Крака: а - общее количество включений; б - размер обнаруженных включений МПГ и степень их изометричности по отношению длинной и коротких осей (dmax/dmin); в – количество однородных и полифазных включений; г – количество обнаруженных минеральных фаз.
Минералы платиновой группы в хромититах массива Узянский Крака: а – комковатые включения лаурита (Lrt) и ирарсита (Irs) в интерстиции между рудными зёрнами (Орловское); б – полифазное включение неправильной формы ирарсита с миллеритом (Mlr) и окисленного сульфида ((Sb,Ni,Rh)S_O) в краевой части хромита (Орловское); в, г – идиоморфные включения лаурита брускообразной и полигональной формы в хромите (в – Орловское; г – Чёрная речка); д, е – угловатые, неоднородные включения окисленных фаз сульфидов, встречающихся в краевой части хромита
Notes: Полифазные включения платиноидов размером 3,5-9,5 мкм, обнаруженные внутри зёрен хромитов, в их краевых частях, а также в интерстиции, представлены лауритом, ирарситом

## Slide 12
Диаграммы составов минералов платиновой группы (МПГ)
а – сульфиды, сульфоарсениды, б – окисленные сульфиды (?)
Notes: и окисленными сульфидами существенно рутениевого состава (скорее всего первоначально - лауритом).

## Slide 13
Схема строения массива Средний Крака (Составлена по материалам Денисовой Е.А., Кузнецова Н.Б., Савельевой Г.Н., Савельева Д.Е., Князева Ю.Г., Князевой О.Ю., Ларионова Н.Н.)
Средний Крака
Классификационная диаграмма хромшпинелидов: 1 - хромит, 2 – алюмохромит, 3 – субферриалюмохромит, 4 – хромпикотит, 5 – субферрихромпикотит, 6 – пикотит, 7 – субалюмоферрихромит, 8 – хроммагнетит, 9 – субалюмохроммагнетит, 10 – магнетит, поля по [Павлов, 1949];
Распределение изученных хромитовых объектов по массиву Средний Крака
Notes: Массив Средний Крака обладает большим разнообразием геологического строения. Его восточная часть представлена мантийным комплексом, включающим преобладающие лерцолиты, к западу они сменяются гарцбургитами и зоной краевых дунитов вблизи перехода к коровому (существенно габброидному) разрезу.
Изученные хромитовые объекты расположены как в мантийном части массива, например месторождение №33, Ключевское, Акбура, так и в переходном верлит-клинопироксенитовом комплексе (Логиновское, Западно-Саксейское), и в зоне серпентинитового меланжа (Сарангаевское, Бабай). Рудообразующие хромшпинелиды хромититов мантийной части массива представлены алюмохромитом и хромитом, территории переходного комплекса – субферриалюмохромитом, а также зоны меланжа – преимущественно алюмохромитом и хромпикотитом.

## Slide 14
Количественная характеристика хромититов и приуроченных к ним включений МПГ в рудопроявлениях массива Средний Крака: а - общее количество включений; б - размер обнаруженных включений МПГ и степень их изометричности по отношению длинной и коротких осей (dmax/dmin); в – количество однородных и полифазных включений; г – количество обнаруженных минеральных фаз.
Минералы платиновой группы в хромититах массива Средний Крака: а – идиоморфное ромбоидальное включение лаурита(Lrt) в хромшпинелидах (Логиновское); б – ксеноморфные, комковатые включения тетраферроплатины (Tfpt), потерита (Ptr) и окисленного сульфида ((Pt,Fe,Pd,Ru)S_O) в интерстиции (Логиновское); в,г – включения ирарсита (Irs), закаринита (Zcr), сплавов рутения, иридия и окисленного арсенида (Ru,Ir,Ni,Rh)As_O) в краевых частях хромитов (месторождение №33); д,е – включения комковатой формы сперрилита (Spy), стибиопаладинита (Stpd) и тетроферроплатины в интерстициях между рудообразующими хромшпинелидами (Западно-Саксейское).
Notes: Включения платиноидов однородные, размером 1-18 мкм, реже до 30 мкм, встречаются внутри рудообразующих хромшпинелидов, в интерметаллидах и в интерстициях.

## Slide 15
Диаграммы составов минералов платиновой группы (МПГ)
а – сульфиды, сульфоарсениды Ru-Os-Ir; б – состав МПГ из хромититов полосчатого комплекса; в – сплавы (в том числе кислород содержащие фазы) Ru-Os-Ir; г – окисленные сульфиды, арсениды, сульфоарсениды Ru-Os-Ir. Сульфиды и сплавы из работы (Garuti et al.,2021).
Notes: Минералогический состав очень разнообразный. В рудопроявлениях мантийной части массива преобладают тугоплавкие платиноиды Ru-Os-Ir состава: лаурит, эрликманит, ирарсит, сплавы рутения, иридия, осмия, также окисленные сульфиды, арсениды, сплавы рутениевого состава. Реже встречается закаринит.
В рудопроявлениях переходного комплекса состав минералов платиновой группы резко контрастирует с таковым мантийного разреза. Здесь преобладают минералы платины (Западно-Саксейское), либо палладия и платины (Логиновское). Они представлены тетраферроплатиной, потаритом, сперрилитом, стибиопалладинитом, железистой платиной (состав переходный от тетра- к изоферроплатине). В рудопроявлениях зоны серпентинитового меланжа как и в мантийной части массива платиноиды Ru-Os-Ir состава: лаурит, эрликманит и окисленные сплавы рутения.

## Slide 16
Южный Крака
а – статистический подсчет хромититов для оценки преобладающего типа руд (N=38); б – классификационная диаграмма для рудообразующих хромшпинелидов: 1 - хромит, 2 – алюмохромит, 3 – субферриалюмохромит, 4 – хромпикотит, 5 – субферрихромпикотит, 6 – пикотит, 7 – субалюмоферрихромит, 8 – хроммагнетит, 9 – субалюмохроммагнетит, 10 – магнетит, поля по (Павлов, 1949);
Геологическое строение Апшакской площади (Савельев и др., 2008; Шабутдинов и др., 2026)
Notes: Южный Крака – самый большой представитель массивов кракинской группы, площадью 450 км2. Он полностью представлен «мантийным разрезом». В строении массива примерно в равных количествах распространены лерцолиты и гарцбургиты, подчиненным значением пользуются тела дунитов. Довольно часто встречаются дайки габбро-долеритов и мелкозернистых роговообманковых габбро мощностью 0,5-5 м. По периферии массива развит серпентинитовый меланж, включающий блоки родингитов.
Это самый богатый на хромитовые объекты массив Кракинской группы. Здесь можно выделить на западе Апшакскую и Мало-Башартовскую площади, отдельно месторождение Большой Башарт и им.Менжинского, на севере месторождение Коминтерн и рудопроявление устье Большого Лога, а также несколько рудопроявлений на востоке массива. Рудообразующие хромшпинелиды представлены преимущественно алюмохромитом и хромитом, реже более железистыми и высокоглиноземистыми разностями.

## Slide 17
Количественная характеристика включений МПГ, обнаруженных в хромититах рудопроявлений массива Южный Крака: а - общее количество включений; б - размер обнаруженных включений МПГ и степень их изометричности по отношению длинной и коротких осей (dmax/dmin); в – количество однородных и полифазных включений; г – количество обнаруженных минеральных фаз.
Акцессорные минералы рудопроявлений Ашкарка-3 (а), Западно-Лактыбашское (б), Саптарат (в), Апшак (г), Медвежье (д) и Новое (е): а–д – включения лаурита (Lrt), купроиридсита (Cir), ирарсита (Irs) и эрликманита (Erl) в хромшпинелиде; е – закаринит (Zcr) в интерстиции между рудными зернами.
Notes: Включения платиноидов размером до 17-34 мкм в подавляющем большинстве однородные. Были встречены как внутри зёрен рудообразующих хромитов и алюмохромитов, так и в интерстициях. Минералогический состав, как в массиве Средний Крака, также разнообразный. Здесь встречается лаурит, ирарсит, купроиридсит, эрликманит, руарсит, закаринит, черепановит.

## Slide 18
Диаграммы составов минералов платиновой группы (МПГ)
а – сульфиды, сульфоарсениды; б – сплавы (в том числе кислород содержащие фазы) Ru-Os-Ir; г – окисленные сульфиды, арсениды, сульфоарсениды Ru-Os-Ir. Сульфиды из работы (Garuti et al.,2021).
Notes: А также сплавы и окисленные фазы преимущественно рутениевого состава.

## Slide 19: Заключение
Подавляющее большинство изученных хромитовых объектов локализовано в дунитовых телах мантийной части офиолитового разреза и представлено металлургическим типом руд с высокохромистым хромшпинелидом (High-Cr). Исключение составляет массив Средний Крака, где рудопроявления и месторождения встречаются также в переходном комплексе и в зоне серпентинитового меланжа. Хромититы переходного комплекса сложены хромшпинелидами с повышенными содержаниями железа и алюминия.
Проведенные исследования состава МПГ в хромититах показали, что в мантийной части разреза повсеместно развита IPGE-минерализация с преобладанием сульфидов Ru и сульфоарсенидов Ir, в то же время для переходного мантийно-корового комплекса PPGE-минерализация, представленная минералами Pt и Pd. Наблюдаемая закономерность для подиформных хромититов согласуется с другими работами (Попова и др., 2023; Zaccarini et al., 2025).
Наиболее разнообразные составы МПГ характерны для массивов Средний и Южный Крака, где помимо лаурита ((Ru,Os)S2) и ирарсита ((Ir,Ru,Rh,Pt)AsS) встречаются эрликманит ((Os,Ru)S2), купроиридсит ((Cu,Fe)Ir2S4), закаринит (RhNiAs), руарсит ((Ru,Os)AsS), черепановит (RhAs), сперрилит (PtAs2), тетраферроплатина (PtFe), потарит (PdHg), стибиопаладинит (Pd5Sb2), сплавы и оксидные фазы Ru-Os-Ir.
Минералы тугоплавкой триады (Os-Ir-Ru) предположительно имеют реститовый генезис. Первоначально эти элементы могли входить в сульфиды, образовавшие включения, преимущественно, в пироксенах лерцолитов (Gonzalez-Jimenez et al., 2014; Савельев, Гатауллин, 2023). В результате частичного плавления и распада пироксенов произошло разделение ЭПГ: Pt и Pd экстрагировались в частичный расплав, а Os, Ir и Ru концентрировались в остаточных фазах, в первую очередь, в хромите, и затем при его рекристаллизации происходило их выделение в виде собственных минералов. Сульфоарсениды и другие соединения платиновых металлов с другими металлами и сурьмой, вероятно, образовались в результате гидротермальной обработки хромититов в коровых условиях. Оксидные фазы формировались при низкотемпературной десульфуризации и дальнейшем окислении предсуществующих МПГ, как предложено в работе (Zaccarini et al., 2004).
Минералы Pt и Pd в рудопроявлениях переходного мантийно-корового комплекса Среднего Крака образовались в результате дифференциации магматических расплавов, отделенных от рестита.
Исследования выполнены по теме государственного задания Института геологии УФИЦ РАН (г. Уфа) № FMRS-2025-0014

## Slide 20: СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ
Notes: На этом у меня всё. Спасибо за внимание.

## Slide 21: Список литературы
Павлов Н.В. Химический состав хромшпинелидов в связи с петрографическим составом пород ультраосновных интрузивов // Труды института геологических наук АН СССР, № 13, 1949. С. 10–35.
Попова В.И., Белогуб Е.В., Рассомахин М.А., Попов В.А., Попов В.А., Хворов П.В. Минералогия Поклонной горы Карабашского массива на Южном Урале // Минералогия. 2022. Т. 8. № 4. С. 15–33.
Пучков В. Н. Геология Урала и Приуралья (актуальные вопросы стратиграфии, тектоники, геодинамики и металлогении). Уфа: ДизайнПолиграфСервис, 2010. 280 с.
Савельев Д.Е., Белогуб Е.В., Зайков В.В., Сначев В.И., Котляров В.А., Блинов И.А. Платинометальная минерализация в ультрамафитах массива Средний Крака (Южный Урал) // Руды и металлы, 2014, №6. с.33–42.
Савельев Д.Е., Гатауллин Р.А. Акцессорная платиноидная минерализация в лерцолитах массива Северный Крака (Южный Урал) // Георесурсы, 2023, V. 25(3), c. 208–215. https://doi.org/10.18599/grs.2023.3.24.
Савельев Д.Е. МПГ в хромититах массивов Крака (Южный Урал): разнообразие и происхождение // Георесурсы. 2024. Т.26. №4. С.275–286.
Савельев Д.Е., Сначев В.И., Савельева Е.Н., Бажин Е.А. Геология, петрогеохимия и хромитоносность габбро-гипербазитовых массивов Южного Урала. Уфа: ДизайнПолиграфСервис, 2008, 320 с.
Шабутдинов Т.Д., Савельев Д.Е., Гатауллин Р.А. Минералого-геохимические особенности хромититов Апшакской площади (ультрамафитовый массив Южный Крака, Южный Урал) // Минералогия. 2026. Т.12. №1. С.17–43. https://doi.org/10.35597/2313-545X-2026-12-1-2.
Garuti G., Pushkarev E.V., Gottman I.A., Zaccarini F. Chromite-PGM mineralization in the lherzolite mantle tectonite of the Kraka ophiolite complex (Southern Urals, Russia) // Minerals. 2021. Vol. 11. #1287.
Gonzalez-Jimenez J.M., Griffin W.L., Gervilla F., Proenza J.A., O’Reilly S.Y., Pearson N.J. Chromitites in ophiolites: How, where, when, why? Part I. A review and new ideas on the origin and significance of platinum-group minerals. Lithos, 2014, V.189, pp. 127–139. https://doi.org/10.1016/j.lithos.2013.06.016
Zaccarini F., Economou-Eliopoulos M., Tsikouras B., Garuti G. Chromite composition and Platinum-group elements distribution in Tethyan chromitites of the Mediterranean Basin: an overview // Minerals. 2025. Vol. 14. #744.