Фенгиты редкометалльных месторождений Полярного и Северного Урала.

Н.В. Васильев1, Г.П. Зарайский1, О. В. Удоратина2.

1 Институт экспериментальной минералогии РАН, nvasiliv@iem.ac.ru

2 Институт геологии Коми НЦ УрО РАН, Сыктывкар, udoratina@geo.komisc.ru

Редкометалльное (Ta-Nb, REE, Be, Zr) месторождение Тайкеу расположено на Полярном Урале (верховья реки Лонгот-Юган) и приурочено к Центрально-Уральской зоне доуралид (Харбейский блок). Вместе с месторождениями Усть-Мраморное и Лонгот-Юган оно входит в состав Тайкеуского рудного узла, который, в свою очередь, является частью Харбей-Лонготъюганского рудного района. Генезис месторождений считается метасоматическим [2, 12]. Основными породообразующими минералами редкометалльных метасоматитов, образующимся по гранитам, являются альбит (32-52%), микроклин (3-25%), кварц (19-37%), слюды (5-14%), флюорит (0,3-6%) и эгирин (до 0,1-5,5%). По минеральному и химическому составу они близки к гранитам. Рудные минералы (фергусонит, колумбит, пирохлор, циркон и др.) образуют тонкую вкрапленность в метасоматитах.

Слюда макроскопически представлена чешуйками 100-200 мкм в поперечнике, слагающими прослои и заполняющими трещины. В породах обычно наблюдается полосчатость, маркируемая слюдой. Часто слюда находится в срастании с гематитом. Согласно предшествующим работам [1, 9] слюды во всех типах пород принадлежат фенгит-мусковитовому ряду. Содержание лития в слюдах не превышает 0,7 вес. %, хотя отмечены поздние составы, близкие к циннвальдиту [1, 2]. Поскольку по современной номенклатуре слюд [7] название фенгит принято как название серии твердых растворов между мусковитом, алюминоселадонитом и селадонитом, вопрос о видовой принадлежности слюд Тайкеу требует уточнения. По нашим данным в редкометалльных метасоматитах Тайкеу наиболее распространены слюды близкие к редкому в природе ферроалюминоселадониту.

Отнесение слюд к минеральным видам базировалось прежде всего на данных о химическом составе, а также на ИК спектроскопии, и, в меньшей степени, на рентгеновских данных. Химический состав минералов изучался с помощью электронно-зондового анализа. Электронно-зондовый анализ и фотографирование в отраженных электронах проводились на электронном микроскопе CAMSCAN MV2300 с аналитической приставкой Link 10000 (ИЭМ РАН)), аналитик Ван К.В. Составы слюд приведены в таблице 1. Формулы слюд рассчитывались на 22 единицы положительных зарядов. На основании рассчитанных формул построена треугольная диаграмма, показывающая соотношение октаэдрических катионов в слюдах (рис 1).

Исследование слюд методом инфракрасной спектороскопии проводилось Н.В. Чукановым (Институт проблем химической физики РАН, г. Черноголовка) на спектрофотометре Specord 75 IR. Полученный ИК спектр (рис. 2) отражает значительную степень катионной упорядоченности в октаэдрических позициях изучаемой слюды. В области 400-550 см-1 наблюдаются три интенсивные полосы, отвечающие частотам валентных колебаний октаэдрических катионов, резонирующих с деформационными колебаниями внутри тетраэдрического слоя. Количество этих полос отражает число разнотипно заполненных октаэдров, включая пустые. Чем выше степень упорядоченности, тем лучше будут разрешены эти полосы [8]. В области 1000-1100 см-1 присутствует полоса, отвечающая валентным колебаниям связи Si-O. Полосы в области 880-940 см-1 проявлены очень слабо, что связано с малой степенью замещения кремния на алюминий в тетраэдре. Нет полос в области 1600 см-1, что указывает на отсутствие молекулярной Н2О. Дублет в области О-Н валентных колебаний (3585 см-1) плохо разрешен.

Сопоставление данных ИК-спектроскопии, свидетельствующих о значительной степени катионной упорядоченности с данными по химическому составу слюды позволяет с большой долей вероятности предположить обычную для селадонитов схему заполнения октаэдров [8]: один октаэдр преимущественно вакантен, другой заполнен трехвалентными катионами (в нашем случае это только алюминий), третий заполнен двухвалентными катионами. В нашем случае это железо и магний, а так как магния мало, то октаэдр заполнен двухвалентным железом. Поэтому слюду следует считать диоктаэдрической и содержащей только двухвалентное железо.  Учитывая малую степень замещения кремния на алюминий в тетраэдрах, ее следует относить к ферроалюминоселадониту (в отличие от  алюминоселадонита, у которого Mg>Fe). Те слюды, в которых Si=3.47-3.49, а таких среди выделенных фенгитов большинство, мы называем фенгитами для соответствия формальным критериям.

Кроме слюд ряда фенгит-ферроалюминоселадонит в породах Тайкеуского узла присутствуют  мусковит и биотит. Биотит встречен в редкометалльных метасоматитах в срастаниях с ферроалюминоселадонитом, но в очень малом количестве. Он более распространен в безрудных метасоматитах, образующихся по вмещающим зеленым сланцам, в которых появляются крупные (до 200 мкм) биотитовые «солнца». Вмещающие  зеленые сланцы содержат мусковит, который интенсивно хлоритизирован. Особенностью фенгитов и биотитов редкометалльных метасоматитов является вхождение в их состав цинка. Для ферроалюминоселадонитов отмечены концентрации до 1 мас. % ZnO, для биотитов до 1,70 мас. % ZnO. [6].

Известное на севере Урала комплексное (Be-Ta-Nb-TR) рудопроявление Большая Турупья достаточно сильно отличается от месторождений Тайкеуского рудного узла, тем не менее, слюды Тайкеу представляют хороший материал для сравнения. Руды рудопроявления Б. Турупья представлены минералами бериллия (гентгельвин, эвклаз и фенакит), ниобия и тантала (в основном колумбит), редких земель (бастнезит). Рудопроявление состоит из трех участков, располагается в пределах центральной части Ляпинского мегантиклинория и приурочено к Турупьинской кольцевой структуре. [10, 11]

За всю историю его исследования делались различные предположения о генезисе рудоносных пород. Породы, несущие оруденение, сопоставлялись с формацией карбонатитов и щелочных метасоматитов. Или относились к формации щелочных метасоматитов, но при этом отмечалось, что породы имеют комплекс переходных признаков, сближающих их с карбонатитами. Щелочно-карбонатные породы слагают линзообразные тела, залегающие среди терригенно-глинистых пород, метаморфизованных в эпидот-хлоритовой субфации зеленосланцевой фации. Наиболее минерализованные зоны связаны с альбитизированными и окварцованными хлорит-серицитовыми сланцами, а не с карбонатными породами. Породы интенсивно рассланцованы (нередко наблюдается микроплойчатость) и обладают четко выраженной тонкой полосчатостью, обусловленной чередованием слойков хлорит-серицитового и кварц-альбитового составов. Протяженность рудных тел составляет до 1800 м при общем субмеридиональном простирании трех рудных участков на 6 км и ширине до 150 м. Поведение рудной минерализации на глубину остается неясным. Слюды рудопроявления охарактеризованы как серициты [10, 11].

Нами изучены слюды из рудоносных и безрудных пород Турупьи, анализы приведены в таблице 2. Серициты из рудоносных пород можно охарактеризовать как мусковит-фенгиты с небольшой долей ферроалюминоселадонитового минала (см рис. 1.). Основная масса слюд из безрудных пород близка по составу к этим мусковит-фенгитам, но выделяются также составы натрийсодержащих слюд. (рис. 3, таблица 2). Натрийсодержащие слюды образуют тонкие (10-20 мкм) срастания с серицитами.

Ассоциация фенгит–парагонит и мусковит–парагонит встречается в большинстве типов комплексов сверхвысоких — высоких давлений Урала [3], но в нашем случае присутствует почти весь ряд составов от мусковита (с примесью селадонитового минала) до парагонита, причем с падением содержания натрия в слюде закономерно возрастает доля фенгитового компонента (см. рис. 3, рис. 1). Экспериментальные и эмпирические данные [13, 14] свидетельствуют o6 отсутствии полной смесимости между мусковитом и парагонитом, на чем основан эффективный геотермометр для метаморфических пород (рис.4).

Вместе с тем, приведенные А.И. Грабежевым и др. [4, 5] данные свидетельствуют о наличии в ряду мусковит-парагонит промежуточной гомогенной фазы, являющейся, по их мнению, метастабильным образованием. В указанных работах приведены и характерные для рентгенограмм подобной промежуточной фазы рефлексы с d/n=9,78-9,82 А и d/n=1,940-1,960 А. Проведенный нами рентгенофазовый анализ монофракций слюд Турупьи в лаборатории рентгенофазового анализа ИЭМ РАН (аналитик Т.Н. Докина) на установке типа ДРОН не выявил этих рефлексов, что может быть связано с малой объемной долей натрийсодержащей слюды. Объяснить появление подобного ряда составов в безрудных породах Турупьи (см. рис. 3) на данный момент не представляется возможным. Как вариант, можно предположить распад метастабильной высокотемпературной слюды промежуточного фенгит-парагонитового состава, но для этого объяснения недостаточно как природных, так и экспериментальных данных.

Авторы хотят поблагодарить И.В. Пекова за помощь в интерпретации результатов.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ № 05-05-65233 и Научной школы № НШ-7650.2006.5 (рук. Г.П.Зарайский).

Литература.

1. Апельцин Ф.Р. Эволюция состава слюд как критерий редкометальной минерализации гранитизированных кристаллических сланцев. // Геология месторождений редких элементов. Вып. 30. 1966. стр.144-159

2. Апельцин Ф.Р., Скоробогатова Н.В., Якушин Л.Н. Генетические черты редкометалльных гранитоидов Полярного Урала и условия их редкометальной металлогенической специализации. М.: Недра, 1967. 202 с.

3. Вализер П.М., Дубинина Е.В. Белые диоктаэдрические слюды комплексов сверхвысоких – высоких давлений Урала. // Известия Челябинского научного центра, вып. 3 (29), 2005 27-33

4. Грабежев А. И., Жухлистов А. П., Русинова О. В., Мохов А. В., Сивцов А. В. Ряд мусковит-парагонит: аргументация существования промежуточной гомогенной K-Na-слюды. // ДАН, 1996, том 350, М 5, с. 669-671

5. Грабежев А. И., Русинова О. В., Жухлистов А. П.,. Мурзин В. В. Вертикальная рудно-метасоматическая зональность Томилинского медно-порфирового рудного узла (Южный Урал). // Геология рудных месторождений, 1995, том 37, № 6, с. 500 – 510

6. Зарайский Г.П., Удоратина О.В. Свинец и цинк в хлоритах и фенгитах редкометального месторождения Тайкеу на Полярном Урале. // Минералогия Урала-2003. Т. 2. Общие вопросы минералогии и кристаллографии. Миасс: ИМин УрО РАН, 2003. с.143-151

7. Номенклатура слюд: заключительный доклад подкомитета по слюдам комиссии по новым минералам и названиям минералов международной минералогической ассоциации (КНМНМ ММА) // ЗВМО №5 1998 стр 55-65

8. Пеков И.В., Чуканов Н.В., Румянцева Е.В., Кабалов Ю.К., Шнайдер Ю., Лебедева Н.В. Хромселадонит KCrMg[Si4O10](OH)2 — новый минерал из группы слюд // ЗВМО, № 1. 2000 с. 38.

9. Попов С.А., Удоратина О.В. Светлые слюды кварц-полевошпатовых метасоматитов Севера Урала. Структура, вещество, история литосферы Тимано-Североуральского сегмента. Информационные материалы 6-й научной конференции Института геологии Коми НЦ УрО РАН. Сыктывкар. Геопринт, 1997. С. 124–127.

10. Удоратина О. В. Минералы щелочно-карбонатных метасоматитов (рудопроявление Б. Турупья, Северный Урал). // Материалы Всероссийского совещания: Геохимия, петрология, минералогия и генезис щелочных пород. Миасс. 2006 Стр. 264-267

11. Удоратина О. В., Колумбиты рудопроявления Большая Турупья (Северный Урал) // Теория, история, философия и практика минералогии: Материалы IV Международного минералогического семинара. Сыктывкар: Геопринт, 2006.Стр. 197-199

12. Удоратина О.В. Квальмиты севера Урала // Петрология и минералогия севера Урала и Тимана. Сыктывкар: Тр. Ин-та геологии Коми НЦ УрО РАН, 1997, Вып. 94. С.19-28

13. Guidotti C.V., Sassi F.P., Blencoe J.G., Selverstone J. The paragonite-muscovite solvus: I. P-T-X limits derived from the Na-K compositions of natural, quasibinary paragonite-muscovite pairs. // Geochimica et Cosmochimica Acta, Vol. 58, No. 10, pp. 2269-2275, 1994

14. Keller L.M., De Capitani C., Abart R. A quaternary solution model for white micas based on natural coexisting phengite-paragonite pairs. // Journal of Petrology, Vol. 46, № 10, p. 2129–2144, 2005

Таблица 1. Представительные анализы слюд месторождения Тайкеу.

В таблице использованы следующие сокращения: Ms = мусковит, Fac = ферроалюминоселадонит, Ac = алюминоселадонит, Phn = фенгит, Bt = биотит, н.п.о. – ниже придела обнаружения

| Назв. | Ms | Fac | Phn (ac) | Fac | Fac | Fac | Phn | Fac | Fac | Bt | Bt |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мас.% | 37. | з-54/01 | з-48Б/01 | 28. | з-53/01. | К-13 | Ка-2 | К-19а | з-54/01 | К-19г | Ка-2 |
| Na2O | 0,45 | н.п.о | 0,28 | н.п.о | н.п.о | н.п.о | н.п.о | н.п.о | н.п.о | н.п.о | н.п.о |
| K2O | 10,20 | 10,28 | 11,15 | 10,82 | 10,34 | 10,86 | 10,90 | 10,70 | 10,92 | 9,08 | 9,18 |
| MgO | 1,55 | 1,32 | 3,91 | 1,34 | 0,44 | 1,60 | 2,77 | 2,09 | 1,19 | 8,49 | 10,85 |
| MnO | н.п.о | н.п.о | н.п.о | н.п.о | 0,54 | н.п.о | н.п.о | н.п.о | н.п.о | 0,76 | н.п.о |
| FeO | 2,98 | 9,69 | 5,40 | 9,27 | 11,75 | 9,80 | 6,81 | 12,84 | 13,19 | 22,19 | 22,36 |
| ZnO | н.п.о | н.п.о | н.п.о | н.п.о | 0,94 | н.п.о | н.п.о | 1,02 | н.п.о | 1,64 | н.п.о |
| Al2O3 | 29,34 | 19,06 | 22,65 | 22,65 | 18,17 | 26,34 | 25,24 | 18,30 | 19,15 | 11,65 | 13,55 |
| TiO2 | 0,54 | н.п.о | 0,46 | н.п.о | н.п.о | н.п.о | 0,36 | н.п.о | н.п.о | н.п.о | 1,20 |
| SiO2 | 46,45 | 50,69 | 50,32 | 50,08 | 48,84 | 56,10 | 50,10 | 47,73 | 50,04 | 40,94 | 38,37 |
| F | н.п.о | н.п.о | н.п.о | н.п.о | 2,63 | н.п.о | н.п.о | н.п.о | н.п.о | н.п.о | н.п.о |
| Сумма | 91,50 | 94,89 | 94,47 | 94,15 | 93,48 | 104,71 | 96,19 | 92,67 | 94,49 | 94,75 | 95,51 |

Таблица 2. Представительные анализы слюд рудопроявления Б.Турупья.

н.п.о. – ниже придела обнаружения

| Назв. | Серициты Б.Турупьи. | Na содержащие слюды Б.Турупьи. |
| --- | --- | --- |
| Na2O | 0,19 | 0,28 | 0,36 | 0,60 | 0,62 | 0,94 | 1,06 | 1,59 | 2,74 | 3,41 | 4,45 | 5,35 | 6,13 |
| K2O | 10,68 | 10,34 | 10,51 | 10,82 | 8,99 | 10,28 | 9,47 | 8,63 | 7,89 | 5,91 | 3,57 | 3,31 | 2,99 |
| MgO | 1,75 | 2,13 | 1,83 | 1,47 | 1,59 | 1,98 | 1,42 | 1,09 | 1,09 | 0,99 | 0,58 | 0,54 | н.п.о. |
| FeO | 5,48 | 5,70 | 5,52 | 5,63 | 4,33 | 3,09 | 3,61 | 2,93 | 2,56 | 3,23 | 1,99 | 1,29 | 1,54 |
| Al2O3 | 26,95 | 26,82 | 26,50 | 26,77 | 29,28 | 33,32 | 32,24 | 36,48 | 35,99 | 35,48 | 35,25 | 37,07 | 39,49 |
| SiO2 | 47,49 | 46,27 | 48,35 | 46,12 | 47,93 | 50,39 | 48,33 | 49,26 | 49,51 | 49,70 | 46,18 | 47,83 | 49,85 |
| Сумма | 92,54 | 91,54 | 93,06 | 91,40 | 92,74 | 100,00 | 96,13 | 99,98 | 99,77 | 98,73 | 92,02 | 95,39 | 100,00 |

Рис.1. Соотношения октаэдрических катионов в слюдах Тайкеу и Б. Турупьи. значения взяты в формульных коэффициентах

Рис. 2. ИК-спектр фенгита из редкометалльных метасоматитов Тайкеу. Частоты даны в см-1

Рис. 3. Зависимости составов слюд рудопроявления Б.Турупья, значения взяты в формульных коэффициентах. С падением содержания натрия в слюде возрастает доля фенгитового компонента.

Рис. 4. Расчетные и экспериментальные сольвусы в системе мусковит-парагонит. Увеличение доли селадонитового компонента в слюде препятствует вхождению натрия [по 14].