Самарскиты и колумбиты редкометалльного месторождения Тайкеу (Полярный Урал).

Н.В. Васильев1, Н.В. Скоробогатова2, О. В. Удоратина3.

1 Институт экспериментальной минералогии РАН, Черноголовка, nvasiliv@iem.ac.ru

2 Всероссийский научно-исследовательский институт минерального сырья им. Н.М. Федоровского.

3 Институт геологии Коми НЦ УрО РАН, Сыктывкар, udoratina@geo.komisc.ru

Редкометалльное (Ta-Nb, REE, Be, Zr) месторождение Тайкеу расположено на Полярном Урале (верховья реки Лонгот-Юган) и приурочено к Центрально-Уральской зоне доуралид (Харбейский блок). Вместе с месторождениями Усть-Мраморное и Лонгот-Юган оно входит в состав Тайкеуского рудного узла, который, в свою очередь, является частью Харбей-Лонготъюганского рудного района. Генезис месторождений считается метасоматическим [1, 7]. Основными породообразующими минералами редкометалльных метасоматитов, образующимся по гранитам, являются альбит (32-52%), микроклин (3-25%), кварц (19-37%), слюды (5-14%), флюорит (0,3-6%) и эгирин (до 0,1-5,5%). По минеральному и химическому составу они близки к гранитам. Данные метасоматиты характеризуются крайне невыдержанным и рассеянным распределением тонковкрапленных (в среднем 0,1 мм) редкометальных минералов. В основном эти минералы образуют ксеноморфные зерна, срастания, часто по жилам и трещинам.

Породы и минералы месторождения характеризуются низким содержанием тантала. Иногда в состав тантало-ниобатов входит  заметное количество титана (до 2 вес. %). Наряду с титаном, в состав тантало-ниобатов входит вольфрам.

Обнаружены и проанализированы методом рентгеноспектрального локального микроанализа  на цифровом сканирующем электронном микроскопе Tescan Vega TS5130MM с энергодисперсионным рентгеновским спектрометром INCA Energy 350 (ИЭМ РАН) тантало-ниобаты, относящиеся к группам колумбита, пирохлора, а также фергусонит-(Y) и самарскит-(Y).

Наиболее распространенным рудным минералом с которым связано до 50% оруденения является фергусонит [1, 4]. Необходимо отметить, что, хотя фергусонит довольно часто присутствует в рудах редкометальных тантал-ниобиевых месторождений различного типа, он в промышленном отношении играет, как правило, сугубо подчиненную роль по сравнению с колумбитом и пирохлором – основными рудными минералами тантала и ниобия. В этом смысле месторождения Тайкеуской группы являются в известной мере исключением, поскольку именно фергусонит выступает на них в качестве одного из главных рудных минералов [1, 4]. Из других тантал-ниобиевых месторождений России, пожалуй, только на Арысканском месторождении (Восточный Саян), локализованном в рибекитовых альбититах, развивающихся по кварцевым сиенитам, фергусонит наряду с пирохлором является главным минералом руд [2, 3].

Большинство танал-ниобиевых минералов месторождения Тайкеу имеет сложный и изменчивый состав, присутствует в виде нескольких генераций, различающихся по составу, размеру и морфологии кристаллов.  Наиболее распространенные тантало-ниобаты – фергусонит-(Y) и минералы группы пирохлора образуются в течение длительного времени на разных стадиях метасоматического процесса, что приводит к широким вариациям химического состава. Особенностям химического состава и морфологии этих минералов посвящен ряд работ [5, 6 и ряд других], готовится к печати обобщающая статья, поэтому минералы группы пирохлора и фергусониты здесь не рассмотрены.

Колумбит встречается на месторождении как в виде отдельных призматических зерен, так и в срастании с другими редкометалльными минералами. Колумбит часто замещает фергусонит (рис. 1), отмечено присутствие реликтов фергусонита в зернах колумбита. Колумбит является основным концентратором марганца на месторождении. Встреченные зерна практически всегда содержат поровну марганца и железа (рис. 2, табл. 1), тем не менее, в центре зерен фергусонита иногда встречается относительно высоко марганцевый колумбит (рис. 2, табл. 1). Содержание Ta2O5 в колумбите составляет, в среднем, 3,5 вес. %, достигая 6 вес. %.

Самарскит-(Y) на месторождении встречается часто, и практически всегда обогащен ураном (до 11 % UO2, табл. 2), поэтому вокруг некоторых зерен можно наблюдать радиоактивные дворики в полевом шпате. Обычны изоморфные кристаллы, часто в срастании со слюдой. Встречаются и кристаллы, близкие по форме к скелетным. Кристаллы самарскита бывают зональны по содержанию кальция и железа, а также по содержанию редких земель. Самарскиты содержат до 8 мас. % оксидов тяжелых РЗЭ, среди которых преобладает Yb2O3 (см. табл. 2). Самарскиты обычно содержат до 1 вес. % TiO2, в среднем содержат  4 вес. % Ta2O5 (до 7,5 мас. % Ta2O5). В самарските Тайкеу содержится больше тантала, чем в фергусоните (рис. 3). Составы фергусонитов (не рассмотрены высоко иттербиевые  разновидности), и самарскитов Тайкеу нанесены на треугольную диаграмму (рис. 4) . Для сравнения нанесены составы самарскитов и эшинитов из рудной жилы месторождения Арыскан. Интересно выделение на Тайкеу фазы в срастании с самарскитом, промежуточной по составу между фергусонитом и самарскитом (см. рис. 4). Возможно, что промежуточная фаза на Тайкеу является тонким срастанием фергусонита и замещающего фергусонит самарскита. Замещение фергусонита самарскитом известно, в частности, на месторождении Арыскан [2].

Для поздних этапов метасоматического преобразования пород месторождения Тайкеу характерно повышение активности железа. Широко распространены магнетиты (иногда содержащие тантал и ниобий), срастания гематита и фенгита, развиваются высоко железистые хлориты. Повышенная активность железа на поздних этапах может приводить к замещению ранее образованного без железистого фергусонита на железосодержащий самарскит или колумбит в зависимости от активности иттрия и тяжелых РЗЭ.

Литература.

- Апельцин Ф.Р., Скоробогатова Н.В., Якушин Л.Н. Генетические черты редкометалльных гранитоидов Полярного Урала и условия их редкометальной металлогенической специализации. М.: Недра, 1967. 202 с.

- Григорьев А.В., Сергеева В.В.  О замещении самарскитом фергусонита в альбититах редкометалльного месторождения Арыскан // ЗВМО. 1993. № 5. С. 36-39.

- Костицын Ю.А., Алтухов Е.Н. Хайламинский и Арысканский массивы щелочных гранитоидов В.Саян: времая и условия формирования по данным Rb-Sr изотопных и геохимических исследований. // Геохимия 2004, № 3, с. 243-253

- Объяснительная записка к геологической карте СССР масштаба 1:200000. Серия Северо-Уральская. Лист Q-42-I. / Сост.: А.В. Цымбалюк, Ред.: В.Н. Охотников.  М., 1984. 107 с.

- Озерова Е.Ю., Удоратина О.В.  Пирохлоры из щелочных метасоматитов месторождения Тайкеу (Полярный Урал) / Геология и геоэкология Северо-Запада России. Материалы XIV молодежной научной конференции, посвященной памяти К.О. Кратца. Петрозаводск, 2003а. С. 74-76.

- Озерова Е.Ю., Удоратина О.В.  Фергусониты из щелочных метасоматитов месторождения Тайкеу (Полярный Урал) / Структура, вещество, история литосферы Тимано-Североуральского сегмента: Материалы XIV научной конференции.  Сыктывкар: Геопринт, 2003б. С. 187—190.

- Удоратина О.В. Квальмиты севера Урала // Петрология и минералогия севера Урала и Тимана. Сыктывкар: Тр. Ин-та геологии Коми НЦ УрО РАН, 1997, Вып. 94. С.19-28

Таблица 1. Представительные анализы колумбитов Тайкеу.

| Эл-т, Мас.% | Колумбиты Тайкеу |
| --- | --- |
| MnO | 9,43 | 13,67 | 8,19 | 6,92 | 8,63 | 9,72 | 10,88 |
| FeO | 11,25 | 6,46 | 11,99 | 13,1 | 11,73 | 10,77 | 10,2 |
| Nb2O5 | 76,79 | 74,41 | 72,26 | 73,7 | 73,98 | 75,99 | 74,91 |
| Ta2O5 | 2,53 | 2,72 | 6,12 | 6,29 | 5,66 | 3,52 | 4,02 |
| Сумма | 100,51 | 98,04 | 104,92 | 100,79 | 98,28 | 101,55 | 99,64 |

Примечание: н.п.о. – ниже предела обнаружения.

Таблица 2. Представительные анализы фергусонитов Тайкеу.

| Элемент, Мас.% | Самарскиты Тайкеу | Фаза, в срастании с самарситом Тайкеу. | Арыскан |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Самарскит | Эшинит |
| CaO | 2,20 | 2,60 | 3,40 | 2,10 | 1,91 | 0,84 | 0,74 | 1,00 | н.п.о. |
| FeO | 9,80 | 2,60 | 6,80 | 10,20 | 10,23 | 12,84 | н.п.о. | 17,87 | н.п.о. |
| Y2O3 | 16,20 | 12,10 | 15,50 | 15,00 | 14,82 | 13,92 | 12,52 | 7,40 | 18,86 |
| Ce2O3 | н.п.о. | н.п.о. | н.п.о. | н.п.о. | н.п.о. | н.п.о. | 1,82 | н.п.о. | н.п.о. |
| Gd2O3 | н.п.о. | н.п.о. | н.п.о. | н.п.о. | н.п.о. | н.п.о. | н.п.о. | н.п.о. | 1,87 |
| Dy2O3 | н.п.о. | н.п.о. | н.п.о. | н.п.о. | 2,59 | 3,78 | 2,38 | 2,37 | 6,71 |
| Er2O3 | 1,50 | н.п.о. | н.п.о. | н.п.о. | 2,41 | 1,49 | 1,93 | 1,81 | 3,43 |
| Yb2O3 | 1,40 | 2,40 | н.п.о. | 3,80 | 3,53 | н.п.о. | н.п.о. | н.п.о. | 3,38 |
| TiO2 | 0,60 | 0,70 | 2,30 | н.п.о. | н.п.о. | н.п.о. | н.п.о. | 1,07 | 26,89 |
| ThO2 | н.п.о. | 3,40 | н.п.о. | 1,90 | 1,14 | 2,34 | 13,20 | н.п.о. | 4,42 |
| UO2 | 2,50 | 11,10 | 5,90 | 2,20 | 2,09 | н.п.о. | 2,48 | н.п.о. | н.п.о. |
| Nb2O5 | 51,80 | 54,90 | 57,20 | 52,20 | 55,97 | 54,36 | 56,93 | 58,13 | 29,02 |
| Ta2O5 | 5,00 | 6,60 | 3,30 | 7,50 | 3,61 | 3,85 | 3,60 | н.п.о. | н.п.о. |
| Сумма | 94,10 | 96,40 | 94,40 | 95,50 | 98,30 | 99,32 | 98,99 | 89,65 | 94,58 |

Примечание: н.п.о. – ниже предела обнаружения.

# Text boxes

Рис. 3. Соотношение основных катионов в самарскитах и фергусонитах Тайкеу. Самарскиты содержат больше тантала, чем фергусониты. Значения взяты в формульных коэффициентах, расчет формулы велся на Nb+Ta+Ti=2.

Рис. 4. Соотношение основных А-катионов в самарскитах и фергусонитах Тайкеу. Для сравнения на диаграмму нанесены эшиниты и самарскиты месторождения Арыскан. Значения взяты в формульных коэффициентах, расчет формулы велся на Nb+Ta+Ti=2.

Рис. 2. Соотношение основных катионов в колумбитах Тайкеу. Значения взяты в формульных коэффициентах, расчет формулы велся на Nb+Ta+Ti=2.

Рис. 1. Колумбит (серое) замещает фергусонит (белое). Месторождение Тайкеу.