Э.К.Галимуллина

Казанский государственный университет, г. Казань, miks343@yandex.ru

ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ И МАГНЕТИТОВОЕ ОРУДЕНЕНИЕ КОВДОРСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ (Кольский полуостров)

(Научный руководитель: Р.Р.Хасанов)

Ковдорский массив является уникальным объектом исследования. Ковдорскому массиву приурочено пять промышленных месторождений: комплексное бадделеит-апатит-магнетитовое и флогопит-вермикулитовое (разрабатываемые), месторождения апатитоносных карбонатитов, оливинитов и франколита (резервные), а также перспективны залежи каолинит-лизардитовых руд, приуроченных к коре выветривания массива.

Основной целью нашего исследования было детальное изучение геологического строения, состава пород и минералов Ковдорского массива. Главным объектом изучения является магнетит в комплексном бадделеит-апатит-магнетитовом месторождении. Отбор образцов с предварительным визуальным анализом был произведен по буровым скважинам и поверхностным горным выработкам, вскрывшим  рудные зоны с различными типами руд.

Магнетит относится к главным компонентам железных руд всех разновидностей и играет второстепенную роль в апатит-форстеритовых и флогопит-форстеритовых породах краевых частей месторождения, а также кальцитовых карбонатитах. В доломитовых карбонатитах магнетит встречается в весьма малых количествах.

Магнетит большей частью представлен более или менее изометричными вкрапленными зернами от 1-3мм до 1-2см в поперечнике, которые местами сливаются в пятна и полосы, в отдельных участках богатых руд магнетит образует сплошные массы. По отношению к форстериту магнетит ксеноморфен, а в существенно карбонатных рудах нередко образуют неполнограненные кристаллы. Такие кристаллы магнетита окаймляются гнездообразные скопления кальцита или доломита, а также отдельные кальцитовые прожилки. Наиболее обычная форма кристаллов магнетита – октаэдрическая. Цвет магнетита обычно серовато-черный, в отраженном свете – светло-серый. В аншлифах в нем обычно заметен розовый оттенок, что связано с повышенным содержанием титана.

Магнетиты, благодаря особенностям своей кристаллической структуры,   могут содержать большое количество элементов-примесей, состав и концентрация которых определяют их типоморфные свойства [Чернышова, Зайцева, 1980].

Магнетиты месторождения характеризуются сложным составом и содержат такие примеси элементов: Mg, Al, Ti, Mn и др. Основная часть минеральных примесей в магнетите представлена весьма тонкими включениями, которые не извлекаются даже при измельчении до 20-30 мкм. Это дает основание учитывать при оценке неоднородности магнетитов суммарно количество примесей изоморфных и весьма тонких механических. Для этих целей применяется коэффициент неоднородности Кн=Fe2O3/(FeO+ Fe2O3). По этому коэффициенту магнетиты [Пирогов, Тарасенко, Холошин, 1989] четко делятся на три группы – категории неоднородности, а соответственно выделяются и три сорта руд: I-Кн<0,71, II-0,71< Кн<0,74, III- Кн>0,74. Изменчивость особенностей морфологии, конституции и свойств магнетита месторождения четко проявляется в изменении состава и свойств.

Оценка магнетитов  Ковдорского месторождения при помощи этого показателя   Кн показала их различие в разных типах руд.

Наибольшие вариации химического состава имеют магнетиты из форстерит-магнетитовых руд.  По составу это высоко-магнезиально-глиноземистые магнетиты с низким содержанием железа (~65%), а как следствие – с высокими значениями Кн (>0,74).

В апатит-форстерит-магнетитовых рудах содержание железа в магнетитах (~63,93%), Кн изменяется 0,730÷0,755 при Кн сред.=0,74.

В апатит-кальцит-форстерит-магнетитовых и кальцит-магнетитовых рудах Кн изменяется в пределах 0,718÷0,772 при Кн сред.=0,7524, где содержание железа (~64,04%).

В форстерит-кальцитовых карбонатитах содержание железа (~66,13%), Кн сред.=0,7385, Кн изменяется 0,677÷0,778.

В апатит-форстеритовых рудах наблюдается уменьшение количества примесей MgO и Al2O3, что соответственно отмечается снижением коэффициента Кн сред.=0,7177, Кн изменяется 0,685÷0,7394, содержание железа (~66,78%).

В магнетитовых рудах с гуммитом и тетраферрифлогопитом наблюдаются понижение содержания MgO и Al2O3 при некотором повышении содержания TiO2. Это в целом фиксируется понижением значений коэффициента Кн сред.=0,698, Кн изменяется 0,684÷0,719, содержание железа (~66%).

Таким образом, особенности химизма магнетитов находятся в тесной зависимости от типа руд, что можно использовать для прогноза оруденения в малоизученных частях Ковдорского массива и планирования добычи в пределах эксплуатируемых участков рассматриваемого месторождения.

Литература

1. Пирогов Б.И., Тарасенко В.Н., ХолошинИ.В. Принципы и методы геолого-технологического картирования месторождений полезных ископаемых// Киев: Министерство высшего и среднего специального образования УССР, 1989. -  49-52с.

2. Чернышова Л.В., ЗайцеваГ.М. Типоморфизм магнетита и его использование при поисках и оценках рудных месторождений// Москва: Недра, 1980.