АТОМИСТИЧЕСКОЕ КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПОЛИМОРФНЫХ МОДИФИКАЦИЙ ZrO2 И HfO2

А. М. Горяева, Н. Н. Еремин, В. С. Урусов

Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова,

Геологический факультет, A_Goryaeva@mail.ru

В работе был разработан набор межатомных потенциалов для атомистического компьютерного моделирования полиморфных модификаций ZrO2 и HfO2. Для корректного описания  кристаллических структур помимо дальнодействующего кулоновского вклада учитывались парные взаимодействия в форме Борна-Майера и Морзе для катион-кислород и кислород-кислородных ближайших соседей, дополнительно вводился трехчастичный потенциал при катионе. Также в модели была учтена электронная поляризация ионов циркония и гафния. В рамках разработанной модели была проведена оптимизация структурных (параметры и объём элементарной ячейки, координаты атомов), упругих и термодинамических характеристик различных модификаций ZrO2 и HfO2 с учётом высокотемпературных (мон. P21/C ↔ тетраг.P42/nmc ↔ кубич. Pm3m) [1, 2, 3, 4, 5] полиморфных модификаций и фаз высокого давления (мон. P21/C ↔ ромб. Рbca ↔ Рnam ) [1, 2, 3, 4, 6, 7, 8]. Расчёты оптимальной атомной геометрии, отвечающей минимуму энергии межатомного взаимодействия, проводились по программе GULP 3.0. [9]

Разработанный набор потенциалов был использован для изучения зависимости энтропии от температуры для всех рассмотренных полиморфных модификаций. При этом теоретический расчёт хорошо согласуется с экспериментальными данными. Кроме того, полученные в ходе теоретического моделирования упругие константы были использованы для расчёта скоростей продольных и поперечных акустических волн в различных кристаллографических направлениях в анизотропной кристаллической среде. Для этого была разработана дополнительная математическая процедура, отсутствующая в программе GULP [10]. Расчёт фазовых скоростей акустических колебаний производился посредствам поиска собственного значения тензора Грина-Кристоффеля, представляющего собой свёртку тензора упругости по компонентам вектора волновой нормали [11]. Полученные скорости были сопоставлены с соответствующими скоростями, рассчитанными по экспериментальным упругим константам.

Максимальное расхождение данных, полученных в ходе теоретического моделирования, с доступными в ограниченном количестве экспериментальными данными не превышает 3%, что указывает на возможность использовать полученный набор потенциалов для предсказания неизвестных характеристик этих фаз при различных термодинамических условиях.

Работа поддержана грантом РФФИ №09-05-00403

Литература.

[1] J. Kang, E.-C. Lee, K. J. Chang // «First-principles study of the structural phase transformation of hafnia », Phys. Rev, 2003, B 68: 054106(1-8)

[2] J. E. Lowther and J. K. Dewhurst // « Relative stability of ZrO2 and HfO2 structural phases», Phys. Rev., Vol.60 [21], P. 14485- 14488

[3] O. Ohtaka, H. Fukui, T. Kunisada, T. Fujisawa // «Phase relations and equations of state of ZrO2 under high temperature and high pressure», Phys. Rev, 2001, B 63: 174108 (1-8)

[4] D. K. Smith, H. W. Newkirk // «The crystal structure of baddeleyite and its relation to the Polymorphism of ZrO2», Acta Cryst, 1965, Vol. 18, P. 983-991

[5] C. Teufer // «The crystal structure of tetragonal ZrO2», Acta Cryst, 1962, Vol. 15, P. 1187

[6] Leger J.M., Tomaszewski P.E., Atouf A., Pereira, A.S. // «Pressure-induced structural phase transitions in zirconia under high pressure», Phys. Rev., 1993a, B 47:14075-14083

[7] Leger J.M., Atouf A., Tomaszewski P.E., Pereira A.S. // «Pressure-induced phase transitions and volume changes in HfO2 up to 50 GPa», Phys. Rev., 1993b, B 48:93-98

[8] H. Öztürk1, M. Durandurdu // «High-pressure phases of ZrO2:An ab initio constant-pressure study», Phys. Rev., 2009, B 79: 134111(1-5).

[9] J. D. Gale, A. L. Rohl // Molecular Simulation, 2003, Vol. 29[5], P. 291-341

[10] А. М. Горяева, О. Л. Кусков // В печати, 2010

[11]. Ф. И. Фёдоров // Теория упругих волн в кристаллах, М. 1965