## Slide 1: ОРТОФОСФАТЫ СО СТРУКТУРОЙ МИНЕРАЛА ЛАНГБЕЙНИТА ДЛЯ ИММОБИЛИЗАЦИИ ОТРАБОТАВШИХ ХЛОРИДОВ ПИРОЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА
ОАО «ГНЦ НИИ атомных реакторов», Радиохимическое Объединение
Г. Димитровград-10
Гневашов О.Е., Лукиных А.Н., Лизин А.А., Томилин С.В.
Миасс 2011

## Slide 2
Природный сульфатный минерал лангбейнит
K2Mg2(SO4)3 (пр. гр. P213, а=9,920 Å, Z=4)
открыт в 1891 году А. Лангбейном. Основные месторождения: Северная Германия, Австрия, Украина, Индия, США.

## Slide 3
Основным элементом структуры лангбейнита является димер, состоящий из двух октаэдров MgO6 и трех тетраэдров SO4, [Mg2(SO4)3]. Димеры, объединяясь через общие кислородные вершины сульфатных тетраэдров, образуют сложную трехмерную конструкцию (каркас), в пустотах которого располагаются катионы компенсаторы (K+, ΝΗ4+).

## Slide 4
Лангбейнит обладает высокой изоморфной ёмкостью по отношению к катионам щелочных металлов, а каркас его структуры может быть образован фосфатными тетраэдрами PO4.

## Slide 5
Элементарная ячейка ортофосфата K2PrZr(PO4)3 со структурой минерала лангбейнита

## Slide 6
Уточнение структуры этого соединения методом Ритвельда, показало, что две каркасные позиции упорядоченно занимают Pr и Zr, а калий располагается в позициях полостей каркаса. Кристаллохимическую формулу лангбейнита можно записать в общем виде как
(M1)[9](M2)[9][(L1)[6](L2)[6](P[4]O4)3],
где L1 и L2 – две кристаллографически различные позиции в каркасе, а M1 и M2 –две межкаркасные позиции полостей.

## Slide 7
Синтетические ортофосфаты со структурой лангбейнита, в отличие от сульфатных аналогов, обладают высокими показателями химической и термической устойчивости. Такие свойства обосновывают выбор лангбейнита в качестве объекта исследования для включения радиоактивных отходов (РАО) с высоким содержанием растворимых в воде солей.

## Slide 8
В ОАО «ГНЦ НИИАР» разрабатывается пироэлектрохимический процесс переработки облученного ядерного топлива в расплавах хлоридов щелочных металлов. Электролиты пироэлектрохимического процесса (хлориды щелочных металлов) после многократного использования в технологическом процессе превращаются в форму радиоактивных отходов, требующих перевода в устойчивые матрицы для длительного безопасного геологического хранения.

## Slide 9
Цель настоящей работы заключалась в изучении возможности перевода хлоридных систем пироэлектрохимического процесса в ортофосфаты со структурой минерала лангбейнита и изучение их свойств.

## Slide 10
Высокотемпературным твёрдофазным методом из хлоридов были получены следующие фосфатные композиции:
из системы NaCl-CsCl составы Na0,66Cs1,33FeZr(PO4)3 и Na0,66Cs1,33CrZr(PO4)3,
из системы NaCl-KCl состав NaKFeZr(PO4)3,
из системы (Li, Na, K, Cs)2Cl состав Li0,18Na0,82K0,88Cs0,12FeZr(PO4)3.

## Slide 11
Методика синтезирования
Смеси хлоридов термообрабатывали ступенчато
при 200 ºС,
400 ºС,
600 ºС,
800 ºС
с выдержкой 24 часа на каждой ступени и промежуточным диспергированием.

## Slide 12
Полученные порошки прессовали в таблетки (диаметр пресс-формы 11 и 13 мм, давление прессования 150-200 МПа). Отжиг таблеток проводили при температурах от 800 до 1200 0С. Температуры оптимальные для образования фазы лангбейнита лежат в пределах 800-950°С.

## Slide 13
Для увеличения плотности изготавливаемых образцов для состава Na0,66Cs1,33FeZr(PO4)3 при прессовании керамических таблеток добавляли связующее (смесь 89 %Bi2O3 +11 %NaF), в общем количестве 3% от исходной массы порошка. Отжиг образца проводили при температуре 850ºС в течение 12 часов.

## Slide 14
Изучение фазового состава
Фазовый состав порошкообразных и таблеточных образцов исследовали рентгенографически (фотометодом в камере Дебая РКУ-114М и с использованием дифрактометра ДРОН-3М). Анализ дифрактограмм таблеточных образцов, полученных в интервале температур 800-1100ºС, показал доминирование фаз, со структурой лангбейнита.

## Slide 15
Рентгенограммы полученных фосфатов со структурой лангбейнита: а - Na0,66Cs1,33FeZr(PO4)3; б - NaKFeZr(PO4)3; в - Li0,18 Na0,82K0,88Cs0,12FeZr(PO4)3; г - Na0,66Cs1,33 CrZr(PO4)3; д - Rb2Mg0,5Zr1,5(PO4)3 (литературные данные).

## Slide 16: Выщелачивание
Показатели химической устойчивости полученных фосфатов к выщелачиванию водой катионов щелочных металлов на 1-2 порядка выше требуемых по ГОСТ. Добавление связующего вещества в состав Na0,66Cs1,33FeZr(PO4)3 позволило существенно понизить значения скоростей выщелачивания цезия.
Керамические образцы изучались на химическую устойчивость (тест МСС-1, дистиллят, 90ºС) [6]. Исследовались материалы, полученные с предварительной отмывкой водой порошков (до прессования) от захваченных хлоридов и без неё. Анализ растворов после выщелачивания на содержание основных катионов проводили эмиссионно-спектральным методом.

## Slide 17
Элемент | Период выщелачивания, сут. | Скорость выщелачивания, г/(см2·сут) |  |  | 
 |  | Na0,66Cs1,33FeZr(PO4)3 | NaKFeZr(PO4)3 | Li0,18Na0,82 K0,18Cs0,12FeZr(PO4)3 | Na0,66Cs1,33FeZr(PO4)3 со связующим Bi2O3+NaF
Na | 3 7 | >1,1×10-4 9,8×10-6 | 2,3×10-4 1,0×10-4 | 2,9×10-6 1,7×10-6 | 
Cs | 3 7 | >1,1×10-3 5,9×10-4 |  | 2,3×10-4 1,0×10-4 | 1,4·10-5 <6,4·10-6
Fe | 3 7 | 3,5×10-5 4,8×10-6 | 3,1×10-5 1,5×10-5 | 3,1×10-5 1,7×10-5 | 6,3·10-6 3,7·10-6
Zr | 3 7 | <6,6×10-7 <9,9×10-7 | 1,6×10-6 5,1×10-7 | 1,0×10-6 1,8×10-7 | <7,2×10-7 <6,1×10-7
Значения скоростей выщелачивания фосфатных керамик со структурой лангбейнита

## Slide 18
Для образца состава Na0,66Cs1,33FeZr(PO4)3 был количественно проанализирован химический состав. Для этих целей использовали сканирующую электронную микроскопию (СЭМ) и микрорентгеноспектральный анализ (аналитический комплекс JSM-5300+ Link ISIS). Результаты СЭМ свидетельствуют, что фазовый состав керамики Na0,66Cs1,33FeZr(PO4)3 образован светло-серой и темно-серой фазами.

## Slide 19
Элемент | Масс. доля (расчет), % | Масс. доля (эксперимент), светло-серая фаза, % | Масс. доля (эксперимент), темно-серая фаза, %
Na | 2,45 | 2,06 | 3,59
Cs | 28,37 | 29,52 | 21,13
Fe | 8,94 | 7,04 | 6,87
Zr | 14,61 | 16,47 | 20,19
P | 14,87 | 14,63 | 16,08
O | 30,74 | 30,16 | 32,14
Расчетный и экспериментальный (данные микрорентгеноспектрального анализа) состав фосфата Na0,66Cs1,33FeZr(PO4)3

## Slide 20
Наблюдается достаточно хорошее совпадение расчетного состава при синтезе фосфатного материала, и данных микрорентгеноспектрального химического анализа. В целом состав обеих фаз близок к расчетному. Небольшое отличие в составе фаз заключается в том, что светло-серая фаза несколько обогащена цезием, а темно-серая – натрием. Однако, по структуре обе фазы относятся к лангбейнитовому типу.

## Slide 21
Выводы
Экспериментально показано количественное включение цезия в состав полученных керамических материалов;
Устойчивость таких составов при температуре 800-8500С.
На примере Na0,66Cs1,33FeZr(PO4)3 продемонстрировано соответствие расчетного стехиометрического и реального состава.

## Slide 22: Спасибо За Внимание!!!