ПРОКАЛКА КВАРЦА В АТМОСФЕРЕ ВОДОРОД-ГЕЛИЙ

Валуев В.В.1 ,Скобель Л.С.1, Быков В.Н.2

1 - ОАО «Полярный кварц» V.Valuev @polarquartz.ru

2- Институт минералогии УрО РАН, г.Миасс

Введение.

К особенностям полярно-уральского кварца относится насыщенность его газово-жидкими включениями (ГЖВ), которые при плавлении  приводят к образованию пузырей в стекле. Это не позволяет широко использовать его для изготовления оптического стекла. Хотя по химической чистоте полярно-уральский жильный кварц превосходит все добываемые в настоящее время кварцы в России.

Многочисленные попытки «очистить» кварц от газово-жидких включений с помощью: прокалки на воздухе при различной температуре, увеличения температуры и времени прокалки, увеличения скорости охлаждения оказались не эффективными.

В результате многочисленных экспериментов, проведенных в лаборатории ОАО «Полярный кварц»,  было установлено, что после  прокалки кварца в атмосфере водород-гелий, при температурах выше 1300 ºС, происходит вскрытие (растрескивание) газово-жидких (ГЖВ) включений, что обеспечивает получение беспузырного стекла при плавлении. [1].

Цель работы.

Исследование процессов протекающих в кристаллическом кварце при его прокалке в атмосфере водород-гелий  для получения беспузырного стекла.

Материал и методика проведения работ.

Для проведения работ использовали куски не обогащенного жильного кварца и кварцевую крупку, полярно-уральского месторождения, фракционного состава 100 - 315 микрон, прошедшую все стадии механического и химического обогащения, содержащие газово-жидкие включения (ГЖВ).

Химический состав кварца до и после обогащения.

|  | Al | B | Ca | Cr | Cu | Fe | K | Li | Mg | Mn | Na | Ti | Zr |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| до обогащения |
| ppm | 16,2 | 0.17 | 18,9 | 1,37 | 0,01 | 17,23 | 5,53 | 0,74 | 1,19 | 0,89 | 8,47 | 0,96 | 0,01 |
| после обогащения |
| ppm | 10.0 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | 0.01 | 0.07 | 0.28 | 0.53 | 0.01 | 0.00 | 1.30 | 0.69 | 0.00 |

Химический состав определяли на атомно-эмиссионном спектрометре с индуктивно связанной плазмой ICP-AES.

Прокалку и плавление проводили в лабораторной плавильной печи Linn High Term на воздухе и  в газовой атмосфере  (20%H2 ,80%He), в молибденовой лодочке, навеска 7г.

Количество пузырей в плавленом блоке оценивали по сканограммам, как процент площади пузырей ко всему полю сканирования.

Микроструктуру кварца исследовали на специально подготовленных шлифах, на оптическом микроскопе Leica в обычном и поляризованном свете.

Инфракрасную спектроскопию проводили локально на шлифах на  спектрометре Фурье Avatar.

Результаты эксперимента.

На рис.1 представлены сканограммы плавленых блоков из кварца не прокаленного, прокаленного при температуре 1400 ºС, 1 час на воздухе, прокаленного при температуре 1400 ºС, 10 минут в атмосфере водород-гелий.

Исследования микроструктуры показали наличие локальных микротрещин в кварце после водород-гелиевой прокалки рис.2а,б.

В полярно-уральском кварце ГЖВ являются основными носителями  примесей щелочных металлов, которые, в свою очередь, являются катализатором в процессе кристобалитизации. Поэтому, можно предполагать, что вскрытие ГЖВ связано с  образованием на них кристобалита. Однако, малое количество образующегося при этом кристобалита, затрудняет фазовый анализ и рентгенографически  кристобалит не выявляется. Наиболее эффективным методом в данном случае оказалась локальная ИК спектроскопия Фурье.

Спектры, представленные на рис.3,   существенно отличаются друг от друга: исчезает характерный дублет в области 700-800 см-1, и исчезает  полоса в области 540 см-1 . Кроме того,  явно изменяется форма спектра отражения в области 1100-1200 см-1, что обусловлено уменьшением интенсивности полосы 1179 см-1 с одновременным появлением плеча с высокочастотной стороны этой полосы.

Можно предположить, что наблюдаемые  изменения обусловлены полиморфными превращениями кварца и появлением его высокотемпературных модификаций:  тридимита и кристобалита.

На рис.4 представлены литературные данные по сопоставлению ИК спектров различных модификаций кварца [2]. На рисунке видно,  что при переходе кварца в тридимит или кристобалит исчезает характерный кварцевый дублет в области 700-800 см-1 и  полоса в области 540 см-1. Та же картина  наблюдается в ИК спектрах  зерен,  образовавшихся после прокалки в гелий -водородной атмосфере. Полоса 1179 см-1 уменьшается по интенсивности  и одновременно появляется отражение в области 1210-1240 см-1, характерное для тридимита (1240 см-1) и кристобалита (1210 см-1),рис.3.

На рис.5 приведены спектры отражения пластинок  кварца до и после прокалки.   Из рисунка видно, что наблюдаются существенные изменения в спектрах,  связанные, прежде всего, с появлением интенсивной полосы 1210 см-1 и слабой полосы 619 см-1, которые характерны для спектра кристобалита. Интенсивность кварцевого дублета в области  700-800 см-1 значительно уменьшается.

Таким образом, можно сделать вывод что при прокалке в гелий- водородной атмосфере происходит полиморфные превращения кварц – кристобалит (с присутствием остаточного количества  тридимита).

Для проверки предположения об образовании кристобалита были опробованы две схемы прокалки в атмосфере водород-гелий с последующим  плавлением кварца. Схемы а),б).Рис.6.

Теоретически, при реализации схемы а) ; нагрев кварца до  1450 ºС и выдержка при этой температуре, обеспечивают переход кварца в α –кристобалит, а затем в   β-кристобалит. Причем, если переход кварца в α-кристобалит требует некоторого времени, то переход α- кристобалита в   β-кристобалит происходит мгновенно[3].

Дальнейший нагрев обеспечивает переход  β-кристобалита в  аморфное состояние т.е. в состояние плавления. Как показали исследование плавленых блоков кварца данная схема не приводит к удалению ГЖВ из кварца - стекло получается пузырчатое, как на рис 1а,б.

Известно, что обратный переход β -кристобалита в α –кристобалит и связанное с этим изменение объема  происходит при температуре 275 ºС [3]. Поэтому, схема б); нагрев кварца в область образования  β-кристобалита (1450 ºС), выдержка при этой температуре и охлаждение ниже температуры 275 ºС ,теоретически , должна обеспечить обратный переход кристобалита и получить ту микроструктуру кварца, которую мы наблюдаем на рис.2 в,г.

Дальнейшее плавление кварца по схеме б) приводит к  получению кварцевого стекла без пузырей  (рис.1в). Необходимо отметить, что охлаждение до температур выше 275 ºС положительного результата не дает.

Данный эксперимент показывает, что наблюдаемый температурный интервал образования неизвестной фазы 1450 ÷ 275 ºС, что соответствует температурному интервалу превращений кристобалита. Следовательно, образующаяся на ГЖВ фаза является кристобалитом. А также, что именно обратный  переход  β -кристобалита в α –кристобалит при низкой температуре (275 ºС) и связанное с ним изменение объема, приводит к вскрытию ГЖВ.

До конца не ясна роль водород-гелиевой атмосферы в  процессе ускорения кристобалитизации. Однако, можно предположить, что она обусловлена высокой скоростью диффузии атомов водорода в кварце.

Выводы.

1. При прокалке кварца полярно-уральского месторождения, в    водород-гелиевой атмосфере,  выше температуры 1300ºС, очень быстро (в течение минут) происходит образование кристобалита.

2. Зарождение кристобалита происходит преимущественно на газово-жидких включениях, содержащих ионы щелочных металлов.

3. При охлаждении кварца после прокалки в    водород-гелиевой атмосфере ниже температуры 275 ºС происходит растрескивание ГЖВ и удаление из них газов, что способствует получению беcпузырного стекла.

Литература.

1. Патент RU 2385299 C1. Заявка № 2008136093/03 от 09.09.2008. Способ очистки кварцевого сырья.

2. Плюснина И. И. Инфракрасные спектры минералов. М.: Изд-во МГУ, 1977.

3. Глаголев.С.П. Кварцевое стекло. М. ОНТИ  ГОСХИМТЕХИЗДАТ, 1934 .

Рис.1 Сканограммы плавленых блоков из кварца.

а) не прокаленного, б) прокаленного при температуре 1400 ºС на воздухе,

в) прокаленного при температуре 1400 ºС в атмосфере водород-гелий.

Рис.2. Микроструктура кварца в поляризованном свете. а, – до прокалки; б – после прокалки в водород-гелиевой атмосфере.

Рис.3. ИК - спектры отражения зерен кварца после прокалки на воздухе и в гелий- водородной атмосфере.

Рис.4. Спектры отражения различных модификаций SiO2 в ИК-области[2]:

1- α-кварц; 2- тридимит; 3- кристобалит; 4-плавленый кварц.

Рис.5. ИК - спектры отражения пластинок кварца до и после прокалки в гелий- водородной атмосфере.

Рис.6. Схемы прокалки  кварца. а), б).

а                                                  б                                                 в

# Text boxes

50 мкм

50 мкм