И. Б. Серавкин

Институт геологии УНЦ РАН,

г. Уфа, Республика Башкортостан, Россия

seravkin@anrb.ru

Эндогенная зональность колчеданных

месторождений Южного Урала

I. B. Seravkin

Institute of Geology, Ufimian Scientific Centre, RAS,

Ufa, Bashkortostan Pepublic, Russia

Endogenic zonality of the VMS deposits of the South Urals

Zonal location of massive sulfide deposits of different scale corresponds to the following row: Fe (Co) → Fe, Cu (Au) → Zn, Pb (Au, Ag). In the Southern Urals Co-Cu-pyrite-pyrrhotite deposits of the Ivanovka type (I-type: Ivanovka, Dergamysh, and Ishkinino deposits) and magnetite-Cu-pyrite deposits with a higher content of Co of the Dombarovka type (the D-type: Osenneye, Letneye, Levoberezhnoye deposits) are the first members of the row. The middle members are Zn-Cu and Cu-Zn deposits of the Urals type (the U-type: Uchaly, Sibay, Gay deposits). The final members are Au-Pb-Zn-pyrite and Au-Ba deposits of the Baymak type (the B-type: the Bakr-Tau, Balta-Tau, Alexandrinka and other deposits). The tectonic-magmatic and metallogenic zoning of the following volcanic belts: Tanalyk (D1e), Dzhusinsko-Dombarovskiy (D1e – D2ef), Uchaly-Alexandrinskiy (D2ef) is connected with a regular distribution of deposits of different types (for example, D-type → U-type → B-type), it has a lateral-aged character and direction both along-side and across-side belts. The zoning of the ore fields and deposits is expressed in the distribution of ore bodies of different 
composition.

Зональность колчеданных, как и других рудных месторождений, – одна из их важнейших характеристик, позволяющая судить о генезисе и эффективно проводить поиски и разведку. Анализ большого количества колчеданных месторождений различного состава и строения позволил установить общие черты их зональности [Смирнов, 1968; Логинов, 1974 и др.] и наметить типовой ряд зональности рудных элементов, имеющий вид: Fe (Co) → Fe, Cu (Au) → Zn, Pb (Au, Ag) [Рундквист, Неженский, 1975]. Отдельным членам этого ряда соответствуют хорошо известные главные мировые типы вулканогенных колчеданных месторождений – кипрский Сu-пиритовый, уральский Cu-Zn, куроко Cu-Zn-Pb, залегающих соответственно среди базальтов, базальтов-риолитов и базальтов-андезитов-риолитов [Hutchinson, 1973; Медноколчеданные …, 1985]. Применительно к Южному Уралу автором [Серавкин, 2007] рассматриваются следующие типы: Ивановский (И-тип) Co-Cu-пирротин-пиритовый [Мелекесцева, Зайков, 2003; Зайков, 2006]; Домбаровский (Д-тип) магнетит-Cu-пиритовый; Уральский I (УI-подтип) Zn-Cu-пиритовый; Уральский II (УII-подтип) Cu-Zn-пиритовый; Баймакский (Б-тип) Au-Pb-Zn-пиритовый и Au-Ba, также соответствующие типовому ряду зональности рудных элементов.

На Южном Урале отчетливо проявилась зональность различного масштаба, выраженная: 1) в размещении месторождений разных типов в палеовулканических поясах, 2) в размещении рудных тел различного состава в рудных полях и месторождениях, 3) в распределении минералого-геохимических типов промышленных сортов руд в рудных телах. Многопорядковая однотипная зональность иллюстрирует принцип подобия в иерархии различных уровней организации вещества [Рундквист, Неженский, 1975]. Детально изученная В. В. Масленниковым и С. П. Масленниковой микрозональность сульфидных труб колчеданных месторождений Урала – аналогов «черных курильщиков», еще ярче подчеркивает этот принцип подобия [Масленникова, Масленников, 2007].

Тектоно-магматическая и металлогеническая зональность палеовулканических поясов кратко рассмотрена автором в ряде публикаций [Серавкин, 2006 и др.], она проявляется как по простиранию, так и вкрест простирания палеовулканических поясов. Продольная зональность Тубинско-Гайского пояса выражена в том, что с юга на север Гайский рудный район с существенно медным Гайским месторождением (УI – подтип) сменяется Бурибай-Маканским рудным районом с месторождениями УI и УII подтипов и, далее, Баймакским рудным районом с ярко выраженным золото-полиметаллическим оруденением (Б-тип).

На территории Гайского района и рудного поля совмещено несколько разновозрастных вулканических комплексов ( рудовмещающий базальт-дацит-риолитовый (D1 e), надрудный базальт-андезибазальтовый (D1–D2 ef) и базальтовый (D2 ef ?). Единственное известное в районе гигантское Гайское месторождение (с протяженностью промышленного оруденения по простиранию на 3.7 км) залегает в крупной вулканической постройке существенно кислого (андезидацит-риодацит-дацитового) состава, сорванной по надвигу с базальтового основания. На основании отдельных скважин глубокого бурения (глубже 2х км), геофизических данных и анализа аэрофотоматериалов, базальтовый палеовулкан имел диаметр около 30 км.

Бурибай-Маканский рудный район содержит три рудовмещающих вулканических комплекса (от древнего к более молодым): 1) контрастный базальт-риодацитовый (баймак-бурибаевский, D1 e b-br), 2) непрерывный базальт-андезит-риодацитовый (верхнетаналыкский, D1 e vtn) и 3) гибридный базальт-андезибазальт-андезит-риодацитовый (южно-ирендыкский, D1–D2 ef ir). Состав колчеданных месторождений вполне определенно зависит от состава вмещающих пород: в базальт-риолитовых постройках локализованы существенно медные (Cu ≥ Zn) месторождения УI-подтипа (Бурибайское, Юбилейное), образовавшиеся на базальтовом основании до массовых извержений кислых расплавов. В стратовулканах существенно кислого состава формировалось комплексное медноколчеданное (УI-подтип) и колчеданно-полиметаллическое оруденение (Маканская группа). Рудоносный комплекс ирендыкской свиты сформировался в обширной субмариной кальдере. В ее центре локализовано крупное Подольское месторождение (УII-подтип) [Серавкин, 1986; Сопко и др., 1983 и др.].

Баймакский рудный район характеризуется пространственным совмещением контрастного и более позднего непрерывного вулканизма. Многочисленные вулканические аппараты вмещают колчеданные месторождения мелких размеров, которые имеют колчеданно-полиметаллический состав с повышенными содержаниями в рудах золота и серебра и характеризуются заметными количествами галенита, светлого сфалерита, барита в рудах, бариевого полевого шпата в околорудных породах [Сопко и др., 1973].

Продольная зональность отчетливо выражена также в Джусинско-Домбаровском поясе, где с юга на север сменяются следующие комплексы: базальтовый Киембаевский (D1 e), вмещающий медноколчеданные месторождения с повышенными содержаниями Co (> 0.4 %) ( Летнее и Осеннее (Д-тип), базальт-риолитовый Акжарский (D1 e) с рудопроявлениями медно-цинкового профиля (У-тип), базальт-андезибазальт-риодацитовый Барсучьего Лога (D1–D2 e), с одноименным колчеданно-полиметаллическим месторождением (промежуточный между У- и Б-типами), и базальт-андезибазальт-андезит-риодацитовый Джусинский (D1–D2e), с одноименным золото-полиметаллическим месторождением (Б-тип).

Еще одним примером продольно-зональных поясов служит Учалинско-Александринская зона, в которой вектор зональности направлен с севера на юг от Учалинского (УI-подтип) к Александринскому (Б-тип) месторождению.

Поперечная зональность проявилась в Макан-Бурибайском рудном районе. Месторождения Дергамышское, Бурибайское, Маканской группы, Подольское и Восточно-Подольское образуют субширотную цепочку, в которой с юго-запада на северо-восток оруденение Co-Cu (И-тип) сменяется Cu (УI подтип), Cu-Zn (УII–подтип) и Au-Zn (Б тип). Рудоносные комплексы образуют латерально-возрастной ряд: базальтовый → базальт-риолитовый → базальт-андезит-риолитовый → базальт-андезибазальт-андезит-риодацитовый. Рудовмещающие толщи и содержащиеся в них месторождения последовательно омолаживаются в перечисленном выше порядке, не выходя за рамки раннедевонско-эйфельского возрастного уровня. Изменение состава месторождений отображено в плавном изменении отношений средних содержаний металлов в рудах.

Зональность рудных полей и месторождений представлена вертикальным, латеральным и комбинированным типами. Последний характерен для наиболее крупных месторождений, например, Сибайского и Гайского. В Сибайском рудном поле вектор зональности направлен с севера на юг, от Камаганского медного (УI–подтип) к Ново-Сибайскому медно-цинковому (УII-подтип) месторождению, а последнее обладает сложной зональностью: пиритовый «стержень» сочетается с многоярусными пластообразными залежами, состав которых меняется снизу-вверх от магнетит-пирротинового к халькопирит-пиритовому и халькопирит-сфалерит-пиритовому [Прокин, 1977]. Гайское рудное поле обладает симметричной латеральной зональностью: центром симметрии служат серноколчеданные руды (район карьера № 3, профили 15-19), которые к югу и северу сменяются преобладающими медноколчелданными и медно-цинковоколчеданными рудными линзами, штокообразными и пластообразными телами. Оруденение Гайского месторождения формировалось в 2 этапа: ранний, осуществлявшийся в условиях близгоризонтального залегания рудовмещающих вулканогенных толщ, и поздний, протекавший в условиях крутопадающего положения вмещающих пород. На раннем этапе рудообразование происходило циклично: в период отложения толщ баймак-бурибаевской свиты рудные тела северного участка последовательно формировались на 3х основных и дополнительных стратиграфических уровнях комбинированным вулканогенно-осадочным и метасоматическим способом. В поздний этап на 1й стадии формировались рудные тела верхнего (4го) стратиграфического уровня, пологие кровли которых залегают согласно с контактом баймак-бурибаевских (D1 b-br) и ирендыкских (D1–D2 ef) отложений; происходило также обогащение верхних выклинок деформированных рудных тел раннего этапа минерализацией барит-полиметаллической ассоциации, золотом и серебром. 2я стадия позднего этапа характеризовалась деформированием рудных тел, в том числе, и созданных на 4м стратиграфическом уровне, расчленением их на блоки и формированием ассоциаций рудных минералов с борнитом.

Некоторые рудные поля Б-типа, также формировавшегося в 2 этапа, приобрели сложную структуру и комбинированную зональность. Так, на Бакр-тауском рудном поле нижнее положение занимают пластовые тела Cu-Zn-колчеданных руд (I этап), выше и к флангам 
располагаются штокверковые и пластовые Cu-Zn-Pb руды, а на дальних флангах – жильные Au-Ba тела (II этап).

Зональность рудных тел в целом хорошо изучена [Медноколчеданные…, 1992], выражаясь, в главных чертах, для массивных (сплошных) рудных тел в смене от лежачего к висячему боку средне-крупнозернистого серного колчедана мелкозернистыми халькопирит-пиритовыми и затем, выше и к флангам, – тонкозернистыми и колломорфными сфалерит-халькопирит-пиритовыми рудами; иногда в кровле массивных тел залегают колломорфные пиритовые руды. К этому следует добавить обычное присутствие штокверковых и вкрапленных руд в лежачем боку массивных залежей и разнообразные кластогенные фациальные типы руд, залегающие в висячем боку и на флангах массивных рудных тел и являющиеся преобразованными продуктами подводного разрушения сульфидных холмов. Кластогенные фации в последнее время детально изучены В. В. Зайковым и В. В. Масленниковым [2006 и др.]. Однако, на большинстве месторождений У- и Б-типов зональность является значительно более сложной, что иллюстрирует Гайское месторождение. В пластообразных телах I этапа рудообразования (см. выше) проявлена преимущественно стратиформная зональность с многократным чередованием нормальных (прямых) пиритовых – халькопирит-пиритовых ритмов, которая местами сочетается с симметричной латеральной зональностью, выраженной в появлении халькопирит-сфалерит-пиритовых руд на флангах рудных тел. В раздувах линз иногда проявлена концентрическая трубообразная центробежная зональность (пиритовое «ядро», окруженное халькопирит-пиритовой оболочкой), отмечающая положение рудоподводящих «каналов». Рудные тела верхнего уровня (II этап) обладают иным типом зональности, характерным примером которой является «Стерждневая линза». По данным Е. П. Миронова и Л. В. Касьянова (1963 г.), в этом рудном теле выделяются халькопирит-пиритовые, сфалерит-халькопирит-пиритовые, борнит-халькопирит-пиритовые и борнит-сфалерит-халькопирит-пиритовые минеральные типы руд. Наиболее бедные халькопирит-пиритовые руды образуют центральные «ядра», которые обрамлены богатыми медными рудами; сфалерит-халькопирит-пиритовые руды залегают в виде линз на границе бедных и богатых руд, а руды с борнитом развиты, как правило, на периферии сплошных богатых медных руд и обрамлены вкрапленными рудами.

Литература

Логинов В. П. Эндогенная зональность колчеданных месторождений // Зональность гидротермальных рудных месторождений. М.: Наука. Т. II, 1974. С. 7–85.

Масленников В. В., Зайков В. В. Метод рудно-фациального анализа в геологии колчеданных месторождений. Челябинск: Изд-во ЮУрГУ, 2006. 224 с.

Масленникова С. П., Масленников В. В. Сульфидные трубы палеозойских «черных курильщиков» (на примере Урала). Екатеринбург-Миасс: УрО РАН, 2007. 312 с.

Медноколчеданные месторождения Урала. Геологические условия размещения / В. А. Прокин, В. М. Нечеухин, П. Ф. Сопко и др. Свердловск: УрО АН СССР, 1985. 288 с.

Медноколчеданные месторождения Урала. Условия формирования / В. А. Прокин, И. Б. Серавкин, Ф. П. Буслаев и др. Екатеринбург: УрО РАН, 1992. 307 с.

Прокин В. А. Закономерности размещения колчеданных месторождений на Южном Урале. М.: Недра, 1977. 174 с.

Рундквист Д. В., Неженский Н. А. Зональность эндогенных рудных месторождений. Л.: Недра, 1975. 224 с.

Серавкин И. Б. Вулканизм и колчеданные месторождения Южного Урала. М.: Наука, 1986. 268 с.

Серавкин И. Б. Вулканогенные колчеданные месторождения Южного Урала // геодинамика, магматизм, метаморфизм и рудообразование / отв. редакторы Н. П. Юшкин, В. Н. Сазонов: Сборник нпучных трудов. Екатеринбург: ИГГ УрО РАН, 2007. С. 638–669.

Смирнов В. И. Колчеданные месторождения // Генезис эндогенных рудных месторождений. М.: Недра, 1968. С. 586–647.

Сопко П. Ф., Исмагилов М. И., Серавкин И. Б., Сопко Л. Н. Колчеданные месторождения Баймакского рудного района. М.: Наука, 1973. 224 с.

Сопко П. Ф., Серавкин И. Б., Бобохов А. С., Косарев А. М. Среднепалеозойский вулканизм Башкирского Зауралья и связь с ним колчеданного оруденения. Уфа: Изд. БФАН СССР, 1983. 166 с.

Hutchinson R. W. Volcanogenic sulfide deposits and their metallogenic significance: Economic Geology. 1973. V. 68. P. 1223–1246.