О. А. Степанов

Сыктывкарский государственный университет, г. Сыктывкар, Россия

Olegstep@mail.ru

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ, ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ 
И ГЕНЕЗИС РОССЫПНОГО ЗОЛОТА БАССЕЙНА РЕКИ СВЕТЛЫЙ ВУКТЫЛ (ПРИПОЛЯРНЫЙ УРАЛ)

O. A. Stepanov

Syktyvkar State University, Syktyvkar, Russia

MORPHOLOGICAL PECULIARITIES, CHEMICAL COMPOSITION AND GENESIS 
OF PLACER GOLD IN THE SVETLY VUKTYL RIVER BASIN, SUBPOLAR URALS

Gold from 200 heavy concentrates of alluvial and other polygenic Cenozoic formation of different granulometric composition (from gravels to sands and loams) exposed by mines in the sides of valleys of watercources of the Svetly Vuktyl river basin, Subpolar Urals, is investigated. Preliminary data on gold potential of the majority of sampled genetic types from the Cenozoic formations suppose the multiple inreasing of placer gold resources on the west Urals slope due to prognosing Cenozoic coastal and erosion-karst placers outside the modern river valleys.

Предгорная часть западного склона Приполярного Урала представляет большой интерес в связи с присутствием россыпного золота в кайнозойских отложениях. Генезис этих образований трактуется неоднозначно. В 1960–70-е гг. прошлого столетия преобладала точка зрения о ледниковом и водно-ледниковом происхождении основного объема рыхлых образований исследуемого района и их возраст предполагали четвертичным. В связи с этим считалось, что минералы тяжелой фракции входят в состав «аллохтонных» морен и принесены ледниками с Новой Земли, Пай-Хоя, Полярного и Приполярного Урала и, в меньшей степени, из осевой зоны Урала, что не позволяло вести прямые поиски коренных источников полезных ископаемых по шлиховым ореолам рассеяния. Так называемые валунные суглинки, флювиогляциальные пески и галечники не подвергались массовому опробованию на россыпеобразующие минералы, поскольку ледниковая идея позволяла искать лишь аллювиальные россыпи в пределах современных речных долин. Минералогический состав этих образований изучали лишь применительно к стратиграфическим построениям. Даже проблематичные по генезису и возрасту толщи (по современным представлениям – палеоген-неогеновые), выполняющие погребенные палеодепрессии, не были опробованы должным образом, в связи с чем, в настоящее время происходит возврат к этим объектам и к их переопробованию.

В 2006 году геологическим отрядом ООО «Кратон» Вуктыльской ГПП, с непосредственным участием автора, проводилось шлиховое опробование аллювиальных и других полигенных кайнозойских образований разного гранулометрического состава (от галечников до песков и суглинков), вскрытых горными выработками в бортах долин водотоков бассейна реки Светлый Вуктыл. Всего отобрано около 200 шлиховых проб объемом от 10 до 200 литров. Предварительные результаты минералогического анализа показали наличие 128 знаков золота в 52 пробах. В большинстве из них находилось от 1 до 4-х золотин и только в 5 пробах их количество составляло от 5 до 19 знаков (табл. 1).

Изученное золото относится к классу мелкого, его основная масса около 90 знаков (70 % всех золотин) концентрируется во фракции 0.1–0.5 мм во фракцию свыше 0.5 мм попадает около 40 знаков, т.е ~ 30 % изученных золотин. Причем самые крупные из найденных золотин имеют размеры 1.5 × 1.3 × 0.04; 1.5 × 1.05 × 0.1 и 0.95 × 0.55 × 0.1 мм.

Окатанность золотин преимущественно средняя (60 %), доля хорошо окатанного золота составляет 21 %, присутствует слабо окатанное – 19 %. Такое высокое количество золотин со средней окатанностью, особенно в аллювиальных отложениях, указывает на небольшие расстояния переноса его зерен.

Морфологические особенности золота разнообразны. Преобладает чешуйчатое золото – 63 зн. (49 %), также присутствует пластинчатое – 41 зн. (32 %), комковатое – 17 зн. (13 %), в небольшом количестве присутствуют слабо окатанные кристаллы – 3 зн. (2.5 %), а также проволочное – 4 знака (3.5 %). Чешуйчатые золотины имеют разную форму – неправильную с изрезанными неровными границами (в основном со средней степенью окатанности), более или менее изометричную, с ровными границами (с более высокой степенью окатанности). 
Пластинчатые золотины, также имеют разные очертания – хорошо окатанные, овальные, неправильной и причудливой форм.

Химический состав золота определялся на сканирующем электронном микроскопе JSM-6400 с энергодисперсионным спектрометром «Link». Анализ золота проводился по поверхности золотин на пять элементов: Au, Ag, Cu, Hg, Pd (табл. 2). Проведено 80 анализов 
38 золотин. В составе зерен, кроме золота, установлено присутствие примесей Ag и Pd. 
По имеющейся выборке частота встречаемости элементов-примесей в золоте следующая: Ag – 21 % (7 зн). Pd – 8 % (3 зн). Содержание серебра в высокопробных оболочках варьирует от 0.8 до 16 мас. % Такие высокие содержания серебра в высокопробных оболочках указывают на специфический состав минерала – это серебристое золото близкое к электруму. В табл. 2 все анализы с содержанием золота 92.8–99.9 мас. % характеризуют состав высокопробных оболочек. лишь в одной пробе № 400601 (где серебра 16 %) содержание золота падает до 84 %. 
Из элементов-примесей в 3 золотинах устанавливается примесь палладия в количестве 
от 0.8 до 1 мас. %. Медь и ртуть в проанализированных пробах отсутствует.

Таким образом, проанализированное золото характеризуется четко выраженными высокопробными оболочками, наличием примесей серебра и, реже, палладия. О составе центральных

Таблица 1

Размерность россыпного золота бассейна реки Светлый Вуктыл

| № п/п | № пробы | Объем пробы, л | Кол-во знаков | Размер знаков Au, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10450501 | 20 | 1 | 0.2×0.25 |
| 2 | 104801 | 20 | 1 | 0.55×0.25×0.05 |
| 3 | 104802 | 80 | 19 | 0.1–0.75 |
| 4 | 104803 | 20 | 1 | 0.25×0.2 |
| 5 | 104804 | 20 | 2 | 0.15–0.25 |
| 6 | 105004 | 40 | 5 | 0.15–0.5 |
| 7 | 105005 | 20 | 3 | 0.2–0.35 |
| 8 | 105103 | 20 | 4 | 0.15–0.4 |
| 9 | 105104 | 20 | 2 | 0.15–0.2 |
| 10 | 105106 | 20 | 1 | 0.45×0.3 |
| 11 | 105107 | 30 | 4 | 0.2–1.5 |
| 12 | 105108 | 30 | 2 | 0.2–0.95 |
| 13 | 105204 | 20 | 1 | 0.3×0.35 |
| 14 | 105205 | 20 | 1 | 1.5×1.05×0.1 |
| 15 | 105209 | 20 | 1 | 0.3×0.55 |
| 16 | 105303 | 20 | 1 | 0.4×0.2 |
| 17 | 105304 | 20 | 2 | 0.2–0.3 |
| 18 | 105507 | 20 | 4 | 0.2–0.3 |
| 19 | 300005 | 20 | 1 | 0.1×0.1 |
| 20 | 350003 | 20 | 1 | 0.25×0.2 |
| 21 | 350201 | 20 | 1 | 0.15×0.15×0.1 |
| 22 | 350202 | 20 | 1 | 0.1×0.1×0.06 |
| 23 | 350501 | 20 | 1 | 0.25×0.2 |
| 24 | 400001 | 20 | 1 | 0.25×0.2 |
| 25 | 400201 | 20 | 1 | 0.07×0.06×0.06 |
| 26 | 400401 | 10 | 1 | 0.25×0.1×0.06 |
| 27 | 400601 | 20 | 2 | 0.25–0.65 |
| 28 | 401302 | 20 | 1 | 0.4×0.2 |
| 29 | 401404 | 20 | 2 | 0.35–0.55 |
| 30 | 401601 | 200 | 7 | 0.1–0.45 |
| 31 | 401702 | 20 | 1 | 0.15×0.07 |
| 32 | 401703 | 20 | 1 | 0.5×0.5 |
| 33 | 401704 | 20 | 2 | 0.2–0.35 |
| 34 | 402701 | 20 | 3 | 0.25–0.7 |
| 35 | 402801 | 20 | 1 | 0.35×0.25×0.05 |
| 36 | 402803 | 20 | 2 | 0.3–0.7 |
| 37 | 500801 | 200 | 7 | 0.12–0.7 |
| 38 | 500808 | 20 | 4 | 0.1–0.4 |
| 39 | 501505 | 20 | 1 | 0.7×0.45×0.05 |
| 40 | 501905 | 20 | 1 | 0.12×0.12×0.05 |
| 41 | 501909 | 20 | 1 | 0.2×0.2 |
| 42 | 502401 | 30 | 2 | 0.35–0.55 |
| 43 | 50340501 | 20 | 1 | 0.15×0.15 |
| 44 | 950002 | 20 | 2 | 0.4–0.75 |
| 45 | 950205 | 30 | 11 | 0.1–0.8 |
| 46 | 950306 | 30 | 4 | 0.25–0.5 |
| 47 | 950307 | 30 | 3 | 0.1–0.35 |
| 48 | 950606 | 30 | 1 | 0.3×0.4 |
| 49 | 950905 | 20 | 1 | 0.2×0.25 |
| 50 | 9514_5_3 | 100 | 1 | 0.45×0.55 |
| 51 | 9514_5_5 | 100 | 1 | 0.25×0.2×0.05 |
| 52 | 52303 | 60 | 2 | 0.25–0.35 |

Таблица 2

Состав россыпного золота (по данным микрозондового анализа (мас. %)

| № п/п | № пробы | № золотины | Кол-во анализов | Состав золота, мас. % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Au | Ag | Cu | Hg | Pd | Пробность, 0/00 |
| 1 | 105107 | 1 | 2 | 99.9 | – | – | – | – | 999 |
| 2 | 300005 | 1 | 2 | 99.9 | – | – | – | – | 999 |
| 3 | 350003 | 1 | 2 | 99.9 | – | – | – | – | 999 |
| 4 | 350201 | 1 | 2 | 99.9 | – | – | – | – | 999 |
| 5 | 350202 | 1 | 2 | 99.9 | – | – | – | – | 999 |
| 6 | 350501 | 1 | 1 | 99.9 | – | – | – | – | 999 |
| 7 | 400001 | 1 | 1 | 99.9 | – | – | – | – | 999 |
| 8 | 400201 | 1 | 2 | 99.65 99.4–99.9 | _ | _ | _ | _ | 996 994–999 |
| 9 | 400401 | 1 | 3 | 99.2 98.4–99.9 | 1.2 0.8–1.6 | _ | _ | _ | 992 984–999 |
| 10 | 400601 | 1 | 2 | 99.9 | – | – | – | – | 999 |
|  |  | 2 | 4 | 93.7 84–99.9 | 12.5 9–16 | _ | _ | _ | 937 840–999 |
| 11 | 401302 | 1 | 2 | 99.9 | – | – | – | – | 999 |
| 12 | 401404 | 1 | 3 | 99.9 | – | – | – | – | 999 |
|  |  | 2 | 3 | 99.9 | – | – | – | – | 999 |
| 13 | 401601 | 1 | 2 | 98.9 97.9–99.9 | 2.1 | _ | _ | _ | 989 979–999 |
|  |  | 2 | 3 | 99.6 99–99.9 | _ | _ | _ | 1 | 996 990–999 |
|  |  | 3 | 2 | 99.9 | – | – | – | – | 999 |
|  |  | 4 | 3 | 99.6 99.2–99.9 | _ | _ | _ | 0.8 | 996 992–999 |
|  |  | 5 | 2 | 99.9 | – | – | – | – | 999 |
|  |  | 6 | 2 | 99.6 99–99.9 | _ | _ | _ | 1 | 996 990–999 |
| 14 | 401702 | 1 | 3 | 97 92.8–99.9 | 4.5 1.8–7.2 | _ | _ | _ | 970 928–999 |
| 15 | 401703 | 1 | 2 | 99.9 | – | – | – | – | 999 |
| 16 | 401704 | 1 | 2 | 96.9 94.6–99.1 | 3.15 0.9–5.4 | _ | _ | _ | 969 946–991 |
|  |  | 2 | 2 | 99.9 | – | – | – | – | 999 |
| 17 | 500801 | 1 | 2 | 99.9 | – | – | – | – | 999 |
|  |  | 2 | 2 | 99.9 | – | – | – | – | 999 |
|  |  | 3 | 2 | 99.6 99-99.9 | 1 | _ | _ | _ | 996 990–999 |
|  |  | 4 | 1 | 99.9 | – | – | – | – | 999 |
|  |  | 5 | 2 | 99.9 | – | – | – | – | 999 |
|  |  | 6 | 2 | 99.9 | – | – | – | – | 999 |
|  |  | 7 | 2 | 99.9 | – | – | – | – | 999 |
| 18 | 500808 | 1 | 2 | 96.1 95.3–96.9 | 3.9 3.1–4.7 | _ | _ | _ | 961 953–969 |
|  |  | 2 | 2 | 99.9 | – | – | – | – | 999 |
| 19 | 501505 | 1 | 2 | 99.9 | – | – | – | – | 999 |
| 20 | 501905 | 1 | 1 | 99.9 | – | – | – | – | 999 |
| 21 | 501909 | 1 | 2 | 99.9 | – | – | – | – | 999 |
| 22 | 502401 | 1 | 2 | 99.9 | – | – | – | – | 999 |
|  |  | 2 | 2 | 99.9 | – | – | – | – | 999 |

Примечание. В числителе показано среднее значение элемента, в знаменателе – минимальное и максимальное значения. Прочерк указывает на отсутствие данного элемента.

частей золотин под высокопробными оболочками. т.е. о его первичном составе, можно будет судить лишь после приготовления специальной полированной шайбы.

Тщательное и целенаправленное опробование на правобережном склоне долины р. Светлый Вуктыл показало, что знаки золота присутствуют во всех гранулометрических типах кайнозойских отложений распространенных на склонах и обнаженных в цоколях террас. Даже в покровных суглинках установлены знаки золота до 0.7 мм. Последнее объясняет повсеместную зараженность современного аллювия водотоков западного склона Урала на уровне первых десятков миллиграммов на кубометр и нередкое обнаружение богатых (до 2.5 г/м3) содержаний косового золота, не образующего промышленных скоплений.

Предварительные данные по золотоносности большинства опробованных генетических типов кайнозойских образований бассейна р. Светлый Вуктыл, предполагают многократное увеличение ресурсов россыпного золота на западном склоне Урала за счет прогнозируемых кайнозойских прибрежно-морских и эрозионно-карстовых россыпей за пределами современных речных долин.