А. А. Оболенский, Л. В. Гущина, А. С. Борисенко, А. А. Боровиков

Институт геологии и минералогии СО РАН, г. Новосибирск, Россия,

obolensk@uiggm.nsc.ru

СИСТЕМА Sb-Cl-H2S-H2O И ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ

РУДООБРАЗОВАНИЯ Au-Sb МЕСТОРОЖДЕНИЙ

# A. A. Obolenskiy, L. V. Gushchina, A. S. Borisenko, A. A. Borovikov

Institute of Geology and Mineralogy, Siberian branch of RAS, Novosibirsk, Russia

Sb-Cl-H2S-H2O SYSTEM AND PHYSICO-CHEMICAL MODELS

OF ORE FORMATION AT Au-Sb DEPOSITS

Results of thermodynamic modeling of Sb0(s) and Sb2S3(s) solubility in the Sb-Cl-H2S-H2O system at different Eh, pH, and T°С have been obtained. All thermodynamic calculations were performed using the «Chiller» computer program. The metal-bearing capacity of hydrothermal solutions (T = 200–250 °C) of various compositions and origin have been predicted.

An important role of reduced acid chloride low-concentrated solutions with high CO2 content and highly concentrated chloride solutions which are able to form to a variable extent the gold-bearing mineral parageneses of ore at Au-Sb-deposits has been shown. Results of modeling of possible mechanism of transport and deposition of Au and Sb in ore-forming solutions are represented by three models: cooling only, isoenthalpic boiling (P = f(T)), and rock titration.

Проблема происхождения высокометаллоносных рудообразующих растворов, формирующих, главным образом, крупные месторождения богатых руд, остается одной из наиболее актуальных и до конца нерешенных в теории гидротермального рудообразования. Как отмечает С. Кеслер [Kesler, 2005], выяснение причин высокой металлоносности гидротермальных растворов будет являться одним из перспективных направлений генезиса рудных месторождений в XXI веке. Поэтому изучение растворимости, условий миграции и причин концентрированного отложения основных рудообразующих элементов остается ключевой проблемой теории гидротермального рудообразования и основой построения генетических моделей рудообразующих систем главных промышленных типов гидротермальных рудных месторождений, адекватных природным.

Рис. Составы рудообразующих растворов Sb-содержащих месторождений.

Сурьма относится к числу важнейших рудообразующих элементов не только собственно сурьмяных монометальных месторождений, где она находится в рудах в виде простых сульфидов: антимонита (Sb2S3), бертьерита (FeSb2S4), гудмундита (FeSbS), но и на многочисленных комплексных Au-Sb, Ag-Sb, Pb-Zn-Sb, Hg-Sb, Hg-Sb-W и др. месторождениях, где наряду с сульфидами распространены сульфосоли сложного состава, содержащие Cu, Pb, Ag, Bi, Hg и т.д., которые нередко являются главными рудными минералами. Как собственно сурьмяные, так и комплексные с сурьмой месторождения, объединяет их происхождение как гидротермальных месторождений, а различия в составе руд и физико-химических условиях рудообразования обусловлены особенностями зарождения и развития каждой конкретной рудообразующей системы. Сурьмяные месторождения по минеральному составу руд и условиям генезиса наиболее обоснованно разделяются на низкотемпературные гидротермальные (Sb, Sb-Hg, Ag-Sb) и метаморфогенно-гидротермальные месторождения (Au-Sb). В их формировании принимали участие разные по составу и происхождению растворы (рис.).

Au-Sb месторождения с наибольшей долей вероятности относятся к метаморфогенно-гидротермальным и выделяются в золото-сурьмяную [Дистанов и др., 1975], либо золото-антимонитовую березитовую рудную формацию [Бергер, 1978]. Они известны во многих металлогенических провинциях и рудных поясах мира разного возраста – от раннедокембрийских до мезокайнозойских, однако наиболее типичные крупные месторождения располагаются в рифтогенных структурах на древних кратонах в Южно-Африканской (Гравелот, Юнайтед-Джек, Вейгель, Индарама, Готик и др.) Западно-Австралийской (Блу-Спек, Вилуна), Енисейской (Удерей, Олимпиада) и Южно-Китайской (Воси, Сигуаньшань) провинциях, в герцинидах Центрального Французского массива (Ла-Люссет, Шателье, Брауд-Массиак, Шарм), Восточной Австралии (Кастерфилд, Хиллгров), Боливии (Чилко-Кобиха), Урала (Арамашевское, Аятское), а также в мезозоидах Яно-Колымского складчато-надвигового пояса (Сарылах, Сентачан, Малтан) и в Забайкалье (Апрелковское, Итака). Таким образом, Au-Sb месторождения образуют довольно однородную устойчивую группу, генетически обособленную от других типов как сурьмяных, так и золоторудных месторождений, что подчеркивает их рудноформационную самостоятельность. Имеющиеся термобарогеохимические измерения по включениям в кварце, карбонатах и антимоните показали, что последовательности отложения главных минеральных ассоциаций в рудах (арсенопирит-пиритовой с золотом, сульфоантимонит-сфалерит-галенитовой и антимонит-бертьерит-золоторудной) также отвечает устойчивое снижение температур минералообразования соответственно от 380–250 (С до 240–190 (С и 180–120 (С при изменении давления от 1600 до 650 кг/см2. Меняется и состав растворов: от ранних существенно углекислых (до 60 мас. %) низкоконцентрированных до высококонцентрированных сернисто-хлоридных с низкими содержаниями CO2 (до 30 мас. %) и повышенной металлоносностью [Дистанов и др., 1975; Бергер, 1978].

Состав модельной термодинамической системы определялся особенностями вещественного и минерального состава руд сурьмяных месторождений и данными изучения флюидных включений в кварце рудных жил с использованием LA-ICP-MS (табл.). Все расчеты по моделированию процессов рудообразования выполнены с помощью программы «Chiller» [Reed, 1998].

Выполненное компьютерное моделирование в рамках системы Sb-Cl-H2S-H2O позволило, прежде всего, оценить относительную роль различных химических форм в переносе Sb(III) гидротермальными растворами, отличающимися по составу и происхождению, а также

Таблица

Температуры формирования и концентрации растворов флюидных включений 
в минералах руд Au-Sb месторождений

| Месторождение | Т гом. (C | Концентрация NaCl (мас. %) | Источник |
| --- | --- | --- | --- |
| Au-Sb |
| Сарылах, Якутия | 380–130 | 6.4–0.5 | Данные авторов |
| Сентачан, Якутия | 325–200 | 7.9–3.4 | " |
| Хот Алье, Франция | 386–261 | 8.4–0.4 | Bril, Beafort 1989 |
| Вильранж, Франция | 310–80 | 4–0.5 | Boiron et al., 1988 |
| Ходжинсон, Австралия | 340–120 | 8–2 | Peters et al., 1990 |
| Сноуберд, Канада | 258–200 | 4.3–1.4 | Madu et al., 1990 |
| Maри Розa, Испания | 390–150 | 9–2.5 | Ortega, et al.,1996 |
| Эль Джанкалон, Испания | 350–150 | 5–0.5 | Ortega, Vindel,1995 |
| Мурчисон, ЮАР | 380–250 | 8 | Schoch, Killic, 1991 |
| Карма, Боливия | 400–100 | 3–8 | Dill et al., 1994 |
| Вилуна, Австралия | 1) 370–270 2) 335–145 | 10–3 26 | Hagemann et al., 1990,1992 |
| Вест Гор, Канада | 1) 400–350 2) 280–250 | 0.4 28.1 | Kontak et al., 1996 |
| Удерей, Енисейский кряж | 1) 350–200 2) 180–120 | 0.1 31–29.5 | Данные авторов |

возможную их металлоносность [Оболенский и др., 2007]. Эти данные обнаружили значительную зависимость содержания сурьмы в гидротермальных растворах от T, Eh, pH, mCl-, mHS-. Изменение именно этих параметров вызывает отложение антимонита и других сурьмяных минералов при формировании руд на геохимических барьерах. Металлоносность по сурьме в высококонцентрированных кислых хлоридно-сульфидных растворах обусловлена образованием хлоридных и сульфидных комплексов, в близнейтральной области – преобладанием гидроксокомплекса и сульфидных форм сурьмы, а в растворах с низким содержанием сульфида – доминированием хлоридных форм или гидроксокомплекса Sb(III). Оценена вероятная металлоносность гидротермальных растворов (T = 200–250 (C) различного состава и происхождения, среди которых ведущая роль принадлежит высокохлоридным растворам с низким содержанием сульфидной серы в кислой области (pH = 2–3). Их потенциальная металлоносность может достигать 120 г/кг H2O. Высокой металлоносностью – 94,7 г/кг H2O характеризуются и растворы с низкой концентрацией хлорид- и сульфид-ионов, в щелочной области (pH = 7–8). Наиболее интенсивное рудоотложение может осуществляться как из щелочных так и из кислых растворов в случае взаимодействия их с сульфидизированными вмещающими породами, что, например, происходит при формировании Au-Sb месторождений в черных сланцах [Дистанов и др., 1975; Бергер, 1978]. Приведенные выше результаты были использованы для термодинамического моделирования процессов рудообразования на Au-Sb месторождениях. Были использованы три модели: модель простого охлаждения, изоэнтальпического кипения и взаимодействия раствор-порода, отражающие формирование жил и штокверков простого выполнения на верхних и средних уровнях развития рудообразующей системы и интенсивного метасоматического преобразования вмещающих пород на более глубоких ее горизонтах.

Типичная для Au-Sb жильных месторождений минеральная ассоциация (бертьерит, 
антимонит, золото) может быть образована теми же кислыми восстановленными флюидами, которые при более высоких ((300 (С) температурах формируют раннюю золото-кварц-сульфидную ассоциацию. Образование антимонита и бертьерита при температуре выше 250 (С, характерной для формирования руд Au-Sb месторождений, обусловлено повышенным содержанием Sb в гидротермальных растворах или высокими концентрациями CO2, повышающими температуру отложения сурьмяных минералов. Формирование таких парагенезисов возможно преимущественно в условиях закрытой системы и больших давлений, препятствующих вскипанию растворов.

Условия образования минеральных парагенезисов с бертьеритом и антимонитом с высоким содержанием Au (до 10 г/т и более) отвечают условиям образования высокотемпературных (300–400 (С) сульфидных (пирротин, арсенопирит, пирит) золоторудных парагенезисов и массового отложения Au из кислых насыщенных им восстановленных гидротермальных растворов, что целиком определяет потенциальную золотоносность минерального парагенезиса кварц-бертьерит+антимонит.

Особенности физико-химических параметров (высокие температуры, повышенное содержание Fe++ и сульфидной серы, восстановительный характер, низкое значение pH) рудообразующих флюидов Au-Sb месторождений, заставляют предполагать участие определенной доли глубинной (магматической) составляющей в рудообразующих флюидах, которая определяет их свойства и делает их неравновесными с породами зеленосланцевой фации на уровне рудоотложения. Приуроченность Au-Sb месторождений к породам зеленосланцевой фации регионального метаморфизма не случайна, что подтверждается как данными термодинамических расчетов (взаимодействие раствор–порода), так и результатами исследования флюидных включений, подтверждающих преимущественно метаморфогенную природу флюидов (см. рис.).

Появление ауростибита и других интерметаллидов Au и Sb в рудах золото-сурьмяных месторождений наиболее вероятно происходит при реакционном взаимодействии с уже раннее образованными антимонитовыми рудами поздних металлоносных, близнейтральных или слабощелочных гидротермальных растворов, способных накапливать высокие концентрации Au и Sb. С тем же процессом связано существенное обогащение золото-сурьмяных руд Cu, Pb сульфосолями и минералами Ag, установленное для некоторых месторождений, так как только высококонцентрированные хлоридные металлоносные гидротермальные растворы способны привнести в область рудоотложения значимые количества Cu, Pb, Zn, Ag, Au, Bi и других элементов.

Литература

Бергер В. И. Сурьмяные месторождения (закономерности размещения и критерии прогнозирования). Ленинград: Недра, 1978. 296 с.

Дистанов Э. Г., Стеблева А. Т., Оболенский А. А., Кочеткова К. В., Борисенко А. С. Генезис Удерейского золото-сурьмяного месторождения в Енисейском кряже // Геология и геофизика, 1975. 
№ 8. С. 19–27.

Оболенский А. А., Гущина Л. В., Борисенко А. С., Боровиков А. А., Павлова Г. Г. Сурьма в гидротермальных процессах: растворимость, условия переноса, металлоносность растворов // Геология и геофизика, 2007. № 12. С. 1276–1288.

Kesler S. E. Ore-forming Fluids. Elements, 2005. V. 1. № 1. P. 13–18.

Reed M. H. Calculation of multicomponent chemical equilibria and reaction processes in systems involving minerals, gases and an aqueous phase // Geochim. Cosmochim. Acta, 1982. V. 46. P. 513–528.