Е. В. Кислов, Д. А. Орсоев, А. В. Малышев

Геологический институт СО РАН, г. Улан-Удэ, Россия,

evg-kislov@ya.ru

СЕВЕРО-БАЙКАЛЬСКИЙ НИКЕЛЕНОСНЫЙ РАЙОН

E. V. Kislov, D. A. Orsoev, A. V. Malyshev

Geological Institute, Siberian branch of RAS, Ulan-Ude, Russia

THE NORTH BAIKAL NICKEL-BEARING PROVINCE

The North Baikal Ni-bearing province is located in the Western Transbaikalia in the fold frame of the Siberian platform. The mafic-ultramafic massifs with the numerous sulfide PGE-Ni-Cu locations are widely spread here.

Северо-Байкальская никеленосная провинция расположена в Западном Забайкалье в пределах складчатого обрамления Сибирской платформы. Здесь широко развиты базит-ультрабазитовые массивы, с которыми связаны многочисленные проявления сульфидного платинометально-медно-никелевого оруденения.

Чайский массив расположен на северо-западном склоне Верхнеангарского хребта в 90 км северо-восточнее северной оконечности оз. Байкал. Это юго-западная часть крупного (около 40 км2) Безымянного плутона. С Безымянным массивом связаны мелкие проявления сульфидной Cu-Ni минерализации (рудопроявление Юбилейное). Чайский массив размером 1.5 × 5.0 км слагает водораздел в междуречье Чая–Огиендо. Значительную его часть составляют ультраосновные породы, вмещающие одноименное Cu-Ni месторождение. Запасы Ni составляют 260 тыс. т, Cu – 86 тыс. т, Co – 10.7 тыс. т при средних содержаниях соответственно 0.55, 0.18 и 0.023 мас. %. Прогнозные ресурсы Ni оценены в 800 тыс. т, Cu – 270 тыс. т, 
Co – 33 тыс. т.

Сульфидное Cu-Ni оруденение сосредоточено в осевой части ультрамафитового ядра плутона и прослеживается в субширотном направлении на 900–950 м при средней мощности рудной зоны 100 м. Оруденение распределено крайне неравномерно. Выделяются около 
20 рудных тел, располагающихся кулисообразно друг другу и имеющих субвертикальное падение. Наиболее крупные тела № 2 и 3, а также зона участка Огиендо. Оруденение Чайского массива пространственно сопряжено с пироксенитами и сечет внутреннюю структуру интрузива. Внутри рудной зоны оруденение локализуется либо в пироксенитах, либо на их контакте с перидотитами и дунитами.

Отдельные рудные тела имеют небольшие размеры. Их мощность обычно составляет первые метры, реже до 15–20 м, по простиранию они прослеживаются на 100–200 м, реже – 400 м. Выделяются рассеянновкрапленные (бедные руды); густовкрапленные (богатые руды); массивные; брекчиевидные; рудные бластомилониты. Содержание главных компонентов по типам руд Чайского месторождения представлено в табл. 1.

Таблица 1

Содержание главных компонентов в рудах Чайского месторождения, мас. %

| Руды | Ni | Co | Cu | S | Ni/Cu | Ni/Co |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бедновкрапленные | 0.45 | 0.02 | 0.14 | 1.90 | 3.2 | 22.5 |
| Богатовкрапленные | 1.28 | 0.05 | 0.38 | 7.40 | 3.4 | 25.6 |
| Массивные | 5.58 | 0.19 | 1.70 | 35.40 | 3.3 | 29.4 |
| Брекчиевидные | 1.70 | 0.09 | 0.60 | – | 2.0 | 3.3 |
| Рудные бластомилониты | 6.10 | 0.14 | 0.35 | – | 9.0 | 43.6 |

Чайское месторождение небольшое и небогатое. Возможно увеличение запасов за счет доизучения месторождения на глубину, а также его флангов, в том числе в пределах Безымянного массива.

Гасан-Дякитский массив во многом напоминает Чайский, расположен юго-западнее него в верховьях одноименной реки приблизительно в 40 км к северо-востоку от оз. Байкал. Гасан-Дякитский массив образует тело линзовидной формы площадью около 27 км2, вытянутое в северо-восточном направлении. Обнаружены сплошные и брекчиевидные сульфидные руды, прожилково- и гнездово-вкрапленная рудная минерализация.

Йоко-Довыренский дунит-троктолит-габбровый массив (Байкальское месторождение) находится примерно в 60 км к северу от оз. Байкал. Прогнозные ресурсы: Ni – 147 тыс. т, Cu – 51.01 тыс. т, Co – 9.47 тыс. т. В плане он представляет собой линзовидное тело размером 26 × 3.5 км.

Cu-Ni сульфидное оруденение приурочено к плагиолерцолитам краевой зоны массива и силлоподобным апофизам того же состава во вмещающих породах, реже – к габброноритам. Тела сингенетических вкрапленных руд в плагиоперидотитах прослеживаются по простиранию до 1400–1700 м при ширине 8–25 м (в раздувах до 80 м). Эпигенетическое оруденение представлено жилообразными телами сульфидных руд. Жильные тела обычно находятся внутри ареалов сульфидной вкрапленности. Основной объем жилообразных руд выявлен на северо-восточном фланге массива (уч. Озерный). Средние содержания основных компонентов в различных типах руд приведены в табл. 2. Концентрации благородных металлов не высоки. Pd резко преобладает (0.034–1.5 г/т) над Pt (0.02–0.27 г/т) при величине отношения 
Pt/Pd = 0.06–0.71. Максимальные содержания ЭПГ и Au (до 0.66 г/т) установлены в жильных рудах.

Таблица 2

Содержание главных компонентов в рудах Байкальского месторождения

| Тип руды | n | Содержание, мас. % |
| --- | --- | --- |
|  |  | S | Ni | Co | Cu |
| Плагиоперидотиты с убогим оруденением | 10 | 0.62 | 0.122 | 0.014 | 0.025 |
| Рассеянновкрапленные в плагиоперидотитах | 16 | 1.72 | 0.137 | 0.017 | 0.055 |
| Густовкрапленные в плагиоперидотитах | 11 | 9.35 | 0.911 | 0.055 | 0.345 |
| Медистая вкрапленно-прожилковая руда из зоны дробления в габброноритах | 1 | 14.24 | 1.27 | 0.032 | 4.6 |
| Вкрапленно-прожилковые в габброноритах | 15 | 9.21 | 0.684 | 0.05 | 0.49 |
| Жильные (сплошные и брекчиевидные) | 13 | 22.01 | 1.82 | 0.101 | 0.475 |

Зафиксирован горизонт малосульфидного платинометального оруденения на границе расслоенной троктолит-плагиодунитовой и оливингаббровой зон, который прослеживается на 20 км при переменной мощности до 200 м. Оруденение приурочено к такситовым лейкогаббро и анортозитам, которые образуют группу разобщенных шлиро- и жилообразных тел. Размеры их варьируют от нескольких см до 1 м, редко более. По простиранию они протягиваются согласно расслоенности массива обычно на 2–5 м, иногда до 10–20 м, образуя прерывистый горизонт. Концентрации ЭПГ колеблются в сумме от 0.3 до 12.1 г/т при содержаниях Cu 0.006–0.71, Ni 0.023–0.43, S 0.03–1.6 мас. %. В отдельных штуфных пробах содержания Pt достигают 4.1, Pd 7.8 г/т, Au 3.34 г/т. Прогнозные ресурсы благородных металлов: Pt – 66 т, Pd – 46.2 т и Au – 46.2 т.

Обнаружение Авкитского массива с Cu-Ni оруденением показало необходимость изучения никеленосных автономных ультрамафитов Северного Прибайкалья. Большая часть тел ультрамафитов сосредоточена в непосредственной близости с Йоко-Довыренским и Чайским массивами.

Авкитский интрузив находится на юго-западном фланге Холоднинского месторождения на водоразделе рек Холодная и Тыя. В плане и разрезе он представляет собой удлиненно-линзовидное тело, приуроченное к Авкитскому разлому. Его длина 1400 м. Сульфидное оруденение встречено в лежачем эндоконтакте интрузива в амфибол-серпентин-хлоритовых породах выше по разрезу ксенолита кварц-карбонатных роговиков. Мощность зоны оруденелых пород около 15 м. Среднее содержание металлов в руде по керну скв. 15 составляет (мас. %): Ni 0.54, Со 0.032, Cu 0.135 (опробован интервал 18.5 м).

Верхнехолоднинский линзовидный массив ультрамафитового состава находится в верховьях р. Холодная в сланцах тыйской свиты. Линзовидные тела ультраосновных пород отмечены по правобережью р. Чая среди мраморов авкитской свиты на фланге Овгольского полиметаллического проявления у подножия Сыннырского хребта. Кроме Тыя-Овгольской полосы, силлы ультраосновного состава обнаружены в северо-западном борту Сыннырской рифтогенной структуры вблизи северо-восточного выклинивания Йоко-Довыренского массива. Один из них, мощностью 10–15 м, залегает среди углеродистых сланцев и кварцитов асектамурской свиты на склоне горы Вершина Тыи. Второй, менее мощный (2–4 м), встречен в экзоконтакте Йоко-Довыренского массива, среди мраморизованных карбонатных пород ондокской свиты. Г. И. Поликарповым в 1965 г. выявлены сульфидные Cu-Ni проявления в пикрит-диабазах, пикритах по юго-восточному склону Сыннырского хребта на участках Высотном, Снежном, а также Амнундакан (приустьевая часть р. Амнундакан, левого притока 
р. Большая Чуя).

Маринкинский дунит-троктолит-габбровый массив расположен в бассейне руч. Маринкинского, впадающего в р. Тулдунь (левый приток р. Витим), в западном складчатом обрамлении Муйской глыбы. Маринкинский плутон имеет концентрически-зональное внутреннее строение. Площадь интрузива около 11 км2. Сульфидная минерализация подразделяется на площадную рассеянную вкрапленность пирротина и пентландита в дунитах и плагиодунитах и прожилково-вкрапленную минерализация этих сульфидов, образующую в плане 
массива линейные зоны [Грудини, 1979]. Обнаружены две зоны гнездово-вкрапленного оруденения северо-западного простирания 100 × 500 и 100 × 750 м. В этих зонах отмечаются участки брекчированных руд того же простирания, что и зоны сульфидной минерализации. 
По данным бороздового и штуфного опробования содержание Ni в рудных зонах составляет 0.349, Co – 0.089 и Cu – 0.2 мас. %.

Выводы. Изложенные материалы позволяют говорить о целом медно-никелевом рудном узле в районе подготавливаемого к эксплуатации Холоднинского месторождения. Особый интерес представляют слабоизученные небольшие, в том числе дайкоподобные тела, с которыми связана сульфидная минерализация. По отдельности эти объекты в настоящее время промышленного значения не представляют. Но расстояния между никеленосными интрузивами не превышают 30 км, за исключением Маринкинского массива. Поэтому Северо-Байкальская никеленосная провинция нуждается в комплексном геологическом доизучении.

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ – Байкал 05-05-97246, гранта по поддержке научных школ НШ-2339.2006.5, интеграционного проекта ОНЗ РАН 
№ 7.10.2.

Литература

Грудинин М.И. Базит-гипербазитовый магматизм Байкальской горной области. Новосибирск: Наука, 1979. 156 с.