Г. Г. Кораблев

Институт минералогии УрО РАН, г. Миасс, Россия,

geco@mineralogy.ru

МИНЕРАЛОГИЯ ДЕМИДОВСКОЙ КОПИ

G. G. Korablyev

Institute of mineralogy, Urals branch of RAS, Miass, Rassia

MINERALOGY OF THE DEMIDOVSKAYA PIT

The Demidovskaya pit (№ 221) is situated in the Ilmeny Reserve territory, South Urals. It steeply strips dipping disseminated sulfide ore zone of 0.5 m thick in gabbroids. Chemical compositions of silicate and sulfide minerals were studied. It was established that these rocks are confined to dunite-werlite-clinopyroxenite formation. For the first time sphalerite was found in this pit. Also chrysokolla as a new mineral for the Ilmeny Reserve was characterized.

Тело анортитовых апогаббровых амфиболитов, описанное А. Г. Баженовым и другими [1978], имеет сложное строение. Оно прослеживается на 1.5 км при мощности 70–100 м вдоль западного контакта серпентинитов Няшевского массива. В южной части габбрового тела располагается известная Демидовская копь (№ 221). Она представляет собой шахту сечением 3 × 3 м, видимой глубиной около 3 м и серию неглубоких канав и шурфов вокруг нее. Здесь развиты пироксеновые и амфиболовые габбро, горнблендиты, рудные пироксеновые габбро. Последние состоят из пироксена (35 %), анортита (40 %), амфибола (20 %) и рудных минералов. Пироксен окрашен в бледно-зеленый цвет, амфибол зеленого цвета. По составу они относятся к авгиту и ферроэдениту (табл. 1). В незначительных количествах в породе присутствуют гранат и апатит.

Таблица 1

Химический состав (мас. %) силикатных минералов 
из рудных габброидов Демидовской копи

| Комп. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SiO2 | 41.81 | 46.28 | 46.94 | 47.46 | 46.52 | 47.81 | 37.92 | 37.97 | 37.92 | 37.97 |
| TiO2 | 0.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Al2O3 | 12.24 | 34.51 | 34.48 | 34.23 | 33.93 | 33.35 | 21.19 | 21.12 | 21.19 | 21.12 |
| FeO٭ | 22.29 | 0.31 | 0.00 | 0.42 | 0.00 | 0.30 | 25.15 | 25.58 | 25.15 | 25.58 |
| MnO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.52 | 4.00 | 5.52 | 4.00 |
| MgO | 8.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.98 | 1.14 | 0.98 | 1.14 |
| CaO | 11.50 | 16.82 | 16.99 | 16.90 | 16.50 | 16.30 | 8.77 | 8.78 | 8.77 | 8.78 |
| Na2O | 1.71 | 1.91 | 1.61 | 1.87 | 1.94 | 2.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| K2O | 0.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| СuO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.58 | 0.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Сум. | 99.08 | 99.83 | 100.02 | 101.46 | 99.46 | 100.01 | 99.53 | 98.59 | 99.53 | 98.59 |

Примечание. *железо определено в атомных количествах и пересчитано на FeO. 1 – авгит, 2–8 –амфиболы кальциевого ряда, преимущественно ферроэденит, 9, 10 – гранаты. Анализы выполнены в ИМин УрО РАН на микроанализаторе JXA-733, аналитик Е. И. Чурин.

По данным микрозондового анализа плагиоклаз представлен анортитом (№№ 95–100). Широко распространены закономерные графические вростки пироксена в плагиоклазе, плагиоклаза в пироксене, сульфидов в пироксене, реже – в плагиоклазе. Амфибол образует отдельные крупные изометричные зерна без признаков замещения им пироксена. Порода имеет свежий облик.

В шахте прослеживается крутопадающая рудная зона приуроченная к крупнозернистым пироксеновым габбро. Ее мощность до 0.5 м, содержание меди по отдельным штуфным пробам достигает 3 % (табл. 2).

Таблица 2

Элементный состав (г/т) руд Демидовской копи

| Элементы | Zn | Pb | Cu | Ni | Co | Cr | Mn | Ba | Sr |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 82.5 | 37.5 | 29900 | 97.5 | 53.5 | 312 | 1293 | 193.5 | 854.5 |

Примечание. Анализы выполнены в лаборатории ИМин УрО РАН атомно-абсорбционным методом, аналитик М. Н. Маляренок.

Рудные минералы представлены сульфидами и магнетитом. Встречаются фрагменты с сидеронитовой структурой. По данным микрозондового анализа это халькопирит, борнит иногда с примесью серебра и сфалерит (табл. 3). Из сульфидов преобладает халькопирит (1–5 %), примерно такое же количество борнита, а сфалерит встречается редко. В борните часто 
наблюдаются тонкие параллельные выделения халькопирита – структуры распада твердого раствора.

Таблица 3

Химический состав (мас. %) сульфидов Демидовской копи

| Эл. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S | 34.65 | 35.13 | 34.89 | 35.15 | 25.64 | 25.63 | 32.03 | 32.65 | 32.71 | 32.74 |
| Fe | 29.07 | 30.77 | 30.67 | 30.65 | 11.46 | 11.65 | 13.97 | 14.81 | 4.47 | 4.50 |
| Mn | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.28 | 0.22 |
| Сu | 33.09 | 34.76 | 34.54 | 35.31 | 64.51 | 63.85 | 53.03 | 51.54 | 2.70 | 3.08 |
| Zn | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59.84 | 59.41 |
| Ag | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Сум. | 96.81 | 100.66 | 100.1 | 101.1 | 101.61 | 101.13 | 99.56 | 99.00 | 100.00 | 99.95 |

Примечание. 1–4 – халькопирит, 5, 6 – борнит, 7, 8 – борнит со структурами распада халькопирита, 9, 10 – сфалерит. Анализы выполнены в ИМин УрО РАН на микроанализаторе JXA-733, аналитик Е. И. Чурин.

Магнетит слагает до 3 об. % рудных габбро и находится в тесном взаимном прорастании с сульфидами и силикатными минералами. Минерал довольно чистый, в незначительных количествах содержит примесь алюминия, титана и ванадия, реже – марганца (табл. 4). Присутствие титана и ванадия характерно для рудных габброидов дунит-верлит-клинопироксенитовой формации. Принадлежность к той же формации подтверждается присутствием в породе апатита. Апатит хорошо виден в шлифах, он не содержит каких либо примесей в пределах чувствительности рентгено-спектрального анализа на микроанализаторе JXA-733. Содержание CaO – 52.03, P2O5 – 42.89 мас. %.

Таблица 4

Химический состав (мас. %) магнетитов Демидовской копи

| Ком. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SiO2 | 1.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TiO2 | 0.39 | 0.28 | 0.40 | 0.00 | 0.27 |
| Al2O3 | 1.04 | 0.71 | 0.63 | 0.49 | 0.59 |
| FeO٭ | 94.47 | 96.86 | 98.32 | 97.76 | 97.97 |
| MnO | 0.00 | 0.00 | 0.22 | 0.00 | 0.00 |
| V2O5 | 0.47 | 0.38 | 0.41 | 0.00 | 0.39 |
| Сум. | 97.62 | 98.23 | 99.98 | 98.25 | 99.22 |

Примечание. ٭железо определено в атомных количествах и пересчитано на FeO. Анализы выполнены в Институте минералогии УрО РАН на микроанализаторе JXA-733, аналитик Е. И. Чурин.

В рудных габбро довольно равномерно распространена «медная зелень», которая наблюдается по трещинам в виде жилок толщиной 0.1–0.3 мм и как рубашка вокруг медьсодержащих сульфидов. Изучение гипергенных минералов показало, что большинство из них относится к хризоколле. Фиксируется 2 вида хризоколлы, одна обогащена медью (ан. 1–3, табл. 5), другая содержит повышенные концентрации алюминия и железа (ан. 4, табл. 5). Минерал бледно-зеленого и голубовато-зеленого цвета, прозрачный и полупрозрачный, практически рентгеноаморфный. Кроме того, выявлен сложный сульфат-силикат, точно не определенный (ан. 5, 6, табл. 5).

Таким образом, на Демидовской копи впервые установлена хризоколла, ранее не известная в Ильменском заповеднике. Сфалерит не был известен на Демидовской копи, ранее его присутствие указывал А. И. Симонов для копей №№ 15 и 158 [Минералы …, 1949]. Подтверждено ранее высказанное положение [Кораблев, Крайнев, 2007] о принадлежности Няшевского массива к дунит-верлит-клинопироксенитовой формации.

Таблица 5

Химический состав (мас. %) гипергенных минералов Демидовской копи

| Комп. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SiO2 | 23.36 | 24.10 | 23.06 | 41.68 | 20.42 | 21.76 |
| Al2O3 | 6.46 | 6.55 | 6.24 | 25.48 | 16.24 | 8.68 |
| FeO٭ | 3.21 | 0.80 | 0.91 | 5.77 | 20.26 | 21.44 |
| MgO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.67 | 0.00 | 0.00 |
| CaO | 0.29 | 0.33 | 0.58 | 0.27 | 0.20 | 0.20 |
| СuO | 58.84 | 58.19 | 55.90 | 16.54 | 35.03 | 35.05 |
| SO3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 12.37 | 12.38 |
| Сум. | 92.16 | 89.97 | 86.69 | 90.66 | 104.52 | 99.51 |

Примечание. 1–3 – хризоколла с эмпирической формулой: 2–2.2 CuO 0.2 Al2O3 1.1 SiO2 1.3–2.1 H2O; 4 – хризоколла с формулой (Cu,Al,Fe)23.9SiO22.9H2O; 5–6 – сульфат-силикат точно не определенный. Анализы выполнены в ИМин УрО РАН на микроанализаторе JXA-733, аналитик Е. И. Чурин.

٭железо определено в атомных количествах и пересчитано на FeO.

Литература

Баженов А. Г., Иванов Б. Н., Постоев К. И. Анортитовые амфиболиты ильменогорского комплекса // Магматизм и метаморфизм ультраосновных и щелочных пород Урала. Свердловск: УНЦ АН СССР. 1978. С. 101–105.

Кораблев Г. Г. Крайнев Ю. Д. К вопросу о формационной принадлежности Няшевского массива // Минералогия Урала–2007. Материалы V Всесоюзного совещания. Миасс-Екатеринбург: УрО РАН, 2007. С. 264–267.

Минералы Ильменского заповедника / Под редакцией акад. А. Н. Заварицкого. М.-Л.: Изд. АН СССР, 1949. 659 с.