|  | Fe | Na | K | Al | Ca | Mg | Li | Cr | Mn | Cu | Zr | Ti | B | Zr |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SSQ-1 | 0.05 | 0.05 | 0.20 | 8.5 | 0.15 | 0.03 | 0.55 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 0.01 | 0.60 | 0.08 | 0.01 |
| SSQ-2 | 0.20 | 1.00 | 0.40 | 9.2 | 0.25 | 0.05 | 0.60 | 0.05 | <0.05 | 0.05 | 0.01 | 0.70 | 0.10 | 0.01 |
| SSQ-3 | 0.50 | 1.50 | 0.70 | 10.6 | 0.50 | 0.10 | 0.70 | 0.10 | 0.05 | 0.05 | <0.02 | 0.80 | 0.15 | <0.02 |
| SSQ-4 | 1.00 | 5.50 | 2.50 | 12.0 | 3.00 | 0.20 | 0.80 | 0.10 | 0.10 | 0.05 | <0.02 | 0.80 | 0.20 | <0.02 |
| Iota-6 | 0.15 | 0.08 | 0.07 | 8.0 | 0.60 | <0.05 | 0.15 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.1 | 1.4 | 0.04 | <0.1 |
| Iota-4 | 0.30 | 0.90 | 0.35 | 8.0 | 0.60 | <0.05 | 0.15 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 0.1 | 1.4 | 0.04 | 0.1 |
| Iota-st | 0.30 | 0.90 | 0.70 | 16.2 | 0.50 | <0.05 | 0.90 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 1.3 | 1.3 | 0.08 | 1.3 |