СХЕМА

обработки и анализа лабораторных проб

кварцевого сырья, предназначаемого для плавки

(по Э.М. Ташкеру и Б.А. Колбину)

Проба визуально отсортированного

кварца 2-5 кг, фракция 50+20 мм

Измельчение, грохочение

2,5 кг                хвосты

фракция            фракция

0,5+0,1мм        <0,1

Магнитная сепарация

(удаление аппаратурного железа)

50-100 г                                 600-1000 г                               600-1100 г

МИНЕРАЛОГИЧЕСКИЙ

АНАЛИЗ

Фракция 0,5+0,25 мм

Дубликат

Визуальный контроль

под микроскопом;

удаление некварцевых частиц

35-70 г                          5-10 г                                  5-10 г                                            5-10 г

Термическая

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

СВЕТОПРОПУСКАНИЯЯ

Декрепитация

Определение

п.п.п.

обработка

(Т=800-900°С)

Визуальный контроль под

микроскопом, удаление

окрасившихся зерен кварца

Отмывка в 20% соляной кислоте

и дистиллированной воде

5-10 г                                                             30-60 г

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

СВЕТОПРОПУСКАНИЯ

Истирание в кварцевой

или агатовой ступке

30-60 г

ХИМИКО-СПЕКТРАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ И ФОТОМЕТРИЯ ПЛАМЕНИ

Основные аналитические методы исследований показаны крупным шрифтом.