# И. С. Копырин1, В. В. Зайков2, В. А. Котляров2

1 – Южно-Уральский государственный университет, Миасский филиал

kopyrin_ivan@mail.ru

2 – Институт минералогии УрО РАН, г. Миасс

Минеральные микровключения в хромитовых рудах 
Восточно-Варшавского рудного поля (Южный Урал)

В Уральской металлогенической провинции известны многочисленные месторождения и рудопроявления хромитов, приуроченные к альпинотипным гипербазитам [Перевозчиков, 2004]. В последние годы наблюдается повышенный интерес исследователей к изучению минералогии хромитовых руд метаморфизованных гипербазитовых массивов. Наиболее интенсивно проводятся исследования минералогических особенностей руд Верблюжьегорского гипербазитового массива, что связано с его наибольшими перспективами для добычи хромитовых руд. Расположенный вблизи Верблюжьегорского, Южно-Варшавский массив в минералогическом отношении изучен менее детально.

Целью исследования является характеристика минеральных микровключений в различных типах хромитовых руд Восточно-Варшавского рудного поля. Работа проведена для пополнения минерального кадастра месторождений хромитовых руд.

Южно-Варшавский гипербазитовый массив расположен в пределах Восточно-Уральского микроконтинента, перекрытого сложно построенным чешуйчато-блоковым альпинотипным шарьяжем палеозойских океанических и островодужных комплексов. Породы массива интенсивно тектонизированы, меланжированы, смяты в складки и метаморфизованы [Металлогения…, 1999]. Основная часть хромитопроявлений сосредоточена в юго-восточной краевой части массива вблизи контакта с брединской свитой, образуя Восточно-Варшавское рудное поле. Руды добывались в Центральном, Восточно-Варшавском, Юго-Западном и Варшавском-2 карьерах до глубины 30–50 м. Преобладают жилообразные рудные тела преимущественно северо-западного простирания с юго-западным падением. Местами наблюдаются раздувы или пережимы мощности, разветвления, границы тел по падению нередко тектонические. Мощность тел до 7 м, прослеженная длина – до 100 м. Наиболее крупные тела прослежены по падению до 70 м, в большинстве случаев они выклиниваются на гораздо меньших глубинах. Рудные тела сложены преимущественно массивными, в меньшей степени – вкрапленными рудами [Мосейчук, Кашина, 2009]. Вблизи коренных рудных тел также известны россыпи, ныне в основном выработанные.

Основными минералами хромитовых руд Восточно-Варшавского рудного поля являются хромит, серпентин и хлорит. Хромит представлен интенсивно катаклазированными зернами с размером отдельных индивидов до 4 мм. Хлорит выполняет 
трещины в хромитовой руде и образует многочисленные включения внутри зерен хромита. Хромит характеризуется переменным составом (табл. 1). Резко преобладает магнезиохромит, содержание окиси магния колеблется от 9.64 до 13.82 мас. % 
[Чернобровин и др., 2004]. Первичный хромит по трещинкам и по периферии зерен замещается хроммагнетитом с содержанием (мас. %): ∑FeO – 78.45, Cr2O3 – 14.65.

Наиболее низкие содержания Cr2O3 (< 40 мас. %) установлены в хромите с включением пентландита из Центрального карьера и ассоциирующем с никелином из Северо-Западного карьера. В изученных образцах хромитовых руд Восточно-Варшавского рудного поля титан содержится в виде постоянной примеси 0.06–0.71 мас. %, и практически отсутствует в наиболее измененных рудах месторождения Варшавское-2. Примесь титана и ванадия в хромитах может быть связана с наличием тонких вростков минералов титана.

Большинство изученных микровключений акцессорных минералов находится в хромитах и продуктах его изменения (хроммагнетит, хлорит) и представлено миллеритом, пентландитом, халькопиритом и никелином. Миллерит установлен в хромитовой руде месторождения Варшавское-2 в виде единичного зерна округлой формы в сечении и размером 4 мкм. Химический состав характеризуется примесью Fe (1.29 мас. %, табл. 2). В хромите Северо-Западного карьера Восточно-Варшавского рудного поля выявлено включение миллерита размером около 5 мкм c примесью Cu (1.38 мас. %) и повышенным содержанием Ni на 5 мас. % по сравнению с миллеритом месторождения Варшавское-2 (табл. 2).

Пентландит на Восточно-Варшавском рудном поле установлен в хромитовой руде Центрального и Северо-Западного карьеров. Округлое зерно пентландита размером 5 мкм (Центральный карьер) находится в каемке хроммагнетита вокруг хромита. В руде Северо-Западного карьера установлены микровключения пентландита размером до 5 мкм. Состав пентландита из хромита Северо-Западного карьера отличается от пентландита Центрального карьера повышенным содержанием Ni (около 10 мас. %) и пониженным Fe (на 7 мас. %) (табл. 2). В целом, пентландит Восточно-Варшавского рудного поля характеризуется как низкокобальтовый (содержание Co < 3 мас. %) [Боришанская и др., 1981], при этом наиболее низкие значения (0.71–0.92 мас. %) установлены в пентландите Северо-Западного карьера.

Халькопирит в хромитовой руде Центрального карьера Варшавского месторождения встречен в виде изометричного включения размером 10 мкм. Кристаллохимическая формула близка к теоретической (табл. 2).

Таблица 1

Химический состав хромитов с включениями акцессорных минералов 
Восточно-Варшавского рудного поля (мас. %)

| № п/п | MgO | Al2O3 | TiO2 |  | Cr2O3 |  | ∑FeO | MnO | V2O5 |  | Сумма | Формула |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 9.64 | 23.17 | 0.26 |  | 39.51 |  | 26.98 | – | – |  | 99.56 | (Fe0.55 Mg0.45) (Cr0.98Al0.86 Fe0.15Ti0.01)2O4 |
| 2 | 11.52 | 26.76 | 0.30 |  | 40.46 |  | 20.55 | 0.20 | 0.09 |  | 99.88 | (Mg0.52Fe0.47Mn0.01) (Cr0.98Al0.96 Fe0.05Ti0.01)2O4 |
| 3 | 12.00 | 13.80 | – |  | 54.83 |  | 18.95 | 0.32 | – |  | 99.90 | (Mg0.57Fe0.42Mn0.01) (Cr1.39Al0.52 Fe0.09)2O4 |
| 4 | 13.17 | 18.51 | – |  | 50.71 |  | 17.54 | 0.03 | – |  | 99.96 | (Mg0.61Fe0.39) (Cr1.25Al0.68 Fe0.07)2O4 |
| 5 | 11.57 | 13.23 | – |  | 54.67 |  | 20.49 | 0.05 | – |  | 100.01 | (Mg0.55Fe0.45) (Cr1.39Al0.50 Fe0.10)2O4 |
| 6 | 13.82 | 18.75 | 0.18 |  | 49.36 |  | 17.08 | – | 0.14 |  | 99.33 | (Mg0.64Fe0.36) (Cr1.22Al0.69 Fe0.09)2O4 |
| 7 | 11.09 | 18.64 | 0.19 |  | 51.61 |  | 18.21 | – | 0.25 |  | 100.00 | (Mg0.52Fe0.48)(Cr1.29Al0.70V0.01)2O4 |
| 8 | 10.62 | 24.00 | 0.61 | 38.48 |  | 26.07 |  | 0.10 |  | 0.13 | 100.01 | (Fe0.50 Mg0.49 Mn0.01) (Cr0.94Al0.88 Fe0.17Ti0.01)2O4 |

Примечание. Здесь и далее анализы получены на растровом электронном микроанализаторе РЭММА-202М с энергодисперсионной приставкой (ИМин УрО РАН, аналитик В. А. Котляров). Прочерк – компонент не обнаружен. Хромиты: 1 – с включением пентландита (аншлиф 861, Центральный карьер); 2 – в ассоциации с халькопиритом (аншлиф 861-2, Центральный карьер); 3 – с включением гетита 
(аншлиф ВАР2-4, Варшавское 2); 4–6 – с включением миллерита (аншлиф ВАР2-4, Варшавское-2); 7 – в ассоциации с рутилом и хлоритом (аншлиф ВАР2-5, Варшавское 2); 8 – в ассоциации с никелином (аншлиф 864-3, Северо-Западный карьер).

Таблица 2

Химический состав акцессорных минералов Восточно-Варшавского рудного поля (мас. %)

| № п/п | № обр. |  | Fe | Ni | Cu |  | Cо |  | As |  | Sb | S | Сумма |  | Формула |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Миллерит |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ВАР2-4 | 1.29 |  | 63.32 |  | – | – | – |  | – |  | 35.26 |  | 99.87 | (Ni0.98Fe0.02)S1.00 |
| 2 | 864-3 | – |  | 68.15 |  | 1.38 | – | – |  | – |  | 30.33 |  | 99.86 | (Ni1.23Cu0.02)1.25S1.00 |
| Пентландит |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 861 | 27.74 |  | 35.98 |  | – | 2.41 | – |  | – |  | 33.86 |  | 99.99 | (Ni4.64Fe3.76Co0.31)8.72S8.00 |
| 4 | 864-2 | 19.34 |  | 45.14 |  | – | 0.71 | – |  | – |  | 34.61 |  | 99.80 | (Ni5.70Fe2.57Co0.09)8.36S8.00 |
| 5 | 864-3 | 20.19 |  | 45.63 |  | – | 0.80 | – |  | – |  | 33.18 |  | 99.80 | (Ni6.01Fe2.80Co0.10)8.91S8.00 |
| 6 |  | 20.96 |  | 44.55 |  | – | 0.92 | – |  | – |  | 33.27 |  | 99.70 | (Ni5.85Fe2.89Co0.12)8.86S8.00 |
| Халькопирит |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 861-2 | 30.22 |  | – |  | 32.68 | – | – |  | – |  | 36.66 |  | 99.56 | Cu0.90Fe0.95S2.00 |
| Никелин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 864-2 | – |  | 42.77 |  | – | – | 55.59 |  | 1.63 |  | – |  | 99.99 | (Ni0.98Sb0.02)As1.00 |
| 9 |  | – |  | 43.67 |  | – | – | 54.50 |  | 1.77 |  | – |  | 99.94 | (Ni1.02Sb0.02)1.04As1.00 |
| 10 |  | 0.45 |  | 43.66 |  | – | – | 53.74 |  | 1.65 |  | – |  | 99.50 | (Ni1.04Sb0.02Fe0.01)1.07As1.00 |
| 11 |  | 0.45 |  | 43.61 |  | – | – | 53.80 |  | 1.48 |  | – |  | 99.34 | (Ni1.03Sb0.02Fe0.01)1.06As1.00 |
| 12 |  | – |  | 43.29 |  | – | – | 55.25 |  | 1.26 |  | – |  | 99.80 | (Ni1.00Sb0.01)1.01As1.00 |
| 13 |  | 0.64 |  | 43.75 |  | – | – | 53.98 |  | 1.55 |  | – |  | 99.92 | (Ni1.03Sb0.02Fe0.02)1.07As1.00 |
| 14 | 864-3 | – |  | 43.61 |  | – | 0.55 | 54.39 |  | 1.36 |  | – |  | 99.91 | (Ni1.02Sb0.02Со0.01)1.05As1.00 |
| 15 |  | – |  | 43.43 |  | – | – | 53.96 |  | 2.67 |  | – |  | 100.06 | (Ni1.03Sb0.03)1.06As1.00 |

Примечание. Формулы минералов рассчитаны: миллерита – на 1 атом серы, пентландита – на 8 атомов серы, халькопирита – 
на 2 атома серы, никелина – на 1 атом мышьяка.

Никелин образует скопления зерен пластинчатой формы размером до 30 мкм в нерудной «матрице». Характеризуется невысоким содержанием Sb (до 2.67 мас. %) 
и Fe (до 0.64 мас. %). В одном случае установлен Co-содержащий никелин (0.55 мас. %). По данным рентгеноспектрального микроанализа намечается возможность выделения 3 разновидностей никелина: Sb-, Sb-Co- и Sb-Fe-содержащий.

Собственные минералы титана в хромитовой руде (проявление Варшавское-2) представлены рутилом, образующим субидиоморфные зерна со сглаженными очертаниями индивидов и звездчатые агрегаты размером до 100 мкм в хлорите. В рутиле отмечены примеси (мас. %): Cr2O3 – 0.00–1.98, V2O5 – 0.58–0.96. По литературным данным в рутиле данного рудного поля установлены также примеси Fe2O3 и Al2O3 (0.14–0.44 и 0.09–0.15 мас. % соответственно) [Чернобровин и др., 2004]. Зерна рутила ясно выделяются на фоне сопутствующего хромшпинелида, имея повышенную отражательную способность.

Таким образом, исследование микровключений в хромитовых рудах Восточно-Варшавского рудного поля показало, что поздняя минерализация хромитовых руд представлена оксидами (хроммагнетит, гетит, рутил) с резким преобладанием магнетита, а также сульфидами (миллерит, пентландит, халькопирит) и арсенидами (никелин). Для нее характерна Ti-Fe-Ni-Cu-Co-As специализация. Пентландит и халькопирит отделяются от вмещающего хромита хроммагнетитовой каймой. Сульфидная и арсенидная акцессорная минерализация имеет гидротермально-метасоматический генезис, рутил – метаморфический, что связано с выносом Ti из вмещающего 
хромшпинелида. Рутил, приуроченный к хлоритовым жилкам, характеризуется относительно крупными размерами и сглаженными краями зерен, что при обогащении руды будет иметь положительное значение.

Литература

Боришанская Б. С., Виноградова Р. А., Крутов Г. А. Минералы никеля и кобальта. М.: МГУ, 1981. 222 с.

Металлогения рядов геодинамических обстановок островных дуг / Под ред. Н. В. Межеловского. М., 1999. 436 с.

Мосейчук В. М., Кашина Л. В. Отчет о геологическом строении и полезных ископаемых Варшавской площади. Челябинск: ООО НТПП «Геопоиск», 2009ф.

Перевозчиков Б. В. Реестр хромитопроявлений в альпинотипных ультрабазитах Урала. Пермь: КамНИИКИГС, 2000. 474 с.

Чернобровин В. П., Пашкеев И. Ю., Михайлов Г. Г. и др. Теоретические основы процессов производства углеродистого феррохрома из уральских руд. Челябинск: ЮУрГУ, 2004. 346 с.