Е. Е. Амплиева

Институт геологии рудных месторождений, петрографии, 
минералогии и геохимии РАН, г. Москва

amplieva@igem.ru

Особенности состава карбонатов 
Талганского колчеданного месторождения (Южный Урал)

(научный руководитель Н. С. Бортников)

Талганское колчеданное месторождение находится в Верхнеуральском районе Челябинской области (Южный Урал). Локализовано месторождение в пределах Узельгинского рудного поля, которое сложено породами среднего и верхнего девона. Среднедевонские отложения представлены базальт-андезит-базальтовой-риодацитовой карамалыташской свитой (D2ef-gv1kr) и базальт-андезит-дацитовой и вулканогенно-осадочной улутауской свитой (D2gv2ul); верхнедевонские – вулканогенно-осадочной колтубанской свитой (D3fr).

Минеральный состав руд Талганского месторождения следующий: основные рудообразующие минералы – пирит, халькопирит, сфалерит и блеклая руда; второстепенные – галенит, борнит, гематит; нерудные минералы: карбонат, кварц, серицит, хлорит, барит, флюорит.

На месторождении карбонаты относятся к числу главных среди нерудных минералов. Они присутствуют в различных количествах во всех типах руд, во вмещающих метасоматитах и слабоизмененных породах кислой толщи, в поздних прожилках внутри даек основного состава, либо целиком слагают перекрывающие рудные тела известняки.

Карбонаты образуют гнезда и скопления различной формы, миндалины, прожилки, часто в ассоциации с другими нерудными минералами (кварц, эпидот, серицит, хлорит) и сульфидами. 
На горизонте 80 м в трещине отрыва в массивной руде на южном фланге 1 рудного тела обнаружены прозрачные кристаллы кальцита, достигающие 4–5 мм в длину. Карбонаты Талганского месторождения характеризуются разнообразным составом, различаются по морфологическим особенностям, формам выделения и окраске.

Для руд и, в меньшей степени, вмещающих пород характерно неравномерное распределение карбонатов. В сплошных рудах достаточно часто встречается тонкое срастание карбонатов и сульфидов, которое можно установить лишь при микроскопическом изучении или при воздействии на образец соляной кислотой. Цвет карбонатов молочно-белый, в некоторых случаях слегка сероватый. По морфологическим признакам в колчеданных рудах наиболее распространены мелкозернистые агрегаты сахаровидного облика.

С целью более точной диагностики минеральных видов карбонатов и определения их химического состава проведено изучение 46 мономинеральных фракций, различных по окраске и морфологическим признакам. Состав карбонатов изучен методом атомно-абсорбционного химического анализа (аналитики С. И. Вронская, Л. Ф. Карташова, Г. Е. Каленчук, ИГЕМ РАН), а также методом рентгенофазового анализа (к.г-м.н. А. И. Брусницын, СПбГУ).

По полученным данным можно выделить следующие разновидности карбонатов: кальцит Ca[CO3], кальцит с примесью Mn (MnО = 1.26–3.7 мас. %), доломит CaMg[CO3]2 и сидерит FeCO3.

Кальцит и его разновидность с примесью марганца являются сквозными минералами, выделявшимися на протяжении всего процесса рудообразования. Кальцит входит в состав сфалерит-халькопирит-пиритовой, халькопирит-сфалерит-пиритовой минеральных ассоциаций вкрапленных и сплошных сульфидных руд. Иногда во вкрапленной пиритовой руде в редких халькопирит-сфалеритовых скоплениях встречаются гнезда кальцита в сфалеритовой «рубашке». На участке пересечения подошвы 2 рудного тела и гематит-кремнистого горизонта, кальцит образует оторочки (1.5–2 мм) вокруг гематитовых и халькопирит-пирит-сфалеритовых агрегатов. В зоне контакта сульфидных руд и вмещающих риодацитов часто встречаются карбонатные прожилки, сложенные кальцитом с примесью Mn, реже – чистым кальцитом. Надо отметить, что на таких участках марганец обнаружен в прожилковом кальците как в руде, так и в риодацитах. Кальцит с примесью марганца присутствует и в составе барит-кальцит-пиритовых, кварц-кальцит-пиритовых прожилков в подрудной толще. Ca[CO3] обнаружен в пострудных, безсульфидных флюорит-кварц-кальцитовых и кальцитовых прожилках в диабазовом силле и диоритовой дайке, в прожилках вдоль тектонического контакта рудовмещающих риолитов и надрудных известняков, а также в концентрически-зональных очень редких миндалинах в андезитах. Кальцит из миндалин имеет светло-медовый цвет и хорошо выраженную спайность.

Особое внимание было уделено составу карбонатов, слагающих надрудную известняковую толщу, непосредственно перекрывающую колчеданные руды Талганского месторождения. Органогенные известняки, залегающие в основании толщи, интенсивно, но неравномерно гематитизированы и сульфидизированы (кубические кристаллы пирита до 2–3 мм, тонкие прожилки халькопирита и гематита). Цвет карбонатов, слагающих толщу, серый, розовато-серый, серовато-молочный, темно-зеленовато-серый, на гематитизированных участках известняки имеют яркий красно-бордовый цвет с прожилками и гнездами молочно-белого кальцита, с разнообразной фауной.

Отобранные для исследования известняки различаются по цвету, содержанию органического материала, положению в разрезе, удаленности от даек. Из керна скважин были отобраны образцы, представляющие толщу по мощности (от основания к кровле). Определен состав карбонатов в образцах известняков непосредственно из зоны контакта с дайками основного состава и на расстоянии от него (от десятков см до первых м), из зоны контакта карбонатных пород и сульфидных руд, а также рудовмещающих метасоматитов. Всего было исследовано 20 проб, и большинство карбонатов оказалось кальцитами. Лишь в одном образце неравномерно гематитизированного органогенного известняка с наложенной сульфидной минерализацией обнаружен кальцит с примесью марганца. Вероятно, присутствие примеси Mn в кальците связано с постдиагенетическим воздействием гидротермальных растворов [3].

Доломит и сидерит менее распространены и встречаются только в восточной части месторождения. Доломит и сидерит обнаружены в системе карбонатных жил на контакте вкрапленной колчеданной руды и известняков в кровле 2 рудного тела. На этом участке сульфидную руду перекрывают маломощные (не более 
0.5 м) метасоматически измененные дациты, выше, местами залегая прямо на руде, располагается система пологозалегающих карбонатных жил, перекрывают эти породы гематитизированные органогенные известняки. Выделяются три системы жил: 1-я параллельна контакту с рудой и сложена светло-желтым среднезернистым доломитом; 2-я представлена желтовато-коричневым агрегатом из сидерита и кальцита, который прослеживается в виде небольших линз (2×10 см), вытянутых вдоль висячего бока доломитовых жил; 3-я система является секущей по отношению к выше описанным жилам, это небольшие, мощностью 1–1.5 см, белого цвета карбонатные жилки, сложенные кальцитом. Прожилки доломита обнаружены во вмещающих измененных, слабоминерализованных (вкрапленность пирита) риолитах и в зоне пересечения диабазовой дайкой диоритового силла.

Таким образом, среди карбонатов Талганского месторождения самый распространенный – кальцит, являющийся сквозным минералом всего гидротермально-метасоматического процесса. Доломит и сидерит менее распространены и встречаются только на восточном фланге месторождения.

Составы карбонатов Талганского месторождения также изучались другими исследователями. Н. Р. Аюповой [1] в оксидно-железистых отложениях (умбритах), располагающихся в кровле и на флангах сооружений сульфидной залежи, установлены следующие карбонаты: кальцит, марганцовистый кальцит, родохрозит и сидерит. Для соседнего Узельгинского месторождения Г. Н. Пшеничным [4] установлены кальцит, анкерит, сидерит, магниосидерит; позднее в рудах были установлены также железистый доломит (17.6–20.7 мас. % MgO и 26.2–27.4 мас. % СаO) и Mn-Mg-кальцит (8.1 мас. % MgO и 1.6 мас. % MnO) [2]. В отличие от Талганского месторождения, хотя кальцит и является здесь наиболее распространенным карбонатом и встречается в составе различных минеральных ассоциаций, для Узельгинского месторождения характерно существенно более широкое развитие магнезиально-железистой карбонатизации (с преобладанием анкерита и обычно тесно связанного с пирротиновыми рудами сидерита).

Литература

- Аюпова Н. Р. Поведение кальция при формировании умбритов Узельгинского рудного поля (Южный Урал) // Металлогения древних и современных океанов-2001. Миасс: Геотур, 2001. С. 129–134.

- Викентьев И. В., Аполлонов В. Н., Бортников Н. С., Муравицкая Г. Н., Носик Л. П. Структуры и состав минералов руд Узельгинского Zn-Cu-Ag месторождения. Ю. Урал // Основные проблемы в учении о магматогенных рудных месторождениях. М.: ИГЕМ РАН, 1997. C. 117–118.

- Вотяков С. Л., Масленников В. В., Борисов Д. Р., Краснобаев А. А. Марганец – индикатор условий образования карбонатов на колчеданных месторождениях Южного Урала // ГРМ, 1996. T. 36. № 6. С. 558–569.

- Пшеничный Г. Н. Карбонаты Узельгинского медноколчеданного месторождения, их состав и парагенезисы // Вопросы минералогии и геохимии руд и горных пород Южного Урала. Уфа, 1976. С. 32–39.