П. В. Хворов, В. А. Котляров

##### Институт минералогии УрО РАН, г. Миасс; khvorov@ilmeny.ac.ru

#### Минеральный состав талькитов

Кирябинского месторождения (Ю. Урал)

Кирябинское месторождение талькитов находится на территории Башкортостана в 6 км от с. Кирябинское. В структурном отношении район месторождения принадлежит зоне Главного Уральского разлома. Месторождение разрабатывалось сначала карьером, затем шахтным способом; в 60-е годы его разработка была прекращена.

Район месторождения сложен хлорит-серицит-кварцевыми сланцами и слюдистыми кварцитами, среди которых залегает тело антигоритовых серпентинитов длиной около 750 м и шириной порядка 250 м. Серпентиниты образуют пластовую залежь с северо-западным падением под углом 15–20°.

Талькиты месторождения приурочены к серпентинитовому массиву, причем основное развитие талькиты получили внутри массива (Центральный участок), хотя часть залежей находится на контакте серпентинитов и вмещающих пород. Основная отработка месторождения проводилась на Центральном участке, где выделяются пять сближенных тел талькитов. По качеству они являются одними из лучших среди месторождений Южного Урала, и их средний химический состав соответствует (%): SiO2 – 57.20, Al2O3 – 3.28, Fe2O3 – 4.46, CaO – 0.45, MgO – 29.76 [1].

В настоящее время осыпавшиеся борта карьера не позволяют однозначно трактовать строение залежи, поэтому в данной работе рассматриваются лишь минеральные различия талькитов и особенности их химического состава, а также состава хромшпинелидов из талькитов и вмещающих их серпентинитов.

Талькиты месторождения визуально разделяются на массивные и расланцованные разности, причем массивные имеют цвет от светло-серого до темно-серого, тогда как рассланцованные характеризуются, в основном, светлыми тонами. На контактах талькитов с серпентинитами встречается мономинеральный крупнолистовой благородный тальк, полосы которого имеют мощность до 10 см; также он отмечен в массивном тальките, где выполняет небольшие прожилки мощностью порядка 1 см.

Минеральный состав талькитов оценивался рентгеноструктурным методом по всем выделенным разностям. Основными минеральными составляющими талькитов являются тальк и хлорит. Многочисленные анализы не выявили зависимости минерального состава талькитов от их текстурных особенностей. Талькиты, имеющие наиболее светлую окраску, представлены мономинеральным тальком; более темноокрашенные талькиты содержат хлорит. Содержание хлорита в рудах Кирябинского месторождения не является постоянной величиной и варьирует в широких пределах: светлые разности содержат до 15 % хлорита и, в общем, могут называться собственно талькитами; более темные разности могут содержать до 50 % хлорита.

Темные (до черного) разности на контакте собственно талькитов и благородного талька состоят, в среднем, на 80 % из хлорита и на 20 % из талька. Рентгеноструктурный анализ выявил отличия хлоритов из талькитов от хлоритов из «черных» разностей, что может свидетельствовать о многостадийности в формировании залежей тальковых руд.

Представляется интересным рассмотрение минерального состава разностей на контакте тальковых залежей и вмещающих их серпентинитов. Несмотря на большие вариации соотношений хлорита 
и серпентинита, плавных переходов от талькитов к серпентинитам не наблюдается, все выделенные разности находятся внутри «блоков», ограниченных разрывными нарушениями. Изредка встречаются тальковые породы, не содержащие хлорита, но включающие перекристаллизованный серпентинит. В одном образце могут присутствовать две визуально различимые породы, разделенные тонкой трещиной: одна часть сложена серпентинитом с содержанием талька 5 %, во второй содержания талька и серпентинита приблизительно одинаковы; при этом серпентинит представлен крупными чешуйками размером 
до 2 мм, что отличает его от первичного массивного. Содержания  примесных элементов в талькитах Кирябинского месторождения не коррелируют с их валовым минеральным составом (табл. 1). По-видимому, концентрации элементов-примесей, в большей степени, зависят от состава акцессорных минералов и, возможно, от физико-механических характеристик каждого конкретного «блока».

Таблица 1

Элементы-примеси в породах Кирябинского месторождения

| № пробы и ее минеральный состав | Элементы (%) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Co | Zn | Cr | Ni | Mn |
| 7/3 – Благородный тальк | 0.005 | 0.003 | 0.002 | 0.086 | 0.014 |
| 1/4 – Тальк 100 % | 0.006 | 0.005 | 0.003 | 0.073 | 0.008 |
| 3/3 – Тальк 55 %, хлорит 45 % | 0.008 | 0.014 | 0.094 | 0.226 | 0.021 |
| 4/3 – Тальк 25 %, хлорит 75 % | 0.006 | 0.007 | 0.010 | 0.074 | 0.059 |
| 6/3А – Тальк 50 %, серпентин 50 % | 0.005 | 0.004 | 0.048 | 0.113 | 0.018 |
| 6/3Б – Тальк 5 %, серпентин 95 % | 0.007 | 0.015 | 0.006 | 0.110 | 0.029 |
| 8/3 – Серпентин 100 % | 0.007 | 0.002 | 0.012 | 0.197 | 0.029 |

Примечание. Анализы выполнены на приборе Perkin-Elmer 3110. Аналитик М. Н. Маляренок.

Состав акцессорных минералов, выделенных в тяжелую фракцию, был изучен на растровом электронном микроскопе (табл. 2). Образцы для исследований были отобраны как из талькитов Центрального участка месторождения, так и из вмещающих их серпентинитов. Также материал был отобран из измененного серпентинита, находящегося в талькитах. Как видно из таблицы, собственно хромиты можно наблюдать только в неизмененных серпентинитах, характерная их формула выглядит следующим образом: (Fe0.56Mg0.19Zn0.05)0.97 (Cr1.55Al0.44Mn0.05)2.04O4. Хромиты Кирябинского месторождения характеризуются повышенным содержанием цинка и марганца, что характерно для тальковых месторождений, приуроченных к серпентинитовым массивам [2]. В собственно талькитах, а также в измененных серпентинитах практически весь хромит замещен на магнетит.

Редкая вторичная минерализация представлена примазками малахита на зеркалах скольжения.

Таким образом, в тальковой залежи Кирябинского месторождения, кроме основного минерала – талька, присутствуют вновь образованный хлорит и магнетит двух генераций: октаэдрические кристаллы и зерна замещенного хромита. Формирование месторождения, вероятно, происходило в несколько стадий, что отразилось на минералогическом и химическом составе отдельных «блоков» талькитов.

Таблица 2

Состав хромшпинелидов и магнетита Кирябинского месторождения

| Порода | Состав (вес. %) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | MgO | Al2O3 | TiO2 | Cr2O3 | MnO | FeO | ZnO |
| Талькит | 0.00 | 0.21 | 0.00 | 13.85 | 0.69 | 84.33 | 0.00 |
|  | 0.62 | 0.72 | 0.15 | 15.16 | 0.83 | 82.10 | 0.00 |
|  | 0.42 | 0.91 | 0.00 | 17.00 | 0.99 | 79.51 | 0.00 |
|  | 0.08 | 0.58 | 0.18 | 7.44 | 0.26 | 90.40 | 0.00 |
| Серпентинит измененный | 0.37 | 0.78 | 0.00 | 16.06 | 0.63 | 81.93 | 0.00 |
|  | 1.16 | 0.94 | 0.42 | 33.92 | 1.25 | 60.62 | 0.67 |
|  | 0.57 | 0.77 | 0.00 | 12.01 | 0.36 | 85.29 | 0.17 |
|  | 0.00 | 0.51 | 0.00 | 17.47 | 0.78 | 80.39 | 0.24 |
|  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.50 | 0.74 | 75.87 | 0.24 |
|  | 0.13 | 0.72 | 0.24 | 2.13 | 0.37 | 95.73 | 0.03 |
|  | 0.48 | 1.13 | 0.00 | 1.49 | 0.37 | 96.34 | 0.00 |
|  | 0.47 | 0.81 | 0.08 | 10.88 | 0.50 | 86.14 | 0.04 |
|  | 0.00 | 0.64 | 0.00 | 19.37 | 0.58 | 77.80 | 0.58 |
|  | 0.69 | 0.94 | 0.07 | 9.70 | 0.59 | 87.07 | 0.00 |
|  | 0.00 | 0.23 | 0.10 | 15.74 | 0.48 | 82.16 | 0.00 |
|  | 0.19 | 0.62 | 0.00 | 12.06 | 0.36 | 85.81 | 0.15 |
|  | 0.00 | 0.40 | 0.00 | 16.87 | 0.67 | 80.59 | 0.77 |
| Серпентинит | 0.99 | 0.99 | 0.00 | 23.26 | 1.51 | 72.06 | 0.00 |
|  | 0.20 | 0.53 | 0.04 | 13.02 | 0.79 | 84.94 | 0.00 |
|  | 2.40 | 9.30 | 0.00 | 56.13 | 2.03 | 26.08 | 3.28 |
|  | 2.69 | 11.29 | 0.19 | 55.50 | 1.96 | 25.71 | 1.84 |
|  | 0.41 | 1.10 | 0.03 | 2.21 | 0.31 | 94.95 | 0.31 |
|  | 8.65 | 10.68 | 0.18 | 58.50 | 1.02 | 20.05 | 0.18 |
|  | 3.59 | 10.81 | 0.00 | 56.35 | 1.56 | 25.01 | 1.79 |
|  | 2.64 | 8.75 | 0.18 | 54.81 | 1.85 | 27.83 | 3.06 |
|  | 8.17 | 10.78 | 0.89 | 59.90 | 0.93 | 18.02 | 0.81 |

Примечание. Анализы выполнены на растровом электронном микроскопе с энергодисперсионной приставкой РЭММА-202М. Аналитик В. А. Котляров.

##### Литература

- Романович И. Ф. и др. Месторождения талька СССР. М.: Недра, 1973. 224 c.

- Хворов П. В. Сыростанское месторождение талькомагнезита (Южный Урал). Миасс: ИМин УрО РАН, 2003. 68 с.