## Slide 1
ЦЕОЛИТСОДЕРЖАЩИЕ ПОРОДЫ
ТАТАРСКО-ШАТРАШАНСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ
КАК НОСИТЕЛИ ТЕРАПЕВТИЧЕСКИХ БЕЛКОВ
2023
докладчик: Исламова Рузиля, аспирант ИГиНГТ КФУ
научный руководитель: Лопатин О.Н., профессор, д.г-м.н.
научный консультант: Ильинская О.Н., академик, д.б.н.
Notes: Добрый день, уважаемый Дмитрий Альбертович! Добрый день, коллеги.
Согласно поручению ректора по рекомендациям по использованию фирменного стиля, мы разослали всем руководителям подразделений письмо с просьбой предоставить нам обратную связь в виде предложений по изменению и корректировкам связанными с использованием фирменного стиля в презентациях.
Все полученные рекомендации мы разбили на три категории:
Предложения по оформлению презентации;
Предложения по внедрению новых единых стилеобразующих элементов;
Предложения по структуре презентаций.
Итак, перейдем к первому пункту – оформление.

## Slide 2: ЦЕЛЬ РАБОТЫ
Выявление адсорбционной способности цеолитсодержащих пород, а также анализ пролонгированного выхода адсорбированного белка для обоснования возможности цеолитсодержащих пород быть носителем различных белковых лекарственных препаратов.

## Slide 3
ТАТАРСКО-ШАТРАШАНСКОЕ
МЕСТОРОЖДЕНИЕ
ЦЕОЛИТСОДЕРЖАЩИХ ПОРОД
Ульяновская область
Республика Татарстан
ЕКАТЕРИНБУРГ
РОСТОВ НА ДОНУ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
МОСКВА
НОВОСИБИРСК
НИЖНИЙ НОВГОРОД
24
РОСТОВ НА ДОНУ
ЕКАТЕРИНБУРГ
НИЖНИЙ НОВГОРОД
МОСКВА
НИЖНИЙ НОВГОРОД
Татарско-Шатрашанское месторождение
24

## Slide 4: ЦЕОЛИТЫ
Водные каркасные алюмосиликаты щелочных и щелочноземельных металлов с эмпирической формулой:
Mex/n[AlxSiyO2(x+y)]×zH2O
где Me — металл, n — его степень окисления, х — число атомов алюминия, у — число атомов кремния, z — число молекул воды.
образец цеолита
структура цеолита

## Slide 5: БАДЫ С ЦЕОЛИТОМ В СОСТАВЕ

## Slide 6
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТОКСИЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
В ПРОДУКТИВНОЙ ТОЛЩЕ
ТАТАРСКО-ШАТРАШАНСКОГО
МЕСТОРОЖДЕНИЯ
Тюрин А.Н., Минералого-литологическая характеристика цеолитсодержащих пород Татарско-Шатрашанского месторождения.
Дис. канд. геол.-мин. наук. Казань, 2003.

## Slide 7
глубина отбора:
7,1-25 м, K2t-st
КАРТА РАЗМЕЩЕНИЯ СКВАЖИН
НА ТАТАРСКО-ШАТРАШАНСКОМ МЕСТОРОЖДЕНИИ
Обр.№2
Обр.№1
Обр.№3
Р-37
Р-42
А-1

## Slide 8
ЭЛЕКТРОННО-МИКРОСКОПИЧЕСКИЕ СНИМКИ ДРОБЛЕНЫХ ЦЕОЛИТСОДЕРЖАЩИХ ПОРОД
А
В
Образцы из скважин Татарско-Шатрашанского месторождения раздроблены, обработаны высокой температурой, промыты спиртом и разделены на фракции по средним размерам.
порошковая фракция
гранулярная фракция

## Slide 9
УДАЛЕНИЕ СПИРТА ИЗ ЦЕОЛИТОВ
ИЗУЧАЕМЫЕ ОБРАЗЦЫ ЦЕОЛИТОВ С ЖИДКОСТЬЮ В КОЛБЕ
цеолит в виде порошка
цеолит в виде гранулы

## Slide 10
ЦЕНТРИФУГА EPPENDORF 5415 С
ПЕРЕМЕШИВАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО ПЭ-6500
СПЕКТРОФОТОМЕТР SMARTSPEC PLUS

## Slide 11
Chart: Время, час
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 24
Р-37g | 11.6393 | 37.2611 | 37.4384 | 37.774 | 43.7075 | 73.0929
Р-42g | 20.1278 | 66.7606 | 74.91 | 71.4286 | 0 | 79.3317
A-1g | 4.1534 | 32.3944 | 49.3397 | 46.7181 | 0 | 69.5545
Chart: Время, час
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 24
Р-37p | 27.377 | 39.172 | 39.4089 | 32.3777 | 39.7959 | 67.8225
Р-42p | 40.2556 | 63.662 | 72.8691 | 57.0142 | 0 | 58.5396
A-1p | 39.2971 | 57.4648 | 66.1465 | 61.9048 | 0 | 70.297
ДИНАМИКА АДСОРБЦИИ АНИОННОГО БЕЛКА – БЫЧЬЕГО СЫВОРОТОЧНОГО АЛЬБУМИНА ГРАНУЛЯРНЫМИ И ПОРОШКОВЫМИ ЦЕОЛИТСОДЕРЖАЩИМИ ПОРОДАМИ ИЗ ТРЕХ СКВАЖИН
ТАТАРСКО-ШАТРАШАНСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ
порошковая фракция
гранулярная фракция

## Slide 12
Chart: Время, час
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 24
Р-37g | 0.202 | 0.415 | 0.449 | 0.425 | 0.336 | 0.27
Р-42g | 0.157 | 0.23 | 0.234 | 0.251 | 0 | 0.177
A-1g | 0.149 | 0.162 | 0.172 | 0.191 | 0 | 0.201
Chart: Время, час
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 24
Р-37p | 0.313 | 0.459 | 0.538 | 0.478 | 0.404 | 0.359
Р-42p | 0.176 | 0.211 | 0.233 | 0.247 | 0 | 0.191
A-1p | 0.22 | 0.265 | 0.263 | 0.24 | 0 | 0.195
ДИНАМИКА ВЫХОДА ОСТАТОЧНЫХ ОРГАНИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ ИЗ ОБРАЗЦОВ ЦЕОЛИТСОДЕРЖАЩИХ ПОРОД
порошковая фракция
гранулярная фракция

## Slide 13
ДИНАМИКА ВЫХОДА ОРГАНИКИ
ИЗ ПОРОШКОВЫХ (P)
И ГРАНУЛЯРНЫХ (G) ОБРАЗЦОВ ЦЕОЛИТОВ
ПРИ 260 НМ (БЕЛЫЙ СТОЛБИК) И 280 НМ (СЕРЫЙ СТОЛБИК)
ЧЕРЕЗ 2 ЧАСА НАБЛЮДЕНИЯ

## Slide 14
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ НЕОБРАБОТАННОГО СПИРТОМ ОБРАЗЦА №1 ЦП (ПАЧКА 1), ПОЛУЧЕННОЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ МИКРОТОМОГРАФИЕЙ
ГИСТОГРАММА СООТНОШЕНИЯ ОБЪЕМНОГО ПРОЦЕНТА ПОР К ИХ ЭКВИВАЛЕНТНОМУ ДИАМЕТРУ
Chart: Эквивалентный диаметр, мкм
| 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 74
 | 8 | 17.2 | 13.8 | 17.9 | 12.9 | 13.7 | 12.8 | 4
ДИАМЕТР
фото образца с матрицей породы
фото пор в породе
Суммарное количество пор: 5917

## Slide 15
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ОБРАБОТАННОГО СПИРТОМ ОБРАЗЦА №2 ЦП (ПАЧКА 1), ПОЛУЧЕННОЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ МИКРОТОМОГРАФИЕЙ
ГИСТОГРАММА СООТНОШЕНИЯ ОБЪЕМНОГО ПРОЦЕНТА ПОР К ИХ ЭКВИВАЛЕНТНОМУ ДИАМЕТРУ
Chart: Эквивалентный диаметр, мкм
| 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 78
 | 8 | 14.6 | 15.2 | 14.8 | 17.5 | 11 | 13.8 | 4.5
суммарное количество пор: 8745
ДИАМЕТР
фото пор в породе
фото образца
с матрицей породы

## Slide 16
Цеолитсодержащие породы Татарско-Шатрашанского месторождения содержат незначительное количество остаточных органических веществ, которое снижается
при высокотемпературном прокаливании
Установлено, что выход органики в жидкую водную фазу у порошковых образцов выше,
чем у гранулярных
Минимальный размер пор в образцах колеблется от 2.3-2.7 мкм до 74–78 мкм
Термическая обработка приводит к сжиганию органических веществ, что увеличивает пористость прокалённого образца в 1.5 раза по сравнению с непрокалённым
Цеолитсодержащие образцы способны сорбировать не только терапевтические белки,
но и более крупные бактериальные клетки
Использование высокотемпературной обработки образцов дает преимущества
для потенциальной сорбции белковых агентов в связи с элиминацией остаточной органики
ВЫВОДЫ

## Slide 17
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
Выражаю огромную благодарность сотрудникам Казанского университета и сотрудникам ТГРУ ПАО «Татнефть»
- Доценту кафедры микробиологии Г.Ю.Яковлевой за помощь в исследованиях
- Заведующей кафедрой микробиологии, д.б.н. О.Н. Ильинской за консультацию при обработке полученных результатов
- Сотруднику ТГРУ ПАО «Татнефть» А.Н.Тюрину за помощь при сборе геологических материалов, предоставление образцов
цеолитсодержащих пород и консультации