## Slide 1
Масленников Валерий Владимирович
Стратегические металлы и полуметаллы в рудных фациях
колчеданных месторождений: проблемы, достижения
и перспективы развития количественных
минералого-геохимических моделей
Палеозой
Урал:
1. Яман-Касы
2. Молодежное
3. Узельга-4
4. Юбилейное
5. Сафьяновское
6.Талган
7. Валенторское
8. Октябрьское
9. Таш-Тау
10. Джуса
11. Александринское
Рудный Алтай:
12. Николаевское
13. Артемьевское
14. Зареченское
Мезозой (Понтиды):
15. Кутлулар
16. Чейли-Маденкой
17. Лаханос
18. Киллик
19. Кизилкая
Кайнозой (Хокуроко):
20. Косака-Учинотай
21. Фурутобе
22. Эзури
23. Мицуки
24. Мицумине
25. Ханава
26. Косака-Мотояма
Масленников В.В. ЮУ ФНЦ МиГ УрО РАН
Места находок палеокурильщиков

## Slide 2
В 2025 году ключевым документом, регулирующим минерально-сырьевую базу РФ, стало Распоряжение Правительства РФ от 04.03.2025 N 500-р (04.03.2025) об утверждении плана мероприятий по реализации Стратегии развития минерально-сырьевой базы до 2050 года, который закрепляет приоритет геологоразведки (особенно стратегических видов сырья) и повышения глубины переработки ресурсов, направленные на обеспечение технологического суверенитета и устойчивого развития РФ. Стратегические металлы и полуметаллы — это элементы, критически важные для экономики, обороны и высоких технологий, запасы которых ограничены лишь отдельными странами или не бесконечны, при сильном колебании цен. Источником многих из них являются колчеданные месторождения.
В постановлении Правительства Российской Федерации (от 23.09.2025 г. № 1465) к 1-й группе относятся металлы (Cu, Co, Ni, Sn, Ge, In, Ga), запасы которых при любых сценариях развития национальной экономики удовлетворяют ее необходимые потребности до 2035 года. Ко 2-й группе относятся полезные ископаемые, достигнутые уровни добычи которых недостаточно обеспечены запасами на период до 2035 года: Pb, Zn, Sb, Au и Ag.
Не меньшее значение имеют основные стратегические полуметаллы (металлоиды): Ge (оптоволокно, инфракрасная оптика, электроника; Sb (огнезащитные составы, сплавы);Te (теллурид кадмия для солнечных панелей); As (полупроводниковые материалы, лазеры); Bi и Se (полупроводники, медицина). В некоторых странах стратегическими считаются As, Tl, Sb, Hg, Cd, поскольку несут экологические риски

## Slide 3
Modified after Moscalev, 2002.
Фации черных курильщиков
Постройка метф 2. Полей Рейнбоу , САХ

## Slide 4
10 m
Рудные фации колчеданных месторождений Урала
Месорождение Яман-Касы

## Slide 5
Минералогические ряды древних и современных курильщиков
Медно-колчеданный ряд (Яман-Касы
Медно-цинково-колчеданный ряд (Яман-Касы)
?
https://www.volcan
ocafe.org/black-smokers/
Bi2Te3 + (Fe, Co)Te2
PbTe+Te+HgTe+CoAsS
PbS+Ag2Te+Tn+AuAg
Белый ангидритовый
курильщик
– начальная стадия
черного курильщика
в СОХ
черный
темно-серый
серый
бесцветный
светло-серый
Se:
1000-3500
1000-500
500-100
100-10
<10ppm
Сфалерит+барит+кварц
Халькопирит

## Slide 6
у
А2
А1
А3
В1
В2
С1
Установлено сходство минералогической зональности многих сульфидных труб современных и древних черных курильщиков, что указывает на единство процессов их формирования
А2
Стенка
современного
черного
курильщика
Стенка
палеозойского
черного
курильщика
Стенка
миоценового
серого
курильщика
Стенка
современного
серого
курильщика

## Slide 7
Modified after Moscalev, 2002.
Изучение минералого-геохимической зональности курильщиков методом LA-ICP-MS (
The study a trend of pulses
( Ti, V, Mn, Co, Ni, Se,Te, Au, Ag, Bi, Fe, Cd, Cu, Zn Pb, Ba, Cr, Sb, As, Tl, U, V, Sn, In, Ga, Ge, Hg, Sc, Ti, Zr, Nb, Hf, Ta, Th, U, а также РЗЭ, Y) .

## Slide 8
Modified after Moscalev, 2002.
ZnS
CuFes2
FeS2
A
B
C
Зональноое распределение микроэлементов в стенке в стенке палеокурильщика, месторождение Яман-Касы, Урал

## Slide 9
Методом LA-ICP-MS распознано явление гидротермально-осадочной и гидротермально-метасоматической дифференциации элементов-примесей в современных и древних черных и серых курильщиках
Au
Ag
Ni
Pb
Sb
Mn
Tl
As
U
V
А1
А2
А3
В1
В2
С1
B3
Zn
Ag
Cd
Tl
As
Sb
Co
Se
Au
Ag
Ni
Co
As
Sb
In
Te
Pb
Hg
Co
Ag
Au
Mo
Te
Bi
Se
Sn
Te
Co
Te
Pb
Hg
Co
Ag
Au
Pb
As
Ag
Co
Mn
Tl
As
Ga
In
Sn
Sb
Zn
Hg
Mn, P, Ca
Na, K, Mg
Ba, Sr
B, Cs, Rb
U, V,
Au
РЗЭ
Co
As
Zn
Mo, W

## Slide 10
Modified after Moscalev, 2002.
Изменения содержаний Se и Te в пределах палеокурильщиков с увеличением содержания сфалерита и уменьшением содержания халькопирита
(Цулуйко, Масленников, Масленникова)
2 cm
ZnS
FeS2
CuFeS2

## Slide 11
ТºС
Физико-химическая схема минералогической зональности трубы серого курильщика
(программа “Selector”)
(по Третьяков, Масленников, 2008)
Третьяков Г.А.
Цифровые модели — это способ исследования реальных явлений, процессов, систем, основанный на изучении их математических моделей с помощью компьютерной техники.
Оболочка

## Slide 12
Диаграмма Se-Te для разделения типов курильщиков
(халькопирит)
Бесцветные

## Slide 13
1 –черные курильщики ВТП 9°50′ с.ш., 2 – черные серые курильщики Брокен Спур, Снейк Пит; 3 – серые курильщики Лаки Страйк, Гора Осевая, Менез Гвен; 4 – серые и белые курильщики Суийо, Пакманус, Сюзетта; 5- черные курильщики Рейнбоу, 6 – диффузеры Рейнбоу; 7 – дифузеры и белые курильщики всех остальных полей; 8,9 – гидротермальные трубы месторождения Яман-Касы: 8 – марказит-сфалерит-пирит-халькопиритовые с кварцем, 9 – халькопирит-пирит-сфалеритовые с баритом и кварцем.
Диаграммы Co-Ni для колломрфного пириа и Co-Sn для сфалерита гидротермальных труб месторождения Яман-Касы, Урал (8,9)

## Slide 14
Modified after Moscalev, 2002.
ультрамафитовые
базальтовые
Риолит-
базальтовые
Дуги
Горчие точки
СОХ
MOR
Hot Spots
BAB and Arc
The Urals
The Pontides
Hokuroko
Altai
Средние содержание высокотехнологичных микроэлементов в халькопирите курильщиков из разных геологических обстановок ( LA-ICP-MS, ppm)
Риолит-
дацитовые
и силициты
Риолит-
дацитовые
углеродистые отл.

## Slide 15
Комбинированная магматическая и рециклинговая гидротермальная модель формирования колчеданных месторождений (По эксп. Путова В.К. и др.)
Reaction zone
Remelting zone
seawater
Hydrothermal fluid
Модель включает:
Незрелая стадия: взаимодействие морской
воды с раскаленными породами кровли
магматической камеры с экстракцией Fe, Cu, Co, Sn в гидротермальный флюид благодаря разложению фемических минералов
Зрелая стадия: Экстракция Pb, Ba, Bi, Tl, In, Ga из полевых шпатов и гидрослюд, расстворение акцессорных сульфидов, арсенидов, стибнидов и теллуридов с обогащением флюидов Au, Ag, Sb, As, Te
Средняя стадия: Экстракция Zn из хлорита,
цинковистой шпинели и магнетита
Переплавление метасоматитов насыщенных
флюидами и обогащенных летучими элементами. Дополнительный вклад этих элементов (Tl, In, Ga,Cd, Hg, As, Sb, As, Te) во флюид при кристаллизации магмы

## Slide 16
Вобоснована зависимость состава курильщиков не только от состава рудовмещающих формаций, но и от зрелости гидротермальных систем (Третьяков, 2015, Масленников и др., 2014, 2017, 2019)
Co
Co
Co
Co
Bi
Bi
Bi
Bi
Bi

## Slide 17
На основе физико-химического моделирования поведения элементов методом минимизации потенциала Гиббса дана оценка вторичных преобразований различных пород в зависимости от их соотношений с нагретой морской водой в зоне рециклинга. Рассмотрены минеральные ассоциации, отлагающиеся при кондуктивном охлаждении раствора, покидающего зону реакции, что может интерпретироваться как один из механизмов формирования состава и зональности труб современных и древних курильщиков. Расчётные данные указывают на то, что температура в зоне взаимодействия морской воды с породами, их состав и «зрелость» гидротермальной системы являются важными факторами минералогического разнообразия рудных ассоциаций, отлагающихся на морском дне.
Минеральные ассоциации, отлагающиеся из кондуктивно охлаждающегося раствора в системе с перидотитом Соотношения порода/морская вода (η): а) 0.01, б) 0.025, в) 0.05, г) 0.075 (Третьяков, Масленников, 2017)

## Slide 18
Минеральные ассоциации, отлагающиеся из кондуктивно охлаждающегося раствора в системе с базальтом (Третьяков, Масленников, 2017)

## Slide 19
Минеральные ассоциации, отлагающиеся из кондуктивно охлаждающегося раствора в системе с дацитом (Третьяков, Масленников, 2017)

## Slide 20
Колусит Cu23.38V1.81(As3.44Ge1.35Sn0.82) (Zn2.48Fe0.26)S32.47
Modified after Moscalev, 2002.
Для халькопиритовых диагенитов характерны минералы, богатые селеном: науманнит –Ag2Se и богдановичит – Ag1,08Bi1,04 Se2 →Ag1,03 Bi1,10 Se2, клаусталит PbSe с содержанием серебра (Ag до 6 мас.%), ассоциированный с курилитом – Ag8,00 (Se2,84Te1,16)4,00 → Ag7,47 (Se3,40Te0,60)4,00 (рис. 3.3.6е) и рокезитом – (Cu1,02In0,98Fe0,07)2,07 (S1,86Se0,14)2,00 (рис. 3.3.6ж). Аюпова Н.Р. И др.2016
Редкие минеральные ассоциации сульфидных турбидитов, богатых воричными халькопиритом, сфалеритом и борнитом (рудных диагенитов) (Maslennikov et al., 2019)
Содержания Ga: сфалерит – 67–363 г/т (ср. 202 мас.%), халькопирит (33–364 г/т) (ср. 144 мас.%). Хлорит, эпидот и слюда – 7–8,5 мас.%, кимрит 2% (Сафина и др., 2015, 2025).
Моусонит Cu6,11Fe2,02Sn0,97S7,90 (рис. 3.3.3e), германита с формулой – Cu25,14(Ge2,25As1,44Sb0,35)Fe6,79S29,7, рокезит – Cu1,23In0,76Fe0,05S1,96.

## Slide 21
Концентрации In и Ga в различных типах
древних и современных курильщиков

## Slide 22
Эволюция минерального состава сульфидных отложений колчеданных
месторождений уральского типа в условиях субмаринного гипергенеза (гальмиролиза)
(Масленников и др. 2017)

## Slide 23
Древняя и современная
гидротермальная фауна
East Pacific
West Pacific
In the modern ocean, the most abundant vent fauna are localized on basalt-hosted black smokers in fast spreading MOR of the Eastern Pacific. Less fertile hydrothermal communities are associated with black smokers formed on basaltic and ultramafic substrates in slow spreading rifts of MAR. Scarce vent biota occur in black (gray) smoker ecosystems in back-arc and intra arc basins of the Western Pacific island arc belt composed of basalt and dacite units.

## Slide 24
Зависимость биопродуктивности современных и древних
дымоходов от содержания токсичных микроэлементов
в колломорфном пирите
Современные
Древние

## Slide 25
Относительно безопасно отрабатывать колчеданные руды в СОХ из-за низких содержаний в них токсичных элементов (Tl, Hg, As, Sb, Te) и крайне опасно в островодужных бассейнах из-за высоких содержаний Sb, Tl, Cd, As, Bi
Российская лицензионная
площадь в САХ
(по Черкашову Г.А.)
Слайд подарен Масленникову В.
компанией Nautilus в 2013г.

## Slide 26
Изменения содержаний таллия в системе взаимодействия горных пород и морской воды (моделируется программой «Селектор»по Г.А.Третьякову). Содержание таллия в системе «дацит/морская вода» значительно выше, чем в системе «базальт/морская вода». Таким образом, при отработке зрелых гидротермальных систем в островодужных бассейнах, вероятность отравления фауны гораздо выше, чем в СОХ.

## Slide 27
Опубликовано в 20 монографиях
и в 50 журналах

## Slide 28
Заключение
1. Основные черты минералого-геохимического сходства древних и современных курильщиков обеспечивается единством процессов взаимодействия гидротермальных флюидов с морской водой.
2. Различия обусловлены влиянием: 1) локальных вариаций физико-химических условий минералообразования; 2) состава рудовмещающих формаций и 3) степенью «зрелости» гидротермальных систем колчеданнобразования;
3. На континентах в основном сохранились курильщики, связанные в основном со более зрелыми гидротермальными системами. Они, так же как и современные островодужные серые курильщики, в наибольшей степени обогащены высокотехнологичными металлами и полуметаллами, за исключением Сo, Sn и Se, то есть элементов свойственных черным курильщикам СОХ.
4.В целом, высокотехнологичные элементы концентрируются в халькопирите (Se,In, Te, Bi), сфалерите (Sn, In, Ga), борните (Bi, Ag, Ge). Содержание микроэлементов зависит от кристалличности пирита: (Tl, Co, Ni, Ag, Au) – в колломорфной и фрамбоидальной, Ni – в субгедральной, (Co, Se) – в идиоморфной кристаллизации.Разнообразие высокотехнологичных элементов увеличивается с ростом доли кислых вулканических вмещающих пород в ряду типов месторождений ВМС: Атлантический → Кипрский → Уральский → Понтиды → Куроко и Алтай (Иберийский). В этом же ряду содержание Se, Te, Co и Sn уменьшается в гидротермальном халькопирите и сфалерите. Количество большинства летучих высокотехнологичных элементов увеличивается в колломорфном пирите в том же направлении.
5.Содержания высокотехнологичных элементов таких как In и Ga увеличивается в рудных фациях: в гидротермальных трубах серых курильщиков и в зонах подводного супергенного обогащения, однако они связаны с различными минеральными ассоциациями.

## Slide 29
Спасибо коллегам !
Профессор
А.Ю.Леин
Академик А.П.Лисицын
Академик В.А.Коротеев
Профессор В.В.Зайков
Профессор
Ю.А.Богданов
Профессор
Черкашов Г.А.
сн.с. С.П.Масленникова

## Slide 30
Галитовые «курильщики». Мертвое море