## Slide 1: «Геологическое строение, минералого-геохимическая зональность и генезис Новониколаевского месторождения меди (Южный Урал)»
Работу выполнил: Хребтиевский Владимир Валерьевич Научные руководители:
д.г-м.-н., Якубчук Александр Сергеевич (МГУ),
д.г-м.н., Плотинская Ольга Юрьевна (ИГЕМ РАН)
Специальность 1.6.10 – «Геология, поиски и разведка твёрдых полезных ископаемых, минерагения»

## Slide 2: Актуальность и практическая значимость исследования
Порфировые системы и связанные с ними эпитермальные и скарновые месторождения вносят самый существенный вклад в мировую добычу меди (около 75% мирового производства) и других попутных компонентов (Sillitoe, 2010). В настоящее время Урал можно рассматривать как промышленную медно-порфировую провинцию, включающую также сингенетические эпитермальные и скарновые месторождения (Грабежев, 2012).
Новониколаевское месторождение меди находится в 8 км на северо-северо-восток от Михеевского медно-порфирового месторождения – одного из крупнейших месторождений меди в России. Разработка прогнозно-поисковой модели для месторождений скарнового типа на территории Южного Урала и вблизи Михеевского месторождения в частности может способствовать приросту минерально-сырьевой базы России.
При первом геологическом описании Новониколаевское было предварительно отнесено к медно-порфировому типу (Белгородский и др., 1991) по аналогии с Михеевским месторождением (Гирфанов и др., 1991). Новониколаевское месторождение практически не изучалось за исключением работы (Горбунов и др., 2019), где дана краткая характеристика рудной минерализации. Скарны на Новониколаевском месторождении отмечались (Белгородский и др., 1991), однако информация об их составе и связи с оруденением отсутствует.

## Slide 3: Цель и задачи исследования
Основная цель исследования –
установить генетического типа Новониколаевского месторождения
Основные задачи исследования:
установление последовательности минералообразования
выявление минералого-геохимической зональности и связи гидротермальных изменений с процессами рудообразования на месторождении
определение типоморфных признаков основных рудных и жильных минералов.

## Slide 4: Фактический материал и методы исследования
Документация керна скважин – определение пород, руд, их взаимоотношений (60 скважин)
Петрографическое и минераграфическое изучение пород и руд в прозрачно-полированных шлифах с помощью поляризационного микроскопа Olympus BX-51 (100 прозрачно-полированных шлифов)
Спектроскопия диффузного отражения - определение глинисто-слюдистых минералов (ФГБУ «ВИМС»; аналитик В.А. Рассулов) (4 образца)
Сканирующая электронная микроскопия – определение химического состава, морфологии и структурно-текстурных взаимоотношений минералов (ИГЕМ РАН, МГУ; аналитики Л.А. Иванова, Л.А. Левицкая, В.О. Япаскурт, Н.Н. Коротаева)
Масс-спектрометрия с индуктивно связанной плазмой и лазерным пробоотборомм – определение микропримесей в магнетите, гематите, пирите (ИГЕМ РАН; аналитик В.Д. Абрамова)
Рентгеноспектральный микроанализ – определение химического состава оксидов железа и поиск микровключений (ИГЕМ РАН; аналитик Е.В. Ковальчук).
Личный вклад автора
Обработка и анализ фондовых и опубликованных материалов по теме.
Специализированная документация керна скважин с отбором образцов
Комплексная пробоподготовка.
Микроскопическое изучение пород и руд.
Участие в проведении исследований с помощью сканирующей электронной микроскопии, рентгеноспектрального микроанализа и ЛА-ИСП-МС.
Обработка, систематизация и интерпретация полученных результатов.
Методы исследования

## Slide 5: Геологическое строение района
А - Тектоническая схема Южного и Среднего Урала и положение месторождений, рассматриваемых в данной работе (Puchkov, 2017; Плотинская, 2023; Рыбалка и др., 2007)
Б - Схематическая геологическая карта Михеевского рудного узла по данным ОАО «ЮУГРК» (Шаргородский и др. 2005, с изменениями)
амфиболиты (Pz1?)
сланцы (S1);
туфы основного состава, алевролиты (S1-S2)
плагиограниты (C1?)
тогузакская толща (D3): базальты
вулканогенно-осадочная толща (D3)
базальты и их туфы (D3)
серпентиниты (D3)
Ульяновский комлекс (D3-C1)
габбро-диабазы
дациты, риодациты
Михеевский комлекс (D3-C1)
диоритовые порфириты
кварцевые диориты, плагиограниты
плагиогранит-порфиры
месторождения и рудопроявления медно-порфировых руд
разрывные нарушения

## Slide 6: Геологическое строение Новониколаевского месторождения
Схематическая геологическая карта Новониколаевского месторождения со снятым чехлом рыхлых отложений по данным АО РМК «Михеевский ГОК».

## Slide 7: На Новониколаевском месторождении выделены магматический, гидротермальный, гипергенный этапы минералообразования. Гидротермальный этап включает: 1) проградную скарновую (дорудную), 2) ретроградную скарновую, 3) апоскарновую, 4) пропилитовую и две пострудные – 5) кварц-карбонат-серицитовую и 6) аргиллизитовую стадии. Медно-полиметаллическое оруденение ассоциирует с ретроградными скарновыми и апоскарновыми изменениями, а золото-полиметаллическое – с пропилитовыми изменениями. Гидротермальная зональность выражена в смене от проградной скарновой к пропилитовой и аргиллизитовой зонам от центра к периферии месторождения.
Первое защищаемое положение

## Slide 8: Литологические разности
Гидротермальные изменения

## Slide 9: Распределение полезных компонентов
Литологические разности
Cu
Au
Ag
Степень гидротермальных изменений

## Slide 10: Распределение полезных компонентов
Скарнирование (гранат, магнетит)
Cu
Au
Ag
Апоскарновые и пропилитовые изменения (хлорит, карбонат)

## Slide 11: Распределение полезных компонентов
Кварц-карбонат-серицитовые изменения
Cu
Au
Ag
Аргиллизация (кальцит, глинистые)

## Slide 12: Гидротермальная зональность (юг)

## Slide 13: Гидротермальная зональность (север)

## Slide 14: Проградное скарнирование
Ретроградное скарнирование
Апоскарновые изменения
Пропилитовые изменения
Кварц-карбонат-серицитовые
изменения
Аргиллизация

## Slide 15: Последовательность минералообразования

## Slide 16
Второе защищаемое положение
На Новониколаевском месторождении установлена эволюция составов жильных минералов, которая заключается в увеличении содержания TiO2 в гранатах и снижении железистости хлорита и карбоната от ранних генераций к поздним.
Состав граната является типичным для Au-Fe-Cu скарновых месторождений.

## Slide 17: Гранат
Экзоскарн
Эндоскарн
Гранат-1
Гранат-2
Гранат-3

## Slide 18: Треугольные диаграммы состава граната
Содержание TiO2 в гранате
температура

## Slide 19: Хлорит
ретроградная (chl-1)
апоскарновая (chl-2)
пропилитовая (chl-3)
Хлорит-1
Хлорит-2
Хлорит-3
ретроградная стадия
пропилитовая стадия
апоскарновая стадия
Fe
Mg
Mg-Fe

## Slide 20: Температуры формирования хлорита
проградные скарны
ретроградные скарны
апоскарновые метасоматиты
сульфидизированные породы
пропилитизированные породы

## Slide 21: Карбонат
ретроградная (sid)
апоскарновая (dol)
апоскарновая (cal-1)
пропилитовая (ank+cal-2)
кварц-карбонат-серицитовая
(cal-3)
аргиллизитовая (cal-4)
ретроградная стадия
апоскарновая стадия
пропилитовая стадия
Fe
Mg
Mg-Fe

## Slide 22: Структурно-текстурные взаимоотношения и геохимические особенности оксидов железа (магнетита и гематита) на Новониколаевском месторождении указывают на формирование магнетита и гематита-1 на ретроградной скарновой стадии, а гематита-2 – на апоскарновой стадии позднее скарнообразования. Магнетит по составу является типичным для скарново-медно-порфировых месторождений (повышенные содержания Al, Mn, Mg, Ca, Ga, Zn). Гематит апоскарновой стадии характеризуется повышенными содержаниями W, Sn, In, Mo.
Третье защищаемое положение

## Slide 23
Hem 2
Hem 1
0.25 мм
0.5 мм
Mag
Оксиды железа
Fe
Mg
Ca
Ti
Si
Cr
Al
Na
Co
Cu

## Slide 24
(Dupuis, Beaudoin, 2011; Nadoll, 2011)
(Hu et al., 2014)
Ti-Fe включения

## Slide 25
Mag и Hem-1: Mg, Al, Mn, Co, Ni, Zn, Ga
Hem-2: W, Mo, In, Sn
(Dare et al.,2014; Nadoll et al., 2015)
Sph-1 - апоскарновый
Mo, Cass, In-минералы - ретроградные

## Slide 26: На Новониколаевском месторождении установлено зональное распределение различных генераций пирита. Пирит-1 характеризуется повышенными значениями Co/Ni и пониженными значениями As, Zn, Sb по сравнению с пиритом-2. Эти геохимические особенности свидетельствуют о пространственном положении пирита различных генераций относительно центра гидротермальной и рудной зональности.
Четвёртое защищаемое положение

## Slide 27
Пирит
ретроградная стадия
апоскарновая стадия
пропилитовая стадия

## Slide 28
Py-1: Co/Ni
Py-2: As, Zn, Sb

## Slide 30
ретроградная стадия
пропилитовая стадия
апоскарновая стадия
Py-2: Co/Ni ~0.5-1
Chl-2, Dol, Cal
близость к центру системы
Py-1: Co/Ni >=1
Chl-1, Sid
Сульфидизированные породы
Апоскарновые изменения и пропилитизация
Ретроградные скарны (магнетит)
Проградные скарны (гранат)
Py-2: Co/Ni <0.1
Py-2: Co/Ni ~0.1-0.5
Chl-2
Cu ~1-0.5%
Cu ~1%
Cu <0.1%
Cu ~0.5-0.1%
Chl
Py

## Slide 31
На Новониколаевском месторождении выделены магматический, гидротермальный, гипергенный этапы минералообразования. Гидротермальный этап включает: 1) проградную скарновую (дорудную),2) ретроградную скарновую, 3) апоскарновую, 4) пропилитовую и две пострудные – 5) кварц-карбонат-серицитовую и 6) аргиллизитовую стадии. Медно-полиметаллическое оруденение ассоциирует с ретроградными скарновыми и апоскарновыми изменениями, а золото-полиметаллическое – с пропилитовыми изменениями. Гидротермальная зональность выражена в смене от проградной скарновой к пропилитовой и аргиллизитовой зонам от центра к периферии месторождения.
На Новониколаевском месторождении установлена эволюция составов жильных минералов, которая заключается в увеличении содержания TiO2 в гранатах и снижении железистости хлорита и карбоната от ранних генераций к поздним.
Состав граната является типичным для Au-Fe-Cu скарновых месторождений.
Структурно-текстурные взаимоотношения и геохимические особенности оксидов железа (магнетита и гематита) указывают на формирование магнетита и гематита-1 на ретроградной скарновой стадии, а гематита-2 – на апоскарновой стадии позднее скарнообразования.
Магнетит по составу является типичным для скарново-медно-порфировых месторождений (повышенные содержания Al, Mn, Mg, Ca, Ga, Zn). Гематит апоскарновой стадии характеризуется повышенными содержаниями W, Sn, In, Mo.
установлено зональное распределение различных генераций пирита. Пирит-1 характеризуется повышенными значениями Co/Ni и пониженными значениями As, Zn, Sb по сравнению с пиритом-2. Эти геохимические особенности свидетельствуют о пространственном положении пирита различных генераций относительно центра гидротермальной и рудной зональности.
Заключение

## Slide 32: Спасибо за внимание!

## Slide 33: Геологическое строение Новониколаевского месторождения
михеевский комплекс (D3-C1): диориты, диоритовые порфириты
Геологический разрез по линии А-Б
известняки, алевролиты, песчаники, туфы и др. (D3)
ульяновский субвулканический комплекс (D3-C1): дациты, риодациты
0 м
100 м
200 м
300 м
400 м
0 м
контур первичных сульфидных руд
(у нижней границы коры выветривания)
бровка проектного карьера
подошва проектного карьера
Объёмные модели залежей первичных сульфидных руд Новониколаевского месторождения
(по материалам АО РМК «Михеевский ГОК»).
Схематическая геологическая карта Новониколаевского месторождения
со снятым челом рыхлых отложений
(по данным АО РМК «Михеевский ГОК).
Масштаб 1:2000.
А
Б

## Slide 34
Силикатные скарны (Grt+Mag+Ep+Chl+Carb+Qtz)
Магнетитовые скарны
(Mag+Chl+Carb+Qtz)
Сульфидизированные известняки
10
Разведочная
скважина
Номер разведочного
профиля
Зональность месторождения

## Slide 35
Полиметаллическое оруденение
10
Разведочная
скважина
Номер разведочного
профиля
Зональность месторождения
Выветрелые породы на глубоких горизонтах
Кварц-карбонат-серицитовые изменения и рассланцевание.

## Slide 36
1203-42.6
1203-42.6
1201-111.8
1201-112.6
1201-113.5
1101-109.1
1101-109.1
1203-55.5
0.5 мм
Grt
Mag+Hem
Chl
Mag+Hem
Carb
Grt+Mag+Hem
Mag+Hem
Элементы-примеси в оксидах железа

## Slide 37
Hem 2
Hem 1
Mag (Grt+Mag+Hem)
Mag (Mag+Hem)
Hem (Grt+Mag+Hem)
Hem (Mag+Hem)
0.25 мм
0.5 мм

## Slide 38
1203-42.6-2
1203-42.6-3
1203-42.6-4
1203-55.1-1
1203-55.1-2
1201-113.5-1
1201-113.5-4
Fe
Mg
Ca
Ti
Si
Cr
Al
Na
Co
Cu

## Slide 39
1201-112.6
1201-111.8
1203-42.6
1203-55.5
1101-109.1
1201-113.5
Номер образца

## Slide 40: Генезис Новониколаевского месторождения
возможности развития скарнов вблизи медно-порфировых систем (Silitoe, 2010)
наличия скарново-медно-порфировых объектов на Южном Урале (Грабежев, Ронкин, 2007; Грабежев, Пальгуева, 2004)
прямой зависимости увеличения содержаний полезных компонентов (Cu, Au и др.) в интервалах скарнированных пород и их широкой распространённости на месторождении
состава граната и элементов-примесей в магнетите в рудах месторождения
схожести признаков метасоматитов и скарнов Новониколаевского месторождения со скарново-медно-порфировыми месторождениями Южного Урала.
Схема строения медно-порфировой системы, демонстрирующая пространственные взаимоотношения: расположенного в центральной части в многофазном порфировом штоке и близлежащих вмещающих породах Cu±Au±Mo оруденения; периферических проксимальных и дистальных скарнов, метасоматических месторождений в карбонатах и стратиформных (удаленных вкрапленных) месторождений в карбонатных породах и субэпитермальных жил в некарбонатных породах; вышезалегающих эпитермальных месторождений HS и IS типов внутри и вокруг зоны вторичных кварцитов (литокапов).
Отнесение южной части Новониколаевского месторождения к скарново-медно-порфировому типу можно сделать на основании:
Положение Новониколаевского месторождения на обобщённой схеме медно-порфировой системы

## Slide 42: Магматический этап
Chl
Calcite
01
(Chromite)
Grt
Qtz
02 (Di)
01 – хромит
02 – пироксен-диопсид
Изображение в обратно-рассеянных электронах, обр. Н-6-02
Фото шлифа, обр. Н-4-01
(проходящий свет, николи II).
Изотропный ильменит с лейкоксеном со слабыми красно-буроватыми внутренними рефлексами.
Окварцованный и карбонатизированный скарн (гранат, диопсид CaMg(Si2O6)) по основному-ультраосновному магматиту. Обрастание хромита FeCr2O4 гранатом.
Calcite
Chl
Химический состав минералов из образца Н-6-02 по результатам микрозондового анализа, мас. %.
Фото прозрачно-полированного шлифа, обр. Н-1401-94.0
(отражённый свет).
Частично замещённое рутилом зерно ильменита.
Н-6-02 | MgO | Al2O3 | SiO2 | CaO | TiO2 | V2O3 | Cr2O3 | MnO | FeO | Всего
01 | 0,77 | 3,9 |  | 0,52 | 0,44 | 0,24 | 44,58 | 8,37 | 39,93 | 100
02 | 16,13 | 0,62 | 52,93 | 27,96 |  |  |  | 0,32 | 1,96 | 100

## Slide 43
На гиперспектральный анализ
Определение глинистых минералов: Обр. 1202-46.8; 1203-15.8; 1203-37.3; 1503-143.0.
Аргиллизиты
Обр. 1202-46.8
Обр. 1503-143.0
Обр. 1203-37.3
Обр. 1203-15.8

## Slide 44
Минералого-геохимическая зональность
N-11/03
Py+src
Py+chl+src
Py+chl (kfs)
Py+chl
Py+chl+src
Py+chl+src
Py+src
100
Py+chl
Py
Py+src
Py+chl+src
П
Py+src
П
П
П
Py+chl
Py+chl+src
П
П
Py+chl
Py+chl
П
Py+src
Py
Py+src
Py+src
Сhl
Py+chl
Py+src
Py+chl+src
Py+chl+src
Сhl
Py+chl+src
П
П
Сhl+src
Py
Py+chl+src
Py+chl+src
Py+src
Py+chl
Py+chl

## Slide 45: Скарновая стадия
Qtz
01 (Grs) Ca3Al2(SiO4)3
02 (And)
Ca3Fe2(SiO4)3
Calcite
01 - гранат-гроссуляр
02 - гранат-андрадит
Фото шлифа, обр. Н-26-04-2
(изображение в проходящем свете, николи X).
Скарнированный (изотропный гранат, эпидот с яркими сарафанными цветами интерференции) андезибазальт.
Изображение в обратно-рассеянных электронах, обр. Н-6-02
Изображение в обратно-рассеянных электронах, обр. Н-6-02
Скарн по андезибазальту. Гранат образует структуру распада твёрдого раствора.
01 (более тёмные участки) – гроссуляр,
02 (более светлые участки) – андрадит
Окварцованный, карбонатизированный гранатовый скарн по основному-ультраосновному магматиту.
Qtz
Chlorite
Ep
Grt
Calcite
Химический состав минералов из образца Н-6-02 по результатам микрозондового анализа, мас. %.
Grt
Qtz
Calcite

## Slide 46
01 - рутил
02 - ильменит
03 - апатит
Фото прозрачно-полированного шлифа, обр. Н-1401-97.8
(отражённый свет).
Замещение амфибола хлоритом, пиритом, рутилом, сфалеритом с эмульсионной вкрапленностью халькопирита.
Фото прозрачно-полированного шлифа, обр. Н-1401-97.8
(проходящий свет, николи X).
Изображение в обратно-рассеянных электронах, обр. Н-2604-2
Корродированный ильменит, замещаемый хлоритом, рутилом (более светлые участки) и апатитом с микровключениями монацита в эндоскарне.
Поздний хлорит-карбонатный прожилок с галенитом и сфалеритом с эмульсионной вкрапленностью халькопирита пересекает ранний безрудный прожилок.
Химический состав минералов из образцов Н-2604-2 и Н-6-02 по результатам микрозондового анализа, мас. %.
Chl
Ilm
Rt
Ap
Monazite
Epidote
Qtz
Gn
Sphalerite
Chl
Chl
Carb
Py
Sphalerite
Rt
Amf
Н-2604-2 | F | P2O5 | CaO | TiO2 | FeO | Всего
01 |  |  |  | 99,6 | 0,4 | 100
02 |  |  |  | 69,3 | 30,7 | 100
Н-6-02 |  |  |  |  |  | 
03 | 3,82 | 42,86 | 53,32 |  |  | 100

## Slide 47
Скарнирование (grt, px, mag)
Кварц-карбонат-серицитовые
Аргиллизация
Обр. 1203-55.5. Проходящий свет. Николи II.
Обр. 1203-55.5. Отражённый свет.
Обр. 2604-81.0. Проходящий свет. Николи X.
Обр. 1401-97.8. Отражённый свет.
Обр. 1201-24.7. Проходящий свет. Николи X.
Обр. 2406-189.5. Проходящий свет. Николи X.

## Slide 48
01, 02, 03 - индий-содержащий сульфид
04 - касситерит
Фото прозрачно-полированного шлифа, обр. Н-2204-117.5
(отражённый свет).
Блёклая руда обрастает корродированный пирит и халькопирит со сфалеритом.
Изображение в обратно-рассеянных электронах, обр. GN-4-1
Изображение в обратно-рассеянных электронах, обр. GN-4-1
Индий-содержащий сульфид в виде вростков в пирите.
Светлые зёрна идиоморфного касситерита SnO2 в кварц-халькопиритовом прожилке по пириту.
Химический состав минералов из образца GN-4-1 по результатам микрозондового анализа, мас. %.
Cassiterite
Py
01
03
02
In-Sn sulphide (?)
Apy
Fh
Cpy, Sph
GN-4-1 | S | Mn | Fe | Cu | Zn | In | Sn | Всего
01 | 40 |  | 10,16 | 6,6 | 31,14 | 12,1 |  | 100
02 | 32,92 | 0,13 | 18,87 | 8,6 | 24,6 | 14,88 |  | 100
03 | 35,67 |  | 19,93 | 19,1 | 8,58 | 2,22 | 14,5 | 100
GN-4-1 | SiO2 | TiO2 | FeO | SnO2 | Всего
04 | 0,6 | 0,46 | 1,24 | 97,7 | 100

## Slide 49
Фото шлифа, обр. Н-26-04-1
(изображение в проходящем свете, николи X).
Окварцованный, серицитизированный
и карбонатизированный
риодацит-порфир.
Фото прозрачно-полированного шлифа, обр. Н-2204-117.5
(отражённый свет).
Фото прозрачно-полированного шлифа, обр. Н-2406-189.5
(отражённый свет).
Герсдорфит образует кайму вокруг ксеноморфного зерна халькопирита.
Две генерации пирита (корродированный блёклой рудой и идиоморфный). Галенит обрастает стенки сфалерита.
Py1
Py2
Gn
Fh
Sph
Chalcopyrite
Gersdorffite

## Slide 50
01 - колорадоит
02 - теллуровисмутит
Изображение в обратно-рассеянных электронах, обр. GN-4-2
Ксеноморфное зерно колорадоита в пирите.
Изображение в обратно-рассеянных электронах, обр. GN-4-1
Изображение в обратно-рассеянных электронах, обр. Н-11-03
Зёрна цумоита в кварцевом прожилке по пириту.
Химический состав минералов из образцов Н-2604-2 и Н-6-02 по результатам микрозондового анализа, мас. %.
Hessite
Ag2Te
Chlorite
Chalcopyrite
Py
(01)
Coloradoite HgTe
(02) Tellurobismuthite Bi2Te3
Py
Qtz
GN-4-2 | S | Fe | Te | Bi | Hg | Всего
01 | 5,72 | 4,66 | 33,75 |  | 55,87 | 100
Н-11-03 |  |  |  |  |  | 
02 |  | 1,76 | 49,67 | 48,57 |  | 100
Мелкое зерно гёссита в хлоритовом прожилке.

## Slide 51: Геологическое строение района
- увельская свита (O2-3uv), амфиболиты
- катенинская толща (S1-2kt), основные туфы
- варненская толща (S1vr), кремнисто-глинистые сланцы
- ащисуйская толща (D3-C1as), базальты и терригенно-карбонатные породы
- аккаргинская толща (C1ak), базальты
- ульяновский субвулканический комплекс (D3-C1), дациты, риолиты, порфириты
- михеевский комплекс (D3-C1), гипабиссальные гранитоиды (рудоносный комплекс)
- новониколаевский комплекс (C2), плагиограниты, граниты
- серпентиниты (C1)
Геологическая карта Михеевского рудного района
со снятым чехлом рыхлым отложений (Новиков и др., 2010).
Масштаб 1:25000.
100 м
Стратифицированные образования
Интрузивные комплексы

## Slide 52: Тектоническое строение и позиция района в региональных структурах
Михеевская грабен-синклиналь
Схема тектонического районирования
(ОАО “Башкиргеология”, 2001;
В.И. Козлов, А.А. Макушин)
Новониколаевское месторождение приурочено к Михеевской грабен-синклинали, относящейся к восточной подзоне Нижнесанарско-Текельдытауской зоны, находящейся в пределах Зауральской мегазоны.
Михеевское месторождение
Новониколаевское месторождение

## Slide 53: Изучение петрофизических свойств образцов и их связи с метасоматическими изменениями (плотности твердой фазы (d, г/см3), эффективной пористости (Пэф,%), модуля Юнга (ГПа),магнитной восприимчивости (маг, 10-5 ед. СИ) и бета-излучения (beta, импульс/см3*сек).
Дендрограмма петрофизических свойств образцов -2 группы:
серицитизированные (beta, Пэф), скарнированные и известняки (маг, E,d)
Дендрограмма петрохимического состава образцов -2 группы: серицитизированные (К) и скарнированные (Ca, Mn)
Дендрограмма классификации образцов по петрофизическим параметрам -2 группы (подгруппа 1,7,9 –серицитизированные, подгруппа 5,3,6-скарнированные, остальные-промежуточные)

## Slide 54: Модель потенциального распространения скарнированных пород на Новониколаевском месторождении
Sample
№ Н-26-04-2
Sample
№ Н-25-01
Sample
№ Н-6-02
Sample №
- возможная область биметасоматического контакта диоритовых порфиритов и известняков
- тела потенциально скарнированных пород (андезибазальты и их туфы со степенью изменения «3» и выше (до метасоматитов со степенью изменения «5»)
- номер образца со скарновой ассоциацией минералов
- контур и название скважины
N-15-3

## Slide 55: История геологического развития района
Таконская тектоническая стадия (ордовик – ранний силур).
Формирование ультрамафитовых и базальтовых комплексов в условиях спрединга Уральского палеоокеана. Образование увельской свиты амфиболитов.
Тельбесская тектоническая стадия (фамен (девон) – ранний карбон):
Формирование офиолитовой ассоциации дунит-гарцбургит-габбровой и кремнисто-базальтовой формаций в условиях спрединга или в надсубдукционных обстановках (возможно в условиях задугового бассейна).
Образование варненских кремнисто-глинистых сланцев и катенинских туфов основного состава.
Судетская тектоническая стадия (поздний девон – ранний турне):
Ранняя подстадия: формирование известняков и андезитов в мелководных и субдукционных обстановках закрытия Уральского палеокеана. Образование ащисуйской толщи андезибазальтов, туфов, известняков.
Поздняя подстадия: формирование диорит-порфиритового комплекса в связи с коллизией между Восточно-Европейским и Казахстанским палеоконтинентами и закрытием Уральского палеоокеана.
Формирование Новониколаевского месторождения связано с внедрением михеевской диорит-порфиритовой формации, имеющей возраст 356 ± 6 млн лет (Грабежев, Ронкин, 2011).
Уральская тектоническая стадия (пермь):
Столкновение Восточно-Европейского и Казахстанского палеоконтинентов проявилось в активизации магматизма и внедрении гранитоидов монцонит-граносиенит-гранитной, гранитной и лейкогранитной формаций.
Киммерийская тектоническая стадия (триас-ранняя юра):
Постколлизионное растяжение территории, оформление орогена Южного Урала и формирование и последующее деформирование лимнической терригенно-угленосной формации триаса.
Альпийская тектоническая стадия (вторая половина мезозоя-кайнозой):
воздымание территории Южного Урала, формирование современного рельефа района.