## Slide 1: Шеелит разнотипных рудных месторождений, его индикаторная роль и методы исследования
Плотинская О.Ю.
ИГЕМ РАН, Москва
А также:
Коваленкер В.А., Киселёва Г.Д., Языкова Ю.И., Минервина Е.A., Борисовский С.Е., Жиличева O.M. (ИГЕМ РАН), Бакшеев И.А. (МГУ), Грабежев А.И. (ИГГ УрО РАН), Артемьев Д.А., Степанов С.Ю. (ЮУ ФНЦ МиГ УрО РАН), Савичев А.А. (Полюс), R. Seltmann, N. Salge (NHM, London, UK)
Pingwu beryl mine, Huya township, Mount Little Xuebaoding, Mianyang, Sichuan, China © jdehaye

## Slide 2: Почему шеелит?
    CaWO4 – CaMoO4
шеелит – молибдошеелит – повеллит
www.mindat.org:
Са
Са
Са
W
W6+
W
О2-
Рудный минерал W №2 (вольфрамит №1)
Прозрачный => содержит ФВ
(прямая информация об условиях)
Широкий изоморфизм W–Mo Са – REE, Sr, Nb, Pb ….
Rb-Sr, Sm-Nd, Pb-Pb изотопные системы
(прямая информация об изотопном
возрасте и источнике вещества)
тетрагональный
дипирамидальный 4/m
No. 5 Mine, Baia Sprie, Romania
Pingwu beryl mine, Mount Little Xuebaoding, Sichuan, China
Yaogangxian Mine, Yaogangxian W-Sn ore field, Hunan, China
разные типы месторождений
[W6+O 2- 4] 2- + УФ =
= [W5+O 1-,2-4] 2-
Дефектные анионные центры
e-
e-

## Slide 3: Методы изучения
1. Фотолюминесценция в УФ-свете
не подходят!
Берёзовское Au
(Ср. Урал)
Коротковолновый УФ-диапазон, 100 – 280 нм (в продаже 254 нм + стекло BLB)
берегите глаза!!!
Макро
Дефектные анионные центры [W5+O4]3- – голубой, [Мо5+O4]3- – коричневый (Greenwood, 1943; Таращан, 1978 и др.)
Юбилейное Au-порфировое (Ю. Урал, KZ)
Микро
1 см
Спектроскопия: оптическая
Раман, ИК
Рассулов, 2011
Берёзовское
UV

## Slide 4: Методы изучения
2. Катодолюминесценция (CL)
Шахтама Мо-порфи-ровое, Забайкалье
VPSE (Variable Pressure Secondary electron)
Катодолюминесценция в реальных цветах CCD Videoscan 285 (ИГЕМ РАН)
Быстринское Cu-Fe-Au (Забайкалье)
300 мкм
Детектор с параболическим зеркалом с раздельными изображениями в ложных цветах
(Gatan ChromaCL) >
CL-спектроскопия
(MacRae et al., 2009)
Eu2+/Eu3+
Red
Green
Blue
RGB

## Slide 5: Методы анализа химического состава
Микрозонд
ЛА-ИСПМС
Mo6+ <–> W6+
3 - 8.5 wt.% MoO3
<2.7 wt.%
MoO3
Юбилейное
Au-порфировое
11 wt.%
MoO3
Мо, РЗЭ, Y, Sr, Na, As, Nb,
Pb, Th, U, Mg, K, Ti, V, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Rb, Та, Ba…
2Ca2+ = (REE,Y)3+ + Na+ !MREE!
Ca2+ + W6+ = (REE,Y)3+ + (V, As, Nb, Ta)5+
3Ca2+ = 2(REE,Y)3+ + Cavac
Reich et al., 2017
REY3+ <–> Ca2+

## Slide 6: Индикатор типа оруденения
Miranda et al., 2022
1) Шеелит орогенных месторождений:
Берёзовское и Колар
2) Шеелит магматогенных месторождений:
Быстринское скарново-порфировое
Индикатор эволюции флюида

## Slide 7: Орогенные месторождения. Берёзовское
Ильинская
дайка
Севастьяновская дайка
1 см
1 см
1748 – н.в. добыто ~ 160 т Au
Всего ~ 250-400 т
базальты, туфы
Шарташский
массив
1 см

## Slide 8
ультрамафиты
Sch-1
Sch-2
Sch-3
r = 0.94
r = 0.89
Снижение изоморфной
ёмкости с падением Т (?)
Минерал/хондрит
2Ca2+ = (REE,Y)3+ + Na+
Ca2+ + W6+ = (REE,Y)3+ + (V, As, Nb, Ta)5+
3Ca2+ = 2(REE,Y)3+ + Cavac
UV
Sch-1
Sch-3
Ильинская дайка
CL
CL

## Slide 9: Орогенные месторождения. Колар
(Pal et al. 2019)
2.5 Gа
2.7 Gа
1884 – 2001 гг
добыто 900 т Au
>2.9 Gа
UV

## Slide 10: Орогенные месторождения. Колар
Gatan ChromaCL
Истощение флюида
по средним РЗЭ
Минерал/хондрит
r = 0.57
~2.5 Ga
UV
Распространён широко
Берёзовское
Колар
Miranda et al., 2022
3Ca2+ = 2(REE,Y)3+ + Cavac

## Slide 11: Быстринское р.поле
J1-2
песчаники
D1-2 siltstone,
limestone
Cm1 изв-ки
J2-3 граниты,
сиенит-порфиры
J2-3
диориты
(Харитонов и др., 2003)
www.nornik.ru:
Cu 2.2 Mt, Fe 75 Mt,
Au 250 t, Ag 1100 t
Скарны
В-Иль
МЧ
ЮР
Бы2
Bystrinskoe
West Stanovoi terrane
Argun terrane
Aga terrane
Late Paleozoic
& Middle Mesozoic granitoids
Mesozoic
syn-postcollision
troughs
Mongolia–Okhotsk Suture Zone
modified after Zorin et al. (2001)

## Slide 12
J1-2
песчаники
D1-2 siltstone,
limestone
D1 изв-ки
J2-3 граниты,
сиенит-порфиры
J2-3
диориты
1 см
Qtz
Mo
Py
Ccp
Dol-Ank
Qtz
1 см
Скарны
Mgt
Ccp
Py
Po
Типы шеелита
(Коваленкер и др.,
ГРМ 2019)
Sch

## Slide 13: Шеелит из кварцевых жил
1 см
Qtz
Mo
1 мм
Sch
Pov
Qtz
0.2-5.5%
MoO3
3.8-5.6% MoO3
0.3-0.5% MoO3
Коваленкер и др., ГРМ, 2019
Минерал/хондрит
2Ca2+ = (REE,Y)3+ + Na+
3Ca2+ = 2(REE,Y)3+ + Cavac
UV
UV

## Slide 14: Шеелит из кварц-сульфидных прожилков
Py
Ccp
Dol-Ank
Qtz
1 см
CL
Mo4+ <–> Mo6+
Минерал/
хондрит

## Slide 15: Шеелит из кварц-сульфидных прожилков
тетрад-эффект
UV
~0.2 % Mo
~0.3 % Mo
~0.2 % Mo
Минерал/хондрит
1
1
1
2
2
1
3

## Slide 17: Тунгстенит WS2
100 µm
Sch
WS2’’
577oC & 1000 bar (Hsu, 1977)
10 µm
Киселева и др., ДАН 2021
20 µm

## Slide 18: Скарн. Участок Малый Медный Чайник
1 см

## Slide 19: Шеелит из скарнов. Участкок Верхний Ильдикан
Вольфрамит,
жильные W
(Zhang et al., 2018)
Вольфрамит,
W Центр. Руанда
(Goldmann et al., 2019)
Минерал/хондрит
Mo 0.5-0.6 %
Mgt
Sch
Po
Ccp
1 мм
UV

## Slide 20: Заключение
Шеелит орогенных месторождений, не имеющих связи с интрузиями, более гомогенный и менее информативен в качестве трассера эволюции флюида.
Быстринское
Miranda et al., 2022
Miranda et al., 2022
Sciuba et al., 2016, 2019
Обычно от высокого Мо (окислительные условия) при пологом спектре с обратным наклоном к ассиметричному куполу, иногда с Eu/Eu*>1 (восстановительные условия).
Шеелит месторождений, связанных с кислыми интрузиями фиксирует длительную и сложную эволюцию рудообразующего флюида.

## Slide 21: Спасибо за внимание!
Xue Bao Diang Mine (Xue Bao Ding Mine), Pingwu, Chengdu area, Sichuan, Southwest Region, China. © Mike Haritos
Hwa Mine, Neungam-ri, Angseong-myeon, Chungju City, North Chungcheong Province, South Korea © Fabre Minerals
Широкие перспективы для дальнейших исследований!

## Slide 22
Приглашаем всех!
+ Молодёжная
Школа ноябрь!