ОСОБЕННОСТИ СТРУКТУРЫ ТИТАНОСИЛИКАТНЫХ СТЕКОЛ  ПО ДАННЫМ СПЕКТРОСКОПИИ КОМБИНАЦИОННОГО РАССЕЯНИЯ

Кориневская Г.Г., Муфтахов В.А.

Институт минералогии  УрО РАН, г. Миасс galkor@yandex.ru

Изучение структурного положения титана в титаносиликатных стеклах проводилось неоднократно и различными методами: инфракрасной спектроскопией, спектроскопией ядерного магнитного резонанса, рентгеновской и нейтронной дифракции и т.д. Наиболее детальная информация о строении силикатных стекол получена методом спектроскопии комбинационного рассеяния света. При комбинационном рассеянии света происходит изменение поляризации света, характеризуемое степенью деполяризации полос (ρ). Полосы, для которых в спектре КР степень деполяризации равна 6/7, называют деполяризованными; они соответствуют антисимметричным колебаниям молекулы.  Если 0<ρ<6/7,  то полосы поляризованные; они соответствуют симметричным колебаниям молекулы. Бобовичем и др. (1955) получены поляризованные спектры КР калий- и натрий-силикатных стекол, интерпретация колебательных спектров которых была проведена из предположения существования в стеклах цепочек, кремнекислородных слоев и областей, подобных кварцу [Анфилогов и др., 2005].

Целью настоящей работы является выявление влияния титана на структуру силикатных стекол с различными катионами-модификаторами и роли титана в данных титаносиликатных системах.

В данной работе для регистрации спектров комбинационного рассеяния использовали светосильный спектрометр ДФС-24. В качестве источника возбуждения применяли импульсный неодимовый лазер ЛТИ-701 (длина волны 532 нм, мощность 1Вт, частота модуляции - 8,7 кГц, длительность импульса на акустооптическом затворе – 2 мкс).

Известно, что ионы титана  входят в тетраэдрическую силикатную решетку и могут являться как катионами-модификаторами, так и к катионами-стеклообразователями. Исследованию роли титана в силикатных стеклах посвящены работы Dingwell ,1992; Gan and Navrotsky, 1996; Lange and Navrotsky, 1993; Dickinson and Hess, 1985; Farges et al., 1996; Hanada and Soga, 1980; Mysen and Neuville, 1995; Sakka, 1989; Furukawa, White, 1979 и другие. Данные неоднозначны.

На рис 1,1 представлен спектр КР исходных силикатных (беститановых) стекол системы 40%Na2O-60%SiO2, который характеризуется присутствием интенсивных полос в высокочастотной (800-1200 см-1) области: полосы с максимумом ~950 см-1, ~1100 см-1, связанные с колебаниями тетраэдров SiO4 с двумя и одним немостиковыми атомами кислорода (структурные единицы Q2 и Q3 соответственно). В области средних частот (700-800 см-1) расположена слабая деполяризованная полоса, связанная с деформационными колебаниями мостиковых связей Si-O-Si в микрообластях, структура которых близка  к структуре стеклообразного SiO2. В низкочастотной области (400-700 см-1) присутствует интенсивная полоса, связанная с симметричными валентными и частично деформационными колебаниями мостиков Si-O-Si.

На рис 1,2 и 1,3 представлены спектры КР титаносиликатных стекол системы 40%Na2O-60%SiO2-х%TiO2 с содержанием 1 мольн.% и 5 мольн.%. В КР спектрах титаносиликатных стекол, по сравнению со спектрами исходных беститановых стекол, наблюдаются существенные изменения. В высокочастотной области наблюдается появление полосы с максимумом около 880 см-1, которая объясняется присутствием тетраэдров TiO4. Дополнительная полоса 880 см-1, появляющиеся в спектрах КР титаносиликатных стекол обусловлена колебаниями TiO4. По данным [Mysen, 1995 и др.] наличие полосы с максимумом 880 см-1 говорит о нахождении титана в четвертной координации. Интенсивность этой полосы систематически увеличивается при увеличении концентрации титана в стеклах. Соотношения частоты с отнесением полос приведены в таблице 1.

Таблица 1. Отнесение характеристических полос в спектрах КР титаносиликатных стекол.

| Положение характеристической полосы,  см-1 | Отнесение полосы |
| --- | --- |
| 270 | Ti-O валентные полосы, характерные для титана в шестерной координации |
| 600-625 | Симметричные валентные и частично деформационные колебания мостиков Si-O-Si |
| 750-770 | Колебания O-Si-O в кремнийсодержащих системах |
| 800-850 | Валентные колебания изолированных тетраэдров SiO2 со всеми немостиковыми атомами кислорода (Q0) |
| 880 | Характерная полоса для титана в четвертной координации |
| 900 | Колебания концевых группировок структурных единиц Q1 |
| 950 | Колебания концевых группировок структурных единиц Q2 |
| 1050-1100 | Валентные колебания концевых группировок структурных единиц Q3 |

На основании полученных результатов при рассмотрении титаносиликатных систем с другими катионами-модификаторами  40%Ме2O-60%SiO2-х%TiO2, где Ме=K, Li и с двумя  катионами-модификаторами (K-Li)можно сделать следующие выводы:

- При исследовании титаносиликатных стекол установлено, что, так же, как и в случае бинарных силикатных систем, в спектрах наблюдаются полосы соответствующие колебаниям немостиковых связей в структурных единицах Q3 и Q2 , интенсивности которых закономерно изменяются в зависимости от состава.

- Наблюдается полоса с максимумом в области 860 – 880 см-1, интенсивность которой увеличивается при увеличении содержания титана в стеклах и которая связана с колебаниями тетраэдров TiO4. Титан при этом проявляет четвертную координацию.

Работа выполнена при поддержки Российского фонда фундаментальных исследований (проект 07-05-96043а).

Литература

- Анфилогов в.Н. и др. Силикатные расплавы //Наука. 2005. 358 с.

- Dickinson J.E. and Hess P.C. Rutile solubility and titanium coordination in silicate melts // Geochim. Cosmochim. Acta. 1985. Vol. 49. 2289-2296.

- Dingwell D.B. Shear viscosity of alkali and alkaline earth titanium silicate liquids // American Mineralogist. 1992. V. 77. pp. 270-274.

- Farges F., Brown Jr. G.E., Rehr J.R. Coordination chemistry of Ti(IV) in silicate glasses and melts: I. XAFS study of titanium coordination  in oxide model compounds // Geochimica et Cosmochimica Acta. 1996. Vol. 60. №. 16. pp. 3023-3038.

- Furukawa T., White W. B. Structure and crystallization of glasses in the Li2Si2O5-TiO2 system determined by Raman spectroscopy // Physics and Chemistry of Glasses. 1979. V. 20. pp. 69-80.

- Gan H., Wilding M.C. and Navrotsky A. Ti4+ in silicate melts: Energetics from high-temperature calorimetric studies and implications for melt structure // Geochim. Cosmochim. Acta. 1996. Vol. 60. №. 21. pp. 4123-4131.

- Hanada T., Soga N. Coordination of titanium silicate glasses // Journal Non-Crystalline Solids. 1980. 38/39. pp. 105-110.

- Henderson G.S., Xiaoyang Liu and Fleet M.E. Titanium coordination in silicate glasses investigated using O K-edge X-ray absorption spectroscopy // Mineralogical Magazine. 2003. Vol. 67(4). pp. 597-607.

- Mysen B.O., Neuville D. Effect of temperature and TiO2 content of the structure of Na2SiO5-Na2TiO5 melts and glasses //Geochimica et Cosmochimica Acta. 1995. Vol. 59. №. 2, pp. 325-342.

- Sakka S., Kozuka F., Fukurni K., Miyaji F. Structure of gallate, aluminate and titanate glasses // J Non-Cryst Solids. 1989. 123. pp 176-181.

Подпись к рисункам

Рис. 1 Спектры КР стекол системы 40%Na2O-60%SiO2-х%TiO2, где х=0 (1), 1 (2), 5(3).