ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПЛЕКСА РЕНТГЕНОВСКОЙ ДИФРАКТОМЕТРИИ И ТЕРМОГРАВИМЕТРИИ ПРИ ОЦЕНКЕ КАОЛИНОВОГО СЫРЬЯ

Е.В. Белогуб

Институт минералогии УрО РАН, г. Миасс, bel@mineralogy.ru

Каолин – важнейшее сырье для производства тонкой керамики, глиноземистых огнеупоров, есть опыт использования каолинового сырья в качестве добавок в оптоволокно и цементы (Аргынбаев, Стафеева, 2009). Для керамической промышленности важнейшими технологическими свойствами каолинов являются белизна и разжижаемость – способность суспензии каолина образовывать тонкий черепок, а также термическая устойчивость. Белизна определяется количеством пигментирующих примесей, т.е. химическим составом сырья. Термическая устойчивость и разжижаемость в большей мере зависят от размеров выделений и структурных особенностей каолина, а также от примесей других слоистых силикатов (Шамриков, 2001). Эти свойства не всегда удается напрямую сопоставить с химическим составом, а их контроль нуждается в использовании методов рентгенографии и термического анализа.

Процедура обогащения природных каолинов сводится, как правило, к рассеиванию просушенного при температуре 60 °С сырья и классификации по крупности. Анализ обогащенных каолинов предполагает работу с пробами, подвергшимися термической обработке, что часто не позволяет полноценно оценить минеральный состав сырья.

Объектом изучения являются природные и обогащенные каолины месторождения Журавлиный Лог (Челябинской обл.). В составе первичных каолинов преобладают каолин и кварц, подчиненное значение имеют неупорядоченный смектит, иллит, реликтовый полевой шпат, анатаз, редкие акцессорные – магнетит и другие железо-содержащие фазы. При электронномикроскопическом исследовании было установлено повышенное содержание галлуазита (Горбачев и др., 2007). Рентгенографически показано, что галлуазит представлен преимущественно 7-Å разновидностью. Несмотря на то, что журавлиноложский каолин содержит меньше пигментирующих примесей и щелочей, чем каолин классического Просяновского месторождения (Украина), его разжижаемость хуже, что рядом исследователей связывается с присутствием галлуазита и меньшим совершенством кристаллической структуры каолина (Шамриков, 2001; Дроботова, 2006).

Для исследования были взяты пробы каолина-сырца (1 и 2) и обогащенных каолинов (1-1, 2-1), в том числе с разной разжижаемостью (П-794, П-575 и П-569). Для сравнения изучен каолин Просяновского месторождения. Цель работы состояла в выявлении минералогических особенностей, ответственных за разжижаемость каолина.

Для каждого образца были получены дериватограммы (автоматизированный дериватограф Q-1500D, аналитик П. В. Хворов) и дифрактограммы, снятые в воздушно-сухом, интеркалированном глицерином и прокаленном при 550-580 °С состоянии (ДРОН-2.0, Fe-K, Shimadzu XRD-6000, Cu- K).

Термограммы каолина-сырца и обогащенного каолина резко отличаются друг от друга как по общей потере массы за счет удаления молекулярной и гидроксильной воды, так и по количеству удаленной воды, а также по характеру термической кривой (табл.).

Каолин-сырец характеризуется большим содержанием воды в целом с преобладанием низкотемпературной молекулярной воды в ее общем количестве (табл.). Эндотермический эффект с максимумом на 120 °С, соответствующий низкотемпературной потере веса, начинается при температуре около 50 °С и заканчивается при температуре около 220 °С.

Обогащенный каолин содержит меньшее количество воды, при этом низкотемпературная составляющая уменьшается почти на порядок, в то же время содержание высокотемпературной (гидроксильной) воды увеличивается за счет увеличения доли каолинита. После просушивания и обогащения содержание низкотемпературной воды составляет от 0.8 – 1.5  до 2.3-2.4 в зависимости от режима просушивания и хранения. Первый эндотермический эффект при 95-110° сопровождается небольшой потерей веса и свидетельствует о присутствии молекулярной воды, возможно, связанной как с галлуазитом, так и со смектитовой компонентой (табл.). Максимальное количество молекулярной воды установлено в пробах 1-1, 2-1 и П-575 (с самой низкой разжижаемостью), минимальное – П-2 (Просяновский каолин), из проб Журавлиного Лога – П-794.

Таблица

Термическое поведение природных (1, 2) и обогащенных каолинов

| № п.п. | Номер пробы | Первый эндотермический эффект |  | Второй эндотермический эффект |  | Суммарная потеря веса, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | T° | Потеря веса, % | T° | Потеря веса, % |  |
| 1 | 1 | 120, 150плечо | 21 | 580 | 7 | 28 |
| 2 | 2 | 120 | 11 | 575 | 5 | 16 |
| 3 | 1-1 | 95 | 2.3 | 575 | 11.7 | 14.0 |
| 4 | 2-1 | 110 | 2.4 | 565 | 10.3 | 12.7 |
| 5 | П-794 | 95 | 0,8 | 575 | 12,7 | 13.5 |
| 6 | П-575 | 100 | 1,5 | 575 | 12,5 | 14.0 |
| 7 | П 569 | 100 | 1,2 | 570 | 9.8 | 11.0 |
| 8 | П-2 | - | - | 568 | 14 | 14.0 |

Примечание: П-794 разжижается, П-575 и П-569 плохо разжижаются, П-2 –каолин Просяновского месторождения, хорошо разжижается.

Рентгенограммы каолинов-сырцов, помимо отражений каолина, кварца и реликтового полевого шпата, содержат рефлексы иллита и смектитовой компоненты со слабой слоевой упорядоченностью и широким первым базальным отражением с центром тяжести 15 Å. Содержания смектита варьируют. Обе пробы содержат гидрослюду с базальными отражениями 9.97 и 5 Å. В пробе 1 наблюдается плечо на отражении гидрослюды в направлении к большим углам, в пробе 2 это плечо индивидуализировано. Плечо, вероятно, связано с частично дегидратированным 10-Å галлуазитом.

При просушивании в процессе обогащения последовательность отражений каолинита и гидрослюды сохраняется, однако индивидуализированные отражения смектита исчезают, уступая место широкому гало в области малых углов. В пробе 2-1 появляется широкое отражение с центром тяжести 9.3 Å, которое соответствует частично дегидратированному 10-Å галлуазиту.

В воздушно-сухом состоянии базальные отражения каолинита симметричные, образуют целочисленную серию, свидетельствующую о его структурной однородности. Отражения иллита несимметричные, причем в пробе П-569 отмечается слабое плечо на 10,3Å, а в пробе П-575 – на 10.5 и 9.6 Å. Кроме этого, в пробах П-575 и П-569 наблюдается незначительное искажение формы фоновой кривой в сторону увеличения фона в диапазоне 14-15 Å. Соотношение интенсивности первого базального отражения каолинита к первому базальному отражению иллита варьирует, максимальное количество слюдистой фазы наблюдается в пробе П-575, а минимальное – П-794. Степень разрешенности рефлексов 020, 1,-1,0 и 1, -1,1 примерно одинаковая во всех пробах, индекс Хинкли составляет примерно 0.5-0.7 (Рентегнография…, 1983), что соответствует ранее установленным особенностям каолинита месторождения Журавлиный Лог.

Форма и положение отражений каолинита в образцах как каолина-сырца, так и обогащенного каолина, при интеркаляции глицерином не изменились. Фон в малоугловой области увеличился, но индивидуализированные отражения смектита не зафиксированы, что свидетельствует о низкой упорядоченности смектитовой компоненты. Отражения гидрослюды сохранили положение максимума, но стали более симметричными. В просушенных при более высоких температурах образцах наметилась зависимость разжижаемости от изменения формы фоновой кривой. В пробе разжижаемого каолина П-794 форма не изменилась, в плохо разжижаемых каолинах П-575 отмечено слабое увеличение фона с максимумом на 12.6 Å, а в П-569 – появилось очень широкое отражение небольшой интенсивности с центром тяэести 15.5 Å. Такое поведение свидетельствует о присутствии плохо упорядоченной смектитовой (разбухающей) фазы в пробах плохо разжижаемых каолинов П-575 и П-569.

После прокаливания при 580°С в течение 1 часа отражения каолинита исчезли, отражения гидрослюды стали симметричными при сохранении углового положения. В пробе П-575 после прокаливания появилось слабое отражение с максимумом на 14 Å, которое можно связать с незначительным  присутствием плохо окристаллизованного алюмохлорита. Учитывая сходство термического поведения каолинита и алюмохлориотов, на термограммах это соединение не проявилось.

Известно, что межслоевая вода в слоистых глинистых минералах лабильна, т.е. в зависимости от влажности среды ее количество может варьировать в широких пределах. Реакция насыщения обратима, т.е. просушенные пробы с течением времени способны восстанавливать межслоевую воду. В составе изученного сырья присутствует два минерала, способные накапливать воду в межслоевом пространстве – смектит и галлуазит, кроме того, глинистые частички каолинита способны сорбировать воду на поверхности.

Данные предыдущих исследований, выполненных специалистами ВНИИ «Геолнеруд» (Казань), свидетельствуют о том, что пробы каолина-сырца и просушенных и обогащенных каолинов содержат «аморфную фазу» (Гордачев и др., 2007). Проведенные нами исследования позволяют говорить о смектитовой природе слабоокристаллизованного вещества. Оценить количественно содержание смектитовой фазы сложно, т.к. сами каолиниты Журавлиного Лога плохо окристаллизованы и содержат примесь галлуазита. Однако, на качественном уровне показано, что на реологические свойства каолинов влияет не только наличие галлуазита, но и количество смектитовой фазы.

Таким образом, для оценки каолинового сырья необходимо применение комплекса физических методов с обязательным анализом вещества, не подвергавшегося термической обработке, что позволяет выявить и охарактеризовать на качественном уровне неупорядоченную смектитовую фазу.

Литература

Аргынбаев Т. М., Стафеева З. В. Каолинсодержащие продукты месторождения «Журавлиный Лог» // Стекло и керамика, 2009. № 1. С.

Горбачев Б. Ф., Васянов Г. П., Какорин В. И., Лузин В. П. Каолины и серицититы Пластовского каолиноносного района (Челябинская область) // Литология и полезные ископаемые, 2007. № 2. С. 187-200.

Дроботова О.В. Изучение разжижаемости каолинов месторождения Журавлиный Лог // Технология керамики и огнеупоров – материалы семинара. Белгород: БГУ, 2006.

Рентгенография основных типов породообразующих минералов. Ред. В. А. Франк-Каменецкий. Ленинград: Недра, 1983. 360 с.

Шамриков А.С. Возможности обогащения каолинов месторождения «Журавлиный Лог» // Стекло и керамика. 2001. № 7. С. 24–27.