ГАЛЛУАЗИТ В КАОЛИНОВОМ СЫРЬЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ

ЖУРАВЛИНЫЙ ЛОГ (ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛ.)

Белогуб Е.В., Паленова Е.Е. (Институт минералогии УрО РАН, bel@mineralogy.ru)

З.В.Стафеева (ЗАО «Пласт-Рифей»)

Каолины месторождения Журавлиный Лог используются для производства тонкой керамики, глиноземистых огнеупоров (шамотов), добавок в оптоволокно и цементы. Одним из основных технологических свойств каолинов является разжижаемость, которая зависит от размеров выделений и структурных особенностей каолина, а также от примесей других слоистых силикатов [Шамриков, 2001].

Во время детальной разведки месторождения электронномикроскопическими исследованиями было установлено наличие галлуазита в сырье, присутствием которого объяснялась худшая разжижаемость журавлиноложского каолина по сравнению с классическим просяновским [Шамриков, 2001, Дроботова, 2006, Горбачев и др., 2007], но попытки количественной оценки содержаний галлуазита ранее не предпринимались. Решению этой проблемы посвящена данная работа.

Пробы (30 шт.) были отобраны из действующего карьера и сохранившегося керна в 2010 г. Пробы характеризуют природные разновидности сырья: структурный элювий по гранитам, пегматитам и гнейсам, а также переотложенный каолин (делювий).

По минеральному составу, определенному рентгеноструктурным методом (Shimadzu XRD-6000, излучение Cu-Kα), каолины сходны и состоят из кварца, каолинита, микроклина и иллита в различных соотношениях. В единичных случаях рентгенографически установлены: в переотложенных каолинах по отражению 9.4 Å частично дегидратированный галлуазит-10 Å, в апогранитных каолинах - смектит (15.5 Å) и ватерит.

По данным изучения иммерсионных препаратов во всех пробах присутствуют игольчатые и трубчатые кристаллиты галлуазита в количестве 1-5 об. %, ими обогащены апогнейсовые и переотложенные каолины.

Количественная оценка содержания галлуазита-7 Å была проведена путем математической обработки дифрактограмм с использованием программного обеспечения прибора. При обработке спектра использовались автоматический и ручной режимы для выделения отражения. Все пробы проанализированы при одинаковых параметрах сглаживания.

Первое базальное отражение каолинита в области 7,2 Å обычно несимметричное, с плечом 7.4-7.8 Å, которое может быть приписано галлуазиту-7 Å. Однако, обработка спектра в автоматическом режиме обычно не приводит к выделению индивидуального отражения галлуазита. При обработке в ручном режиме были подобраны параметры, позволяющие вычленить индивидуальное отражение галлуазита и оценить его относительное количество, которое по отношению к каолиниту составляет примерно 5-10 %, если принять, что массовые коэффициенты поглощения этих минералов одинаковы (таблица). Следует отметить, что форма малоуглового плеча, осложняющего форму первого базального отражения галлуазита, различается в разных пробах, что указывает на вариабельность структурного состояния галлуазита, в частности – содержания в нем воды.

Максимальные количества галлуазита свойственны апогнейсовым и переотложенным каолинам, последнее противоречит устоявшемуся мнению о том, что галлуазиты являются первичной метастабильной формой преобразования калиевых полевых шпатов.

Таким образом, по данным рентгенографии основной формой для месторождения является галлуазит-7 Å, сопоставление данных оптического и рентгеновского изучения показывают, что не весь галлуазит образует трубчатые формы, что было отмечено еще Р.Гисом [Giese, 1991]. Его количества по отношению к каолиниту составляют примерно 5-10 %, если принять, что массовые коэффициенты поглощения этих минералов одинаковы.

Работа выполнена при финансовой поддержке ЗАО «Пласт-Рифей».

Литература

Аргынбаев Т. М., Стафеева З. В. Каолинсодержащие продукты месторождения «Журавлиный Лог» // Стекло и керамика, 2009. № 1. С.

Белогуб Е.В. Использование комплекса рентгеновской дифрактометрии и термогравиметрии при оценке каолинового сырья // Минералы: строение, свойства, методы исследования. Екатеринбург – Миасс: УрО РАН, 2010. С. 24-26.

Горбачев Б. Ф., Васянов Г. П., Какорин В. И., Лузин В. П. Каолины и серицититы Пластовского каолиноносного района (Челябинская область) // Литология и полезные ископаемые, 2007. № 2. С. 187-200.

Дроботова О.В. Изучение разжижаемости каолинов месторождения Журавлиный Лог // Технология керамики и огнеупоров – материалы семинара. Белгород: БГУ, 2006.

Шамриков А.С. Возможности обогащения каолинов месторождения «Журавлиный Лог» // Стекло и керамика. 2001. № 7. С. 24–27.

Giese R.F. Kaolin minerals: structure and stability // Hydrous phillosilicates. Review of mineralogy, 1988. V. 19. P. 29-66.

Tаблица

Результаты математической обработки дифрактограмм каолинов

| № п.п. | № пробы | Тип каолина | Режим авто** |  |  | Режим ручной |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | d/n | Полу-ширина | I | d/n | Полу-ширина | I |
|  | 90154-1/1 | 1 | 7.57 7.19 | 0.46 0.33 | 9 100 | 7.74 7.44 7.19 | 0.41 0.39 0.33 | 5 20 100 |
|  | 90154-1/2 | 2 | 7.19 | 0.35 | 100 | 7.19 | 0.35 | 100 |
|  | 90143-1/3 | 2 | 7.18 | 0.39 | 100 | 7.18 | 0.39 | 100 |
|  | 90154-2 | 4 | 9.4 7.21 | 0.28 0.46 | 4 100 | 9.39 7.21 | 0.15 0.43 | 5 100 |
|  | 90154-3/1 | 1 | 7.18 | 0.43 | 100 | 7.18 | 0.40 | 100 |
|  | 90154-3/2 | 2 | 7.16 | 0.31 | 100 | 7.77 7.16 | 0.57 0.29 | 2 100 |
|  | 90154-4 | 4 | 7.2 | 0.41 | 100 | 8.01 7.57 7.2 | 0.42 0.42 0.38 | 2 11 100 |
|  | 90154-5 | 1 | 7.17 | 0.38 | 100 | 7.17 | 0.38 | 100 |
|  | 90154-6 | 4 | 8.08 7.19 | 0.71 0.38 | 4 100 | 8.04 7.19 | 0.62 0.35 | 4 100 |
|  | 1603/22,6 | 1 | 7.37 7.16 | 0.21 0.25 | 13 100 | 7.37 7.16 | 0.21 0.25 | 14 100 |
|  | 1603/34,5 | 1 | 7.51 7.18 | 0.28 0.32 | 8 100 | 7.51 7.18 | 0.26 0.28 | 9 100 |
|  | 1603/37,5 | 1 | 7.44 7.19 | 0.31 0.31 | 14 100 | 7.18 | 0.31 | 100 |
|  | 1603/42,6 | 1 | 7.16 | 0.28 | 100 | 7.16 | 0.28 | 100 |
|  | 3310/12,6 | 5 | 7.19 | 0.31 | 100 | 7.19 | 0.29 | 100 |
|  | 3310/14,5 | 5 | 7.18 | 0.28 | 100 | 7.84 7.18 | 0.59 0.27 | 2 100 |
|  | 3310/16,5 | 5 | 7.77 7.18 | 0.68 0.30 | 3 100 | 7.18 | 0.28 | 100 |
|  | 3310/19,4 | 5 | 7.64 7.18 | 0.50 0.32 | 6 100 | 7.92 7.18 | 0.53 0.29 | 2 100 |
|  | 3310/20,3 | 3 | 7.48 7.36 7.19 | 0.28 0.31 0.28 | 11 26 100 | 7.48 7.19 | 0.26 0.28 | 10 100 |
|  | 3310/23,5;22,8 | 3 | 7.18 | 0.31 | 29 | 7.18 | 0.31 | 100 |
|  | 3310/24 | 5 | 7.57 7.43 7.2 | 0.32 0.31 0.32 | 7 19 100 | 7.2 | 0.32 | 100 |
|  | 3310/27,5 | 1 | 7.81 7.18 | 0.54 0.32 | 4 100 | 7.82 7.18 | 0.49 0.29 | 4 100 |
|  | 3310/28 | 1 | 7.7 7.18 | 0.55 0.30 | 4 100 | 7.72 7.18 | 0.58 0.29 | 4 100 |
|  | 3310/30,3 | 4 | 7.18 | 0.30 | 100 | 7.17 | 0.30 | 100 |
|  | 3312/22,5 | 3 | 7.47 7.18 | 0.25 0.29 | 8 100 | 7.18 | 0.29 | 100 |
|  | 3312/24,2 | 3 | 7.19 | 0.46 | 100 | 7.65 7.19 | 0.27 0.46 | 4 100 |
|  | 3312/27,3 | 3 | 7.47 7.18 | 0.24 0.28 | 8 100 | 7.46 7.18 | 0.24 0.28 | 9 100 |
|  | 3312/28,8 | 5 | 7.46 7.17 | 0.27 0.27 | 8 100 | 7.46 7.17 | 0.25 0.25 | 7 100 |
|  | 3312/30,9 | 3 | 7.17 | 0.29 | 100 | 7.18 | 0.26 | 100 |
|  | 3312/32 | 3 | 7.46 7.17 | 0.26 0.26 | 7 100 | 7.17 | 0.26 | 100 |

Примечание: интенсивности приведены к 100 % первого отражения каолинита. Типы каолинов: 1 – структурный элювий по гранитам, 2 – структурный элювий по пегматитам, 3 – структурный элювий по гнейсам, 4 – переотложенный каолин в гранитах, 5 – переотложенный каолин в гнейсах.