С. Е. Мазина, А. В. Северин

ТЕХНОГЕННЫЕ НАРУШЕНИЯ ПОДЗЕМНЫХ ПОЛОСТЕЙ

И СПОСОБЫ ИХ ВОССТАНОВЛЕНИЯ

S. E. Mazina, A. V. Severin

TECHNOGENIC INFRINGEMENTS OF UNDERGROUND CAVITIES

AND METHODS OF THEIR RESTORATION

The Development methods of restoration of speleothems  in excursion caves on an example Navoafonskaya cave.

Подземные полости представляют собой уникальные экосистемы. Относительная изолированность подземного пространства, постоянство физико-химических параметров, сезонность динамических изменений и другие факторы обуславливают особую среду, в которой формируются пещерные биогеоценозы.

Пещеры являются уникальными природными памятниками и некоторые из них оборудуются для посещений. Оборудование пещеры связано с нарушением подземного ландшафта, изменением микроклимата полостей. Строительные работы не только изменяют облик пещеры, но и приводят к нарушению воздушных, водных потоков, затрудняют перемещение животных, населяющих полость. Освещение способствует повышению температуры, снижению влажности, дает возможность развиваться фототрофным организмам. С посетителями в подземную среду привносится большое число неспецифичных видов, органические и неорганические загрязнения, повышается концентрация углекислого газа. В первую очередь из экосистемы исчезают наиболее уязвимые позвоночные и беспозвоночные животные. Создаются благоприятные условия для развития нехарактерных для пещер видов.

Наличие освещения способствует росту фототрофных организмов, так называемой «ламповой флоры», в состав которой входят мхи, папоротники, водоросли, цианобактерии. Как следствие, происходит накопление органических веществ в изначально олиготрофных экосистемах, что приводит к увеличению количества гетеротрофных организмов. В экскурсионных пещерах при наличии органических субстратов велика вероятность накопления патогенных или условно-патогенных для человека видов.

Сохранение подземных экосистем в состоянии наиболее близком к естественному, разработка методов восстановления подземных экосистем, а также безопасная эксплуатация экскурсионных пещер невозможны без изучения  динамики изменений оборудованных полостей, оптимизации антропогенной нагрузки.

Исследования проводились в Новоафонской пещере, оборудованная для экскурсий в 1975 г. В пещеру пробит вход, представляющий собой штольню длиной 1.5 км, с двумя станциями, по которой курсирует поезд. Выходы на станции закрыты двойными металлическими дверями. По экскурсионному маршруту проложена бетонная дорожка. До 2005 г. большая часть пещеры освещалась лампами накаливания, мощностью 1 КВт, что спровоцировало интенсивное развитие ламповой флоры. Общая площадь поверхности поражения составила 3200 м2 (данные приводятся без учета рельефа поверхности обрастания). Фототрофные организмы развивались на всех представленных в пещере субстратах: на известняке, кальците, глинах, лунном молоке. На рыхлых субстратах преобладали мхи и папоротники, тогда как более плотные натечные образования заселяли цианобактерии. В водных потоках на кальците образовались сложные сообщества, в состав которых входили цианобактерии, диатомовые и зеленые водоросли.

На остатках фототрофных организмов развивались гетеротрофные виды, в том числе плесневые грибы. В воздушных пробах обнаруживалось большое число грибных зачатков.

Для удаления ламповой флоры были применены методы, разработанные и опробованные в пещерах Европы и Новой Зеландии [1]. Эффективность удаления ламповой флоры на разных субстратах сильно отличалась. Кальцитовые образования зарастали цианобактериями, которые проникали вглубь кальцита до   1.5 см. Многие виды образовывали чехлы, которые затрудняли проникновение реактивов и изменяли цвет натеков.

Экскурсионная тропа проходит по залу, где вторичные минеральные образования представлены кораллитами. Тропа располагается на бетонном основании, высотой более метра, которое препятствует естественному движению воздушных потоков, в результате понижается влажность воздуха. Это приводит к частичному разрушению кальцитовых образований.

Разработана методика восстановления кальцитовых натечных образований и предотвращения дальнейшего развития цианобактерий с применением гидроксиапатита. Гидроксиапатит (ГАП, Ca5(PO4)3(OH)) – основной фосфат кальция - широко распространенное как в живой, так и в неживой природе вещество. Исследования, проведенные в лаборатории Гетерогенных процессов (Химический факультет МГУ), позволили разработать метод синтеза нанокристаллического ГАП в виде водных суспензий, обладающего рядом уникальных свойств [2]. Не последнее место среди этих характеристик занимает чрезвычайно высокая адгезионная способность, позволяющая использовать наноГАП как идеальное покрытие для имплантатов. В результате нанесения суспензии нанокристаллического ГАП на поверхность кальцитовых натеков происходит прочное адгезионное связывание индивидуальных нанокристаллов ГАП и их агрегатов с кальций-карбонатным кристаллическим скелетом обрабатываемых минералов за счет химического и частично кристаллографического сродства. Визуально это приводит к эффекту оптического отбеливания участков натечных образований. Кроме того, ГАП покрывает обрабатываемую поверхность плотным слоем, способствуя «залечиванию» трещин и неровностей микрорельефа, а также предотвращает дальнейшее развитие ламповой флоры. Варьируя концентрацию ГАП можно добиться различной степени эффекта оптического отбеливания.

Обработка суспензией нанокристаллического ГАП, разрушающихся вследствие понижения влажности кальцитовых образований, позволяет остановить процесс разрушения.

В струйчатых потоках, стекающих по кальцитовым натекам в виде гуровых ванночек, водоросли образовали плотные обрастания, под которыми произошло разрушение кальцитового слоя. Простое удаление водорослей привело бы к смыванию водным потоком не только разрушенного слоя, но и подлежащих слоев известняка и частичному разрушению натека. С целью сохранения гуровых ванночек была разработана методика укрепления субстрата. Водный поток был временно отведен в сторону, сняты пленки водорослей, а рыхлые слои кальцита были залиты 2 % раствором формвара в дихлорэтане, после испарения дихлорэтана (в течение нескольких минут) образовалась тонкая пленка, удерживающая вместе частицы, после чего воду вернули в привычное русло.

Общая очистка пещеры сопровождалась сменой ламп на светодиодные, что приостановило развитие ламповой флоры. В первую очередь работы проводились в местах повышенной концентрации плесневых грибов. В результате работ значительно уменьшена площадь ламповой флоры, снижена концентрация патогенных и условно-патогенных для человека видов. Проводится восстановление вторичных минеральных образований.

# Литература

1. Мелихов И. В., Комаров В. Ф., Божевольнов В. Е., Северин А. В. Двумернокристаллический гидроксиапатит // ДАН. 2000. Т. 373. № 3. С. 355-358.

2. Spate A.  P. Lampenflora. Part 3 // Ackma Journal. 2004. V. 48. Р. 56.