## Slide 1: СТАТИСТИЧЕСКОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДИСПЕРСНОГО СОСТАВА ТЕКУЩИХ ХВОСТОВ ОБОГАЩЕНИЯ КОЛЧЕДАННЫХ РУД РАЗНЫХ ЦИКЛОВ ВЫДЕЛЕНИЯ
ГОУ ВПО «Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова»
Горбатова Е.А., Пузанкова Е.А.

## Slide 2: СХЕМА ДРОБЛЕНИЯ И ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ Cu-Zn РУД, ПРИМЕНЯЕМАЯ НА АЛЕКСАНДРИНСКОЙ ОФ
Двухстадиальное дробление с предварительным и поверочным грохочением.
Трехстадиальное измельчение с предварительной и поверочной классификацией.
Крупность измельченной руды
>90% кл. 74 мкм

## Slide 3: СХЕМА ФЛОТАЦИИ Cu-Zn РУД АЛЕКСАНДРИНСКОЙ ОФ
Схема – прямая селективная с получением медного и цинкового концентратов.
Хвосты
Cu 0,32%
Zn 0,69%

## Slide 4: ГРАНУЛОМЕТРИЧЕСКИЙ СОСТАВ ХВОСТОВ ОБОГАЩЕНИЯ АОФ

## Slide 5
ИНТЕГРАЛЬНАЯ ФУНКЦИЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ДИСПЕРСНЫХ ЧАСТИЦ ПО КЛАССАМ КРУПНОСТИ
ПЛОТНОСТЬ ВЕРОЯТНОСТИ
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ДИСПЕРСНЫХ ЧАСТИЦ ПО КЛАССАМ КРУПНОСТИ

## Slide 6: СХЕМА ДРОБЛЕНИЯ И ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ Сu-Zn РУД, ПРИМЕНЯЕМАЯ НА УЧАЛИНСКОЙ И СИБАЙСКОЙ ОФ
Трехстадиальное дробление с предварительным грохочением.
Трехстадиальное измельчение с предварительной и поверочной классификацией.
Крупность измельченной руды
>90% кл. 74 мкм

## Slide 7: СХЕМА ДОИЗМЕЛЬЧЕНИЯ Cu-Zn РУДЫ, ПРИМЕНЯЕМАЯ НА УЧАЛИНСКАЯ И СИБАЙСКАЯ ОФ

## Slide 8: СХЕМА ФЛОТАЦИИ Cu-Zn РУД УЧАЛИНСКОЙ ОФ
Схема – прямая коллективно-селективная с получением медного, цинкового и пиритного концентратов.
Хвосты
Cu 0,15 – 0,28%
Zn 0,68 – 1,0%

## Slide 9: ГРАНУЛОМЕТРИЧЕСКИЙ СОСТАВ ХВОСТОВ ОБОГАЩЕНИЯ УОФ

## Slide 10
ИНТЕГРАЛЬНАЯ ФУНКЦИЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ДИСПЕРСНЫХ ЧАСТИЦ ПО КЛАССАМ КРУПНОСТИ
ПЛОТНОСТЬ ВЕРОЯТНОСТИ
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ДИСПЕРСНЫХ ЧАСТИЦ ПО КЛАССАМ КРУПНОСТИ

## Slide 11: СХЕМА ФЛОТАЦИИ Cu-Zn РУД СИБАЙСКОЙ ОФ
Схема – прямая селективная с получением медного и цинкового концентратов.
Хвосты 1
Cu 0,06 – 0,1%
Zn 0,14 – 0,22%
V 80 – 90%
Хвосты 2
Cu 0,2 – 0,4%
Zn 1,2 – 2,2%
V 10 – 20%

## Slide 12
ИНТЕГРАЛЬНАЯ ФУНКЦИЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕКЩИХ ХВОСТОВ ПО КЛАССАМ КРУПНОСТИ
ПЛОТНОСТЬ ВЕРОЯТНОСТИ
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕКЩИХ ХВОСТОВ ПО КЛАССАМ КРУПНОСТИ

## Slide 13
ИНТЕГРАЛЬНАЯ ФУНКЦИЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕКЩИХ ХВОСТОВ Zn-Py ЦИКЛА ВЫДЕЛЕНИЯ
ПО КЛАССАМ КРУПНОСТИ
ПЛОТНОСТЬ ВЕРОЯТНОСТИ
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕКЩИХ ХВОСТОВ Zn-Py ЦИКЛА ВЫДЕЛЕНИЯ
ПО КЛАССАМ КРУПНОСТИ

## Slide 14
ИНТЕГРАЛЬНАЯ ФУНКЦИЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕКЩИХ ХВОСТОВ ОСНОВНОГО ЦИКЛА ВЫДЕЛЕНИЯ
ПО КЛАССАМ КРУПНОСТИ
ПЛОТНОСТЬ ВЕРОЯТНОСТИ
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕКЩИХ ХВОСТОВ ОСНОВНОГО ЦИКЛА ВЫДЕЛЕНИЯ
ПО КЛАССАМ КРУПНОСТИ

## Slide 15: ПОКАЗАТЕЛЬНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
,
F,
где
середина интервалов.

## Slide 16: ПОКАЗАТЕЛЬНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
 |  | F |  |  |  | 
0 | 10 | 0 | 0,4567 | 0,4567 | 4567 | 4710
10 | 20 | 0,4567 | 0,7048 | 0,2481 | 2481 | 2553
20 | 30 | 0,7048 | 0,8396 | 0,1348 | 1348 | 1254
30 | 40 | 0,8396 | 0,9128 | 0,0732 | 732 | 659
40 | 50 | 0,9128 | 0,9526 | 0,0398 | 398 | 355
50 | 60 | 0,9526 | 0,9742 | 0,0216 | 216 | 198
60 | 70 | 0,9742 | 0,9860 | 0,0118 | 118 | 115
70 | 80 | 0,9860 | 0,9924 | 0,0064 | 64 | 68
80 | 90 | 0,9924 | 0,9958 | 0,0034 | 34 | 42
90 | 100 | 0,9958 | 0,9977 | 0,0019 | 19 | 26
100 | 110 | 0,9977 | 0,9987 | 0,0010 | 10 | 15
110 | 120 | 0,9987 | 0,9993 | 0,0006 | 6 | 4
120 | 130 | 0,9993 | 0,9996 | 0,0003 | 1 | 1
0 | 10 | 0 | 0,4567 | 0,4567 | 4567 | 4710
10 | 20 | 0,4567 | 0,7048 | 0,2481 | 2481 | 2553
20 | 30 | 0,7048 | 0,8396 | 0,1348 | 1348 | 1254
30 | 40 | 0,8396 | 0,9128 | 0,0732 | 732 | 659
40 | 50 | 0,9128 | 0,9526 | 0,0398 | 398 | 355
50 | 60 | 0,9526 | 0,9742 | 0,0216 | 216 | 198
60 | 70 | 0,9742 | 0,9860 | 0,0118 | 118 | 115
70 | 80 | 0,9860 | 0,9924 | 0,0064 | 64 | 68
80 | 90 | 0,9924 | 0,9958 | 0,0034 | 34 | 42
90 | 100 | 0,9958 | 0,9977 | 0,0019 | 19 | 26
100 | 110 | 0,9977 | 0,9987 | 0,0010 | 10 | 15
110 | 120 | 0,9987 | 0,9993 | 0,0006 | 6 | 4
120 | 130 | 0,9993 | 0,9996 | 0,0003 | 1 | 1

## Slide 17: ПОКАЗАТЕЛЬНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

## Slide 18
Таким образом, для описания распределения дисперсного состава текущих хвостов обогащения по классам крупности целесообразно использовать показательное распределение

## Slide 19: Спасибо за внимание!